영 역	산학협력
프 로 그 램	사회맞춤형 교육성과 관리 혁신
세부프로그램	사회맞춤형 교육성과 및 질 관리
추 진 과 제	PACD 기반 현장직무교육 질 관리
세부실행과제	PACD 진단도구 개발

제철산업계열 PACD 진단도구 문제은행

본 교재는 『2020년 전문대학 혁신지원사업』에 의한 사회맞춤형 교육성과 관리 혁신 프로그램 운영(PACD 진단도구) 개발 관련 예산으로 제작되었음.

목     차

Ⅰ. 재료시험   ················································································1

Ⅱ. 금속조직학 ··············································································107

교과목명	재료시험
능력단위	LM1601010204_19v4 물리적 재료시험
능력단위 요소	LM1601010204_19v4.1 자기적 특성 시험하기
수행준거 지식	자기적 특성 시험 원리에 대한 이해 시험방법 및 조건에 따른 시험결과 이해 금속 및 비금속 재료 특성에 대한 이해

○. 동일 조건에서 전기전도율(electric conductivity)이 가장 큰 금속원소는?

가. 철(Fe)       나. 크롬(Cr)        ㉰.몰리브덴(Mo)       라. 납(Pb)

○. 다음 중에서 청동(bronze)과 황동(brass) 및 구리합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 청동은 구리와 주석 합금이다.

나. 황동은 구리와 아연 합금이다

㉰. 톰백은 구리에 5~20%의 아연을 함유한 것으로 강도는 높으나 전연성이 없다.

라. 포금은 구리에 8~12%의 주석을 함유한 것으로 포신의 재료 등에 사용되었다.

○. Ni-Fe계 합금인 인바(invar)는 길이 측정용의 표준 자, 바이메탈(bi metal), VTR 헤드의 고정대 등에 사용되는데 이는 재료의 어떤 특성 때문에 사용되는가?

가. 자성           나. 비중              다. 전기 저항           ㉱. 열팽창 계수

○. 순철(ferrite) 자기변태(magnetic transformation) 온도 약 몇 ℃인가?

가. 100(℃)          ㉯. 768(℃)             다. 910(℃)          라. 1400(℃)

○. 다음 중에서 비중(specific gravity, 比重)이 가장 가벼운 금속 원소에 속하는 것은?

㉮. 마그네슘(Mg, 1.74) 나. 알루미늄(Al, 2.7) 다. 구리(Cu, 8.9) 라. 은(Ag, 10.5)

○. 고체 상태(solid state)에서 하나의 원소가 온도에 따라 그 금속을 구성하고 있는 원자의 배열이 변하여 두 가지 이상의 결정구조를 가지는 것은?

가. 전위             ㉯. 동소체               다. 고용체             라. 재결정

○. 탄소강(carbon steel) 중에 포함된 구리(Cu)의 영향으로 틀린 것은?

가. 내식성 향상           ㉯. Ar1의 변태점을 증가

다. 강재 압연 시 균열의 원인  라. 강도, 경도, 탄성한도를 증가

○. 내마멸용으로 많이 쓰이는 애시큘러 주철(accicular cast iron)의 바탕 조직은?

㉮. 베이나이트(banite)  나. 소르바이트(sorbite)  다. 마텐자이트  라. 오스테나이트

○. 주강(cast steel)과 주철(cast iron) 비교 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 주강은 주철에 비해 용접이 쉽다. 나. 주강은 주철에 비해 용융점이 높다.

다. 주강은 주철에 비해 탄소량(C%) 적다.  ㉱. 주강은 주철에 비해 수축률이 적다.

○. 파단면 육안검사 결과 열처리 강재(steel material)의 검사목표가 아닌 것은?

가. 과열 상태 확인  나. 탈탄 여부 확인  다. 표면결함 확인  ㉱. 탄소 함유량 확인

○. 다음 중 비정질 합금(amorphous alloy)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 균질한 재료이고 결정 이방성(crystal anisotropy)이 없다.

나. 강도와 연성은 크나 가공경화(work hardening)는 일으키지 않는다.

다. 비정질 합금을 제조하는 방법에는 단롤 법, 쌍롤 법, 원심 급랭법 등이 있다.

㉱. 액체 급랭 법(liquisol quenching, splat cooling)에서 비정질 재료를 용이하게 얻기 위해서는 합금에 함유된 이종 원소의 원자 반경이 같아야 한다.

○. 다음의 금속 결함 중에서 부피 결함(volumetric defect)에 해당되는 것은?

가. 전위  ㉯. 수축공(shrinkage cavity)  다. 결정립계 경계  라. 침입형 불순물 원자

○. 탄소(C) 0.5~0.7%이고, 인장강도(tensile strength) 590~690MPa이며, 축(shaft), 기어(gear), 레일(rail), 스프링(spring) 등에 사용되는 탄소강인 것은?

가. 톰백(tombac)  나. 극 연강  다. 반 연강  ㉱. 최 경강(extra hard steel)

○. 니켈-크롬 합금 중에서 사용한도가 1000℃ 까지 측정 가능한 합금에 속하는 것은?

가. 망가닌(manganin) 나. 우드 메탈(wood metal) 다. 베빗 메탈 ㉱. 크로멜-알루멜

○. 고온에서 사용되는 내열강(heat resisting steel)의 구비조건으로 틀린 것은?

가. 기계적 성질 우수해야 한다.     나. 조직이 안정되어 있어야 한다.

㉰. 열팽창에 대한 변형 커야 한다.  라. 화학적으로 안정되어 있어야 한다.

○. 비강도가 높고 비중이 4.5인 티탄(Ti)의 일반적인 성질에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 내식성 우수  나. 강도/중량이 비강도   다. 고온산화 용이  ㉱. 면심입방격자

○. Al-Si계 합금에서 조직을 개선하기 위한 개량화 처리에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. Al-Si 합금의 개량 화 처리제로 알칼리(alkali) 염류를 첨가할 수 있다.

나. Al-Si 합금의 개량 화 처리제로 금속 나트륨(Na)을 첨가하여 사용할 수 있다.

다. 규소(Si)의 결정을 미세화하기 위하여 개량 화 처리제를 첨가 사용한다.

라. 알루미늄(Al)의 결정을 미세화하기 위하여 개량 화 처리제를 첨가 사용한다.

○. Fe-C 상태도상에 나타나는 A3 변태와 A4 변태에 대한 설명으로 부적합한 것은?

가. A3 변태점은 약 910(℃)             나. A4 변태점은 약 1400(℃)

다. A3, A4 변태는 순철의 동소 변태     ㉱. 가열시 A3 변태는 격자 상수 감소.

○. Fe-C 상태도에 나타나는 동소 변태에 대한 설명 중에서 틀린 것은?

㉮. 자성의 변화가 일어나는 변태이다.      나. 결정구조의 변화가 발생한다..

다. 원자배열의 변화가 생기는 변태이다.    라. 급격하고 비연속적인 변화이다.

○. 탄소강을 열처리할 때 나타나는 마텐자이트 변태에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 면심입방격자이다      나. 원자의 협동운동에 의한 변태 아니다.

㉰. 무 확산 과정이다      라. 변태량은 냉각 온도의 영향을 받지 않는다.

○. 고용체 합금의 시효경화(age-hardening)를 위한 조건으로 옳은 것은?

가. 석출 물(precipitateness)이 기지조직과 부정합 상태이어야 한다.

㉯. 고용체(solid solution) 용해한도가 온도 감소에 따라 급감해야 한다.

다. 급랭(rapid cooling)에 의하여 제 2의 상이 잘 이루어져야 한다.

라. 기지상은 연성이 아닌 강성(rigidity)이며, 석출 물 연한 상이어야 한다.

○. 입방정계에 속하는 금속이 응고할 때 결정이 성장하는 우선 방향으로 옳은 것은?

㉮. [100]            나. [110]            다. [111]            라. [123]

○. 금속의 확산에서 확산 속도가 빠른 확산에서 늦은 순서로 나열되어 적합한 것은?

가. 입계확산 〉표면 확산 〉격자확산    나. 표면 확산 〉격자확산 〉입계확산

다. 격자확산 〉입계확산 〉표면 확산    ㉱. 표면 확산 〉입계확산 〉격자확산

○. 다음은 재결정에 관한 특성을 설명하고 있다. 부적합한 내용에 해당하는 것은?

가. 내부에 새로운 결정입자(crystal grain)의 핵이 발생한다.

㉯. 고 순도의 금속일수록 재결정(re․crystallization)하기 어려워진다.

다. 가공 전의 결정립이 작을수록 재결정 완료후의 결정립은 적다.

라. 석출물이나 이종 원자가 존재하면 재결정의 진행이 방해받는다.

○. 체심입방격자(BCC)와 면심입방격자(FCC)의 미끄럼(slip) 면으로 적합한 것은?

㉮. 체심입방격자(BCC) 슬립 면 : (110), 면심입방격자(FCC) 슬립 면 : (111)

나. 체심입방격자(BCC) 슬립 면 : (111), 면심입방격자(FCC) 슬립 면 : (110)

다. 체심입방격자(BCC) 슬립 면 : (101), 면심입방격자(FCC) 슬립 면 : (110)

라. 체심입방격자(BCC) 슬립 면 : (110), 면심입방격자(FCC) 슬립 면 : (101)

○. 순금속 내에서 동일 원자 사이에서 일어나는 확산 계수로 적합한 것은?

㉮. 자기확산      나. 상호확산       다. 입계 확산       라. 불순물 확산

○. 일정한 압력 하에서 깁스(Gibbs)의 상률(phase rule)을 이용하면 응축 계에서 3성분계의 자유도(F, degree of freedom)가 0일 경우에는 상이 몇 개 공존하는가?

가. 2                  나. 3                  ㉰. 4                  라. 5

○. 응력 - 압축률 선도에서 후크의 법칙(Hook’s law)이 성립되고 완전 탄성체(elastic body)에만 적용될 수 있는 가공 경화 지수(strain hardening coefficient, m)는?

가. m = 0인 경우  ㉯. 나. m = 1인 경우   다. m 〉1인 경우  라. m 〈 1인 경우

○. 다음 중 비틀림 시험기(torsion tester)를 통하여, 강성계수를 구하는 식으로 옳은 것은?  ( 단, T : 비틀림 모멘트,  L : 표점 거리,  Ts : 항복 비틀림 모멘트,  TB : 최대 비틀림 모멘트,  Θ : 각도(radian),  D : 시험편의 지름으로 표시된 것이다. )

가. G = [eqn: {16Ｔｓ theta } over {pi Ｄ ^{3}}] 나.  G = [eqn: {16ＴＢ} over {pi Ｄ ^{3} theta }] 다. G = [eqn: {32Ｌ theta } over {pi Ｄ ^{4}}] ㉱. G = [eqn: {32ＬＴ} over {pi Ｄ ^{4} theta }]

○. 설퍼프린트 법 이용하여 강재를 결함 검사할 때 용접 부는 어떤 색깔로 나타나는가?

가. 황색              나. 흑색               ㉰. 백색              라. 적록색

○. 점적 반응(drop reaction)으로 나타나는 색깔에 의하여 재료 중 특수한 미량 성분, 즉 스테인리스강의 경우 니켈(Ni) 유․무 등을 검출하는 검사법은?

㉮. 시약 반응법      나. 조직 정량법       다. 파단 감별법      라. 접촉 시간법

○. 금속재료 결함(defect, flaw)을 검사하는 방법 중에서 X-선을 이용한 시험은?

가. 침투탐상시험   나. 초음파탐상시험   다. 와전류탐상시험   ㉱. 방사선투과시험

○. 조미니(Jominy) 시험 결과 ‘J35-15’라고 표시되어 있을 때의 설명으로 옳은 것은?

가. 퀜칭 단으로부터 35cm 떨어진 지점의 경도 값이 15HRC

나. 퀜칭 단(quenching end)으로부터 35mm 떨어진 지점의 경도 값이 15HV

㉰. 퀜칭 단으로부터 15mm 떨어진 지점의 경도 값이 35HRC

라. 퀜칭 단으로부터 15mm 떨어진 지점의 경도 값이 35HRC

○. 재료 압축시험(compression test)으로 압축강도, 항복점(yield point), 탄성계수 등을 결정한다. 이 때 압축 강도를 시험하기에 가장 적당한 것은?

가. 내압재료인 주철, 알루미늄 판 등은 커핑 시험을 한 후 압축강도를 측정

나. 내압재료인 주철, 구리, 니켈 등은 에릭센 시험을 한 후 압축강도를 측정

다. 구리판, 알루미늄 판 등의 전성 및 연성을 알기 위하여 압축시험을 이용

㉱. 주철 베어링 합금 등은 내압성 측정을 위해 주로 압축시험을 이용

○. 평행부 지름이 14mm인 인장시험편을 사용하여 인장 시험을 한 결과, 항복점의 하중이 4320kgf, 최대하중 6590kgf이었을 때 인장 강도 값은 약 kgf/mm2 정도인가?

가. 28.1kgf/mm2   ㉯. 42.8kgf/mm2    다. 98.3kgf/mm2   라. 149.7kgf/mm2

○. 굽힘 시험(bending test)에서 최대 응력을 나타내는 식은?  [ 단, P : 빔의 중점에서 작용하는 집중 하중, L :지지 점 간 거리,  Z : 단면계수(section modulus) 이다. ]

㉮. [eqn: {ＰＬ} over {4Ｚ}]         나. [eqn: {4Ｐ} over {ＺＬ}]         다. [eqn: {4Ｚ} over {ＰＬ}]         라. [eqn: {4Ｌ} over {ＰＺ}]

○. 파단면(fracture) 육안검사 결과 중에 열처리강재의 검사목표가 아닌 것은?

가. 과열 상태 확인  나. 탈탄 여부 확인  다. 표면결함 확인  ㉱. 탄소 함유량 확인

○. 다음 탄소강 조직 중에서 브리넬경도 값(HB, Brinell hardness)이 가장 큰 것은?

가. 페라이트(ferrite) 나. 오스테나이트 다. 펄라이트 ㉱. 트루스타이트(troostite)

○. 다음에 나열된 시험 중에서 시험편 옮길 때 손으로 잡기에 가장 곤란한 시험법은?

㉮. 마멸시험(abrasion test) 나. 인장시험 다. 충격시험 라. 피로시험

○. 설퍼 프린트 시험(sulfur print test)의 분류 중 일반 강재에서 보통 볼 수 있는 편석으로 황이 강 외주부로부터 중심부로 향해 증가하여 분포되는 편석은?

가. 역편석(Si)     ㉯. 정편석(Sn)       다. 선상편석(SL)     라. 주상편석(Sco)

○. 재료에 단일 충격값을 주었을 때 충격에 의해 재료가 흡수한 흡수 에너지를 노치(notch) 부의 단면적(sectional area)으로 나눈 값을 무엇이라 하는가?

㉮. 충격 값       나. 충격 흡수 값         다. 충격 에너지       라. 단면 수축률

○. 조직 량을 측정함으로 소재의 건전성, 조직 량에 의한 기계적 성질의 유추(analogy) 해석이 가능한 조직 량 측정시험(measurement) 방법이 아닌 것은?

가. 점의 측정법     ㉯. 원의 측정법      다. 직선의 측정법     라. 면적 측정법

○. 불꽃시험(spark test) 방법 중 그라인더(grinder) 사용에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 그라인더를 사용할 경우에는 보안경(protective goggle)을 착용

나. 그라인더를 사용할 경우에는 동일한 기구를 사용하고, 동일 조건에서 시험

㉰. 바람의 영향에 상관없이 바람이 부는 방향으로 불꽃을 방출(release)

라. 그라인더를 사용하여 불꽃 시험을 할 경우에는 불꽃의 색, 밝기에 따라 원칙적으로 너무 밝지 않는 실내(indoor)에서 실시

○. 각종 재료에 대한 인장시험을 통한 응력-변형률 곡선 상에서 연강에 해당되는 것은?

㉮. ① 곡선          나. ② 곡선           다. ③ 곡선           라. ④ 곡선

○. 매크로(macro) 조직 종류 중 모세균열(H, hair crack)을 뜻하는 기호로 옳은 것은?

가. D(dendrite) 나. L(looseness) 다. F(fracture) ㉱. H

○. 정지 상태에서 압입자(indenter)로 다른 물체 눌렀을 때 생기는 변형(strain) 원리를 이용한 경도 측정(hardness measurement) 방법이 아닌 것은?

가. 록웰 경도시험 ㉯. 마르텐스 경도시험 다. 브리넬 경도시험 라. 비커스 경도시험

○. 비금속 개재 물(N, non-metallic inclusion) 중에서 적열취성의 원인이 되는 것은?

㉮. A계 개재물(S)   나. B계 개재물   다. C계 개재물   라. 산화물계 개재물

○. 강의 페라이트(ferrite) 결정입도(grain size number) 시험에서 부식 면에 나타난 입도를 현미경으로 관찰하여 표준도와 비교하여 입도 번호를 결정하는 판정법은?

가. 종합 법  나. 절단 법(FGI)  다. 평적법(FGP)  ㉱. 비교법(FGC)

○. 비틀림곡선(torsion curve) 가로축이 비틀림각을 나타낼 때 세로축이 뜻하는 것은?

가. 응력(stress)  ㉯. 토크(torque)  다. 변형률(strain)  라. 반복횟수(N)

○. 재료에 작은 응력을 계속 반복하여 작용시켰을 때 파괴를 일으키는 시험의 형태는?

가. 압축시험  나. 전단시험   ㉰. 피로시험(fatigue test)  라. 굽힘 시험

○. X선의 회절(diffraction)에 따른 브래그 법칙(Bragg’s law)과 관련된 식은?

가. nλ=d sinΘ    ㉯. nλ=2d sinΘ      다. nλ=3d sinΘ    라. nλ=4d sinΘ

○. 강재 결정조직 상태나 가공방향 등을 검사할 때 다음 중 어떤 시험이 가장 좋은가?

가. 충격 시험법   나. 쇼트 피닝 시험   다. 형광 침투탐상   ㉱. 매크로 조직검사

○. Al 비철금속 합금인 실루민(silumin) 주성분(major constituents)인 것은?

㉮. Al – Si        나. Sn – Cu         다. Ni – Mn        라. Mg - Ag

○. Fe-C 상태도 상에서 탄소량(carbon content)을 약 0.8% 품은 강에 속하는 것은?

㉮. 공석강 나. 아공석강 다. 과공석강 라. 공정주철

○. 강의 임계냉각속도를 빠르게 하여 담금질 성(harden․ability)을 해치는 합금원소는?

㉮. 코발트(Co)       나. 크롬(Cr)       다. 알루미늄(Al)       라. 망간(Mn)

○. 샤르피(Charpy) 충격시험을 할 때의 안전 및 유의사항에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 시험기 해머 고정 볼트(bolt)와 브레이크(braker)의 이상 유무를 확인

나. 시험기의 설치 상태가 수평(horizontality)을 이루고 있는지를 확인

㉰. 전기 장치(electric apparatus)에 부하 걸리도록 하며, 해머의 정면에서 시험

라. 시험편이 파괴될 때 시험편의 파편이 튀어나오는 경우가 있으므로 주의

○. 측정할 시험편에 압입 자((indenter) 해머(hammer)를 낙하시켰을 때 반발(repulsion)되어 튀어 오르는 높이로 경도(hardness) 측정하는 경도 시험법은?

㉮. 쇼어 경도시험 나. 비커스 경도시험  다. 로크웰 경도시험 라. 브리넬 경도시험

○. 같은 극이 생겨 서로 반발하는 반자성체(diamagnetic substance)가 아닌 것은?

가. 비스무트(Bi)      나. 안티몬(Sb)        ㉰. 망간(Mn)      라. 금(Au)

○. 탄소강은 210~360℃ 부근에서 인장강도(tensile strength)는 높아지나 연신율(elongation) 갑자기 감소하여 메짐(brittleness)을 가지게 되는 현상은?

가. 저온 메짐     나. 고온 메짐      다. 적열 메짐     ㉱. 청열 메짐

○. 주기율표(the periodic table of the elements)에 나타나는 금속원소 중 용융 온도가 가장 높은 원소와 가장 낮은 원소로 올바르게 짝지어진 것은?

가. 철(Fe)과 납(Pb)                 나. 구리(Cu)와 아연(Zn)

다. 텅스텐(W)과 이리듐(Ir)                   ㉱. 텅스텐(W)과 수은(Hg)

○. 알루미늄에 1~1.5% 망간(Mn)을 합금한 내식성(corrosion resistance) 알루미늄 합금으로 가공성, 용접성이 우수하여 저장 탱크, 기름 탱크 등에 사용되는 것은?

㉮. 알민(almin) 나. 알드리 다. 알클래드(alclad) 라. 하이드로날륨(hydronalium)

○. 다음의 기계적 시험법 중에서 긴 시간을 필요로 하는 특수 시험법으로 옳은 것은?

가. 굽힘 시험      나. 인장 시험      다. 압축 시험      ㉱. 크리프 시험

○. 18-8 스테인리스강에서 나타나는 특유의 부식 현상이 아닌 것은?

가. 공식부식(pitting corrosion) 나. 응력부식(stress corrosion)

㉰. 선택부식(preferential corrosion)      라. 입계부식(intergranular corrosion)

○. 1~5 μm 정도의 비금속입자(non metallic particle)가 금속이나 합금의 기지 중에 분산되어 있는 복합재료로 서멧(cermet)이라고도 불리는 것은?

가. 클래드(clad) 금속 복합 재료                 ㉯. 입자 강화 금속 복합 재료

다. 분산 강화 금속 복합 재료                   라. 섬유 강화 금속 복합 재료

○. 수용액에서 전착 시킨 것으로 공업적으로 탄소 함유량이 가장 적은 철은?

㉮. 전해질(electroltic iron) 나. 해면철  다. 암코(Armco)철 라. 카보닐 철

○. 구리(Cu)에 5~20% 정도의 아연(Zn)을 함유한 황동으로 강도는 낮으나 전연성(ductility, plasticity) 좋고 색깔이 금과 비슷하여 모조금 등으로 사용되는 합금은?

㉮. 톰백(tombac)                       나. 문쯔메탈(muntz metal)

다. 네이벌 황동(naval brass)            라. 알루미늄 황동(aluminum brass)

○. 주철(cast iron)에 함유되어 있는 탄소(C, carbon) 형태가 아닌 것은?

가. 흑연  ㉯. 공석탄소  다. 유리탄소(free carbon)  라. 화합탄소

○. 청동의 기계적 성질 중 경도는 구리에 Sn 몇 % 함유될 때 가장 높게 나타나는가?

가. 10%             나. 20%                ㉰. 30%             라. 50%

○. 규칙격자를 분류하고자 할 경우에 체심입방격자형의 AB형에 속하지 않는 것은?

㉮. CuAu            나. CuZn            다. FeAl            라. AgCd

○. 다음 중 초초두랄루민(ESD, extra super duralumin)의 조성으로 정확한 것은?

가. Al - Si 계  나. Al - Mn 계  다. Al - Cu - Si 계  ㉱. Al -Zn - Mg 계

○. 원 표점거리 50mm, 시험편이 파괴되기 직전의 표점거리 60mm일 때의 연신율은?

가. 5%             나. 10%               다. 15%             ㉱. 20%

○. 망간(Mn, manganese)을 첨가하면 감소시킬 수 있는 메짐(brittleness)은?

㉮. 고온메짐(적열취성)  나. 상온메짐(저온취성)  다. 청열 취성  라. 뜨임취성

○. 금속재료는 소성 가공성이 우수하다. 소성가공을 일으키는 방법으로 틀린 것은?

가. 슬립 변형     나. 쌍정 변형       다. 킹크 변형     ㉱. 탄성 변형

○. 불규칙 상태의 고용체를 고온에서 천천히 냉각하면 어느 온도에서 규칙격자(super lattice)로 변화한다. 이 때 나타나는 성질의 변화로 적합하지 않는 것은?

가. 강도의 증가   ㉯. 연성의 증가   다. 경도의 증가   라. 전기 전도도의 증가

○. 금속(metal)의 이온화 경향(ionization tendency)에 대한 것으로 틀린 것은?

가. 이온화 경향은 금속이 전자(electron)를 잃기 쉬운 경향의 순서

나. 이온화 경향 큰 순서 칼륨(K) > 칼슘(Ca) > 나트륨(Na) > 알루미늄(Al)

다. 이온화 경향 작을수록 귀한(noble)한 금속 즉, 귀금속

㉱. 이온화 경향 순서와 전기 음성도 순서는 서로 반대되는 순서

○. 1차원적인 격자 결함으로 결정격자(crystal lattice) 내에서 선을 중심으로 하여 그 주위에 격자의 뒤틀림(warp)을 일으키는 결함(defect, flaw)은?

㉮. 전위(dislocation)    나. 점 결함    다. 체적 결함    라. 계면 결함

○. 다음의 금속 강화(reinforced metals) 방법 중 고온 효과가 가장 좋은 방법인 것은?

가. 급랭하여서 강화시켰다.              나. 압연 가공하여 강화시켰다.

다. 고용체를 석출시켜 강화시켰다.       ㉱. 고용원소를 고용시켜 강화시켰다.

○. 다음 결함형태 중에서 다각화(polygonization)와 관련지을 수 없는 것은?

㉮. 킹크(kink) 나. 회복(recovery)  다. 서브 결정 라. 칼날 전위(edge dislocation)

○. 알루미늄(Al)-4% 구리(Cu) 합금에서 석출경화라는데 그 방법에 속하지 않는 것은?

가. 용체 화 처리       나. 급랭 처리       다. 시효 처리       ㉱. 심랭 처리

○. 현미경 조직시험용 부식액 중에서 알루미늄 및 알루미늄 합금에 적합한 시약은?

가. 왕수  나. 질산 알코올 용액  다. 염화 제2철 용액  ㉱. 수산화나트륨 용액

○. 일반적으로 재료 특히 금속재료를 시험할 경우에는 정적시험(static test)방법과 동적인 시험방법으로 분류할 수 있다. 동적인 시험방법에 해당되는 것은?

가. 압축 시험            ㉯. 충격 시험    다. 전단 시험    라. 비틀림 시험

○. 물질 안전 보건 제도에서 물리적 위험 물질 중에서 가연성(combustibility) 물질과 접촉하여 심한 발열반응(exothermic reaction)을 나타내는 물질은?

가. 고독성 물질    ㉯. 산화성 물질    다. 폭발성 물질    라. 극인화성 물질

○. 마모시험에 사용되는 마모시험편 제작을 할 때의 유의사항으로 적합한 것은?

가. 마모시험편을 보관할 경우에는 데시케이트(desiccate)를 사용한다.

㉯. 마모시험편은 항상 열처리(heat treatment)된 시험편만 사용한다.

다. 마모시험편은 불필요한 표면 산화, 기름이나 물 등의 오염을 억제한다.

라. 마모시험편은 가공에 의한 잔류 응력이나 표면 변질을 최대한 억제한다.

○. 황화물공정 특유의 조직으로 나타나는 황화물계 비금속개재물 분류로 옳은 것은?

㉮. A형 개재 물    나. B형 개재 물      다. C형 개재 물    라. D형 개재 물

○. 고온금속현미경(metallographic microscope)으로 관찰 불가한 것은?

가. 성분 조성과 합금의 변화   ㉯. 금속 용해(dissolution)와 응고 현상

다. 소성 변형과 파단 현상     라. 결정입자(crystal grain) 성장과 상변화

○. 피로시험 시 시험편 저항력이 축 방향으로 인장, 압축응력이 교대로 생기는 것은?

㉮. 반복 인장 압축 시험  나. 왕복 반복 굽힘 시험

다. 회전 반복 굽힘 시험      라. 반복 비틀림(repeated torsion) 시험

○. X선 사용하여 결정면(crystal face)이나 원자 배열을 결정할 때 사용되는 브래그(Bragg)의 식은?  [ 단, n=회전상수, λ=X선 파장, d=평행면간 거리, θ=입사각 ]

㉮. nλ = 2dsinθ    나. nλ = dcosθ      다. nλ = 2dtanθ    라. nλ = dsinθ

○. 불꽃시험용 연삭기 써서 강재판별 시 반드시 지켜야 할 안전사항으로 틀린 것은?

가. 보호 안경을 반드시 써야 한다.      ㉯. 불꽃 시험은 숫돌의 정면에 서서한다.

다. 숫돌을 교환했을 때는 3분 정도 시운전(test run, run up)을 꼭 한다.

라. 연마(grinding) 도중 시험편을 놓치지 않도록 주의를 한다.

○. 다음 중 압축시험(compression testing)에 관한 설명으로 틀린 것은?

㉮. 금속재료와 콘크리트(concrete) 각재(square bar) 시험편만을 사용

나. 압축 강도를 측정할 경우 단주 형 시험편이 사용

다. 탄성 계수를 측정할 경우 장주 형 시험편이 사용

라. 메짐성이 있는 시험편의 길이(L)와 직경(d)의 관계는 L = (1.5~2.0)d

○. 대물렌즈 배율이 M 40이고, 접안렌즈 배율이 WP 10일 때 현미경의 총 배율은?

가. 100배          나. 200배            ㉰. 400배          라. 800배

○. 설퍼 프린트 시험은 황 편석 도를 검사하는데 유용하게 이용하는 것으로 [보기]는 반응식을 나타낸 것이다. (    )안에 공통으로 들어갈 화학식으로 옳은 것은?

[보기]

MnS + H2SO4 → MnSO4 + (     )

FeS + H2SO4 →  FeSO4 + (     )

가. MnS              나. N2S              ㉰. H2S              라. O2S

교과목명	재료시험
능력단위	LM1601010204_19v4 물리적 재료시험
능력단위 요소	LM1601010204_19v4.2 전기적 특성 시험하기
수행준거 지식	전기적 특성 시험 원리에 대한 이해 시험편 가공 방법에 대한 지식 시험방법 및 조건에 따른 시험결과 이해 금속 및 비금속 재료 특성에 대한 이해

○. 기계적 성질측정에 이용되는 크리프시험(creep test)에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 크리프 시험기는 가열로, 온도 측정, 조정 장치 등으로 구분

나. 어떤 시간 후에 크리프가 정지(停止)하는 최대 응력을 크리프 한도

다. 어떤 재료에 크리프가 생기는 요인은 온도와 하중과 시간

㉱. 철강 및 경합금 등은 250℃ 이하의 온도에서 크리프 현상 발생

○. 철강조직에서 생기는 조직별 경도(hardness)의 크기를 옳게 나열한 것은?

가. 베이나이트(bainite)<오스테나이트<페라이트(α-Fe)<마텐자이트(martensite)

나. 페라이트(ferrite)<베이나이트(bainite)<오스테나이트(austenite)<마텐자이트

다. 오스테나이트(γ-Fe)<페라이트<베이나이트(bainite)<마텐자이트(martensite)

㉱. 페라이트(ferrite)<오스테나이트<베이나이트(bainite)<마텐자이트(martensite)

○. 다음 중 경도(hardness)를 측정하는 방법에 속하지 않는 것은?

가. 압입(indentation)  나. 반발(rebound)  다. 긁힘(scratch)  ㉱. 인장

○. 비커스 경도시험(HV, Vickers hardness test) 에 대한 설명 중에서 틀린 것은?

가. 비커즈 경도시험의 표시기호로는 Vickers hardness의 약자인 HV를 사용

㉯. 하중의 대소가 있더라도 그 값이 변하지 않기 때문에 정확한 결과 가능

다. digital이 아닌 경우 대각선 길이는 시험기에 부착된 현미경으로 측정

라. 얇은 제품, 표면 경화 재료, 용접 부분의 경도 측정에는 사용 불가

○. 설퍼 프린트 시험(sulfur print test)에서의 편석분류가 아닌 것은?

가. 정 편석(Sn)     ㉯. 횡 편석     다. 중심부 편석(Sc)     라. 역 편석(Si)

○. 피로시험 중 시험편의 측정 방향에 인장 및 압축이 교대로 작용하는 시험은?

가. 반복 굽힘시험 ㉯. 반복 인장압축시험 다. 반복 비틀림 시험 라. 반복 응력시험

○. 다음 중 대표적인 고강도 알루미늄합금인 두랄루민(duralumin)과 관련 없는 것은?

가. 용체화 처리.  나. 상온시효 처리   다. 알루미늄 합금  ㉱. 단조경화 합금

○. 대표적인 비철 금속(non ferrous metal) 황동 합금에 해당하는 것은?

가. 질화 강  ㉯. 톰백(tombac)   다. 스텔라이트(stellite)  라. 화이트 메탈

○. 하중을 증가시켜 일정한도에 도달하면 하중을 제거해도 원상태로 회복하지 못하고 영구변형(permanent strain)이 남는 순간하중에 속하는 것은?

가. 응고점(solidifying point)         나. 변태점(transformation point)

㉰. 항복점(YP, yield point)          라. 녹는점(melting point)

○. 공구용 재료(tool material)로서 갖추어야 할 구비조건이 아닌 것은?

가. 강인성 커야 한다.           ㉯. 내마멸성(wear resistance)이 작아야 한다.

다. 열처리와 공작 용이해야한다. 라. 상온과 고온에서의 경도가 높아야 한다.

○. 강괴(steel ingot)의 기포(blow hole) 또는 핀 홀(pin hole)이 완전히 압착되지 않고 그 흔적이 남아있는 상태를 뜻하는 매크로(macro) 조직의 기호인 것은?

㉮. B(blow hole)        나. T(pit)         다. P(pipe)        라. H(hair crack)

○. 현미경조직 검사할 경우 시험편을 마운팅(mounting)하는 작업방법이 아닌 것은?

가. 물림쇠(clamp)에 의한 방법         나. 합성수지 이용하는 방법

다. 저용융점 합금 이용하는 방법       ㉱. 열처리에 의한 방법

○. 록웰 경도시험(HR, Rockwell hardness)에 쓰이는 원뿔 압입자 꼭지각은 몇 °인가?

가. 95˚              나. 100˚               ㉰. 120˚              라. 136˚

○. 록웰 경도시험기의 검증과 교정에서 전체 힘 F에 대한 허용차는 몇 % 인가?

㉮. ±1.0             나. ±1.5             다. ±2.0             라. ±2.5

○. 재료를 충격시험(impact test)하는 경우에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 충격시험은 인성(toughness)이나 메짐(brittleness)을 시험

나. 주로 많이 사용되는 충격 시험기로는 샤르피(Charpy) 충격시험기

다. 충격 시험편에는 U 형 또는 V 형 노치(notch)

㉱. 샤르피 충격 값은 충격 에너지를 해머(hammer)의 무게로 나눈 값

○. 충격시험(impact test)을 할 경우의 유의해야 할 안전 사항으로 틀린 것은?

가. 브레이크 장치(brake equipment)의 이상 유무를 확인

나. 시험편(test piece)의 홈이 중앙에 위치 하는지를 확인

다. 시험기의 설치 상태가 수평(horizontality)을 이루고 있는지를 확인

㉱. 전기 장치에 부하(load)가 걸리도록 하며, 해머의 정면에서 시험

○. 재료시험규격(standard for material testing)이 옳게 연결된 것은?

가. 일본 - BS  나. 미국 – JIS   다. 영국 – DIN   ㉱. 국제표준화기구 - ISO

○. 주위 온도변화에 따라 선팽창계수나 탄성률 등의 특정한 성질이 변화하지 않는 강은?

가. 베어링강 나. 스프링 강  다. 쾌삭강 ㉱. 불변 강(in․var, in․variable steel)

○. 다음 중 금속 결정격자에서 일어나는 미끄럼(slip)에 대한 설명으로 부적합한 것은?

가. 원자 밀도 가장 큰 격자 면에서 미끄럼인 슬립(slip)이 잘 일어난다.

나. 원자밀도(atomic density) 최대인 방향으로 미끄럼인 슬립(slip) 잘 일어난다.

㉰. 미끄럼인 슬립(slip) 계속 진행하면 결정이 점점 단단해져서 변형이 쉬워진다.

라. 다결정에서는 외력 가해질 때 슬립(slip)의 방향이 서로 달라 간섭을 일으킨다.

○. 재료결정(crystal)에서 나타나는 쌍정(twin)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 쌍정면(twinning plane)을 경계로 하여 결정 부위가 변화한다.

㉯. 쌍정에 의한 변형은 미끄럼인 슬립(slip)에 의한 변형보다 매우 크다.

다. 쌍정은 결정의 변형(deformation) 부분과 변형되지 않은 부분이 크다.

라. 쌍정은 원자가 어느 결정면의 특정 방향으로 정해진 거리만큼 이동하여 생긴다.

○. 강 페라이트 결정입도 시험에서 FGC(ferrite-grain-comparing)는 어떤 시험법인가?

가. 파괴 법     나. 절단 법(FGI)     ㉰. 비교법(FGC)     라. 평적법(FGP)

○. 다음 중 반도체(semi conductor) 제조용으로 쓰이는 금속으로 옳은 것은?

가. W, Co  나. 붕소(B), 망간(Mn)   다. 철, 인  ㉱. 규소(Si), 게르마늄(Ge)

○. 다음의 금속 상태도(constitutional diagram)에서 합금 m을 냉각시킬 때 m2 점에서 결정 A와 용액 E와의 양적 관계를 옳게 나타낸 것은?

가. 결정 A : 용액 E = m1·b : m·A′       나. 결정 A : 용액 E = m·A′ : m1·b

다. 결정 A : 용액 E = m2·a : m2·b       ㉱. 결정 A : 용액 E = m2·b : m2·a

○. 금(Au, gold), 백금(Pt, platinum) 등과 같은 귀금속(noble metal, precious metal) 부식제로 왕수를 사용한다. 왕수의 주 성분으로 옳은 것은?

㉮. 왕수(aqua regia) 성분은 진한 질산 10ml, 진한 염산 10ml, 글리세린 10ml

나. 왕수(aqua regia) 주요 성분은 염화제이철 5g, 진한 염산 50ml, 물 100ml

다. 왕수(王水)는 질산 5ml, 물 100ml  라. 왕수는 피크르산 5g, 알코올 100ml

○. 금속 중에 0.01~0.1μm 정도의 산화물 등 미세 입자를 균일하게 분포시킨 금속 복합재료(composite materials)는 고온에서 재료의 어떤 성질을 향상시키는가?

가. 내식성   ㉯. 크리프(creep)    다. 피로 강도   라. 전기 전도도

○. Y 합금 일종으로 Ti과 Cu 0.2% 정도씩 첨가한 합금으로 피스톤에 쓰이는 재료는?

가. 라우탈(lautal)  나. 엘린바(elinvar)   다. 두랄루민  ㉱. 코비탈륨(cobitalium)

○. 용탕을 금속 주형(mold)에 주입(casting)한 후 응고(solidification)할 때, 주형 면에서 중심 방향으로 성장하는 나란하고 가느다란 기둥 모양의 결정인 것은?

가. 단결정     나. 다결정     ㉰. 주상 결정     라. 크리스탈 결정

○. 구상흑연주철(GCD, spheroidal graphite cast iron)의 기호 표시는?

가. WMC490    나. BMC340     ㉰. GCD450    라. PMC490

○. 다음 비철 금속 합금 중 마그네슘(Mg, magnesium) 합금에 해당하는 것은?

가. 실루민   나. 문쯔메탈(Muntz metal)   ㉰. 엘렉트론(electron)   라. 배빗메탈

○. 독성(toxicity)이 없어 의약품(drug medicine), 식품 등 포장 형 튜브 제조에 많이 사용되는 금속으로 탈색효과가 우수하며, 비중이 약 7.3인 금속은?

㉮. 주석(Sn)     나. 아연(Zn)     다. 망간(Mn)     라. 백금(Pt)

○. 아공석강(hypo-eutectoid steel)의 탄소 함유량(% C)으로 옳은 것은?

㉮. 0.025~0.8(%C)  나. 0.8~2.0(%C)  다. 2.0~4.3(%C)  라. 4.3~6.67(%C)

○. 조괴공정에서 제조된 강괴(steel ingot)의 종류에 속하지 않는 것은?

㉮. 쾌삭강    나. 캡드강(capped steel)    다. 킬드강    라. 림드강

○. 주물용 Al-Si 합금 용탕에 0.01% 정도의 금속나트륨을 넣고 주형에 용탕을 주입하여서 조직을 미세화하고 공정점(eutectic point)을 이동시키는 처리는?

가. 용체화 처리      ㉯. 개량 처리      다. 접종 처리       라. 구상화 처리

○. 피로한도를 알기위한 반복횟수와 응력과의 관계를 표시한 선도에 속하는 것은?

가. T․T․T 곡선     ㉯. S-N 곡선     다. creep 곡선     라. 항온 변태 곡선

○. 재료의 소성가공성 및 용접부 변형 등을 평가하기 위한 시험방법에 속하는 것은?

㉮. 굽힘시험        나. 충격시험        다. 경도시험         라. 인장시험

○. 탄소강(carbon steel)의 불꽃 시험(spark test)에서 강재에 함유된 탄소(C) 함유량(%)이 증가할 경우에 나타나는 불꽃의 특성으로 작합하지 않는 것은?

가. 유선(streamline)의 숫자가 증가한다.     ㉯. 파열의 숫자가 감소한다.

다. 유선(streamline)의 길이가 감소한다.     라. 파열의 꽃잎 모양이 복잡해진다.

○. 주철(cast iron) 제품에 표기하는 GC 200이 뜻하는 것으로 옳은 것은?

가. 탄소(C) 0.2% 주강품             ㉯. 인장강도 200 N/mm2 이상 회주철 품

다. 인장강도 200 N/mm2이상 주철품  라. 탄소 0.2%인 주철 그라인딩 가공제품

○. 정적인 경도 시험법에 속하는 비커즈 경도시험(HV, Vickers hardness)에 대한 설명으로 부적합한 것은?   [ 단, P는 하중, d는 평균 대각선의 길이를 의미 ]

가. Hv = [eqn: 1.8544` TIMES ` {ｐ} over {ｄ ^{2}}]로 표시한다.     ㉯. 스크레치를 이용한 시험법이다.

다. 시험편이 작고 경도(hardness)가 높은 부분의 측정에 사용한다.

라. 136° 다이아몬드(diamond) 피라미드 형 비커즈 압입 자를 사용한다.

○. 금속재료를 만능재료 시험기(UTM, Amsler)로 인장 시험하여 얻을 수 없는 것은?

가. 연신율       ㉯. 내구 한도       다. 항복 강도       라. 단면 수축 율

○. Al 합금 질별 기호 중에서 용체화 처리 후 안정화 처리를 한 것의 기호인 것은?

가. T1               나. T4               다. T6               ㉱. T7

○. 탄소 3.5% 함유하는 주철을 인장시험 하여서 그 결과 최대하중 7850kgf에서 파단현상이 나타났다. 이 시험의 결과로 발생하는 파단면의 형태로 적합한 것은?

㉮. 취성 파단면   나. 연성 파단면   다. 컵 모양 파단면  라. 원추형 파단면

○. SM45C 기계구조용 탄소강을 마텐자이트로 하기 위한 열처리 방법으로 옳은 것은?

가. 뜨임(tempering)   ㉯. 담금질(quenching)   다. 풀림(annealing)  라. 불림

○. 상온 가공한 황동 제품의 시기 균열(season crack)을 방지하기 위한 열처리는?

가. 담금질(quenching)  나. 노멀라이징  ㉰. 저온 어닐링  라. 고온 템퍼링

○. 철강재료 매크로(macro) 검사에서 중심부 편석 나타내는 기호로 옳은 것은?

가. Tc            나. Lc            다. Hc            ㉱. Sc

○. 비금속 개재 물의 종류 중에서 가공방향으로 집단 이루어 불연속적으로 입상 형태로 뭉쳐 줄지어진 알루민산염(aluminate) 개재 물은 어느 그룹 계에 해당되는가?

가. A계 개재물   ㉯. 그룹 B계 개재물    다. C계 개재물    라. D계 개재물

○. [보기]를 가장 옳게 브리넬 경도(Brinell hardness) 시험순서로 적용한 것은?

[보기]

① 시험 면(test surface)에 압입자(penetrator)를 접촉시킨다.

② 서서히 유압 밸브를 열어 유압을 제거하고 핸들을 돌려 시험편을 꺼낸다.

③ 유압밸브 조이고 하중 중추 떠오를 때 까지 유압레버 작동시켜 하중 가한다.

④ 시험 면이 시험기 받침대(cross piece) 와 평형이 되게 조정한다.

⑤ 시험하중에 도달되면 철강 15초, 비철금속에서는 30초 하중 유지시간 준다.

㉮. ④ → ① → ③ → ⑤ → ②       나. ④ → ② → ① → ⑤ → ③

다. ④ → ③ → ② → ⑤ → ①       라. ④ → ⑤ → ③ → ① → ②

○. 모든 강에는 약간의 비금속 개재 물인 슬래그(slag)를 함유한다. 이중에서 MnS, FeO, Al2O3 등이 대표적인 개재 물이라 할 수 있다. 비금속 개재 물의 기호로 옳은 것은?

가. A       나. B(blow hole)       다. D(dendrite)       ㉱. N()

○. 사진(photography)은 SM40C의 강을 870℃에서 30분 가열(heating up)한 후 서냉(slow cooling)한 조직 사진이다. 조직 구성이 옳게 짝지어진 것은?

가. 페라이트-시멘타이트(Fe3C)   나. 페라이트(ferrite)-마텐사이트(martensite)

㉰. 페라이트(ferrite)-펄라이트    라. 시멘타이트(Fe3C)-마텐사이트(martensite)

○. 금속재료의 기계적 시험법인 굽힘시험 법에서 시험편에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉮. 제품의 너비가 20mm 이하일 때 제품의 너비(width)와 같아야 한다.

나. 원형, 정사각형, 직사각형, 다각형 등의 단면을 갖지 않는 시험편을 사용한다.

다. 판(board), 띠, 단면(cross section)으로 만든 시험편(test piece)의 두께는 시험할 제품의 두께와의 차가 2배 이상 이어야 한다.

라. 시험편을 채취(collection)할 경우에 전단(shear), 화염 절단(flame cutting) 등의 가공작업에 의해 영향을 받은 부분만 사용해야 한다.

○. 3점 굽힘 시험(bending test)을 할 경우의 받침 부 사이의 거리와 시험편 두께와의 관계식(relational expression)으로 옳은 것은?      [ 단, L = 2개 받침 사이의 거리, r = 누르개 안쪽 반지름, t = 시험편 두께 ․ 지름 ․ 변 또는 맞변 거리 ]

가. L = r + t     ㉯. L = 2r + 3t     다. L = 3r + t     라. L = 4r + 3t

○. 탄소강(carbon steel)에서 질량 효과(mass effect)에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

가. 공기냉각    나. 재료 균열     ㉰. 강재의 담금질 성    라. 가열로 크기

○. 금속재료의 기계적 특성을 알기 위해 경도를 측정하는데 그 방법이 다른 것은?

가. 브리넬 경도계(HB, Brinell)        나. 비커스 경도기(HV, Vickers)

㉰. 쇼어 경도계(HS Shore)           라. 로크웰 경도계(HR, Rockwell)

○. 재료 시험에서 최대하중 2500kgf, 인장강도 50kgf/mm2일 때 시험편 단면적은?

가. 20mm2          나. 30mm2           다. 40mm2          ㉱. 50mm2

○ 인장강도 = [eqn: {최대`하중} over {단면적} ,```50= {2500} over {Ｘ} 에서,```Ｘ= {2500} over {50} =50],

○. 철강 재료 부식액으로 피크린 산(picric acid)과 알코올(alcohol)이 혼합된 용액은?

가. 왕수(王水) 나. 나이탈(nit․al)  ㉰. 피크랄(picr․al) 라. 피크린산 나트륨 수용액

○. 금속재료 기계적 시험법인 에릭센(Erichsen, cupping) 시험으로 알 수 있는 것은?

㉮. 전성, 연성     나. 탄성, 피로      다. 비틀림 저항     라. 마멸 점 항복

○. 피로시험에서 시험 결과에 큰 영향을 미치는 요소 중에서 관련이 가장 적은 것은?

가. 시험편 형상  나. 시험편 치수   ㉰. 시험편 무게  라. 시험편 열처리 상태

○. 일반적으로 금속 열처리 할 때, 담금질 성 측정하기 위한 시험법으로 옳은 것은?

가. 피로시험     나. 충격시험      ㉰. 조미니 시험    라. 파단면 분석시험

○. 재료시험인 굽힘 항절시험(transverse test)으로 얻을 수 있는 성질이 아닌 것은?

가. 전성(malleability)     나. 연성(ductility)     ㉰. 경도     라. 균열 유무

○. 록웰 경도시험(HR, Rockwell hardness test)에서 C 스케일 압입자와 시험하중은?

가. 강구 압입자–시험하중 100kgf     나. 강구 압입자 사용-시험하중150kgf

다. diamond 원뿔–시험하중 100kgf   ㉱. diamond 원뿔 사용-시험하중150kgf

○. sulfur print법에서 황화수소(H2S) 인화지 브롬화은(AgBr)과 반응하여 생기는 것은?

㉮. Ag2S              나. BrS               다. H2Br              라. S2Br

○. 강(steel)의 오스테나이트(austenite) 결정입도(grain size) 시험 방법 중에서 교차점(intersection)의 수를 세는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 측정선 결정입계(grain boundary)에 접할 때 하나의 교차점으로 계산

㉯. 측정선 끝이 정확하게 하나의 결정입계에 닿을 때는 교차점 수를 두 개로 계산

다. 교차점이 우연히 3개 결정립이 만나는 곳에 일치할 때 1.5개 교차점으로 계산

라. 불규칙한 형상을 갖는 결정립(crystal grain)의 경우, 측정선이 두 개의 다른 지점에서 같은 결정립을 양분할 때는 두 개의 교차점으로 계산

○. 𝛄-선 발생시키는 선관의 텅스텐 표적(target)이 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

가. 원자번호(atomic number) 클 것        나. 용융점(melting point) 높을 것

㉰. 열전도율(thermal conductivity) 낮을 것  라. 낮은 증기압을 갖는 물질일 것

○. 다음 중 금속 변태(transformation)를 측정하는 시험 방법이 아닌 것은?

가. 열 분석법    나. 자기 분석법      ㉰. 평형 측정법    라. 전기 저항법

○. 샤르피 충격 시험기를 사용하여 3호 시험편에 충격 주어서 파단시켰다. 이 때 해머 무게(W)가 22.4kgf, 해머 회전축 중심에서 무게 중심까지의 거리(R) 0.75m, 해머의 들어 올린 각도 143°, 시험편 파단 후에 해머가 올라간 각도는 120°였다. 이 시험편의 충격 에너지(E, energy)는 몇 kgf․m인가?  [ 단, cos 143° = -0.8, cos 120° = -0.5이다. ]

㉮. 5.04             나. 6.30              다. 21.84             라. 27.30

○. 정량 조직검사 방법 중 결정 입도(grain size) 시험 방법이 아닌 것은?

가. 비교법(FGC)     ㉯. 평균법       다. 평적법(FGP)     라. 절단법(FGI)

○. 시험편 부식(etching)과 건조(drying)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 젖은 표면에 알코올(alcohol)을 떨어뜨려 바람을 불어 건조

나. 적당히 부식(etching)된 후에는 물로 씻은 다음 건조

다. 젖은 표면 한쪽 모퉁이부터 건조되도록 더운 공기(air)를 불어 건조

㉱. 적당히 부식(etching)한 상태의 부식된 면은 광택(gloss, luster, sheen)을 유지하고, 밖이 보이는 깨끗한 유리 같은 상태(condition, state) 유지

○. 압축시험(compression test)에서 탄성(elasticity) 측정하기 위한 장주 형(long columnar type) 시험편의 높이는 직경의 몇 배 정도가 적당한가?

가. 0.5배              나. 5배               ㉰. 10배              라. 20배

교과목명	재료시험
능력단위	LM1601010204_19v4 물리적 재료시험
능력단위 요소	LM1601010204_19v4.3 열적 특성 시험하기
수행준거 지식	열적 특성 시험 원리에 대한 이해 시험편 가공 방법에 대한 지식 시험방법 및 조건에 따른 시험결과 이해 금속 및 비금속 재료 특성에 대한 이해

○. 와이어(wire)를 비틀림 시험(torsion test)할 경우에 비틀림 회전 측정에서 표점거리(gauge length)를 규격으로 표시할 때는 시험편 직경(D)의 몇 배로 하는가?

가. 10배             나. 50배              ㉰. 100배             라. 200배

○. 불꽃 시험을 할 때 그라인더(grinder)에서부터 불꽃 뿌리 부분, 불꽃 중앙 부분, 불꽃의 앞 끝 부분에서 관찰(observation)할 내용으로 옳은 것은?

가. 뿌리 : 유선의 흐름, 중앙 : 유선의 각도, 앞 끝 : 불꽃의 파열

나. 뿌리 : 유선의 흐름, 중앙(centering) : 불꽃의 파열, 앞 끝 : 유선의 각도

다. 뿌리 : 유선의 각도, 중앙 : 불꽃의 파열, 앞 끝 : 유선(stream line) 흐름

㉱. 뿌리 : 유선의 각도(angle), 중앙 : 유선의 흐름, 앞 끝 : 불꽃의 파열

○. 변압기(electric transformer), 발전기, 전동기, 철심용으로 쓰이는 재료는?

㉮. Fe-Si          나. P-Mn              다. Cu-N            라. Cr-S

○. C 2.0%의 γ 고용체와 C 6.67% 함유한 시멘타이트와의 공정주철 조직인 것은?

가. 펄라이트(pearlite)                  나. 오스테나이트(austenite, γ-고용체)

다. α-고용체(ferrite)                   ㉱. 레데뷰라이트(ledeburite)

○. 탄소강(carbon steel)의 표준 조직에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 탄소강에 나타나는 조직의 비율은 탄소(C, carbon)에 의하여 결정

나. 탄소강의 표준 조직이란 강종에 따라 A3점 또는 Acm점 보다 30~50℃ 높은 온도로 강을 가열(heating)하여 오스테나이트(austenite) 단일 상으로 한 후에, 대기(atmosphere) 중에서 냉각(cooling)했을 때 나타나는 조직

㉰. 탄소강은 표준조직(normal structure)에 의해 탄소량을 추정

라. 탄소강의 표준조직은 페라이트 펄라이트와 오스테나이트 등

○. 응고 범위(congealing range)가 너무 넓거나 성분 금속 상호간에 비중의 차가 큰 상태에서 주조(casting) 할 때 보통 잘 나타나는 현상(phenomenon)은?

가. 붕괴(decay)                      나. 기포 수축(shrinkage of porosity)

㉰. 편석(segregation)                 라. 결정핵(crystal nucleus) 파괴

○. 금속간 화합물(Fe3C, cementite)을 설명한 것 중 잘못 설명한 것은?

가. 변형(strain)이 어렵다.           나. 경도(hardness)가 높고 취약하다.

다. 일반적으로 복잡한 구조 가진다. ㉱. 경도 높고 전연성(ductility) 좋다.

○ 금속간화합물 (cementite, Fe3C) 특징 : 간단한 원자의 정수비로 결합하며 높은 경도, 불안정한 조직이며, 취성(brittleness, 메짐성) 높다. 복잡한 결정 구조인 구상(sphere type)과 망상(netted type), 입상의 흰색조직 형성

○. 신소재에 속하는 복합재료 서멧(cermet)과 관련이 있는 내용에 속하는 것은?

가. 다공 질재료(cellular material)           나. 클래드 재료(clad material)

㉰. 입자 강화 금속 복합 재료(particulate metal composites)를 의미

라. 섬유 강화 금속 복합 재료(fiber reinforced metal composites)를 의미

○. 용융점(melting point)이 높은 것에서 낮은 순서로 되어 있는 금속은?

가. 철(Fe) > 수은(Hg) > 텅스텐(W)   ㉯.. 텅스텐(W) > 철(Fe) > 수은(Hg)

다. 수은(Hg) > 철(Fe) > 텅스텐(W)   라. 철(Fe) > 텅스텐(W) > 수은(Hg)

○. 강(steel)에 인(P, phosphorus)이 많이 함유되면 나타나는 결함인 것은?

가. 적열 메짐  나. 연화 메짐  ㉰. 저온 메짐  라. 고온 메짐

○. 7 : 3 황동에 1% 내외의 Sn을 첨가하여 열교환기, 증발기 등에 사용되는 합금은?

㉮. 애드미럴티 황동   나. 네이벌 황동   다. 코슨 황동    라. 에버듀어 메탈

○. 강에 황(S, sulfur), 납(Pb, lead) 등 특수 원소를 첨가하여 절삭할 때, 칩(chip)을 잘게 하고 피삭성을 좋게 만든 강에 해당하는 특수강(special steel, alloy steel)은?

가. 불변 강(in․var, invariable steel)        나. 베어링강(bearing steel)

㉰. 쾌삭강(free cutting steel)             라. 스프링 강(SPS, spring steel)

○. 재료의 강도를 이론적으로 취급할 때는 응력 값으로서는 하중을 실제 단면적(cross section)으로 나눈 값으로 쓰지 않으면 안 된다. 이것에 해당하는 것은?

㉮. 진 응력(true stress)               나. 공칭 응력(nominal stress)

다. 탄성력(elastic power)             라. 하중 력(load power)

○ 진 응력(true stress) : 하중(load)을 실제 단면적으로 나눈 값

○ 공칭응력(nominal stress) : 하중을 원래 단면적으로 나눈 값.

○. 열처리 일종인 강의 표면경화 법에 속하지 않는 처리 방법에 속하는 것은?

가. 금속 용사법(metal spraying)              ㉯. 풀림(annealing)

다. 금속침투법(metallic cementation)         라. 하드 페이싱(hard facing)

○. Al-Mg-Si계 합금은 알루미늄(Al)에 0.5 % 규소(Si), 0.43 % 마그네슘(Mg)이 함유된 합금이다. 담금질 후 상온 가공에 의하여 기계적 성질이 개선되고 내식성(non scaling property)이 우수하고, 전기전도율이 좋아 송전선에 많이 쓰이는 합금은?

가. 알민(almin) 나. 두랄루민(duralumin) ㉰. 알드리(aldrey) 라. 알클래드(alclad)

○. 불변 강(in․variable steel, non-expansion steel)에 속하는 재료 아닌 것은?

가. 플래티나이트(platinite)  나. 인바(in․var)   다. 엘린바(elin․var)  ㉱. 아공석강

○. 고속도강(high speed steel, SKH)의 표준성분으로 옳은 것은?

가. Cr-Mo-Sn-Zn    나. Ni-Cr-Mo-Mn    ㉰. C-W-Cr-V    라. W-Cr-Ag-Mg

○. 구리의 대표적인 합금인 황동(brass)에 속하는 톰백(tombac)의 주성분인 것은?

가. Au + Fe       ㉯. Cu + Zn         다. Cu + Sn      라. Al + Mn

○. Al-Si계 합금으로 약 12.6% 규소(Si, silicon)에서 공정점(eutectic point)이 나타내며 이 합금에 금속 나트륨(Na) 등을 첨가하여 주조한 합금은?

㉮. 실루민(silumin)  나. Y 합금   다. 로우엑스(lo-ex)  라. 두랄루민(duralumin)

○. 절삭 공구강의 일종으로 500~560(℃)까지 가열하여도 연화되지 않고 고온에서도 경도의 감소 적으며 주요 성분으로 W, Cr, V 등 함유되어 있는 이 공구강 표시기호는?

가. STC(탄소 공구강)  나. STD(냉간 금형 공구강)  ㉰. SKH  라. STS(합금공구강)

○. 주철(cast iron)의 물리․화학적 성질을 설명한 것 중 옳은 것은?

㉮. 비중은 C, Si등이 많을수록 작다. 나. 용융점은 C, Si등이 많을수록 높아진다.

다. 화합탄소 적게 하면 투자율 작다. 라. 내식성주철 염산, 질산 등 산에 강하다.

○. 티타늄 탄화물(TiC)과 Ni의 예와 같이 세라믹(ceramic)과 금속을 결합하고 액상 소결하여 만들어 절삭 공구로 사용하는 고경도(high hardness) 재료에 속하는 것은?

㉮. 서멧(cer‧met, ceramic + metal)   나. 두랄루민(duralumin, Al-Cu-Mg-Mn)

다. 인바(Fe-Ni, in‧var)             라. 고속도강(high speed steel)

○. 산화성 산, 염류, 알칼리, 함 황 가스 등에 우수한 내식성을 가진 Ni-Cr 합금은?

가. 엘린바 ㉯. 인코넬(inconel) 다. 콘스탄탄(constantan) 라. 모넬(monel) 메탈

○. 강중에 함유된 비금속개재물(N, non metallic inclusion)에 대한 설명에 속하는 것은?

가. 강철(steel) 내부에 존재 불가능

나. 열처리하면 완전 제거

다. 비금속 개재물(N, non metallic inclusion)의 기호는 D로 표시

㉱. 단조나 압연 작업을 할 경우에 균열을 일으키며, 고온 메짐 원인

○. Fe-C 평형상태도의 변태점(transformation point)에 대한 설명인 것은?

가. A1 변태점을 철의 자기 변태점(Curie temperature, Curie point)

㉯. A3, A4  동소 변태점(allotropic transformation point)

다. A2를 시멘타이트(cementite, Fe3C)의 자기 변태점

라. A3 변태점 온도는 210(℃), A4 변태점 온도는 768(℃)에서ㅜ 형성

○. 상태도 상에 나타난 자기 변태점(curie point)이란 무엇을 뜻하는가?

가. 동소 변태점(allotropie transformation point)을 의미

나. 결정 격자(crystal lattice,)가 변하는 점을 의미

㉰. 자기 변태(magnetic transformation)가 일어나는 온도

라. 입방 격자(cubic lattice)가 변하는 점을 의미

○. 철강 재료를 열처리(heat treatment) 하는 목적에 해당되지 않는 것은?

가. 각종 재료를 안정화                   나. 각종 재료의 내식성을 향상

다. 강도 또는 인장력을 증대              ㉱. 조직 조대화 및 방향성 증대

○. 제품을 오스테나이트화 한 후 코(nose) 구역을 통과하도록 급냉 처리하고 시험편의 내부와 외부가 동일 온도에 도달한 다음 적당한 방법으로 소성가공 하여 공냉, 유냉 또는 수냉 처리한 후에 마텐자이트 변태를 일으키게 하는 조작법으로 옳은 것은?

가. 수인법(water toughening) 나. 파텐팅(patenting)  ㉰. 제어압연. 라. Ms 담금질

○. 탄소강을 고온에서 열처리 할 때 표면 산화나 탈탄이 발생하는 경우가 종종 생긴다. 이를  방지하기 위하여 조성하는 노 내의 분위기(ambience)가 아닌 것은?

가. 진공 분위기 나. Ar 가스 분위기  다. 환원성가스 분위기 ㉱. 산화성가스 분위기

○. 표면 경화법의 한 가지 방안인 침탄처리 시 의 침탄깊이와 가장 관련이 적은 것은?

가. 가열 온도     나. 유지 시간     ㉰. 가열로의 종류     라. 침탄제의 종류

○. 강을 항온열처리 할 때 오스테나이트 영역에서 냉각하여 Ms와 MF 사이 구간에서 열처리조작을 한다. 이 열처리 후 오스테나이트 일부는 마텐자이트가 되고 일부는 베이나이트가 되어 두 가지 혼합조직이 나타나는 항온 열처리 법으로 적합한 것은?

가. 스퍼터링    ㉯. 마템퍼링(martempering)    다. 오스템퍼링     라. 오스포밍

○. 잔류 오스테나이트를 없애기 위한 초 심랭처리의 효과로 적합하지 않은 것은?

㉮. 잔류 응력(remaining stress) 증가한다.  나. 내마멸성 현저하게 향상된다.

다. 조직의 미세화와 미세 탄화물(carbide)의 석출이 이루어진다.

라. 잔류 오스테나이트가 대부분 마텐자이트(martensite)로 변태한다.

○. 열처리 설비를 제작할 경우에 일반적으로 내부에 사용되는 재료로 부적합한 것은?

가. 열선     ㉯. 콘덴서(condenser)      다. 내화물     라. 열전대

○. 변성로에서 그을음을 제거하기 위한 번 아웃(burn out) 작업방법으로 틀린 것은?

가. 원료 가스의 송입을 중지하면 번 아웃(burn out)이 이루어진다.

나. 변성로 온도를 상용 온도보다 약 50(℃) 정도 낮추면 번 아웃이 이루어진다.

다. 번 아웃을 위해 변성로에 변성 능력의 약 100(%)정도의 공기를 송입한다.

㉱. 변성로 내에 가연성 가스가 없다고 판단 돨 때는 공기 송입량을 늘린다.

○. 약 C 1.5% 함유한 과공석강을 완전풀림(full annealing)했을 때 생기는 조직은?

가. 페라이트(ferrite) + 층상 펄라이트       나. 층성 펄라이트 + 스텔라이트

㉰. 시멘타이트(cementite) + 층상 펄라이트  라. 시멘타이트 +_ 구상 펄라이트

○. 표면 경화법의 일종인 금속침투법 중에서 세라다이징에 사용되는 원소인 것은?

가. 붕소(B)       ㉯. 아연(Zn)        다. 알루미늄(Al)       라. 크롬(Cr)

○. 냉각의 단계를 1~3단계로 나눌 경우에 시료가 냉각액의 증기(vapor)에 감싸이는 단계로 냉각속도(cooling velocity)가 극히 느리게 진행되는 단계에 속하는 것은?

㉮. 제 1단계    나. 제 2단계    다. 제 3단계    라. 단계와 상관없이 느리다.

○. 인상 담금질(time quenching)에서 적용되는 인상시기에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 가열물의 직경 또는 두께 3mm당 1초 동안 수냉한 후 유냉 또는 공랭한다.

나. 화색이 나타나지 않을 때까지 2배의 시간만큼 수냉한 후 공냉한다.

㉰. 기름에서 기포가 나타나기 시작 할 때 꺼내어서 공냉을 실시한다.

라. 가열물의 직경 또는 두께 1mm 당 1초 동안 유냉한 후 공냉한다.

○. 연화 밴드(barber‘s mark)는 어떤 표면경화 열처리 시에 나타나기 쉬운 결함인가?

가. 질화법         나. 침탄법          다. 전해법         ㉱. 고주파 법

○. 표면경화법인 침탄 경화 처리를 하여야 할 때 고려하지 않아도 될 사항인 것은?

가. 침탄층 깊이    나. 과잉 침탄    ㉰. 입계 부식    라. 침탄 방지제 선정

○. 침탄(carburizing) 처리로 만들어진 침탄 층의 깊이와 무관한 것은 어느 것인가?

가. 강의 종류      나. 침탄제의 종류       다. 온도      ㉱. 침탄 방법

○. 다이아몬드(diamond)로 시험편(test piece) 표면(surface)을 긁어서 그 흠 모양에 의해 정량적(quantitative)으로 측정하는 경도(hardness) 시험은?

가. 쇼어 경도시험 ㉯. 마르텐스 경도시험 다. 록웰 경도시험 라. 비커스 경도시험

○. 재료시험 시 연마해야 할 금속을 양극(anode)으로 하고, 불용성 금속(insoluble metal)을 음극(cathode)으로 하여 전해액 안에서 연마하는 작업은?

가. 수동 연마    ㉯. 전해 연마    다. 기계적 연마    라. 광택 연마(polishing)

○. 구리와 대표적인 구리 합금인 황동(brass), 청동 조직을 관찰하기 위한 부식액은?

가. 피크린산 용액 ㉯. 염화제이철 용액 다. 질산 초산 용액 라. 수산화나트륨 액

○. 기계적 시험법인 압축시험(compression test)으로 측정할 수 없는 것은?

가. 항복점(Yp, yield point)  나. 탄성계수   다. 비례한도  ㉱. 용해계수

○. [ 보기 ]의 작업 방법을 참고하여 록웰 경도 측정을 할 때의 순서로 올바른 것은?

[ 보기 ]

① 경도계 점검(압입 자와 시험하중 결정)  ② 시험 하중을 제거

③ 시험 하중으로 시험편을 누른다.        ④ 시험결과 기록하고 평가

⑤ 다이얼을 돌려 “SET"의 위치가 바늘과 일치 하도록 맞춘다.

가. ① → ③ → ④ → ⑤ → ②               ㉯. ① → ⑤ → ③ → ② → ④

다. ③ → ⑤ → ② → ④ → ①               라. ⑤ → ③ → ④ → ② → ①

○. 금속 현미경(metallo․graphical microscope) 조작 방법에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 금속 현미경은 진동 없는 작업대 위에 놓고 사용

나. 시험편을 시험편 받침대에 올려놓고 클램프(clamp)로 고정시킨 후 관찰

㉰. 처음에는 고배율(high magnification)로 되도록 좁은 범위 조직을 관찰한 후 이 중에서 특정 부위를 저배율(low magnification)로 관찰

라. 조직 관찰한 후 조직사진을 찍을 때 스케일(scale)도 포함되게 찍는 것이 좋다.

○. 재료를 매크로조직 시험으로 파단면 검사할 때 피로 파단면의 특징적인 모양은?

가. 원형의 흰 반점    나. 정사각형 모양    다. 희미한 가는 선 모양

㉱. 방사상(radial shape) 또는 조개껍데기 모양의 파단면 관찰

○. 금속재료 기계적시험인 피로시험(fatigue test)의 종류가 아닌 것은?

가. 반복 굽힘 시험 나. 반복 비틀림 시험 ㉰. 반복충격 라. 반복인장압축시험

○. 빛 대신 파장(wave length)이 짧은 전자선(electron beam)을 시료(sample)에 투과시킨 후 렌즈(lens)로 상을 확대하여 형성시키는 현미경은?

가. 광학현미경(optical microscope)        나. 전자유도현미경

㉰. 투과 전자 현미경(TEM, transmission electron microscope)

라. 주사 전자 현미경(SEM, scanning electron microscope)

○. 기포누설시험(bubble leak test)에서 발포 액 구비조건이 아닌 것은?

가. 젖음 성(wett․ability)이 좋을 것          ㉯. 점도(viscosity)가 높을 것

다. 표면장력(surface tension) 작을 것      라. 발포 액 자체에 거품이 없을 것

○. 유류 화재 발생하여 불을 꺼야할 때의 부적당한 소화 설비는?

㉮. 수통  나. 건조사  다. 이산화탄소 소화설비  라. 할로겐 화합물 소화설비

○. 인장시험 및 압축시험에 의하여 재료에 순수 인장(tension) 또는 압축(compression)으로 생긴 길이 방향의 단위 스트레인으로 옆쪽 스트레인을 나눈 값은?

가. 연신율(elongation)             ㉯. 포와송의 비(poisson’s ratio)

다. 영률(young’s modulus)         라. 단면수축률(reduction of area)

○. 금속재료 피로시험(fatigue test) 시 유의해야 할 안전사항 중 틀린 것은?

㉮. 응력(stress) 조정을 위하여 한 번에 많은 하중(load)을 건다.

나. 시험편 중심과 지지 점(support)의 중심을 정확하게 맞춘다.

다. 시험편이 움직이지 않도록 콜릿 척(collet chuck)에 확실히 고정한다.

라. 시험기 회전 부분 및 슬라이딩(sliding) 부분에 윤활유 충분한지 확인한다.

○. 샤르피 충격시험(Charpy impact testing)에서 충격흡수 에너지 단위는?

가. kgf/m2        나. kgf・m/cm2        ㉰. kgf・m       라. kgf/cm2

○. 황(S, sulfur)이 강의 외주 부로부터 중심부 쪽을 향하여 감소하여 분포되고, 외주부보다 중심부 쪽 방향으로 착색도가 낮게 되는 편석은?

가. 정편석(Sn)    ㉯. 역편석(Si)     다. 중심부편석(Sc)    라. 주상편석(Sco)

○. 강재 중의 황(S) 편석(segregation) 및 그 분포상태를 조사하는 시험은?

가. 에릭션 시험(Erichsen test)         나. 조미니 시험(Jominy test)

㉰. 설퍼프린트 시험(sulfur print test)   라. 마멸 시험(abrasion test)

○. 쇼어 경도시험(Hs, Shore hardness testing)에 대한 설명 중 옳게 표현된 것은?

가. 쇼어 경도시험기 압입 자(penetrator)는 10mm의 강철 볼을 사용한다.

나. 쇼어 경도 시험기는 시험편 표면(surface)을 긁어서 경도를 나타낸다.

㉰. 쇼어 경도시험기의 시험에 의한 압흔흔적은 표면에 거의 나타나지 않는다.

라. 자국 깊이 너무 적어 현미경으로 압흔 깊이를 측정 후 경도 값을 나타낸다.

○. 각종 재료를 압축 시험할 경우의 여러가지 상황에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 압축시험(compression test)이란 항압력 시험하는 것이다.

㉯. 압축시험은 인장시험(tension test)과 같은 방향으로 하중 작용한다.

다. 압축시험은 비례한도(limit of proportionality), 항복점, 탄성계수를 구한다.

라. 압축강도는 메짐성(brittleness)이 있는 재료를 시험할 때 잘 나타난다.

○. 결정입자(crystal grain)의 크기에 대한 설명 중 옳은 것은?

㉮. 냉각속도(cooling velocity) 빠르면 결정핵 수는 많아진다.

나. 냉각 속도 느릴 경우에는 결정핵(crystal nucleus) 수는 많아진다.

다. 냉각속도가 빠를 경우에는 결정 입자(grain)는 조대해진다.

라. 냉각속도가 느릴 경우에는 결정 입자(grain)는 미세해진다.

○. 강(steel)의 페라이트(ferrite), 오스테나이트(austenite) 결정입도(grain size) 시험법에서 교차점(intersection)의 수를 세는 방법에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 측정선 결정입계에 접할 때 하나의 교차점으로 계산

나. 측정선의 끝이 정확하게 하나의 결정입계에 닿을 때는 교차점 수는 1/2로 계산

㉰. 교차점이 우연히 3개의 결정립이 만나는 곳인 삼중점(triple point)에 일치할 때는 3개 교차점(intersection)으로 계산

라. 불규칙한 형상을 갖는 경우, 측정선이 두 개의 다른 지점에서 같은 결정립을 양분할 때는 두 개의 교차점(intersection)으로 계산

○. 재료의 기계적 성질 중 연성(ductility)을 알기 위한 시험법에 속하는 것은?

㉮. 커핑 시험(cupping test)   나. 경도시험    다. 항절시험   라. 스프링시험

○. 비금속 개재물의 시험에서 개재물(Inclusion)을 시험재료로부터 추출(extraction)하지 않고 검사하는 방법 중 개재물 구조 해석에 가장 적합한 방법은?

가. 경도법 나. 현미경법 ㉰. X선 회절(X-ray diffraction)법 라. 자기탐상법

○. 표면 경화층 측정에 많이 이용되는 비커스경도계에서 압입 자 대면 각은?

가. 116°            나. 126°             ㉰. 136°            라. 145°

○. 회주철(GC, gray cast iron)을 브리넬 경도 시험(HB, Brinell hardness test) 방법으로 경도를 측정하고자 할 경우의 하중 및 강구의 지름에 해당하는 것은?

가. 하중 1500kgf/mm2, 지름 5mm       나. 하중 1500kgf/mm2, 지름 10mm

다. 하중 3000kgf/mm2, 지름 5mm       ㉱. 하중 3000kgf/mm2, 지름 10mm

○. 다음 [보기] 원소 중 강의 A1 변태점(transformation point)을 저하시키는 원소는?

[보기] Ti , Mo , W , Mn , Ni

가. Mo, W  나. 텅스텐(W), Mn  다. 티탄, 몰리브덴(Mo)  ㉱. 망간(Mn), 니켈

○. 강의 담금질 성(harden․ability)을 판단하는 방법 중 가장 일반화 되어있는 방법은?

가. 조직시험 나. 인장시험  다. 에릭션(Erichsen) 시험 ㉱. 조미니(Jominy) 시험

○. 금속(metal)의 결정격자([crystal lattice) 기호에 속하지 않는 것은?

가. FCC             나. BCC              다. HCP             ㉱. CVD

○. 다음 설명 중 베어링(bearing) 용 합금이 갖추어야 할 조건에 속하지 않는 것은?

㉮. 마찰계수 크고 저항력 작을 것 나. 충분한 점성과 인성이 있을 것

다. 내식성 및 내 소착성 좋을 것  라. 하중에 견디는 경도와 내압력 가질 것

○. 기체급랭 법의 일종으로 금속을 기체 상태로 한 후 급랭하는 공정으로 제조된다. 이 합금제조방법에는 진공증착 법, 스퍼터링 법 등이 있다. 이 방법으로 제조되는 합금은?

가. 제진 합금     나. 초전도 합금     ㉰. 비정질 합금     라. 형상 기억 합금

○. 전위 등의 결함이 없는 재료를 만들기 위하여 휘스커 섬유(Whisker fiber)에 Al, Ti, Mg 등의 연성, 인성이 높은 금속을 합금 중에 균일하게 배열시킨 재료인 것은?

가. 클래드 재료(clad materials)        나. 입자강화 금속 복합재료

다. 분산강화 금속 복합재료            ㉱. 섬유강화 금속 복합재료

○. 합금강인 18 - 8 스테인리스강(stainless steel)의 특징에 속하지 않는 것은?

가. 크롬(Cr) 18% - 니켈(Ni) 8% 함유한 스테인리스강(stainless steel)

나. 내식성(corrosion resistance)이 우수한 스테인리스강(stainless steel).

㉰. 상자성체(paramagnetic material) 스테인리스강(stainless steel)

라. 오스테나이트(austenite, γ) 계인 스테인리스강(stainless steel)

○. 고탄소 크롬 베어링강(bearing steel)의 탄소(C) 함유량으로 가장 적합한 것은?

가. 0.02~0.2(%) C 나. 0.25~0.4(%) C 다. 0.45~0.8(%) C ㉱. 0.95~1.10(%) C

○. 표면경화금속 시멘테이션(cementation) 법 중 알루미늄(aluminium)을 첨가한 것은?

가. 셰라다이징     나. 크로마이징      ㉰. 칼로라이징      라. 보로나이징

○. 용강 중에 Fe-Si 또는 Al 분말 등 강한 탈산제를 첨가하여 완전 탈산한 강은?

가. 림드(rimmed) 강  ㉯. 킬드(killed) 강  다. 캡드(capped) 강  라. 세미킬드 강

교과목명	재료시험
능력단위	LM1601010205_19v4 화학적 재료시험
능력단위 요소	LM1601010205_19v4.1 내식성 시험하기
수행준거 지식	내식성 특성 시험 원리에 대한 이해 시험편 가공 방법에 대한 지식 시험방법 및 조건에 따른 시험결과 이해 금속 및 비금속 재료 특성에 대한 이해

○. 금속가공에서 냉간가공과 열간가공을 구별하는 온도의 기준으로 옳은 것은?

가. 연소 온도      나. 응고 온도         다. 변태 온도      ㉱. 재결정 온도

○. 선철(pig iron)을 용해할 경우에 흑연(graphite)을 구상화 처리(spheroidizing, spheroidization)하기 위해 첨가하는 접종제(inoculant) 원소는?

㉮. 마그네슘(Mg, magnesium)   나. 납(Pb, lead)   다. 금(Au)   라. 은(Au)

○. 철강 내에 포함된 다음 원소 중 철강의 성질에 미치는 영향이 가장 큰 것은?

가. 규소(Si, silicon)   나. 망간(Mn)   ㉰. 탄소(C, carbon)   라. 인(P)

○. 실용합금으로 Al에 규소이 약 10~13% 함유된 합금의 명칭으로 옳은 것은?

㉮. 실루민(silumin)   나. 알니코(alnico)   다. 라우탈   라. 오일라이트(oillite)

○. 저용융점(low melting point) 금속인 주석(Sn, tin)의 용융점은?

가. 420℃             나. 326℃              ㉰. 232℃             라. 831℃

○. Fe-C 상태도 상에서 순철(pure iron) 동소체(allotropy)로만 나열한 것은?

㉮. α-Fe, γ-Fe, δ-Fe                          나. β-Fe, ε-Fe, ξ-Fe

다. η-Fe, λ-Fe, ρ-Fe                          라. α-Fe, λ-Fe, ω-Fe

○. 백선철(white pig iron)을 900~1,000℃로 가열하면 Fe3C ⇆ 3Fe + C로 분해되고 C는 탈탄되며, Fe는 순철(ferrite)가 된다. 순철 입상 흰색이며 단조 가능한 이 주철에 해당하는 것은?

㉮. 백심가단주철(WMC)           나. 펄라이트 가단주철(PMC)

다. 흑심가단주철(BMC)           라. 냉경주철(chilled cast iron)

○. 용융금속이 응고(solidification)할 때 작은 결정을 만드는 핵(nucleus)이 생기고, 이 핵을 중심으로 금속 나뭇가지 모양으로 발달하는 것을 무엇이라 하는가?

가. 입상 정    ㉯. 수지 상정(D, dendrite)    다. 주상 정    라. 결정립

○. 마그네슘(Mg, magnesium) 및 Mg 합금의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. Mg의 열전도율(thermal conductivity)은 구리(Cu)와 Al보다 높다.

나. Mg의 전기전도율(electric conductivity)은 동(Cu)과 Al보다 높다.

다. Mg 합금보다 Al 합금의 비강도(specific strength)가 우수하다.

㉱. Mg은 알칼리에 잘 견디나, 산이나 염수(saline water)에는 침식된다.

○. 비철금속인 알루미늄(Al, aluminium)의 특성(characteristic)에 속하는 것은?

가. 온도에 관계없이 항상 체심입방격자(BCC) 구조이다.

나. 주조 품(casting)을 제조할 때의 주입 온도는 1,000℃이다.

다. 전기 전도율(electric conductivity)은 구리(Cu, copper)보다 높다.

㉱. 비중 2.7, 면심입방격자(FCC)에 속하며, 용융 온도는 660℃이다.

○. 탄소(carbon)가 가장 많이 함유되어 있는 조직에 속하는 것은?

가. 레데뷰라이트(ledeburite)               ㉯. 금속간 화합물(cementite, Fe3C)

다. 순철(α-철, ferrite)                     라. 오스테나이트(γ-철, austenite)

○. 금속(metal)의 산화(oxidation)에 관한 설명 중에서 옳지 못한 것은?

가. 금속산화는 이온화 경향(ionization tendency)이 큰 금속에서 일어나기 쉽다.

나. Al보다 이온화 계열 상위에 있는 금속은 공기 중에서도 산화물을 만든다.

㉰. 금속의 산화는 온도(temperature)가 높을수록, 산소가 금속의 내부로 확산(diffusion)하는 속도가 늦을수록 빨리 진행된다.

라. 생성된 산화물 피막이 치밀하면 금속 내부에의 산화 어느 정도 저지된다.

○. 자동차(automobile) 내연기관(internal combustion engine) 피스톤(piston)용 재료 라우탈(Al-Cu-Si→lautal)에서 규소(Si) 첨가로 향상되는 것은?

가. 표면연화(surface softening)        나. 절삭성(machinability) 개선

다. 내식성(erosion resistance) 개선    ㉱. 주조성(castability) 개선

○. Fe-C 평형상태도 상에서의 금속간화합물(Fe3C, cementite)을 옳게 설명한 것은?

㉮. 일반적으로 복잡한 결정구조 갖는다.     나. 변형하기 쉽고 인성이 크다.

다. 용해상태에서 존재하며 전기저항 작고 비금속 성질이 약하다

라. 간단한 원자량 정수비(constant ratio)로는 절대 결합하지 않는다.

○. 브리넬 경도계의 강구 지름이 10mm인 압입 자를 사용하여 하중을 3000kgf 적용하였다. 이 때 압입 자국 지름이 4mm라면 HB 즉 브리넬 경도 값은 약 몇 kgf/mm2인가?

가. 208               ㉯. 229               다. 256               라. 283

○. 과공석강을 오스테나이트화한 후 냉각할 경우 ES선에 도달할 시 석출하는 조직은?

가. 페라이트 ㉯. 시멘타이트(Fe3C) 다. 펄라이트(pearlite) 라. 레데뷰라이트

○. 양은(German silver, nickel silver)의 일반적인 성질에 속하지 않는 것은?

가. Cu-Zn-Ni 계의 특수 황동(special brass)에 속하는 합금이다.

나. 탄성재료(elastic material)에 사용되는 특수한 구리 합금이다.

㉰. 내식성(non scaling property, corrosion resistance)이 불량하다.

라. 일반 전기저항용 합금(electric resistance alloy)으로 이용된다.

○. Fe-C 상태도의 금속간화합물(cementite, Fe3C)에 대한 올바른 설명에 속하는 것은?

㉮. 간단한 원자(atom)의 정수비로 이루어지고, 복잡한 결정구조를 가진다.

나. 전기저항(electric resistance)이 낮고, 금속적인 성질이 우수하다.

다. 소성변형이 쉽고 인성이 매우 크다.      라. 성분 금속 중 낮은 용융점을 갖는다.

○. 다음 재료 중 반자성체(diamagnetic substance)에 속하는 금속원소는?

가. 철(Fe) 나. 니켈(Ni, nickel)  다. 코발트(Co, cobalt) ㉱. 안티몬(Sb, antimony)

○. 귀금속(noble metal)에 속하는 금(Au, gold, 金)의 순도(purity)는 주로 캐럿(carat, K)으로 나타낸다. 18K에 함유된 순금(pure gold)의 순도인 것은?

가. 25%             나. 65%             ㉰. 75%             라. 85%

○. 구리 합금인 60 : 40 황동(brass)에 주석(Sn, tin)을 약 0.75% 정도 첨가하여 내해수성(seawater-resistance)을 증대시킨 특수 황동에 속하는 것은?

가. 애드미럴티(admiralty) 황동     나. 세라다이징 황동(sheradizing brass)

㉰. 네이벌 황동(naval brass)       라. 탄피황동(cartridge case brass)

○. 다음 중에서 자화전류의 파형 종류에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

가. 직류(DC, direct current)         나. 교류(AC, alternative current)

다. 맥류(pulsating current)          ㉱. 전자기류

○. 설퍼프린트 검사반응에서 갈색이나 흑갈색을 나타내는 화합물은?

가. FeO      ㉯. Ag2S      다. H2O(물)      라. PbO2

○. 만능재료 시험기(universal test machine)로 시험할 수 없는 것에 속하는 것은?

가. 인장시험       ㉯. 경도시험        다. 굽힘 시험       라. 압축시험

○. 전기 가열로의 누전으로 인한 재해 방지를 위하여 설치하는 전기공사는?

㉮. 접지 공사   나. 승압 공사   다. 기초 다짐 공사   라. 안내 표지판 공사

○. 시료의 검경 면이 셀룰로이드(celluloid) 피막(film)으로 형성된 투명박막(transparent thin film)을 현미경 광선으로 투과시켜 관찰 검사하는 것은?

가. 산세 법               ㉯. 섬프(SUMP, Suzuki's universal micro print) 법

다. 전해 법               라. 표피 절삭 검사법

○. 금속 현미경 검사에서 적당한 부식 상태에 대한 설명이 아닌 것은?

㉮. 배율(scale factor)에 관계없이 흑색(black) 상태로 부식(etching)

나. 저배율(low scale factor)로 관찰할 때는 과 부식(over etching) 상태

다. 우유 빛 유리처럼 안개(fog, mist)가 낀 것 같은 상태로 부식(etching)

라. 고배율(high scale factor) 관찰 시 좀 부족한 것 같은 부식 상태

○. 베가드의 법칙(vegard's law)에 적용되는 고용체(solid solution)인 것은?

가. 침입형 고용체  ㉯. 치환형 고용체  다. 공정형 고용체  라. 공석형 고용체

○. 강을 오스테나이트(austenite) 화 온도까지 가열(heating)한 후, 냉각(cooling)할 때 나타나는 조직 중 경도와 강도(strength)가 가장 높은 것은?

가. 소르바이트 ㉯. 마텐자이트(martensite) 다. 오스테나이트 라. 트루스타이트

○. 고온(high temperature)에서 장시간 응력을 작용시키면 내력(internal force)보다 작은 응력에서도 변형이 점차 진행되는데, 이러한 현상과 관계있는 것은?

가. 인성(toughness)                          나. 메짐성(brittleness)

㉰. 크리프(creep) 현상                       라. 전위(dislocation)

○. 다음 중 하중 작용시간을 고려하지 않아도 되는 경도 시험기의 기호로 옳은 것은?

가. HRC(C scale)   나. HBS(steel ball)    다. HV   ㉱. HS(Shore hardness)

○. 육안 또는 10배 이하의 확대경으로 관측하여 결정립의 지름 1.0mm 이상의 것에서 조직의 분포 상태. 모양, 크기 또는 편석 유무로 내부결함 판정하는 검사법은?

가. 정량 조직 검사          ㉯. 매크로 조직 검사(test of macrostructure)

다. 금속 현미경 조직 검사   라. 전자 현미경(electron microscope) 조직 검사

○. 니켈-크롬강(SNC)을 뜨임 온도(tempering temperature)에서 서냉(slow cooling)하면 뜨임 메짐이 쉽게 생긴다. 이런 현상을 확인하기 위한 시험법은?

가. 인장 시험  나. 에릭센(Erichsen) 시험  ㉰. 충격 시험  라. 비틀림 시험

○. 후크의 법칙(Hook’s law)이 적용되는 탄성한계(elastic limit)의 관계식으로 옳은 것은?  [ 단, δ는 공학적 응력(stress), ε는 공학적 변형 율이다. ]

가. [eqn: Ｅ=` epsilon ` TIMES ` delta]       ㉯. [eqn: Ｅ=` {delta } over {epsilon }]       다. [eqn: Ｅ``=` {epsilon } over {delta } ``]      라. [eqn: Ｅ``=` {epsilon } over {2 delta }]

○. 금속조직 시험실(laboratory)에서 부식액(etchant)을 취급하다가 부주의(inattention)로 피부에 묻었을 때 가장 적합한 조치 방법인 것은?

가. 알코올과 시안화 수용액으로 세척           나. 묽은 식초산으로 세척

다. 진한 암모니아수로 세척    ㉱. 흐르는 물로 충분히 세척

○. 압흔(pressure mark) 흔적(trace, vestige) 남기지 않고 휴대하면서 현장에서 간편하게 경도 측정할 수 있는 시험기에 해당하는 것은 쇼어 경도계다. 이 경도계 중에서 해머 낙하거리를 254 mm로 요구하는 목측 형 경도계 유형에 속하는 것은?

가. A형               나. B형               ㉰. C형               라. D형

○. 금속재료를 매크로 시험(test of macro structure)한 결과 기공(blow hole)이 나타났다. 이때 보고서(report)에 써 넣어야 할 기호로 옳은 것은?

가. D(denderite)   나. L(looseness)   ㉰. B   라. Sc

○. 현미경으로 강 비금속 개재물(N)을 시험한 후 그 판정 결과가 [보기]와 같이 표시되어 있을 때, 숫자 400이 의미하는 것은?  [보기] d 60 × 400 = 0.34%

가. 시야 수  나. 청정도  ㉰. 현미경 배율  라. 개재물이 점유한 격자점 중심의 수

○. 그림은 주철(cast iron) 조직을 결정하는 마우러 조직도(Maurer's diagram)를 나타낸 것이다. 세로축과 가로축에 해당하는 성분 A와 B가 옳게 짝지어진 것은?

가. A : 탄소(carbon),  B : 구리(Cu, copper)  ㉯. A : 탄소(C),  B : 규소(Si)

다. A : 규소(silicon),  B : 탄소(C)            라. A : 규소(Si),  B : 구리(Cu)

○. 각종 재료의 조직 량 측정 시험에 관한 설명 중에서 옳지 못한 것은?

㉮. 면적 측정법은 일명 점산 법(point-counting)

나. 관찰되는 전체의 상중에서 한 종류의 상량을 측정

다. 직선(straight line)의 측정법은 사진(photograph)위에 임의의 선을 그린 후 한 개의 상에 의해 절단(cut-off)된 총 길이를 측정(measurement)

라. 점 측정법 측정하고자 하는 상이 점유하는 면적 내에 있는 망 교차점을 측정

○. 경화 능(harden․ability) 곡선을 구하여 담금질 성을 측정하는 시험법은?

㉮. 조미니 시험(Jominy test) 법           나. 할셀 시험(hall-cell test) 법

다. 시멘테이션(cementation) 법           라. 설퍼 프린트(sulphur print) 법

○. 비틀림 시험에서 전단응력과 전단변형의 관계를 구하려 할 때 중공(hollow) 시험편 표점거리 L과 외경 D사이의 관계식으로 옳은 것은? [ 단, t는 중공부의 살 두께 ]

가. L=10D, ｔ[eqn: image ( {1} over {4} ～ {1} over {5} )Ｄ]                 ㉯. L=10D, ｔ≒ ([eqn: {1} over {8} ～ {1} over {10} )Ｄ]

다. L=15D, ｔ[eqn: image ( {1} over {4} ～ {1} over {5} )Ｄ]                 라. L=15D, ｔ≒ ([eqn: {1} over {8} ～ {1} over {10} )Ｄ]

○. 응력-변형률 선도에서 항복점(Yp, yield point)이 가장 잘 나타나는 재료는?

가. 황동(brass)  나. 주철(cast iron)  ㉰. 연강(mild steel)  라. 경강

○. 금속재료(metallic material)의 연성(ductility)을 측정하는 시험법은?

가. 굴곡시험 ㉯. 커핑(Erichsen, cupping) 시험 다. 크리프 시험 라. 모오스 시험

○. 주조상태 그대로 연삭하여 사용하며, 단조 불가능한 주조경질 합금 공구 재료는?

㉮. 스텔라이트(stellite) 나. 고속도강 다. 퍼멀로이(permalloy) 라. 플래티나이트

○. 재료에 압축력을 가했을 때 압축력에 견디는 저항력으로 측정할 수 있는 성질은?

가. 연신율  나. 부식한도  다. 접촉 마모  ㉱. 탄성계수(modulus of elasticity)

○. 공업용 X-선 관 내부표적(internal target) 물질로 가장 많이 쓰이는 금속 원소는?

가. 납(Pb, lead)  나. 주석(Sn, tin)  ㉰. 텅스텐(W, tunsten)  라. 알루미늄(Al)

○. 비철금속 합금 중에서 주석(Sn, tin)을 함유하지 않은 청동에 속하는 것은?

가. 납 청동     나. 인 청동        다. 니켈 청동     ㉱. 알루미늄 청동

○. 오스테나이트(austenite) 입도시험(mechanical analysis) 방법 아닌 것은?

가. 비교법     ㉯. 평균법     다. 절단 법(intercept method)     라. 평적법

○. Fe-C계 평형상태도(equilibrium phase diagram)에서 Acm선의 의미는?

가. α 고용체(ferrite)의 용해도선               나. δ 고용체의 정출 완료선

㉰. γ 고용체로부터 Fe3C의 석출 개시선.       라. 펄라이트(pearlite) 석출선

○. 합금강인 18-8 스테인리스강(stainless steel)의 특징에 속하지 않는 것은?

가. 크롬(Cr) 18%-니켈(Ni) 8% 함유한 스테인리스강(stainless steel)

나. 내식성(corrosion resistance) 우수한 스테인리스강(stainless steel)

㉰. 상자성체(paramagnetic material) 스테인리스강(stainless steel)

라. 오스테나이트(austenite, γ) 계인 스테인리스강(stainless steel)

○. 탄소강에 함유된 원소 중 저온메짐(low temperature brittleness) 일으키는 원소는?

가. 망간(Mn)    나. 황(S)    다. 규소(Si, silicon)   ㉱. 인(P, phosphorus)

○. 다음 금속원소에 대한 일반적인 성질의 설명 중 부적합한 내용인 것은?

가. 수은(Hg, mercury)의 녹는점(melting point)은 약 -38.4℃ 정도

나. 텅스텐(W, tungsten) 용융점(melting point)은 약 3410℃

다. 물보다 가벼운 리튬(Li, lithium) 비중은 약 0.53인 신소재 재료

㉱. 납(Pb, lead)의 비중(specific gravity)은 약 22.5인 중금속

○. 고탄소 크롬 베어링강(Cr bearing steel)의 탄소(carbon) 함량으로 가장 적합한 것은?

가. 0.02~0.2(%)   나. 0.25~0.4(%)   다. 0.45~0.8(%)   ㉱. 0.95~1.10(%)

○. 다음 중 절삭성(machinability)을 향상시킨 특수 황동재료에 속하는 것은?

㉮. 납황동(free cutting brass) 나. 철 황동 다. 규소황동 라. 주석황동

○. 표면경화 금속시멘테이션(cementation)법 중 알루미늄(aluminium)을 첨가한 것은?

가. 셰라다이징     나. 크로마이징     ㉰. 칼로라이징      라. 보로나이징

○. 게이지용 강(gauge steel)이 갖추어야 할 성질을 설명한 것 중 옳은 것은?

가. 팽창계수(expansion coefficient)가 보통 강(steel)보다 클 것

나. 게이지용 강은 시간(time)이 지남에 따라 치수 변화가 클 것

다. HRC 45(Rockwell hardness C scale 45) 이하의 경도를 가질 것

㉱. 담금질(quenching)에 의하여 변형이나 담금질 균열이 없을 것

○. 금속(metal)의 결정격자(crystal lattice) 기호에 해당하지 않는 것은?

가. FCC             나. BCC              다. HCP             ㉱. CVD

○. 선철(pig iron)을 용해할 경우에 흑연(graphite)을 구상화 처리(spheroidizing, spheroidization)하기 위해 첨가하는 접종제(inoculant) 원소는?

㉮. 마그네슘(Mg)    나. 납(Pb, lead)      다. 금(Au)     라. 은(Au)

○. 금속재료를 냉간 가공(cold working)하면 다각형(polygon)의 결정입자가 가공방향으로 늘어나며 격자(lattice)가 변형되어 나타나는 성질은?

가. 질량 성    ㉯. 이방성(anisotropy)    다. 단결정성    라. 가공저항성

○. 자동차(automobile) 내연기관(internal combustion engine) 피스톤(piston)용 재료 라우탈(Al-Cu-Si→lautal)에서 규소(Si) 첨가로 향상되는 것은?

가. 표면연화(surface softening)      나. 절삭성(machinability) 개선

라. 내식성(erosion resistance) 개선  ㉱. 주조성(cast․ability) 개선

○. 저용융점(low melting point) 금속인 주석(Sn, tin)의 용융점은?

가. 420℃              나. 326℃              ㉰. 232℃              라. 831℃

○. 용융금속재료 용액 냉각 시의 과냉(super cooling)에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉮. 과냉(super cooling)은 응고점보다 낮은 온도에서 응고 시작되는 것을 의미

나. 냉각 속도 너무 늦어 응고점보다 높은 온도에서 응고 시작되는 것을 의미

다. 냉각속도 너무 빨라서 응고점보다 높은 온도에서 응고 시작되는 것을 의미

라. 과냉이란 재결정 온도보다 낮은 온도에서 응고 시작되는 것을 의미

○. 주조 경질 합금인 스텔라이트(stellite)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 열처리(heat treatment)하지 않아도 충분한 경도(hardness)를 갖는다.

나. 주조(casting)한 상태 그대로 연삭하여 사용하는 비철 합금이다.

㉰. 주요성분은 40~55% Fe, 25~33% W, 10~20% Cr, 2~5% C, 5% Co 이다.

라. 600(℃) 이상에서는 고속도강(SKH, high speed steel)보다 단단하며, 단조(F, forging) 불가능하고, 충격(impact)에 의해서 쉽게 파손 된다.

○. 백선철(white pig iron)을 900~1,000℃로 가열하면 Fe3C ⇆ 3Fe + C로 분해되고 C는 탈탄되며, Fe는 순철 즉 페라이트가 된다. 순철 입상 흰색이며 단조 가능한 이 주철에 속하는 것은?

㉮. 백심가단주철(WMC)        나. 펄라이트 가단주철(PMC)

다. 흑심가단주철(BMC)        라. 냉경주철(chilled cast iron)

○. 알루미늄(Al, aluminium) 비철 금속의 특성(characteristic)에 해당되는 것은?

가. 온도에 관계없이 항상 체심입방격자(BCC) 구조

나. 주조 품(casting)을 제조할 때의 주입(注入) 온도는 1,000℃

다. 전기 전도율(electric conductivity) 구리(Cu)보다 높다.

㉱. 비중이 2.7, 면심입방격자(FCC)에 속하며, 용융 온도 660℃

○. 동소 변태(allotropic transformation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉮. A3와 A4변태가 대표적인 동소변태         나. A0와 A2 변태가 동소변태

다. 자기적 성질이 변화하는 것을 보편적으로 동소 변태

라. 전자스핀 작용에 의해 강자성체에서 상자성체로 변하는 것을 동소변태

○. 탄소(C, carbon)가 가장 많이 함유되어 있는 조직에 해당하는 것은?

가. 레데뷰라이트(ledeburite)              ㉯. 금속간 화합물(cementite, Fe3C)

다. 순철(α-철, ferrite)                    라. 오스테나이트(γ-철, austenite)

○. 금속복합 재료 중 기지금속 중에 0.01~0.1㎛ 정도의 산화물 등 미세한 입자 를 균일하게 분포시킨 재료로 고온(high temperature)에서 크리프 특성이 우수한 재료는?

가. 다공질 재료(cellular material)       ㉯. 분산강화 금속 복합 재료

다. 입자 강화 금속 복합재료            다. 섬유강화 금속 복합 재료

○. 다음 재료 중에서 반자성체(diamagnetic substance)에 속하는 원소는?

가. 철(Fe)   나. 니켈(Ni)   다. 코발트(Co, cobalt)   ㉱. 안티몬(Sb, antimony)

○. 결정구조(crystal structure) 중 전․연성이 커서 가공이 쉬운 격자인 것은?

가. 단순 입방격자  나. 체심 입방격자    ㉰. 면심입방격자  라. 조밀 육방 격자

○. Fe-C 상태도상의 금속간화합물(cementite, Fe3C)에 대한 옳은 설명에 속하는 것은?

㉮. 간단한 원자(atom)의 정수비로 이루어지고, 복잡한 결정구조

나. 전기 저항(electric resistance)이 낮고, 금속적인 성질이 우수

다. 소성 변형이 쉽고 인성 매우 크다.  라. 성분 금속 중 낮은 용융점

○. 양은(洋白, German silver, nickel silver)의 일반적인 성질에 속하지 않는 것은?

가. Cu – Zn - Ni 계의 특수 황동(special brass)에 속하는 합금

나. 탄성재료(elastic material)에 사용되는 특수한 구리 합금

㉰. 내식성(non scaling property, corrosion resistance)이 불량

라. 일반 전기저항용 합금(electric resistance alloy)으로 이용

○. 저용융점 합금(low melting alloy)의 용융온도는 약 몇 ℃ 이하인가?

㉮. 250(℃) 이하인 합금  나. 350(℃) 이하  다. 450(℃) 이하  라. 550(℃) 이하

○. 구리 합금인 6 : 4 황동(brass)에 주석(Sn, tin)을 약 0.75% 정도 첨가하여 내해수성(seawater-resistance) 증대시킨 특수 황동에 해당하는 것은?

가. 애드미럴티(admiralty) 황동       나. 세라다이징 황동(sheradizing brass)

㉰. 네이벌 황동(naval brass)         라. 탄피황동(cartridge case brass)

○. 6 : 4 황동(brass)에 주석(Sn, tin)을 약 1% 정도 첨가한 것으로 판, 봉으로 가공되어 용접봉(welding rod), 밸브대(valve stem) 등에 사용되는 재료는?

가. 양백 나. 델타(delta) 메탈  ㉰. 네이벌 황동(naval brass) 라. 애드미럴티 황동

○. 주강(cast steel)과 주철(cast iron)을 비교 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 주강은 주철에 비해 용접 쉽다.  나. 주강은 주철에 비해 용융점 높다.

㉰. 주강은 주철에 비해 탄소량(C)이 많다. 라. 주강은 주철에 비해 수축률 크다.

○. Fe-C 평형상태도 상에 나타나는 금속간화합물(cementite)을 옳게 설명한 것은?

㉮. 일반적으로 복잡한 결정구조를 갖는다.  나. 변형이 쉽고 인성이 크다.

다. 용해상태에서 존재하며 전기저항이 작고 비금속 성질이 약하다

라. 간단한 원자량의 정수비(constant ratio)로는 절대 결합하지 않는다.

○. 물과 얼음이 평형상태에 있을 때의 자유도(F, degree of freedom)로 적합한 것은?

가. 0(triple point)       ㉯. 1       다. 2      라. 3

○. 철강 피로 시험(fatigue test) 시의 시험반복 횟수로 가장 이상적인 것은?

가. 102~103         ㉯. 106~107         다. 109~1010         라. 1011~1013

○. 연성 재료의 인장 시험(tension test)을 통해 알 수 없는 특성인 것은?

가. 연신율         나. 항복강도         ㉰. 굽힘 강도         라. 인장강도

○. 마모시험(abrasion test)에서의 측정 변수에 해당되는 요인이 아닌 것은?

가. 마찰력            나. 접촉조건             다. 마모율            ㉱. 색깔

○. 압축시험에서 후크(Hook)의 법칙이 성립되고 완전 탄성체에 적용이 가능한 응력-압축률 선도의 지수 함수 값은?  [ 단, m은 재료 및 시험법에 따라 결정되는 상수 ]

㉮. m=1             나. m>1             다. m<1             라. m=0

○. 다이아몬드 해머를 시편에 낙하시켜 반발하는 높이로 경도를 측정하는 시험기는?

가. 로크웰 경도시험기(HR)                      ㉯. 쇼어 경도시험기(HS)

다. 브리넬 경도 시험기(HB)                     라. 비커즈 경도 시험기(HV)

○. 현미경으로 금속의 조직을 관찰하기 위한 시료 준비의 순서로 적합한 것은?

㉮. 절단(cutting) → 성형(mounting) → 연마(polishing) → 부식(etching)

나. 절단(cutting) → 연마(polishing) → 부식(etching) → 성형(mounting)

다. 성형(mounting) → 연마(polishing) → 부식(etching) → 절단(cutting)

라. 성형(mounting) → 절단(cutting) → 연마(polishing) → 부식(etching)

○. 기계적 시험법에 속하는 크리프 시험(creep test) 장치에 해당되지 않는 것은?

가. 변형률 측정 장치        ㉯. 시험편 검사장치

다. 하중 장치                라. 가열로 온도측정 및 조정장치

교과목명	재료시험
능력단위	LM1601010204_19v4 화학적 재료시험
능력단위 요소	LM1601010204_19v4.2 성분분석 시험하기
수행준거 지식	재료특성에 대한 전문지식과 이해 화학 용액 및 금속 성분 원소에 대한 지식 시험방법 및 조건에 따른 시험결과의 이해 금속 및 비금속 재료 특성에 대한 이해

○. 각종 재질의 특성을 검사할 경우의 정량 조직 검사에 해당하지 않는 것은?

가. 결정립도 측정법   나. ASTM결정립 측정법   ㉰. 매크로 법  라. 헤인법

○. 충격 시험(impact test)에서 지켜야 할 주의사항으로 부적합한 것은?

가. 해머 내려와 정지된 상태에서 시험편을 앤빌(anvil)에 장착한다.

나. 해머 낙하시킬 때는 해머와 수평방향으로 50cm 이상 떨어져 있어야 한다.

다. 고온, 저온 상태의 시험편으로 시험할 때는 시험편을 손으로 만지지 않는다.

㉱. 시험 후 해머(hammer)가 멈추지 않은 상태라도 측정값을 읽고 파괴된 시험편을 빠르게 회수하여야 한다.

○. 비금속 개재 물(N) 중 적열메짐(hot shortness)의 원인이 되는 것은?

㉮. A계 개재물   나. B계 개재물    다. C계 개재물   라. 산화물계 개재물

○. 100 배율의 현미경 사진에서 400개의 입자를 관찰할 수 있었던 시험편을 200배 현미경 배율로 바꿀 경우, 같은 면적에서 관찰 가능한 사진에서의 입자의 수는?

㉮. 100개            나. 200개              다. 400개            라. 800개

○. 강 조미니 시험(Jominy testing method)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 강의 표면 경도 시험하는 시험법    ㉯. 강의 담금질 성 시험하는 시험법

다. 강의 임계 지름 측정하는 시험법    라. 강의 임계 냉각속도 측정하는 시험법

○. 연강(low carbon steel, mild steel,의 결정립계(grain boundary)를 관찰하기 위해 약하게 부식하여 관찰한다. 이에 가장 적합한 부식제는?

㉮. 피크랄 용액  나. 염산 용액  다. 염화제이철 용액  라. 수산화나트륨 용액

○. 주사전자 현미경(EPMA, scanning electron microscopy)에서 EDS의 기능인 것은?

㉮. 특성 X-ray 파장에 따른 성분 분석  나. 특성 X-ray 파장에 따른 이미지 분석

다. 특성 X-ray의 에너지(energy) 차이에 따라 상을 분석하는 것

라. 특성 X-ray의 파장과 에너지 차이에 따라 석출 물을 분석하는 것

○. 다음 중 현미경 조직에서 적용하는 시험편 부식(etching)의 의미는?

가. 평탄하고 잘 반사되지 않는 조악(coarseness; crudeness)한 가공작업

나. 최종 연마 작업에서 엷은 유동층(fluidized bed) 형성시키는 것

다. 최종 연마작업에 의해 표층부에 점성 층(layer of viscosity) 형성

㉱. 최종연마 작업에 의하여 생긴 유동성(liquidity)이 형성된 표층(surface layer)을 용해되는 정도의 차이에 의해 굴곡 면을 형성

○. 금속현미경 조직시험을 할 경우, 관찰순서를 정확하게 나열한 것에 해당하는 것은?

㉮. 시험편 제작 → 연마(grinding) → 부식(etching) → 확대 관찰

나. 시험편(test piece) 제작 → 부식 → 확대(enlargement) 관찰 → 연마

다. 연마 → 시험편 제작(manufacturing) → 확대 관찰 → 부식

라. 연마 → 부식 → 확대 관찰 → 시험편 제작

○. 강(steel)에서 설퍼 프린트(sulfur print) 시험하는 가장 큰 목적은?

㉮. 강재 중의 황화물 분포상황 조사하는 것이 설퍼 프린트 시험

나. 강재 중의 환원 물 분포 상황을 조사하는 것이 설퍼 프린트 시험

다. 강재 중의 비금속 개재물(N, non metallic inclusion) 조사하는 시험

라. 강재 중의 표면 결함을 조사하는 것이 설퍼 프린트 시험

○. 쇼어 경도 시험기(HS, Shore hardness tester)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 쇼어 경도 표시 기호 HS   ㉯. 운반이 용이하지 않으며, 대형

다. 피 측정물 크기에 무제한   라. 시험편 표면에 찍힌 압흔흔적 거의 없다.

○. 비커스 경도시험(HV, Vickers hardness test)에서 압입자의 설명으로 옳은 것은?

가. 5mm 지름의 강구(steel ball)       나. 90° 꼭지각 다이아몬드 압입자

다. 120°의 대면 각의 다이아몬드 압입자(penetrator)

㉱. 136°의 대면 각을 갖는 다이아몬드(diamond) 압입자로 시험

○. 비틀림 시험(torsion test)을 할 경우의 주의 사항 중 적절하지 못한 내용은?

가. 시험편(test piece)에 충격적인 하중(load)이 걸리지 않도록 한다.

㉯. 비틀림 시험편을 장착할 경우에 시험편을 잘 미끄러지도록 고정한다.

다. 시험편의 중심선과 시험기 중심선이 잘 일치하도록 한다.

라. 시험기를 작동할 때 적은 힘에서부터 천천히 하중(load)을 가한다.

○. 해머(hammer)를 일정한 높이에서 시험 면에 자유 낙하(free fall)를 시켜서 그 튀어 오르는 높이로 경도를 측정하는 경도 시험(hardness test) 법인 것은?

가. 브리넬 경도시험 나. 록웰 경도시험 다. 비커스 경도시험 ㉱. 쇼어 경도시험

○. 미소 경도시험(Hmv, micro Vickers test)을 하는 경우가 아닌 것은?

㉮. 시험편이 크고 경도가 낮은 부분 측정  나. 박판 또는 가는 선재의 경도 측정

다. 도금 층(coating layer) 표면 경도 측정  라. 절삭 공구의 날 부위 경도 측정

○. 샤르피(Charpy) 충격 시험에서 충격 값(impact value)을 구하는 식으로 옳은 것은?

㉮. [eqn: {흡수```에너지(Ｅ)} over {노치```단면적(Ａ _{0} )}]                  나. [eqn: {노치```단면적(Ａ _{0} )} over {흡수```에너지(Ｅ)}]

다. 흡수 에너지(E) × 노치 단면적(A0)    라. 흡수 에너지(E) × 해머의 무게(kgf)

○. 연삭작업 중 생기는 쇳가루, 먼지가 많은 장소에서 쓰이는 가장 적합한 마스크는?

㉮. 방진 마스크    나. 위생 마스크     다. 가스 마스크    라. 방독 마스크

○. 철강의 매크로(macro) 조직검사 결과가 D-Sc-N으로 표시되었을 때 관계없는 것은?

가. 개재물이 있다. ㉯. 기포가 있다.  다. 중심부 편석 있다. 라. 수지상 결정 있다.

○. 록웰 경도 시험(HR, Rockwell hardness test)의 C 스케일 기준 하중은?

㉮. 98N(10kgf)   나. 588N(60kgf)    다. 980N(100kgf)   라. 1470N(150kgf)

○. 피로시험(fatigue test)에서 비틀림 응력과 반복횟수 사이의 관계를 나타낸 곡선은?

㉮. S-N 곡선     나. M-S 곡선     다. CCT 곡선     라. S 곡선

○. 브리넬 경도시험기(HB, Brinell hardness tester)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 브리넬 경도시험기의 경도(hardness) 수치에는 단위 붙이지 않는다.

나. 브리넬 경도시험을 할 경우에는 강구 또는 초경 합금구의 압입 자를 사용한다.

다. 브리넬 경도시험을 한 후의 경도 값은 시험하중을 오목부의 표면적으로 나눈다.

㉱. 브리넬 경도시험을 할 때 시험편은 평면으로 하고 두께는 최대한 얇을수록 좋다.

○. 침투탐상검사(PT)에 쓰이는 A형 대비시험편(reference block) 재질로 맞는 것은?

가. 강(steel) 나. 구리  다. 주철(cast iron) ㉱. 알루미늄(Al, aluminium)

○. 금속조직을 분석할 경우의 매크로시험(macro testing)에 대한 설명으로 틀린 것은?

㉮. 결정격자 패턴을 분석할 수 있다.  나. 확대경 사용하거나 육안으로 검사한다.

다. 표면 부식시켜 파면검사 한다.     라. 조직 분포상태 및 모양 검사할 수 있다.

○. 인장시험(tension test)을 한 결과 분석하여 측정할 수 없는 것은?

가. 연신율(elongation) 나. 인장강도 다. 단면수축 율 ㉱. 스크래치(scratch) 경도

○. 금속현미경 조직검사 시험편을 제작할 때 초경합금 광택 연마제로 가장 옳은 것은?

가. Fe2O3       나. Cr2O3     다. Al2O3     ㉱. 다이아몬드 페이스트

○. 다음 중 피로한도 비(fatigue limit ratio)를 뜻하는 것은?

가. 피로에 의한 균열 값            ㉯. 피로 한도를 인장 강도로 나눈 값

다. 충격값으로 재료하중 치 나눈 값 라. 피로파괴가 일어나기까지의 응력반복 횟수

○. 재료시험(materials testing)에서 크리프(creep) 생기는 요인이 아닌 것은?

㉮. 항복점(Yp, yield point)  나. 하중(load)  다. 온도  라. 시간

○. 반사 형(reflective) 전자 현미경(electron microscope)으로 시험편의 표면을 전자선 주사하여 나오는 반사 전자 브라운관에 영상으로 표시하는 현미경은?

가. GEM    나. TEM     다. KEM     ㉱. SEM(scanning electron microscope)

○. 커핑 시험(cupping test, Erichsen test)을 할 수 있는 재료로 가장 적합한 것은?

㉮. 구리 판 나. 주철 판 다. 탄소강(carbon steel) 라. 베어링(bearing)

○. 용융금속(melting metal) 응고(solidification)할 때 먼저 작은 핵(nucleus)이 생기고 그 핵을 중심으로 금속이 나뭇가지 모양으로 발달한 조직은?

가. 망상조직   ㉯. 수지상 조직(D, dendrite)    다. 편상 조직   라. 점상조직

○. 내적, 외적 응력이 작용하고 있는 강을 염화물(chloride)이나 알칼리 용액 중에서 사용하면 국부적인 균열을 일으키고 결국에는 파괴되는 현상인 응력부식균열을 일으키게 된다. 응력부식 균열을 일으키기 쉬운 스테인리스강으로 적합한 것은?

가. 페라이트 계   나. 마텐자이트 계   다. 석출경화 계   ㉱. 오스테나이트 계

○. 고탄소강에 Cr, Mo, V, Mn 등을 첨가한 냉간 금형 합금강으로 담금질 성이 좋고 열처리 변형이 적어서 인발 형, 냉간 단조용 형, 성형 롤 등에 사용되는 합금계인 것은?

가. STS3           나. SKH51             다. STD61           ㉱. STD11

○. 표준 고속도강(SKH, high speed steel)의 조성으로 옳은 것은?

가. 15%(Cr) - 4%(W) - 1%(V)              나. 15%(Mo) - 4%(Cr) - 1%(V)

다. 18%(Cr) - 4%(In) - 1%(V)              ㉱. 18%(W) - 4%(Cr) - 1%(V)

○. 금속(metal)의 일반적인 특성을 설명한 것 중에서 부적합한 내용은?

가. 전성(malleability) 및 연성(ductility) 즉 전․연성 우수

나. 전기 및 열의 양도체    다. 금속 고유의 광택 보유

㉱. 수은(Hg, mercury)을 제외한 모든 금속은 상온에서 액체

○. Al에 Si가 고용될 수 있는 한계는 공정 온도 577℃에서 약 1.65%이며, 기계적 성질 및 유동성 우수하고, 얇고 복잡한 모래 형 주물에 많이 사용되는 Al 합금은?

가. 마그날륨(magnalium) 나. 모넬메탈(monel metal) ㉰. 실루민 라. 델타메탈

○. 신소재(advanced materials) 복합재료인 서멧(cermet)과 관련이 있는 것은?

가. 다공질 재 나. clad 재 ㉰. 입자강화 금속복합재료 라. 섬유강화 금속복합재료

○. 탄소(C, carbon) 0.5~0.7% 함유하며 인장 강도는 590~690 MPa이며, 축(shaft), 기어(gear), 레일, 스프링(spring) 등에 사용되는 탄소강에 해당하는 금속은?

㉮. 최 경강(extra hard steel)     나. 극 연강(extra mild steel)

다. 반 연강(semi-mild steel)    라. 톰백(tombac)

○. 니켈-크롬 합금(Ni-Cr alloy) 중 사용 한도가 1,000℃까지 온도 측정 가능한 합금은?

가. 망가닌(manganin)                    ㉯. 크로멜-알루멜(alumel-chromel)

다. 베빗 메탈(babbit metal)              라. 우드 메탈(wood metal)

◯ 망가닌(manganin) : Mn-Ni-Cu 합금이며, 온도에 의한 전기 저항 변화가 22~25℃에서는 거의 0에 가깝다. 표준 저항(standard resistance) 또는 정밀 전기 계측기에 사용되며 Cu 80~88%, Mn 10~15%, Ni 1~5% 함유

◯ 우드 메탈(wood metal) : Bi-Pb-Sn-Cd계 저용융점 합금으로 융점이 71℃이다. 고압ㆍ고온 장치의 안전벨트(safety belt) 등에 사용되는 합금의 상품명

◯ 베빗 메탈(babbit metal) : 주석(Sn, tin)이 89% 함유하고, 그밖에 안티몬(Sb, antimony)이 7%, 구리(Cu, copper)가 4% 함유한 베어링 합금(bearing metal). 대 하중, 고속도 발전기 터빈, 엔진(engine) 등의 주축 크랭크(crank)에 이용.

○. 고체 상태에서 하나의 원소가 온도에 따라 그 금속을 구성하고 있는 원자 배열이 변하여 두 가지 이상의 결정구조(crystal structure) 가지는 현상을 나타내는 것은?

가. 전위(dislocation)                    나. 고용체(solid solution)

다. 재결정(recrystallization)            ㉱. 동소체(allotrope)

◯ Ni-Cr 강인 인바(in․var)는 길이 측정용 표준 자, 바이 메탈, VTR 헤드 고정대 등에 사용되는데 이 재료가 사용되는 주된 이유로는 열팽창 계수(coefficient of expansion) 작아서 길이가 불변이기 때문에 사용

○. 순철(pure iron)의 자기 변태(magnetic transformation) 온도(A2)는?

가. 100(℃)         나. 210(℃)          ㉰. 768(℃)         라. 1400(℃)

◯ Fe3C 자기 변태(A0) : 210℃, 동소 변태 A3, A4의 온도 : 910℃, 1400℃

○. 비철금속 재료인 마그네슘(Mg, magnesium)에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 고온에서 발화(ignition)되기 쉽고, 분말(powder) 폭발하기 쉽다.

㉯. 해수에 대한 내식성(non scaling property, corrosion resistance)이 풍부하다.

다. 비중(specific gravity) 1.74, 용융점 650℃인 조밀육방격자 금속이다.

라. 경합금 재료로 좋으며, 마그네슘(Mg, magnesium) 합금은 절삭성이 좋다.

○. 내마멸성(wear resisting quality)이 우수하여 내 마멸용으로 사용되는 애시큘러 주철(accicular cast iron)의 바탕(base)에 해당하는 것은?

㉮. 베이나이트(bainite)                             나. 소르바이트(sorbite)

다. 마텐자이트(martensite)                          라. 오스테나이트(austenite)

◯ 애시큘러 주철 : 근본적으로 베이나이트(Ni-Cr)계가 애시큘러 조직

○. 비철 알루미늄(aluminium)의 일반적인 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 알루미늄(Al, aluminium) 금속의 비중(specific gravity)은 약 2.7이다.

나. 전기 전도율(electric conductivity)은 Ag, Cu, Au 다음으로 우수하다.

다. 알루미늄(Al, aluminium) 금속은 산화알루미늄 보호피막이 있어 내식성(non scaling property, corrosion resistance)이 매우 우수하다.

㉱. 알칼리 수용액 중에서는 침식(erosion, corrosion) 되지 않으나, 수산화암모늄 (ammonium hydroxide, NH4OH) 중에서 부식(corrosion)이 잘 일어난다.

○. 귀금속(precious metals)인 금(Au, gold) 순도(purity) 단위인 것은?

㉮. K(carat)       나. P(pound)         다. %(percent)       라. μm(micron)

◯ 24K가 금(Au, gold)의 순도(purity) 100%를 의미

○. 주강(cast steel)과 주철(cast iron)을 비교 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 주강(cast steel)은 주철에 비하여 용접(welding)이 잘된다.

나. 주강(cast steel)은 주철에 비하여 용융점(melting point)이 높다.

다. 주강(cast steel)은 주철에 비해 탄소량(carbon amount)이 적다.

㉱. 주강(cast steel)은 주철에 비해 수축률(contraction percentage)이 적다.

○. 철, 니켈, 코발트 등의 강자성체 중 철에서 나타나는 퀴리점(Curie point)이란?

가. 동소 변태 점                   나. 결정격자가 변하는 점

㉰. 자기변태가 일어나는 온도       라. 입방격자가 변하는 점

○. 대표적인 구리합금인 황동(brass)에서 발생하는 탈 아연부식이란 무엇인가?

가. 황동 제품이 공기 중에서 부식되는 현상을 탈 아연 부식이라 한다.

나. 황동 중에 탄소가 용해되는 현상을 탈 아연 부식이라 한다.

㉰. 수용액 중에서 황동의 아연이 용해하는 현상을 탈 아연 부식이라 한다.

라. 황동 중의 구리가 염분에 녹는 현상을 탈 아연 부식이라 한다.

○. [그림]은 물 상태도이다. 이 때 삼중점(tripple point)인 T점의 자유도는 얼마인가?

압력 →

㉮. 0                나. 1                 다. 2                라. 30

○. 금속의 결함(defect, flaw) 중에서 체적결함에 해당되는 것은?

가. 전위   ㉯. 주조결함(수축공)    다. 결정입계 경계   라. 침입형 불순물 원자

◯ 면적 결함 : 입계(grain boundary), 적층결함(stacking fault)

◯ 점 결함(point defect) : 공공(vacancy), 치환형 원자

◯ 선결함 : 전위(dislocation), 격자간 결함 : 침입형(interstitial)

○. 비중(specific gravity) 가장 높은 금속원소(element)에 해당하는 것은?

가. 망간(Mn)  나. 규소(Si, silicon)  다. 구리(Cu)  ㉱. 텅스텐(W, tungsten)

◯ 대표적으로 비중(specific gravity) 가장 높은 금속원소 : Ir(22.42), W(18.6)

◯ 베빗 메탈(babbit metal) : 안티몬(Sb) -주석(Sn) – 구리(Cu) = 배빗 메탈

○. 탄소강 중에 포함(包含)된 구리(Cu, copper)의 영향에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 내식성(non scaling property, corrosion resistance)을 향상

㉯. Ar1 변태점(transformation point, transformation temperature)을 증가

다. 강재를 압연할 때 균열(crack)의 원인

라. 강도(strength), 경도([hardness), 탄성한도를 증대

○. 다음 중 강자성체(ferro magnetic substance) 원소로만 되어 있는 것은?

가. 니켈(Ni), 수은(Hg), 금(Au)           나. 철(Fe), 안티몬(Sb), 망간(Mn)

㉰. 철(Fe), 니켈(Ni), 코발트(Co)         라. 비스무트(Bi), 수은(Hg), 안티몬(Sb)

○. PT 검사에서 용제 제거성 염색 침투액 속건식 현상법(VC-S)에 의한 검사 절차는?

㉮. PT – VCS의 순서  :  전처리 → 침투 → 제거 → 현상 → 관찰 → 후처리

나. PT – VCS의 순서  :  전처리 → 현상 → 제거 → 침투 → 관찰 → 후처리

다. PT – VCS의 순서  :  전처리 → 침투 → 관찰 → 현상 → 제거 → 후처리

라. PT – VCS의 순서  :  전처리 → 현상 → 침투 → 관찰 → 제거 → 후처리

○. 시편의 시험전의 단면적이 55mm2이었던 것이 인장 시험 후에 측정한 결과 단면적 32mm2로 되었다면, 이 시편의 단면 수축률은 약 얼마정도로 산출될 수 있는가?

가. 4.18%             ㉯. 41.8%            다. 6.18%             라. 61.8%

○. 마모시험(abrasion test)에서 마모에 관한 설명으로 적합한 내용인 것은?

㉮. 부식(corrosion)이 쉬운 것은 내마모성(wear resistance)이 적다.

나. 마찰열(frictional heat)의 방출이 빠를수록 내마모성이 나빠진다.

다. 응착(cohesion)이 어려운 재료의 조합은 내마모성이 작다.

라. 표면이 딱딱하면 접촉점의 변형(deformation)이 많고 마모에 약하다.

○. 안전(safety), 보건(health care) 표지 종류와 기본모형이 잘못 연결된 것은?

가. 금지-원형    나. 경고-마름모형    ㉰. 지시-삼각형    라. 안전-직사각형

○. 다음 중에서 강(steel)의 재질을 판별할 수 있는 방법으로 부적합한 것은?

㉮. 열 분석법    나. 펠릿 시험    다. 불꽃 시험    라. 현미경 조직 검사법

○. 단면 치수에 대한 길이 비에 대하여 파괴 현상에 차이가 나타나는 것으로 콘크리트, 주철과 같은 재료를 시험하는 경우에 가장 많이 이용 되는 기계적 시험법인 것은?

가. 굽힘 시험법    나. 크리프시험법    ㉰. 압축시험법    라. 비틀림 시험법

○. 인성과 메짐성을 측정하는 샤르피 시험법에서 노치부 단면적 A(cm2)이고 시험편을 파괴하는데 필요한 에너지를 E(N․m)라고 할 때 샤르피 충격값(N․m/cm2)은?

㉮. [eqn: {Ｅ} over {Ａ}]      나. E + A      다. A × E      라. [eqn: {Ａ} over {Ｅ}]

○. 알루미늄(Al) 또는 구리(Cu) 금속이 응고할 때 결정이 성장하는 우선 방향은?

㉮. [100]            나. [111]             다. [101]            라. [0001]

○. 풀림 열처리 후의 재결정(re․crystallization)에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉮. 핵(nucleus) 생성과 성장 과정에 의해 재결정이 이루어진다.

나. 고 순도 금속(high purity metal)일수록 재결정하기 어렵다.

다. 고 순도의 금속은 고온(high temperature) 풀림으로만 재결정이 일어난다.

라. 가공 전의 결정립이 클수록 재결정 완료 후의 크기가 작아진다.

○. 금속 재료 인장 시험 방법(KS B 0802)에서 인장시험(tension test)을 수행할 때 내력(internal force)을 구하는 방법에 해당하지 않는 것은?

가. 오프셋 법  ㉯. 스트레인 게이지 법  다. 영구 연신율법  라. 전체 연신율 법

○. 상대적으로 경한 입자나 미세돌기와의 접촉에 의해 표면으로부터 마모 입자가 이탈되는 현상으로 마모 면에 긁힌 자국이나 끝이 파인 흠들이 나타나는 마모는?

㉮. 연삭 마모      나. 응착 마모       다. 부식 마모      라. 표면 피로 마모

○. 합금강(alloy steel, special steel)에 속하는 Ni-Fe계 합금이 아닌 것은?

가. 인바(in․var, in․variable steel)              나. 니칼로이(nickalloy)

다. 플래티나이트(platinite)                    ㉱. 콘스탄탄(constantan)

○. 동전제조에 많이 사용되는 금속으로 탈색 효과 우수하며, 비중이 약 8.9인 금속은?

㉮. 니켈(Ni)  나. 아연(Zn, zinc)  다. 망간(Mn, manganese)  라. 백금(Pt, 白金)

○. 진공(vacuum) 또는 일산화탄소(CO, carbon monoxide)의 환원성 분위기에서 용해 주조하여 만들며 O2나 탈산제(deoxidizer, de․oxidizing agent)를 품지 않는 구리는?

가. 전기구리(electrolytic copper)   나. 전해인성 구리   다. 탈산 구리

㉱. 무산소 구리(OFHC, oxygen free high conductivity copper)

○. 다음 중 체심입방격자(BCC, body centered cubic lattice) 배위수는?

가. 4개               ㉰. 8개                다. 12개              라. 24개

○. 황이 적은 선철을 용해하여 주입 전에  Mg, Ce, Ca등 첨가하여 제조한 주철은?

㉮. 구상흑연주철(GCD, spheroidal graphite cast iron)      나. 칠드주철

다. 흑심가단주철(black heart malleable cast iron)          라. 미하나이트주철

○. 금속을 냉간 가공하였을 때의 기계적 성질 변화를 설명한 것 중에서 옳은 것은?

㉮. 경도(hardness), 인장강도는 증가하나 연신율, 단면 수축률은 감소

나. 경도, 인장강도 감소하나 연신율(elongation), 단면 수축률은 증가

다. 경도, 인장강도(tensile strength), 연신율, 단면 수축률은 감소

라. 경도, 인장강도, 연신율, 단면 수축률(contraction percentage) 증가

○. Fe-C 평형 상태도(equilibrium phase diagram) 상에서 나타나는 여러 가지 반응 중에서 반응 온도가 높은 것에서 낮은 순으로 나열된 것에 속하는 것은?

㉮. 포정 반응 → 공정반응 → 공석 반응 나. 포정 반응 → 공석 반응 → 공정반응

다. 공정 반응 → 포정 반응 → 공석반응 라. 공석반응 → 포정 반응 → 공정 반응

○. 금속(metal)의 응고과정(solidification process) 순서로 옳은 것은?

㉮. 결정핵(crystal nucleus) 생성 →→→ 결정 성장 →→→ 결정 입계 형성

나. 결정의 성장(growth) →→→ 결정 입계의 형성 →→→ 결정핵 생성

다. 결정입계(grain boundary) 형성 →→→ 결정성장 →→→ 결정핵 생성

라. 결정핵의 형성(development) →→→ 결정 입계 형성 →→→ 결정 성장

○. 경도시험 할 때 시험편을 별도로 준비하지 않고 직접 제품에 시험할 수 있는 것은?

㉮. 쇼어 경도시험   나. 브리넬경도시험  . 비커스경도시험   라. 록웰 경도시험

○. 표면 경도(surface hardness)를 주로 측정하는 경도시험 방법에서 1kgf 하중으로 측정하여 유효 경화 층 깊이가 2.5mm로 나타났을 때 바르게 표시한 것은?

가. CD-M-E-2.5    나. CD-H-T-2.5    ㉰. CD-H-E-2.5    라. CD-M-T-2.5

○. 금속 재료를 크리프 시험(creep test)하는 경우에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?

가. 철강(iron and steel)은 약 250℃ 이상의 온도에서 크리프 현상이 일어난다.

㉯. 크리프 단계 중 3단계는 정상 크리프이며, 변율 일정하게 진행하는 단계이다.

다. 일정온도에서 어떤 시간 후 크리프 속도가 0이 되는 응력이 크리프 한도이다.

라. 크리프란 재료에 어떤 하중을 가하고 어떤 온도(temperature)에서 긴 시간 유지하면 시간(time)의 경과에 따른 스트레인(strain)의 증가 현상이다.

○. 록웰 경도 시험기(Rockwell hardness tester)의 눈금판에는 흑색으로 0~100까지의 눈금이 있고, 적색으로 30~130 까지의 눈금이 있다. 흑색 눈금을 읽어야 하는 스케일은?

가. B 스케일        ㉯. C 스케일         다. F 스케일         라. G 스케일

○. 한국산업 규격(KS, Korean standard)에서 정한 4호 시험편의 치수를 따르지 못할 경우 표점거리(L, gauge length)와 평행부 단면적(A, cross section)의 관계로 옳은 것은?

가. [eqn: {Ａ} over {Ｌ} = 4]       나. [eqn: {Ｌ} over {2Ａ} = 4]       다. [eqn: {2 sqrt {Ａ}} over {Ｌ} = 4]       ㉱.[eqn: {Ｌ} over {sqrt {Ａ}} =4].

○. 금속 현미경(metallographical microscope) 조직 관찰 시험을 하는 과정에서 Al2O3, Cr2O3, 다이아몬드 페이스트(diamond paste) 등이 사용되는 단계는?

가. 시험편 부식(etching, 부식)             나. 시험편 절단(cutting)

다. 현미경 관찰(observation)               ㉱. 광택 연마

○. 저온 내열 재료인 SAP는 Al과 Al2O3를 사용한 복합 재료이다. SAP의 강화기구는?

가. 섬유 강화(fiber reinforcement)      ㉯. 분산 강화(dispersion-strengthening)

다. 입자 강화(particle reinforcement)   라. 석출 강화(precipitation reinforcement)

○. 일반 강에서 보통 볼 수 있는 편석으로 황이 강 외주부로부터 중심부로 향하여 증가하여 분포되고, 외주부보다 중심부의 방향에 짙은 농도로 착색되어 나타나는 편석은?

㉮. 정편석(Sn)    나. 역편석(Si)     다. 선상편석(SL)    라. 주상편석(Sco)

○. 다음 중에서 주석(tin) 및 주석Sn) 합금의 부식액으로 가장 적합한 것은?

가. 염화 제이철 용액         ㉯. 질산 알코올 용액(nit․al, nitric acid․alcohol)

다. 불화수소 산(10%) 용액    라. 피크린 산 알코올 용액(picr․al)

○. 불꽃시험 중 탄소파열(rupture of carbon)을 조장하는 원소가 아닌 것은?

㉮. 텅스텐(W, tungsten)  나. 바나듐(V, vanadium)  다. 크롬(Cr)   라. 망간(Mn)

○. 기계 및 기계 구조물이 사용 중에 반복 응력(repeated stress) 또는 변동 응력을 무한히 반복하여도 파괴되지 않는 내구한도를 결정하기 위한 시험은?

㉮. 피로시험(fatigue test) 나. 인장시험  다. 비틀림 시험 라. 압축시험

○. 강산 부식법이라고 하며, 강재 표면(surface)이나 단면(cross section)에 대하여 적당한 부식액으로 부식시켜 결함을 육안으로 검출하는 것은?

가. 파단면 검사법  나. 단 깎기 검사법  다. 설퍼 프린트법  ㉱. 매크로 부식 법

○. S(stress)-N(number) 곡선은 어떤 시험에서 얻을 수 있는가?

가. 크리프 시험 나. 굽힘 시험  다. 충격시험 ㉱. 피로시험(fatigue test)

○. 브리넬 경도 시험(Brinell hardness test)에서 시험 하중의 유지 시간은 몇 초 이며, 측정 자국 상호간의 중심 거리는 압입 자국 지름의 최소 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

가. 1~5초, 2배    나. 6~10초. 2배    ㉰. 10~15초, 4배    라. 20~25초, 8배

○. 다음의 [ 시험 결과 ]로부터 구한 쇼어 경도 값은 얼마인가? [ 시험 결과 ] 쇼어 경도계 : C형, 다이아몬드 해머(hammer) 낙하 높이 : 254mm(10 inch), 반발하여 튀어오른 높이 : 82.55mm(3.54 inch)로 나타났다. 이 때의 쇼어 경도 산출 값으로 옳은 것은?

가. 35               나. 40                다. 45               ㉱. 50

○. 기계구조용 탄소강이나 구조용 합금강 열처리 입도 시험할 때 가장 적당한 방법은?

가. 침탄 법 ㉯. 산화법(oxidation method) 다. 황산 법 라. 2중 퀜칭 법

교과목명	재료시험
능력단위	LM1601010301_19v4 재료조직 평가 계획
능력단위 요소	LM1601010204_19v4.2 재료조직평가 자료조사하기
수행준거 지식	관련 재료규격 지식 원자재의 제조공정 및 사용 환경에 대한 지식 분석설비에 대한 지식

○. 다이아몬드(diamond) 첨단(cutting edge)으로 연마(polishing, grinding)가 된 시료의 표면을 긁어서 그 홈의 모양에 의해 경도를 정량적으로 측정하는 시험법은?

가. 비커스 경도시험  나. 쇼어 경도시험  다. 록웰 경도시험  ㉱. 긁힘 경도시험

○. 인장시편의 표점 거리(gauge length)가 50mm, 지름이 14mm, 최대하중이 5000kg에서 시험편이 파단되어 표점거리가 55mm로 되었을 때 연신율은 몇 %인가?

가. 5                ㉯. 10                다. 15                라. 20

○. 에릭션 시험(cupping test, Erichsen test)의 목적(end, purpose)으로 옳은 것은?

가. 재료의 마멸을 알기 위하여 이용.   ㉯. 재료의 전․연성을 알기 위해 실시

다. 재료의 경도를 알기 위헤 이용      라. 재료의 전단력을 알기 위해 실시

○. 부식(etching)에 의하여 강재 단면 중심 부분에 육안(macroscopic)으로 볼 수 있는 크기의 점(point) 모양의 구멍이 생긴 매크로(macro) 조직의 기호는?

가. B                 ㉯. T                  다. P                 라. L

○. 금속을 가열하거나 용융금속(molten metal)을 냉각하면 원자배열이 변화하면서 상변화가 생긴다. 이와 같이 구성 원자의 존재 형태가 변하는 것을 무엇이라 하나?

㉮. 변태(transformation)   나. 자화(magnetization)   다. 평형   라. 인장

○. 주강품을 설퍼 프린트(sulfur print) 시험하려 할 때 준비해야 할 재료가 아닌 것은?

㉮. nital 용액  나. 황산수용액  다. 브로마이드인화지  라. 티오황산나트륨 수용액

○. 탄소(C) 0.5~0.7% 함유하며 인장 강도는 590~690 MPa이며, 축(shaft), 기어(gear), 레일(rail), 스프링(spring) 등에 사용되는 탄소강(carbon steel)에 속하는 것은?

가. 톰백(tombac, copper alloy)            ㉯. 최 경강(extra hard steel)

다. 반 연강(semi-mild steel)      라. 극 연강(extra mild steel)

○. 현미경 조직 검사를 실시하기 위한 안전(safety) 및 유의사항으로 틀린 것은?

가. 현미경은 정교하므로 렌즈는 데시케이터(desicator)에 넣어 보관한다.

나. 시험편 연마(grinding) 작업할 경우에는 시험편이 튀지 않도록 단단히 잡는다.

㉰. 시편을 절단할 경우에는 냉각수 사용하지 않으며, 초고속으로 절단한다.

라. 시험편 채취할 경우에는 절단 작업에 사용되는 도구의 안전사항을 점검한다.

○. 강의 페라이트(ferrite) 결정입도(grain size) 시험법에서 평적법 기호는?

가. FGC            나. FGI              ㉰. FGP             라. FGM

○. 작업장(workings)에서 대화를 나눌 수 있는 소음은 몇 데시벨(dB) 정도인가?

㉮. 40              나. 90               다. 120              라. 200

○. 굽힘시험(bending test)에 대한 설명(explanation) 중 적합한 내용이 아닌 것은?

가. 굽은 부분의 바깥쪽에서 전성, 연성 및 균열 발생 유무를 판정하는 시험법

나. 재료의 소성 가공성 및 용접부의 변형 등을 평가하는 굽힘 균열 시험법

다. 주철, 초경합금(cemented carbides) 등 메짐 재료의 파단 강도, 굽힘 강도, 탄성 계수 및 탄성 에너지를 결정하기 위한 굽힘 저항 시험법

㉱. 굽힘 균열 시험을 항절 시험이라 하고, 굽힘 저항 시험을 굽힘 시험법

◯ SS330의 330 : 최저인장강도 330 MPa=330(N/mm2)=330÷9.8 =33.7(kgf/mm2)

○. 고온에서 사용하는 내열강(heat resisting steel) 구비조건이 아닌 것은?

가. 기계적 성질이 우수해야 한다.       나. 조직이 안정되어 있어야 한다.

㉰. 열팽창에 잘 견디어야 한다.         라. 화학적으로 안정되어 있어야 한다.

○. 청동(bronze)과 황동(brass) 합금에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 청동(bronze)은 구리와 주석 합금   나. 황동(brass)은 구리와 아연 합금

㉰. tombac은 구리에 5~20% 아연 함유한 것으로 강도 높으나 전연성 없다.

라. 포금은 구리에 주석 8~12% 함유한 합금으로 포신 재료 등에 사용된다.

◯ 청동(bronze) : Cu + Sn 합금,  황동(brass) : Cu + Zn 합금

○. 동일조건에서 전기 전도율(electric conductivity)이 가장 높은 원소는?

가. 철(Fe) 나. 크롬(Cr, chromium)  ㉰. 몰리브덴(Mo) 라. 납(Pb, lead)

◯ 전기전도율이 높은 금속 : 은(Ag) 〉구리(Cu) 〉금(Au) 〉알루미늄(Al)

○. 니켈-크롬 합금(Ni-Cr alloy) 중 1,000℃까지 온도측정이 가능한 합금은?

가. 망가닌    나. 우드 메탈    다. 베빗 메탈    ㉱. 크로멜-알루멜

○. 다음 특수황동 중에서 주석(Sn, tin)을 함유하지 않은 청동(bronze)은?

가. 납 청동(lead bronze)              나. 인 청동(phosphor bronze)

다. 니켈 청동(nickel bronze)          ㉱. 알루미늄 청동(aluminium bronze)

○. 주조상태 그대로 연삭하여 사용하며, 단조가 불가능한 주조경질합금 공구재료는?

㉮. 스텔라이트(stellite)          나. 고속도강(SKH, high speed steel)

다. 퍼멀로이(permalloy, Ni-Fe)  라. 플래티나이트(platinite, Fe-Ni)

○. 귀금속인 금(Au, gold) 순도(purity) 단위(unit)에 해당하는 것은?

㉮. K(carat)       나. P(pound)        다. %(percent)       라. μm(micron)

○. 순철(pure iron)의 자기 변태(A2, magnetic transformation) 온도는?

가. 100(℃)        나. 210(℃)          ㉰. 768(℃)        라. 1400(℃)

○. 경금속(light metal)인 마그네슘(magnesium)에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 고온에서 발화되기 쉽고, 분말(powder)은 폭발(explosion)하기 쉽다.

㉯. 해수에 대한 내식성(non scaling property, corrosion resistance) 풍부하다.

다. 비중(specific gravity) 1.74, 용융점 650℃인 조밀육방격자(HCP) 금속이다.

라. 경합금 재료로 좋으며, 마그네슘(magnesium) 합금은 절삭성이 좋다.

○. 비철금속인 알루미늄( aluminium)의 일반적인 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 비중(specific gravity) 약 2.7인 대표적인 경금속(light metal)이다.

나. 전기 전도율(electric conductivity) Ag, Cu, Au 다음으로 우수하다.

다. 산화알루미늄(Al2O3, aluminium oxide) 보호 피막(protective film)이 있어 내식성(non scaling property, corrosion resistance) 우수하다.

㉱. 알칼리(alkali) 수용액 중에는 침식(erosion, corrosion)되지 않으나, 수산화암모늄(ammonium hydroxide, NH4OH) 중에서 부식(corrosion)이 잘 일어난다.

○. 내마멸성(wear resisting quality)이 우수하여 주로 내 마멸용으로 사용되는 애시큘러 주철(accicular cast iron)의 기지(base) 조직에 해당하는 것은?

㉮. 베이나이트(bainite)                  나. 소르바이트(sorbite, 피아노 선)

다. 마텐자이트(martensite)               라. 오스테나이트(austenite)

◯ 애시큘러 주철 조직 : Ni-Cr계로 베이나이트(bainite) 조직이다.

○. 고체 상태에서 하나의 원소가 온도에 따라 그 금속을 구성하고 있는 원자 배열(arrange․ment of atoms)이 변하여 두 가지 이상의 결정구조를 가지는 현상이 무엇인가?

가. 전위(dislocation)                            ㉯. 동소체(allotrope)

다. 재결정(recrystallization)                      라. 고용체(solid solution)

○. 주강(cast steel)과 주철(cast iron)을 비교 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 주강(cast steel)은 주철에 비해 용접(welding)이 쉽다.

나. 주강은 주철(cast iron,)에 비해 용융점(melting point)이 높다.

다. 주강(cast steel)은 주철에 비해 탄소량(carbon amount)이 적다.

㉱. 주강은  주철(cast iron)에 비해 수축률(contraction percentage)이 적다.

○. 금속 결함(metallic defects) 중 체적 결함에 해당되는 것은?

가. 전위       ㉯. 주조결함       다 결정입계 경계       라. 침입 형 불순물 원자

○. 비중(specific gravity)이 가장 높은 금속 원소(metallic element)인 것은?

가. 망간(7.2)       나. 규소(2.3)        다. 구리(8.9)       ㉱. 텅스텐(W)

○. 탄소강 중에 포함된 구리(Cu, copper)의 영향에 대한 설명이 아니 것은?

가. 내식성(non scaling property, corrosion resistance)을 향상

㉯. Ar1 변태점(transformation point, transformation temperature)을 증가

다. 강재(steel material)를 압연(rolling)할 때 균열(crack) 원인

라. 강도(strength), 경도([hardness), 탄성한도(elastic limits) 증대

○. 최근에 자동차(automobile) 내연 기관(internal combustion engine)의 피스톤(piston) 용으로 이용되고 있는 아주 우수한 합금(alloy)에 속하는 것은?

가. 문쯔 메탈(muntz metal, 6 : 4)             나. 하이드로날륨(hydronalium)

다. 일렉트론(electron, Mg-Al-Zn)              ㉱. 와이 합금(Y alloy)

○. 고탄소 크롬 베어링강(Cr bearing steel)의 탄소함량으로 가장 적합한 것은?

가. 0.02~0.2(%)  나. 0.25~0.4(%)   다. 0.45~0.8(%)  ㉱. 0.95~1.1(%)

○. 표면경화 금속시멘테이션(cementation) 법 중, 알루미늄(aluminium)을 첨가한 것은?

가.  셰라다이징      ㉯. 칼로라이징      다. 크로마이징      라. 보로나이징

○ 아연(Zn) 첨가 : 세라다이징(sheradizing), 알루미늄 첨가 : 칼로라이징(calorizing)

○ 크롬(Cr) 첨가 : 크로마이징(chromizing), 규소(Si)첨가 : 실리코나이징(siliconizing)

○ 붕소(B, boron) 첨가 : 보로나이징(boronizing)

○. 아 공석강(hypo-eutectoid steel)의 표준 조직에 해당하는 것은?

가. 순철(ferrite, α 철)+시멘타이트  나. 펄라이트(pearlite) + 시멘타이트(cementite)

㉰. 페라이트+펄라이트       다. 페라이트+시멘타이트(Fe3C)

○. 선철(pig iron)을 용해할 때 흑연(graphite)의 구상화(spheroidizing)를 위하여 첨가하는 접종제(inoculant)에 해당하는 원소(element)는?

㉮. 마그네슘( magnesium)     나. 납(Pb)      다. 금(Au)      라. 은(Au)

◯ 접종 제(inoculant) : 용융되어 있는 물질이 냉각되어서 결정을 형성할 때에 그 중심핵을 인공적으로 부여하는 물질. 주철(cast iron)에 마그네슘(Mg), 칼슘(Ca), 세륨(Ce, cerium)를 넣으면 구상 흑연화 형성

○. 자동차(automobile) 피스톤(piston) 용 재료에 속하는 라우탈(Al-Cu-Si→lautal)애서 규소(Si, silicon) 첨가(addition)로 향상되는 성질에 해당하는 것은?

가. 표면 연화    나. 절삭성 개선    \    라. 내식성 개선   \    ㉱. 주조성 개선

○. 저용융점 금속(low melting temperature metals)인 주석(Sn, tin)의 용융점은?

가. 420℃            나. 326℃            ㉰. 232℃            라. 831℃

◯ 아연 : 420℃,  납 : 326℃,  안티몬(Sb) 용융점(M․P, melting point) : 831℃

○. δ 고용체+용융액 ⇆ γ 고용체로 되는 전형적인 반응식(reaction formula)은?

가. 공석 반응       ㉯. 포정 반응        다. 편정 반응       라. 공정 반응

◯ 포정 반응(peritectic reaction): 1,490℃, C 0.18%에서 발생

◯ 편정 반응(monotectic reaction) : 액체(liquid) 상태에서 2개의 성분이 화합하지 못하는 물질(matter)에서 발생

○. 다음 재료 중 반자성체(diamagnetic substance)에 속하는 금속 원소는?

가. 철(Fe)     ㉯. 안티몬(Sb)     다. 코발트(Co, cobalt)     라. 니켈(Ni, nickel)

◌ 강자성체(ferromagnetic substance) : 자기 변태점(Curie point)이 나타난다. 보통 철(Fe, ferrous), 니켈(Ni, nickel), 코발트(Co, cobalt) 등

○. 백선철(white pig iron)을 900~1,000℃로 가열하면 Fe3C ⇆ 3Fe+C로 분해되고 C는 탈탄되며, Fe는 순철(ferrite)이 된다. 입상 흰색 순철이며 단조 가능한 주철은?

㉮. 백심 가단주철(WMC)            나. 펄라이트 가단주철(PMC)

다. 흑심 가단주철(BMC)            라. 냉경주철(chilled cast iron)

○. 금속재료([metallic material) 중에서 비철 금속(nonferrous metal)에 속하는 주요 금속인 알루미늄(Al, aluminium)의 특성에 해당되는 것은?

가. 온도에 관계없이 항상 체심입방격자(BCC) 구조이다.

나. 주조 품을 제작할 때의 주입 온도(sting temperature)는 1,000℃이다.

다. 전기 전도율(c conductivity)은 구리(Cu, copper)보다 높다.

㉱. 비중 2.7, FCC에 속하며, 용융 온도(melting temperature)는 660℃이다.

○. 문쯔 메탈(muntz metal) 이라고 하며 탈 아연부식이 발생하기 쉬운 구리 합금은?

가. 톰백(tombac)    나. 70 : 30 황동    ㉰. 60 : 40 황동    라. 탄피황동

○. 소성변형(plastic deformation)이 일어나면 금속이 변형(strain)하고 강화한다. 이렇게 강화(reinforcement)하는 현상(phenomenon)인 것은?

㉮. 가공경화(Work Hardening)         나. 시효경화(age-hardening)

다. 경년경화(secular hardening)       라. 합성경화(alloy hardening)

○. 금속간화합물(cementite, Fe3C)에 대한 옳은 설명에 속하는 것은?

㉮. 간단한 원자 정수비(constant ratio)로 이루어지고, 복잡한 결정구조이다.

나. 소성 변형(plastic deformation)하기 쉽고 인성이 매우 크다.

다. 전기저항(electric resistance)이 낮고, 금속적인 성질 우수하다.

라. 성분 금속 중 낮은 용융점(melting point)을 갖는다.

○. Gibb’s의 3성분계 그림에서 P 조성합금 중의 A 성분의 양을 산출할 때 옳은 것은?

가. A-b              ㉯. P-c              다. P-a              라. P-b

○. 석출 강화에서 기지와 석출 물의 특성을 설명한 것 중에서 틀린 것은?

㉮. 석출 물(precipitation)은 구상보다는 침상이어야 한다.

나. 석출 물은 입자 크기가 미세하고 수가 많아야 한다.

다. 기지상은 연성이 크고, 석출 물은 단단한 성질을 가져야 한다.

라 석출 물은 불연속적으로 존재해야만 하는 반면 기지상은 연속적이어야 한다.

○. 성분금속 M과 N은 고온의 액체에서 완전히 서로 용해하나 고체에서 전혀 용해하지 않는다고 가정할 때 성분 금속 M에 소량의 N을 첨가하면 M의 응고점이 저하함을 볼 수 있다. 이런 응고점(solidifying point) 강하를 가장 옳게 설명한 것은?

가. N원자의 응고점이 낮기 때문이다.      ㉯. N 원자의 확산운동 때문이다.

다. 두 원자의 결정구조 다르기 때문이다.  라. 두 원자 응고점이 다르기 때문이다.

○. 금속의 확산(diffusion)에서 확산속도가 빠른 것에서 낮은 순서로 옳은 것은?

가. 입계확산 > 표면 확산 > 격자확산     나. 표면 확산 > 격자확산 > 입계확산

다. 격자확산 > 입계확산 > 표면 확산     ㉱. 표면 확산 > 입계확산 > 격자확산

○. 전위에서 나타나는 버거스 백터(Bugers vector : b)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. b가 클수록 전위(dis․location) 주위의 변형 량도 커진다.

㉯. b2 < b12 + b22일 경우에 전위가 분해(decomposition)를 한다.

다. b의 방향 나사 전위(screw dislocation)와 평행(parallels하다.

라. 결정격자가 변형할 때 전위의 에너지 크기는 b2에 비례한다.

◯ 특수강에 함유되면 자경 성을 주는 대표적 원소(element) : 크롬(Cr)

○. 다음 중 2차 재결정(re․crystallization)에 대한 설명과 가장 관계가 먼 내용인 것은?

㉮. 2차 재결정(secondary re․crystallization)은 반드시 핵의 생성을 수반한다.

나. 1차 재결정(primary re․crystallization)이 생성된 후에 강한 집합조직이 성장하기 쉬운 방위의 결정립이 존재할 때 2차 재결정이 생긴다.

다. 소수의 결정립이 다른 결정립과 합해져서 대단히 크게 성장하는 것을 2차 재결정(secondary re․crystallization)이라고 한다.

라. 불순물(impurity) 등으로 이동이 방해가 된 입계(grain boundary)가 고 온도에서 쉽게 이동할 수 있을 때는 2차 재결정이 생긴다.

○. 격자 결함 중 수축공(shrinkage cavity)이나 기공은 어느 결함에 속하는가?

㉮. 체적결함(volume defect)             나. 선결함(line defect)

다. 계면결함(interfacial defect) 라. 적층결함(stacking defect)

○. 금속의 변태점(transformation point) 측정 방법으로 부적합한 것은?

가. 시차 열 분석법     나. 전기저항법      다. 자기 분석법     ㉱. 라우에법

○. 0.8% C 강이 austenite에서 pearlite로의 변화 과정을 설명한 것 중 틀린 것은?

㉮. 오스테나이트(austenite) 입계(grain boundary, 입계)에서 핵 발생한다.

나. 시멘타이트(cementite) 주위에는 탄소 부족으로 페라이트가 형성한다.

다. 시멘타이트와 페라이트(ferrite)가 교대로 생성, 성장하여 층상 조직 형성한다.

라. 금속간화합물(cementite) 양과 페라이트의 양은 대략 1 : 1 비율로 형성된다.

○. 담금질 대표 조직인 마텐자이트(martensite) 변태에 대한 설명 중 틀린 것은?

㉮. 탄소강에서만 일어난다.         나. 표면 기복이 생긴다.

다. 전단 변형에 의해 발생한다.     라. 모상과 특정한 결정학적인 관계 존재한다.

○. 규칙도(degree of order)가 0에서 1에 이르는 사이에 전체가 완전히 규칙성(regular)을 나타내는 상태를 무엇이라고 하는가?

㉮. 장범위 규칙도  나. 단범위 규칙도  다. 이종범위 규칙도 라. 단종범위 규칙도

○. 압력(pressure)의 영향이 없는 계(system)에서 성분의 수가 2이며 상의 수가 2일 때의 자유도(F, degree of freedom)에 해당하는 것은?

가. 0                 ㉯. 1                다. 2                 라. 3

○. 고속 베어링(bearing)에 적합한 재료로 성분이 구리+납(Cu+ b)인 베어링 합금은?

가. 톰백tombac)    나. 포금    ㉰. 켈밋(Kelmet)    라. 인청동(phosphor bronze)

○. 처음 조건에서 주어진 특정한 모양의 소재를 인장하거나 소성변형(plastic deformation)한 것이 가열에 의하여 원래 상태로 돌아가는 현상으로 옳은 것은?

가. 석출경화 효과   나. 시효현상 효과   ㉰. 형상기억 효과   라. 자기변태 효과

○. Fe-C 평형 상태도에서 δ 고용체 + L(융체) ⇆ γ 고용체로 되는 반응에 해당하는 것은?

가. 공정 점(eutectic point)                 ㉯. 포정 점(peritectic point)

다. 공석 점(eutectoid point)                라. 편정 점(monotectic point)

○. 비철금속 Al 합금인 라우탈(lautal) 합금의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 라우탈(lautal)은 시효 경화성(age harden-ability)이 있는 합금이다.

나. 라우탈(lautal)은 규소(Si)를 첨가하여 주조성을 개선한 합금이다.

다. 라우탈(lautal)은 구리 첨가하여 피삭성(machinability)을 좋게 한 합금이다.

㉱. 라우탈(lautal)은 주조 균열(casting crack)이 크므로 사형주물에 적합하다.

○. 금속의 일반적 성질 중 전성(malleability)에 대한 옳은 설명에 해당하는 것은?

㉮. 금속의 전성은 얇은 박(foil)으로 가공(processing)할 수 있는 성질이다.

나. 금속에서의 전성이란 소재를 용해하여 접합(conjugation)하는 성질이다.

다. 금속에서의 전성이란 광택(gloss, luster, sheen)이 촉진되는 성질이다.

라. 금속에서의 전성이란 원소(element)를 첨가하여 단단하게 하는 성질이다.

○. 금속간화합물(inter-metallic compound)에 대한 옳은 설명인 것은?

가. 변형하기 쉽고 인성이 크다.         ㉯. 일반적으로 복잡한 결정구조 갖는다.

다. 전기저항 낮고, 금속적인 성질 우수  라. 성분 금속 중 낮은 용융점을 갖는다.

○. 오스테나이트 계(austenite system) 스테인리스강(stainless steel)의 대표강인 18-8 스테인리스강의 합금 원소와 그 함유량( %)이 옳은 것은?

가. Ni(18%)-Mn(8%) 나. Ni(18%)-Cri(8%) 다. Mn(18%)-Ni(8%) ㉱. Cr(18%)-Ni(8%)

○. 열팽창 계수(coefficient of expansion)가 아주 작아 줄자(measuring tape), 표준 자(standard scale)로 쓰이는 재료에 해당하는 것은?

가. 센더스트 합금(sendust alloy)              나. 초경합금(hard metal)

㉰. 인바(invar)                               라. 바이탈륨(vitallium)

○. 급냉(rapid cooling)하거나 또는 상온 가공(cold forming)을 한 후 시효(aging)에 의하여 재료를 단단하게 하는 방법에 해당하는 것은?

㉮. 시효 경화       나. 개량 처리        다. 용체화 처리       라. 실루민 처리

○. 구리합금 황동(brass)에 속하는 80 Cu-15 Zn 합금으로 연하고 내식성이 좋으므로 건축용, 소켓, 체결 구(safety strap) 등에 사용되는 합금에 해당하는 것은?

가. 실루민  나. 문츠 메탈  다. 틴 브라스(tin brass)  ㉱. 레드 브라스(red brass)

○. Fe-C계 평형상태도(equilibrium diagram)에서 냉각할 때의 Acm 선의 뜻은?

가. Acm 선이란 δ 고용체(Austenite)에서 ferrite(α-고용체)가 석출하는 온도선

㉯. Acm 선이란 γ 고용체(Austenite)에서 cementite가 석출하는 온도선

다. Acm 선이란 ferrite(α-고용체)에서 pearlite가 석출하는 온도선

라. Acm 선이란 γ 고용체(Austenite)에서 ferrite(α-고용체)가 석출하는 온도선

○. 강괴의 한 종류인 진정강(killed steel)에 대한 설명 중 옳은 설명인 것은?

가. 탄소(C) 없는 강            ㉯. 완전 탈산(de-oxidation)한 강

다. 캡(cap)을 씌워 만든 강     라. 탈산제(deoxidizer)를 첨가하지 않는 강

◯ 캡(cap)을 씌워서 만든 강 : 캡드 강(capped steel ingot)

○. 주철 파단면이 흰색인 백선철을 900~1,000℃로 가열하여 탈탄시켜 제조한 주철은?

가. 칠드주철(chilled cast-iron) 나. 합금주철(alloyed cast iron)

다. 편상 흑연 주철(graphite flake cast iron)

㉱. 백심 가단주철(WMC, white heart malleable cast iron)

교과목명	재료시험
능력단위	LM1601010301_19v4 재료조직 평가 계획
능력단위 요소	1601010301_19v3.3 재료조직평가 시험계획하기
수행준거 지식	재료이력에 대한 지식 원자재의 제조환경 및 사용 환경에 대한 지식 검사설비에 대한 지식 금속조직학에 대한 지식

○. 구리 합금에 속하는 황동(brass)의 한 종류이며 문쯔 메탈(Muntz metal)이라고 불리며 탈 아연 부식(de-zincification)이 발생하기 쉬운 동 합금은?

㉮. 6 : 4 황동(60 : 40 황동)             나. 애드미럴티 황동(admiralty brass)

다. 네이벌 황동(naval brass)              라. 주석 청동(tin bronze)

○. 탄소강(carbon steel) 중에 포함되어 있는 망간(Mn, manganese) 영향이 아닌 것은?

가. 탄소강 중의 망간은 고온에서 결정립 성장(grain growth) 억제

나. 탄소강 중의 망간은 주조성을 좋게 하고 황(S)의 해를 감소

다. 탄소강 중의 망간은 강의 담금질 효과를 증대시켜 경화 능을 크게 향상

㉱. 탄소강의 망간은 강 연신율 크게 감소시키지 않으나 강도 경도 인성 감소

○. Fe-C 상태도에 나타나는 조직 중에서 탄소(C) 함량이 가장 많이 포함되는 강은?

㉮. 공정주철(ledeburite)  나. α-Fe(ferrite)  다. 전해 철  라. 아공석강

○. 용탕 중에 페로-실리콘(Fe-Si), 알루미늄 분말을 첨가하여 완전 탈산 처리한 강은?

㉮. 킬드 강  나. 림드강  다. 세미킬드강(semi killed steel)  라. 캡드강

○. 탄소강에 금속이나 비금속원소를 혼합하여 합금강을 제조하는 목적으로 틀린 것은?

가. 내마모성, 절삭성 증대시키기 위해서  나. 내식성, 내열성을 증대시키기 위해서

㉰. 메짐성을 증대시키기 위해서    라. 경도를 증대시키기 위해서

○. 자기변태(magnetic transformation)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 자기적 성질이 변화하는 것이다.       나. 순철에서는 A2 변태라고도 한다.

㉰. 결정격자의 변화이다.        라. 성질이 연속적으로 변화하는 것이다.

○. 냉간 가공(cold working)한 재료를 풀림 처리(annealing treatment)하면 가공 전 상태로 돌아가는데 그 과정(course)의 순서로 맞는 것은?

가. 재결정→회복→결정성장    ㉯. 회복→재결정(re․crystallization)→결정 성장

다. 결정성장→재결정→회복    라. 결정성장→회복(recovery)→재결정

○. 강에 황(S), 납(Pb)등의 특수 원소를 첨가하여 절삭(cutting)할 때, 칩(chip) 잘게 하고 피삭성을 좋게 만든 강을 무엇이라 하는가?

가. 베어링강  ㉯. 쾌삭강(free-cutting steel)  다. 스프링 강  라. 불변 강

○. 합금공구강 일종인 게이지용 강(gauge steel)이 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

가. 경도 HRC 55이상을 가질 것     나. 시간 지남에 따라 치수 변화 없을 것

㉰. 팽창계수가 보통 강보다 클 것    라. 담금질에 의한 변형, 균열이 없을 것

○. 물(H2O)과 얼음상태도에서 고상, 기상, 액상 등 3상이 공존할 때 자유도는?

㉮. 0                나. 1                다. 2               라. 3

○. 18% Cr-8% Ni이 주성분인 스테인리스강 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 비자성체(non-magnetic substance)                ㉯. 마텐자이트 조직

다. 1100℃ 부근에서 급랭시켜 고용화 처리             라. FCC 결정구조

○. 상온(ordinary temperature)에서 크롬, 바나듐(V)의 결정격자로 옳은 것은?

㉮. 체심입방격자(BCC) 나. 면심입방격자(FCC)  다. 조밀육방격자 라. 정방격자

○. 소성가공을 할 경우에 나타나는 미끄럼인 슬립(slip)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 원자 밀도(atomic density)가 가장 작은 격자 면에서 잘 일어난다.

나. 미끄럼(slip)은 원자 밀도가 최소(minimum)인 방향으로 잘 일어난다.

㉰. 미끄럼(slip)을 계속 진행하면 결정은 점점 단단해져서 변형이 어려워진다.

라. 다결정에서는 외력이 가해질 때 슬립방향이 서로 같아 간섭 일으키지 않는다.

○. 금속은 고체 상태에서 결정을 이루고 있으며, 결정입자는 규칙적으로 단위격자(unit cell)가 모여 그림과 같은 격자 만든다. 이를 무엇이라고 하는가?

㉮. 공간격자(space lattice,)   나. 충전격자   다. 격자상수  라. 축각

○. Fe-C 평형상태도에서 공석반응(eutectoid reaction)으로 옳은 식인 것은?

가. 용융 액 ⇄ Θ 고용체 + 용융 액         ㉯. γ 고용체 ⇄ α 고용체 + Fe3C

다. γ 고용체 ⇄ δ 고용체 + 용융 액         라. 용융 액 ⇄ γ 고용체 + 용융 액

○. 다음 금속 원소들 중에서 비중(specific gravity)이 가장 가벼운 금속 원소는?

㉮. 마그네슘(1.74)  나. 알루미늄(Al, 2.7)  다. 구리(Cu, 8.9)  라. 은(Ag, 10.5)

○. 면심입방격자(FCC)에서 단위격자(unit cell) 내의 원자(atom) 수는?

가. 1개               나. 2개                다. 3개              ㉱. 4개

○. 비커스 경도(HV, Vickers hardness)에서 시험 하중 100kgf, 압입 자국 대각선(diagonal)의 평균거리가 2.25mm일 때의 경도(HV) 값은 약 몇 kgf/mm2인가?

㉮. 37(kgf/mm2)   나. 46(kgf/mm2)    다. 58(kgf/mm2)   라. 69(kgf/mm2)

○. [보기]의 설퍼프린트 법에서 빈칸에 공통으로 들어갈 화학식으로 옳은 것은?

[보기]

MnS + H2SO4 → MnSO2 + (     ),

FeS + H2SO4 → FeSO4 + (      )

2AgBr + (       ) → Ag2S + 2HBR

가. MnH              나. FeH               ㉰. H2S              라. Ag3S

○. 구리(Cu, copper)와 구리 합금 조직을 검사하기 위해 사용되는 부식액은?

㉮. 염화제이철 용액 나. 수산화나트륨 용액 다. 질산알콜 용액 라. 나이탈 용액

○. 금속 변태(metal transformation)를 측정하는 방법이 아닌 것은?

㉮. 평형 측정법     나. 열 분석법      다. 자기 분석법     라. 열 팽창법

○. 구리판, Al 판 및 기타 연성 판재를 가압 성형하여 변형 능력을 시험하는 것은?

가. 휨 시험   나. 마멸시험    ㉰. 커핑 시험(Erichsen test)   라. 압축시험

○. Fe-C 평형상태도의 γ 고용체에서 시멘타이트가 석출하기 시작하는 온도 선은?

가. A0              나. A1               ㉰. Acm              라. A2

○. 강의 페라이트 결정 입도(ferrite grain size)를 시험하여 최종 판정한 결과  FGI-P3.2로 표기했다. 이 시험법은 어떤 방법으로 판정한 결과를 나타낸 것인가?

가. 비교법(FGC)    나. 평적법(FGP)    다. ASTM법(FGC)    ㉱. 절단법(FGI)

○. 굽힘 항절시험(bending deflective strength)으로 얻을 수 있는 성질이 아닌 것은?

가. 전성              나. 연성          다. 균열 유무         ㉱. 경도

○. 구리 + 납(Cu+Pb) 계 베어링 합금이며 고속 베어링(bearing)에 적합한 합금 명은?

가. 포금(gun metal, zinc bronze)        나. 톰백(tombac, Cu+8∼20 % Zn alloy)

㉰. 켈밋(kelmet)                        라. 탄피 황동(cartridge brass)

○. 한국 산업 규격(KS, Korean standard)에서 인장시험편 4호 표점 거리는 얼마인가?

가. 30(mm)          나. 40(mm)         ㉰. 50(mm)          라. 60(mm)

○. 다음 중 록웰 경도시험(HR, Rockwell hardness test)에 대한 설명이 아닌 것은?

㉮. 록웰 경도시험의 기준 하중(reference load)은 100kgf 이다.

나. B 스케일은 강구(steel ball)를 사용하며, 시험하중은 100kgf 이다.

다. C 스케일(scale)은 다이아몬드 원뿔 사용하며, 시험하중은 150kgf 이다.

라. 기준하중에 시험하중을 가하면 탄성변형은 회복되고 소성변형만 남게 된다.

○. 강성계수(G)를 구하는 식으로 옳은 것은? [ 단, E는 탄성계수, ν는 포아송비 ]

㉮. [eqn: {Ｅ} over {{2(1+ nu )} over {Ｅ}}]     나. [eqn: {2(1+ nu )} over {Ｅ}]     다. [eqn: {Ｅ} over {3(1- nu )}]     라. [eqn: {3(1- nu )} over {Ｅ}]

○. 압축시험에서 장주시험편과 단주시험편의 길이(L)와 직경(D) 관계로 옳은 것은?

가. 장주 시험편 : L = 0.9D, 단주 시험편 : L =1 0D

㉯. 장주 시험편 : L = 10D, 단주 시험편 : L = 0.9D

다. 장주(long column) 시험편 : L = 0.5D, 단주 시험편 : L = [eqn: {Ｅ} over {3(1- nu )} 20Ｄ]

라. 장주 시험편 : L = 20D, 단주 시험편(short column test piece) : L = 0.5D

○. 0.2% C 이하의 탄소강(carbon steel) 조직량 측정하는 방법이 아닌 것은?

가. 면적의 측정법   나. 직선의 측정법    다. 점의 측정법   ㉱. 체적의 측정법

○. 담금질 효과(quenching effect) 높이며, 뜨임취성 방지하는 합금강 첨가 원소는?

가. 니켈(Ni)     ㉯. 몰리브덴(Mo)      다. 망간(Mn)     라. 규소(Si)

○. 0.74%C 탄소강을 900℃에서 오스테나이트화 처리하고 300℃ 염욕에 담금질하여 15분간 등온 변태하고 수냉한 조직으로 검은 침상 부분의 조직명은?

가. 펄라이트   나. 오스테나이트   ㉰. 하부 베이나이트(bainite)    라. 페라이트

○. 강의 비금속 개재 물(N, non metallic inclusion) 측정 법 중 표준 도표를 이용한 현미경 시험(microscopic examination) 방법에서 B형 개재물에 속하는 것은?

가. 단일 구형 종류   나. 황화철 종류    ㉰. 알루민산염 종류   라. 마그네슘 종류

○. 쇼어 경도 시험(Shore hardness test) 산출 식으로 옳은 것은?  [ 단, h₀ 낙하 높이, h는 튀어 오른 높이, P는 하중, t 두께, D 압입자 지름, d는 압입자의 반지름이다. ]

가. [eqn: ＨＳ= {1.8867} over {65} TIMES {ｈ} over {ｈ _{0}}]              나. [eqn: ＨＳ= {1.8544ｐ} over {ｄ ^{2}} TIMES 100]

다. [eqn: ＨＳ= {Ｐｔ} over {pi Ｄ} TIMES 100]                 ㉱. [eqn: ＨＳ= {10000} over {65} TIMES {ｈ} over {ｈ _{0}}]

○. 0.15% 탄소(C)를 함유한 강의 결정 입도를 판정하기 위하여 평행 단면에서 비교법으로 측정한 각 시야에 대한 입도 결과가 표와 같다. 종합판정에 의한 평균 입도번호는?

각 시야에서의 입도번호	시야수
5	3
6	2
7	5

가. 5.2               ㉯. 6.2                다. 7.2                라. 8

○. 불꽃 시험(spark test) 할 때, 그라인더(grinder)에서부터 불꽃의 뿌리 부분, 불꽃의 중앙 부분, 불꽃의 앞 끝 부분에서 관찰(observation)할 내용으로 옳은 것은?

가. 뿌리 : 유선의 흐름, 중앙 : 유선(streamline) 각도, 앞 끝 : 불꽃의 파열

나. 뿌리 : 유선의 흐름, 중앙 : 불꽃 파열(tearing), 앞 끝 : 유선의 각도

다. 뿌리(root) : 유선의 각도, 중앙 : 불꽃의 파열, 앞 끝 : 유선 흐름

㉱. 뿌리 : 유선 각도, 중앙(center) : 유선의 흐름, 앞 끝 : 불꽃의 파열

○. 경도 값(hardness value)의 표기에 대한 설명 중 틀린 것은?  HBS(10/3000)　341

㉮. S : 표준 시험편을 나타낸다.         나. 10 : 압입자의 직경을 나타낸다.

다. 3000 : 시험 하중을 나타낸다.        라. 341 : 브리넬 경도 값을 나타낸다.

○. 금속 현미경(metallographical microscope,) 조작방법으로 틀린 것은?

가. 현미경은 진동(Oscillation, Vibration)이 없는 작업대에 위치

㉯. 대물렌즈(objective lens) 배율 고배율에서 저배율로 옮겨가며 관찰

다. 조직 사진을 찍을 때는 스케일(scale)도 포함되게 찍는다.

라. 시험편을 시혐 편 받침대에 올려놓고 클램프(clamp)로 고정

○. 금속현미경(metallographical microscope)의 조직 검사 과정으로 적합한 것은?

㉮. 시편채취 → 마운팅(mounting) → 연마 → 부식 → 건조 → 검사

나. 시편채취 → 마운팅(mounting) → 부식 → 연마(grinding) → 건조 → 검사

다. 시편채취 → 연마(grinding) → 마운팅(mounting) → 부식 → 검사 → 건조

라. 시편채취 → 검사 → 마운팅 → 연마(grinding) → 건조 → 부식

○. 다음 중 각종 현미경(microscope)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 광학 금속 현미경은 정립 형과 도립 형

㉯. 전자 현미경을 사용할 경우에는 저배율의 상만을 관찰

다. 투과전자 현미경은 결정의 결함이나 미세한 석출입자 등을 관찰

라. 투과전자 현미경(TEM, transmission electron microscope)은 빛 대신 파장이 짧은 전자선을 이용하여 시료에 투과시켜 사용하는 현미경

○. 강을 불꽃 시험할 경우의 안전 사항 및 유의 사항에 관계된 설명으로 틀린 것은?

가. 연마(grinding) 도중 시험편(test piece)을 놓치지 않도록 한다.

나. 불꽃 시험할 경우 보안경(safety glasses)을 반드시 착용한다.

다. 연삭숫돌을 갈아 끼울 경우에는 숫돌바퀴의 이상 유무를 확인한다.

㉱. 강재 표면 탈탄층, 침탄층, 질화층, 스케일 등이 있는 부분을 불꽃 시험한다.

○. 기계적 성질시험에서의 안전사항 및 유의사항에 관계된 설명으로 틀린 것은?

가. 압축 시험편은 양쪽 단면이 완전 평면이 되도록 가공하여 편심 영향을 배제

㉯. 굽힙 시험에서 시험 면이 접촉되는 면에는 마찰을 줄이기 위하여 기름칠

다. 비틀림 시험기를 작동할 때에는 작은 힘에서 부터 천천히 하중을 가한다.

라. 충격 시험을 할 때는 시험편의 파편이 튀어 나오는 경우가 있으므로 주의

○. Fe-C 고용체(solid solution)에 해당하는 것은 다음 중에서 어느 것인가?

가. 치환 형 고용체   ㉯. 침입 형 고용체   다. 금속간 화합물   라. 규칙격자

○. 금속 비중(specific gravity)으로 중금속(heavy metal)을 옳게 구분한 것은?

가. 비중이 약 2.0 이하인 금속              나. 비중이 약 2.0 이상인 금속

다. 비중이 약 4.5 이하인 금속              ㉱. 비중이 약 4.5 이상인 금속

○. 표면은 단단하고 내부는 회주철(gray cast iron)로 강인한 성질을 가지며 압연용 롤, 철도 차량, 분쇄기 롤 등에 사용되는 주철(cast iron)은?

㉮. 칠드 주철(chilled cast iron)           나. 흑심 가단주철(WMC)

다. 백심 가단주철(BMC)                  라. 구상 흑연 주철(GDC)

◯ 금속간화합물(cementite, Fe3C) : 간단한 원자 정수비로 결합하고, 높은 경도 가지며, 메짐성이 높고, 불안정한 조직, 복잡한 결정구조, 흰색 조직

○. 자기변태([magnetic transformation)에 대한 설명으로 옳은 내용인 것은?

가. 철(Fe)의 자기변태점magnetic transformation point)은 210˚C

나. 자기변태란 결정격자(crystal lattice)가 변화하는 것을 의미

㉰. 강자성(ferromagnetism)을 잃고 상자성(paramagnetism)으로 변화하는 현상

라. 일정한 온도 범위 안에서 급격히 비연속적인 변화가 발생

○. 구조용 합금강과 공구용 합금강을 나눌 때 기어(gear), 축(shaft) 등에 사용되는 구조용 합금강(structural alloy steel) 재료에 해당되지 않는 것은?

가. 침탄강          나. 강인강          다. 질화강          ㉱. 고속도강

○. 다음 중 경질자성재료(hardening magnetic material)에 속하는 것은?

가. Si 강판          ㉯. Nd 자석         다. 센더스트        라. 고속도강

○. 황이 적은 선철 용해하여 구상흑연주철 제조할 때 많이 사용되는 흑연구상화제는?

가. 아연(Zn, zinc)  ㉯. 마그네슘(Mg)   다. 납(Pb, lead)  라. 은(Ag, silver)

○. 금속재료를 소성가공 할 때 나타나는 쌍정(twin) 변형에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 쌍정은 마그네슘(Mg, magnesium)과 같은 금속에서 많이 발생

나. 쌍정은 아연(Zn)과 같은 비철 금속에서 많이 발생

다. 쌍정(twin)은 주로 조밀육방격자(HCP, CPH) 금속에서 발생

㉱. 쌍정(twin)은 상온 가공보다 고온 가공에서 많이 발생

○. 고 강도 알루미늄(Al) 합금인 초초 두랄루민(ESD) 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

㉮. 알루미늄(Al, aluminium) 합금 중에서 최저의 강도를 갖는다.

나. 초초두랄루민을 ESD(extra super duralumin) 합금(alloy,)이라고 한다.

다. 자연균열 일으키는 경향이 있어 Cr 또는 Mn을 첨가하여 억제시킨다.

라. 초초두랄루민 성분 조정은 주 금속인 Al에 1.5~2.5% Cu, 7~9% Zn, 1.2~1.8% Mg, 그리고 0.3%~0.5% Mn, 0.1~0.4%, Cr이 첨가된 합금이다.

○. 철-니켈(Ni-Fe) 계의 합금인 엘린바(elinvar)는 고급시계, 지진계, 압력계, 스프링 저울, 다이얼 게이지(dial gauge) 등에 사용된다. 재료의 어떤 특성 때문에 쓰이는가?

가. 자성(magnetism)                        나. 비중(specific gravity)

㉰. 탄성률(elastic modulus)                  라. 비열(specific heat)

○. 용융액(melt)에서 두 개의 고체(solid)가 동시에 나오는 반응(reaction)은?

가. 포석 반응       나. 포정 반응        다. 공석 반응       ㉱. 공정 반응

○. 전자석이나 자극의 철심에 사용되는 것은 순철이나, 자심은 교류가 자기장에만 사용되는 예가 많다. 이력손실, 항자력이 적고 맴돌이 전류 손실이 적어야 한다. 이 재료는?

㉮. Si 강            나. Mn 강             다. Ni 강            라. Pb 강

○. 비료공장(fertilizer plant) 합성 탑, 각종 밸브와 그 배관 등에 이용되는 재료로 비강도(specific strength) 높고, 열전도열 낮고 용융점 약 1670℃인 금속은?

㉮. 티탄(Ti)  나. 주석(Sn, tin)   다. 납(Pb, lead)  라. 코발트(Co, cobalt)

○. 텅스텐 고속도강(18-4-1형)의 뜨임 온도(℃) 및 담금질 온도(℃)로 적합한 것은?

가. 뜨임 150~200, 담금질 768~820  ㉯. 뜨임 550~580, 담금질 1250~1300

다. 뜨임 420~480, 담금질 820~860  라. 뜨임 150~200, 담금질 850~900

◯ 18-4-1형 고속도강의 풀림 온도 : 약 880~900(℃)에서 열처리 한다.

○. 중요한 비철금속재료인 마그네슘(Mg, magnesium)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 열전도율과 전기전도율이 구리보다 높다. 나. 산(acid)이나 염수에 잘 견딘다.

㉰. 구리보다 강도 낮으나 절삭성은 좋다.    라. 알칼리(alkali)에는 침식)한다.

○. 금속의 기지에 1~5μm 정도의 비금속 입자(non-metal particle)가 금속이나 합금기지 중에 분산(分散)되어 있는 것으로 내열 재료로 사용되는 것은?

가. FRM             나. SAP             ㉰. cermet             라. kelmet

◯ FRM : fiber reinforced metals, FRΜ(섬유 강화 금속)이다.

○. 합금이 용융하기 시작해서 용융이 다 끝나기까지의 온도범위를 무엇이라 하는가?

가. 피니싱 온도범위 나. 재결정 온도범위  다. 변태 온도범위 ㉱. 용융 온도범위

○. 55~60% 구리 함유한 Ni합금으로 열전쌍용 선 재료로 쓰이는 비철금속 합금은?

가. 모넬 메탈         ㉯. 콘스탄탄          다. 퍼민바          라. 인코넬

◯ 모넬 메탈(monel metal) : 니켈-구리(Ni-Cu) 계를 주체로 한 합금. 개량화 합금에는 K-모넬, S-모넬, H-모넬, R-모넬 등이 있다. 강도가 높고 가공성, 용접성, 내식성 뛰어난 우수한 재료이나 니켈(Ni, nickel) 가격(cost) 비싼 단점

◯ 콘스탄탄(contantan) : 저항재료 일종. Cu 54%, Ni 45%, Mn 1%의 합금으로, 계측기(measuring instrument), 열전대, 400℃이하의 전열용에 이용

◯ perminvar(permeability invariable) : 약 자장(weak magnetic field)에서 투자율 일정. 히스테리시스 손실 매우 작은 고 투자율 합금. 전화선 연속장하용 또는 장하 코일용 철심, 즉 더스트 코어(dust core)로 많이 사용

◯ 인코넬(inconel) : 니켈(Ni)에 15% 크롬(Cr), 6∼7%의 철(Fe), 2.5%의 티탄(Ti) 등을 첨가한 내열합금(heat resisting alloy)이다. 내열성이 좋고, 900℃ 이상의 산화기류 속에서도 산화하지 않고, 황을 함유한 대기에도 내침식성 향상

○. 실제 용융금속(melting meta)을 냉각(cooling)시키면 열역학적인 평형 융점보다 낮은 온도에서 응고(solidification)되는 현상을 무엇이라고 하는가?

㉮. 과냉각 현상     나. 과열현상     다. 핵생성 현상     라. 결정립성장 현상

○. 다음 원자들의 결합(association) 중에서 결합력이 가장 약한 것은?

가. 공유 결합     나. 이온결합     다. 금속 결합     ㉱. 반 데르 발스 결합

○. 다음 그림에서 표시한 면의밀러 지수(Miller’s indices)에 해당하는 것은?

가. (100)            ㉯. (110)            다. (111)            라. (123)

○. 순금속 내에서 동일원자 사이에서 일어나는 확산(diffusion)인 것은?

㉮. 자가 확산        나. 상호확산        다. 입계확산         라. 불순물확산

○. 다음 금속 원소 중에서 조밀육방격자(HCP, CPH)에 속하는 것은?

가. Al               나. Mo               ㉰. Mg               라. Ni

○. 고용체(solid solution)를 형성하게 되면 순금속보다 강도 커지는 이유는?

㉮. 결정격자의 strain 때문이다.           나. 비중이 증가하기 때문이다.

다. 전기저항이 증가하기 때문이다.        라. 미끄럼 강도가 저하하기 때문이다.

○. 기계적 시험방법에 속하는 굴곡 시험(bending test)으로 알 수 없는 성빌인 것은?

가. 전성(malleability) 나. 굽힘저항 ㉰. 경도(hardness) 라. 균열 유무

○. 압입자를 이용하여 기계적 시험을 실시하는 경도 측정법에 해당하지 않는 것은?

㉮. 쇼어 경도      나. 브리넬경도      다. 비커스경도      라. 로크웰경도

○. 강재의 재질 판별법인 불꽃시험을 할 때의 시험통칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 불꽃 관찰할 때는 유선에서 나타나는 색깔, 밝기, 길이, 굵기 등을 관찰한다.

나. 불꽃 관찰할 경우에는 바람의 영향을 피하는 방향으로 불꽃을 방출시킨다.

다. 불꽃 관찰할 때는 0.2% 탄소강 불꽃 길이가 500mm 정도의 압력을 가한다.

㉱. 불꽃 시험 장소는 개인의 작업안전을 위하여 아주 밝은 실내에서 해야 한다.

○. [보기]에 표시된 금속재료(metallic material) 기호 중 330의 의미는?

[보기] KS D 3503 SS 330

㉮. 최저 인장강도                                    나. KS 분류기호

다. 제품의 형상별 종류                               라. 재질을 나타내는 기호

○. 금속재료 중 경질 자성재료(magnetic material)에 속하는 것은?

가. Si 강판        ㉯. Nd 자석         다. 센더스트        라. 고속도강

○. 비중(specific gravity, 比重)으로 중금속(heavy metal)을 옳게 구분한 것은?

가. 비중이 약 2.0 이하인 금속             나. 비중이 약 2.0 이상인 금속

다. 비중이 약 4.5 이하인 금속             ㉱. 비중이 약 4.5 이상인 금속

○. 자기변태([magnetic transformation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 철(Fe)의 자기변태점magnetic transformation point)은 210˚C

나. 결정격자(crystal lattice)가 변화(change)하는 것

㉰. 강자성(ferromagnetism)에서 상자성(para magnetism)으로 변하는 현상

라. 일정한 온도 범위 안에서 급격히 비연속적인 변화가 발생

◯ Fe3C 자기변태(A0) : 210℃, 공석강 변태(A1) : 723℃. 순철 자기변태(A2) : 768℃

◯ 순철의 동소 변태(A3) : 910℃, 순철의 동소 변태(A4) : 1400℃

○. 구조용 합금강과 공구용 합금강을 나눌 때 기어(gear), 축(shaft) 등에 사용되는 구조용 합금강(structural alloy steel) 재료에 해당되지 않는 것은?

가. 침탄강(carburizing steel, 浸炭 鋼)   나. 강인강(high strength steel)

다. 질화강(nitriding steel, 窒化鋼)       ㉱. 고속도강(high speed steel)

○. 표면은 단단하고 내부는 회주철(gray cast iron)로 강인한 성질을 가지며 압연용 롤, 철 차량(railway vehicles), 분쇄기 롤(roll) 등에 사용되는 주철(cast iron)은?

㉮. 칠드주철(chilled cast iron)  나. 흑심 가단주철(WMC)

다. 백심가단주철(BMC)    라. 구상 흑연 주철(GDC)

◯ Fe3C : 간단한 원자의 정수비로 결합, 높은 경도, 불안정한 조직, 취성이 높다. 복잡한 결정구조인 구상과 망상, 입상의 흰색조직을 형성

◯ 펄라이트(pearlite) : 배율이 낮을 때는 검정색, 배율이 높을 때 층상조직

○. 전자석이나 자극 철심용은 순철이나, 자심은 교류가 자기장에만 사용되는 예가 많아 이력손실, 항자력이 적은 동시에 맴돌이 전류손실이 적어야 한다. 이 때 사용되는 강은?

㉮. Si 강            나. Mn 강             다. Ni 강             라. Pb 강

○. 고강도(high strength) Al 합금인 초초두랄루민에 대한 설명이 아닌 것은?

㉮. 알루미늄(Al, aluminium) 합금 중에서 최저(lowest)의 강도

나. 초초두랄루민을 ESD(extra super duralumin) 합금(alloy)

다. 자연균열 일으키는 경향이 있어 Cr 또는 Mn을 첨가하여 억제

라. 초초두랄루민(ESD) 성분 조성은 주 금속 Al에 1.5~2.5% Cu, 7~9% Zn, 1.2~1.8% Mg, 0.3%~0.5% Mn, 0.1~0.4%, Cr이 첨가된 합금

○. 강(steel)에서 상온 메짐(cold shortness)의 원인이 되는 원소는?

㉮. 인(P)        나. 황(S)         다. 망간(Mn)        라. 구리(Cu)

○. 금속의 기지에 1~5μm 정도의 비금속 입자가 금속이나 합금 기지 중에 분산되어 있는 것으로 내열 재료(heat resistant material)로 사용되는 것은?

가. FRM             나. SAP              다. kelmet             ㉱. cermet

◯ FRM : fiber reinforced metals, FRΜ(섬유 강화 금속)이다.

◯ SAP : sintered aluminium powder, SAP(소결 분산 강화 합금)이다.

○. Ni-Fe계 합금 엘린바(elinvar)는 고급시계, 지진계(seismograph, 地震計), 압력계, 스프링 저울, 다이얼 게이지(dial gauge)등에 사용된다. 재료의 어떤 특성 때문에 사용하나?

가. 자성(magnetism)                              나. 비중(specific gravity)

㉰. 탄성률(elastic modulus)                       라. 비열(specific heat)

◯ 엘린바(elinvar) : 탄성 변형 거의 불변이어서 시계의 재료에 주로 쓰이는 불변 강

○. 용융액에서 두 개의 고체(solid)가 동시에 나오는 반응(reaction)은?

가. 포석 반응      나. 포정 반응         다. 공석 반응      ㉱. 공정 반응

○. 합금강에 함유되고 있는 합금원소의 효과에 대한 설명으로 적합하지 않는 것은?

가. Ni은 내식성과 내산성 증대시킨다.  ㉯. Cr은 내식성과 내마모성 감소시킨다.

다. W은 고온 강도를 크게 한다.       라. Mo은 뜨임 메짐을 방지한다.

○. 황(S)이 적은 선철을 용해하여 구상흑연주철 제조할 때 사용되는 흑연구상화제는?

가. 아연(Zn, zinc)  ㉯. 마그네슘(Mg)   다. 납(Pb, lead)  라. 은(Ag, silver)

○. 한번 어느 방향으로 소성변형을 가한 재료에 역방향의 하중을 가하면 전과 같은 방향으로 하중을 가한 경우보다 소성변형에 대한 저항이 감소하는 현상을 무엇이라 하는가?

㉮. 바우싱거 효과     나. 크리프 효과     다. 재결정 효과     라. 포아송 효과

○. 비철금속 재료인 마그네슘(magnesium) 원소에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 산과 염수에는 잘 견딘다.  나. 알칼리(alkali)에는 침식한다.

㉰. 구리보다 강도 낮으나 절삭성 좋다.  라. 열전도율, 전기전도율 구리보다 높다.

○. 체심 입방 격자(BCC)와 조밀육방 격자(HCP, CPH)의 배위수로 옳은 것은?

가. 체심입방격자 : 8, 조밀육방격자 : 8     나. 체심입방격자 : 12, HCP : 12

㉰. 체심입방격자 : 8, 조밀육방격자 : 12    라. 체심입방격자 : 12, HCP : 8

○. 분말야금(powder metallurgy)의 특징 설명으로 적합하지 않은 것은?

가. 분말 야금 공정에서는 절삭 공정(cutting process)을 생략할 수 있다.

㉯. 용해법으로 만들 수 없는 합금(alloy)을 제조할 수 있는 장점이 있다.

다. 다공질(vesicular, porous)의 금속 재료를 제조할 수 있다.

㉱. 제조과정에서 융점(melting point)까지 온도를 올려야 한다.

○. 55~60% 구리(Cu)를 함유한 Ni 합금으로 열전쌍용으로 쓰이는 선의 재료는?

가. 모넬 메탈        ㉯. 콘스탄탄         다. 퍼민 바         라. 인코넬

○. 황동(brass)에 납(Pb, lead,을 첨가하여 절삭 성을 좋게 한 황동으로 스크류(screw), 시계용 기어(gear) 등의 정밀가공(precision working)에 사용되는 합금은?

㉮. 레드 브라스(lead brass)            나. 문쯔 메탈(muntz metal, 60 : 40)

다. 틴 브라스(tin brass)      라. 실루민(silumin, Al-Si-Na = silumin)

○. 강(steel,)에 탄소량이 증가할수록 증가하는 기계적 성질에 속하는 것은?

가. 연신율(elongation)                              ㉯. 경도(hardness)

다. 단면수축률(RA, percentage of reduction area)    라. 충격값(impact value)

○. 36% Ni, 약 12%의 Cr이 함유된 철(Fe) 합금으로 온도 변화에 따른 탄성률 변화가 거의 없으며 지진계(seismograph)의 부품, 고급시계 재로로 쓰이는 합금은?

가. 인바(in․var)                            나. 코 엘린바(co․el․invar)

㉰. 엘린바(el․invar)                        라. 슈퍼인바(super․in․var)

○. 금속재료(metallic material)의 일반적인 성질 설명으로 틀린 것은?

가. 구리보다 은 전기전도율 크다.    ㉯. 합금 순수 금속보다 열전도율 좋다

다. 순수한 금속이 전기전도율 좋다.  라. 열전도율 단위는 W/m ․ K이다.

○. 건축용의 철골(steel frame,), 볼트(bolt), 리벳(rivet) 등에 사용되는 것으로 연신율(elongation)이 약 22% 이고, 탄소(C)의 함량이 약 0.15%인 강재는?

가. 경강(hard steel, C 0.4~0.5 %)          ㉯. 연강(mild steel, C 0.2% 以下)

다. 최 경강(extra hard steel, C 0.5~0.6%)   라. 탄소공구강(STC)

○. 판재(板 材料)에 전단하중(shearing load, P)이 작용하였을 때 전단 응력(shearing stress,Z)을 구하는 식으로 옳은 것은?  [ 단, A는 단면적 ]

㉮. [eqn: Ｚ``=`` {Ｐ} over {Ａ}]     나. [eqn: Ｚ``=`` {Ｐ} over {2Ａ}]     다. [eqn: Ｚ``=`` {2Ｐ} over {Ａ}]     라. [eqn: Ｚ``=`` {Ｐ} over {4Ａ}]

○. 금속재료 소성가공 시 일어나는 슬립(slip)과 쌍정(twin)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 미끄럼인 슬립(slip)은 원자밀도(atomic density)가 최소인 방향으로 일어난다.

나. 미끄럼인 슬립(slip)은 원자 밀도가 가장 작은 격자의 면에서 잘 일어난다.

㉰. 쌍정(twin)은 결정 변형 부분과 변형되지 않은 부분이 대칭을 이룬다.

라. 쌍정(twin)에 의한 변형은 슬립(slip)에 의한 변형보다 매우 크다.

○. 1-5μm 정도의 비금속 입자(nonmetallic particle)가 금속이나  합금의 기지 중에 분산되는 입자강화금속 복합재료(composite materials)인 것은?

㉮. 서멧(cer․met)  나. SAP(sintered aluminium powder)  다. FRM  라. TD Ni

○. 다음 중 면심입방격자(FCC, face centered cubic lattice) 금속에 속하는 것은?

가. 탄탈럼(Ta, tantalum), 리튬, 몰리브덴  나. 바리움(Ba), 크롬(Cr), 철(Fe)

㉰. 은(Ag, silver), 알루미늄, 백금(Pt)      라. 베릴륨(Be), 카드뮴(Cd), Mg

○. Fe-C 평형상태도(phase diagram,)에 대한 설명으로 적합한 것은?

㉮. 공석점은 약 0.80%C 함유한 점   나. 포정 점은 약 4.30%C 함유한 점

다. 공정점의 온도는 약 723℃        라. 순철의 자기변태 온도는 210℃

○. 격자 함(lattice defect) 중에서 점 결함(point defect)에 속하는 것은?

가. 수축 공(shrinkage cavity)            ㉯. 프렌켈 결함(Frenkel defect)

다. 나사 전위(screw dislocation)         라. 칼날 전위(edge dislocation)

○. 강의 매크로 조직시험(macro structure test)에서 중심부 균열에 대한 설명인 것은?

가. 부식(etching)에 의하여 단면에 가늘게 털 모양으로 나타난 흠(欠)

나. 강의 응고 수축에 따라 파이프(P, pipe)가 중심부에 그 흔적을 남긴 것

㉰. 부적당한 단조 또는 압연 작업으로 인하여 중심부에 균열이 생긴 것

라. 주변 기포(B)에 의한 흠의 영향으로 강재의 중심부에 파열이 생긴 것.

○. 다음 중 시멘타이트(cementite, Fe3C)에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉮. 금속간 화합물이다. 나. 입상 조직이며, 자기변태가 없다.

다. 인성(toughness)이 높은 조직으로 섬유상(fibrous)으로 보인다.

라. 펄라이트(pearlite) 층상 시멘타이트(cementite)는 4.3% 탄소 함유한 조직이다

○. 오스테나이트(austenite) 계 스테인리스강에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 대표적인 합금(alloy)에 18% Cr-8% Ni 강(steel)

나. 1100℃에서 급냉(rapid cooling)하여 용체화 처리하면 austenite 조직

다. 티탄(Ti), 바나듐(V), 니오븀(Nb, niobium) 등을 첨가하면 입계부식 방지

㉱. 1000℃로 가열(heating)한 후 서냉(slow cooling)하면 Cr23C6 등의 탄화물(carbide)이 결정입계에 석출하여 입계부식을 방지

○. 탄성한도(elastic limits)와 항복점(Yp, yield point)이 높고, 충격(mechanical shock) 및 반복응력에도 잘 견딜 수 있으며 고탄소강을 목적에 맞게 담금질, 뜨임을 하거나 경강선, 피아노선 등을 냉간 가공하여 탄성 한도를  높인 강은?

가. 베어링 강(bearing steel)       나. 영구 자석강(permanent magnet steel)

다. 쾌삭강(free cutting steel)      ㉱. 스프링 강(SPS, spring steel)

○. 불꽃시험(spark test)할 때 그라인더(grinder)의 사용에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 그라인더를 사용할 때는 보안경(protective goggle)을 착용

나. 그라인더 사용 시 불꽃 색, 밝기에 따라 원칙적으로 어두운 실내에서 실시

㉰. 바람의 영향에 상관없이 바람 방향으로 불꽃을 방출(releasing)

라. 불꽃 시험을 할 경우에는 동일한 기구를 사용하고, 동일 조건에서 시험

○. 파단면(fracture)을 분석할 때 미소 공동의 합체 기구에 의한 연성 파면에 미시적인 다수의 웅덩이가 형성되는 것을 무엇이라 하는가?

가. 샘플(sample)    나. 패턴(patten)    다. 파단(fracture)   ㉱. 딤플(dimple)

○. 브리넬 경도 시험(HB, Brinell hardness test)을 할 때 시험편(test piece) 두께는 적어도 누르개(penetrator) 자국 깊이의 몇 배 이상이어야 하는가?

가. 2                나. 4                 다. 6                ㉰. 8

○. HRC=100-500h, HRB=130- 500h의 식으로 경도 값(hardness value)을 구하는 경도시험(hardness testing method)은?  [ 단, h는 압입 자국의 깊이 이다. ]

가. 마이어(Meyer) 경도 시험     나. 비커즈 경도 시험(HV, Vickers hardness test)

다. 마이크로 경도 시험법(Hmv)  ㉱. 로크웰 경도 시험(HR, Rockwell hardness test)

○. 매크로 조직시험(macro structure test) 중 파면 검사로 알 수 없는 것은?

가. 열처리의 적부                      나. 과열의 유무

㉰. 탄화물의 조성                      라. 열처리 균열

○. 록웰 경도(HR, Rockwell hardness) 누르개 원뿔형 다이아몬드 꼭지각의 각도는?

가. 60°             나. 90°             ㉰. 120°             라. 136°

○. 현미경(microscope)을 통하여 조직 검사를 할 때 시료 중의 개재 물(Inclusion), 크랙(crack) 등을 관찰하기 좋은 조명 법(illumination)은?

가. 편광 법(polarimetry)                  ㉯. 암 시야(dark field) 법

다. 자기 부식 법                         라. 명시야(bright field)법

○. 현미경으로 강의 비금속 개재물(N, non metallic inclusion)을 시험한 후 그 판정 결과가 ［보기］와 같이 표시되었을 때, 숫자 60의 뜻은? ［보기］ d 60 x 400 = 0.34%

㉮. 시야 수  나. 청정도  다. 현미경 배율  라. 개재물이 점유한 격자점 중심의 수

○. 오스테나이트(austenite) 결정입도(grain size) 시험에서 각 시야에서 입도 번호와 시야수(field number)가 표와 같았을 때 평균  입도 번호는?

각 시야에서의 입도번호	시야 수
5	2
6	6
7	2

가. 5                 나. 5.5                  ㉰. 6                 라. 6.5

○. 비금속 개재물(N, non metallic inclusion) 검사에서 알루미나 등과 같이 가공 방향으로 집단을 이루며 길게 늘어선 입상의 불연속 개재물의 종류는?

가. A계 개재 물   ㉯. B계 개재 물    다. C계 개재 물   라. D계 개재 물

○. 철강 재료 부식액 중 나이탈(nit․al) 용액에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 페라이트 입계 나타낸다.    ㉯. 탄화물 검사나 귀금속을 부식할 때 사용한다.

다. 펄라이트 검게 부식시킨다.  라. α-철과 martensite를 명확하게 구분한다.

○. 만능시험기(UTM, universal testing machine)로 측정할 수 없는 것은?

가. 인장강도(tensile strength)             ㉯. 비틀림 강도(torsional strength)

다. 연신율(elongation)                    라. 항복강도(yield strength)

○. 일반적인 강을 현미경 조직검사 할 때 시험편의 적당한 부식상태는?

가. 부식된 면이 검은색 띄는 상태        나. 부식된 면이 금색 광택 나는 상태

다. 부식(etching)된 면이 푸른빛 광택(gloss, luster)이 나는 상태

㉱. 부식된 면 우유 빛 유리와 같이 안개가 낀 것 같은 상태(foggy state)

○. 다음 [보기]의 원소(element) 중에서 강(steel)의 A₁변태점(transformation point)을 저하시키는 원소는?    [보기] Ti, Mo, W, Mn, Ni

가. 몰리브덴(Mo), W 나. 텅스텐(W), Mn  다. 티탄(Ti), Mn ㉱. 망간(Mn), 니켈(Ni)

○. 인장시험(tension test)을 할 경우에 탄성한계(elastic limit) 내에서 가로변형과 세로변형의 비는 그 재료에 대해서 항상 일정하다. 이 비율은 무엇인가?

가. 체적 탄성 계수(bulk modulus)                나. 강성률(rigidity)

㉰. 포아송 비(Poisson’s ratio)                    라. 영률(Young’s ratio)

○. 담금질한 고탄소강 시험편을 C형 쇼어 경도 시험기를 사용하여 10″(254mm)의 높이에서 해머를 낙하 시켰을 때 반발 높이가 6.5 인치(165.1mm) 였다면 쇼어 경도 값은?

가. 10                나. 50                  ㉰. 100               라. 150

○. 금속현미경 조직검사 시 접안렌즈 배율 x10, 대물렌즈 배율 x40 일 때의 배율은?

가. 300              ㉯. 400              다. 500              라. 600

○. S-N 곡선에서 S(stress)와 N(number)이 각각 뜻하는 것은?

㉮. 응력-반복횟수  나. 시간-반복횟수  다. 직경-반복횟수  라. 반복횟수-직경

○. 18 K(carat)인 금(Au, gold)의 순도는 얼마인가?  [ 24 K를 기준으로 계산 ]

가. 25(%)          나. 45(%)           다. 55(%)          ㉱. 75(%)

○. 지름 20mm이고, 길이가 100mm인 압축 시험편을 압축 시험하였더니 5000kgf 하중에서 파괴가 일어났다. 이때 지름이 40mm이고, 길이가 50mm로 줄었을 때의 압축률은?

가. 10(%)            나. 25(%)            ㉰. 50(%)            라. 100(%)

○. 내식성(corrosion resistance) 알루미늄(Al, aluminium) 합금이 아닌 것은?

㉮. 하스텔로이(hastelloy) 나. 하이드로날륨(hydronalium, Al-Mg alloy)

다. 알클래드(al․clad, Al)        라. 알드리(aldrey, Al-Mg-Si alloy)

○. 시험편을 편광(polarized light, polarization of light)으로 검경 하면 부식을 하지 않아도 결정입자나 상을 식별할 수 있는 광학적 이방성을 가진 금속은?

가. 철(Fe)         나. 알루미늄(Al)         ㉰. 지르코늄(Zr)        라. 구리(Cu)

○. 물 상태도에 나타난 3중점(tripple point)과 물, 수증기, 얼음에서의 각각(各各)의 구역에서의 자유도 : 3중점에서의 자유도 0, 물, 얼음, 수증기 구역에서의 자유도는 2, 물과 얼음, 물과 수증기 얼음과 수증기의 경계부분에서의 자유도는 1이 된다.

교과목명	재료시험
능력단위	1601010308_19v3 평가분석 자료화
능력단위 요소	1601010308_19v3.1 분석자료 평가하기
수행준거 지식	분석절차에 대한 지식 금속재료, 금속조직 및 성분 분석에 대한 지식 각종 재료의 조직과 결함에 대한 지식 재료의 파손원인 분석에 대한 지식 시험설비에 대한 지식

○. 베어링(bearing) 합금강(alloy steel)이 갖추어야 할 구비조건 중 틀린 것은?

가. 충분한 점성 및 인성 있을 것 ㉯. 마찰 계수가 크고 저항력이 작을 것

다. 내식성과 내 소착성 있을 것  라. 하중에 견딜 수 있는 경도와 내압력 가질 것

○. 비정질합금(amorphous alloy) 제조법 중 기체 급냉법에 속하는 것은?

가. 단롤 법      나. 원심 법        ㉰. 스퍼터링 법       라. 스프레이 법

◯ 기체 급랭 법 : 진공 증착 법(vacuum plating), 스퍼터(sputtering) 법

◯ 금속액체 급랭 법 : 단롤 법, 쌍롤 법, 원심 급랭 법, 분무 법(spray method)

◯ 기체 급랭 법으로 제조되는 비정질 합금(amorphous alloy)의 제조 방법 : 금속을 기체 상태로 가열 후 급랭(rapid, cooling, quenching)하여 제조

○. 상태도 상에서 순철(pure iron) 동소체(allotrope)에 속하지 않는 것은?

가. α-Fe(ferrite)       ㉯. β-Fe         다. γ-Fe(austenite)       라. δ-Fe

◯ 동소변태(allotropie transformation) : 동일한 원소에서 각각 다른 결정격자(crystal lattice)로 변태를 일으키는 현상(phenomenon)

○. 구리 합금 중에서 주석(Sn, tin)을 함유하지 않은 청동(bronze)인 것은?

㉮. 알루미늄 청동       나. 인청동         다. 니켈 청동       라. 납 청동

○. 전위(dislocation) 등의 결함이 없는 재료를 만들기 위하여 휘스커 섬유에 Al, Ti, Mg 등 연성, 인성(toughness)이 높은 금속을 합금 중에 균일하게 배열시킨 재료는?

가. 클래드(clad) 재료        나. 입자강화(particulate composites) 금속복합재료

다. 분산강화 금속 복합재료  ㉱. 섬유강화 금속(FRM) 복합 재료

○. 철강(iron and steel)에 함유(containing, 含有)된 각종 원소(element) 중에서 철강 성질에 미치는 영향(Influence)이 가장 큰 원소(element)인 것은?

가. 구리(Cu)      나. 규소(Si)       ㉰. 탄소(C)      라. 망간(Mn)

○. 금속(metal) 산화(oxidation) 현상에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 금속 산화(oxidation)는 이온화 경향이 큰 금속일수록 일어나기 쉽다.

나. Al보다 이온화 계열이 상위에 있는 금속은 공기 중에서도 산화물을 만든다.

㉰. 금속의 산화(oxidation)는 온도가 높을수록, 산소가 금속 내부로 확산(diffusion)하는 속도(velocity) 늦을수록 빨리 진행(progression)된다.

라. 생성된 산화물 피막 치밀하면 금속 내부의 산화는 어느 정도 저지된다.

◯ 이온화 경향(tendency)이 높은 금속의 산화(oxidation) : 빨리 진행

◯ 기준 원소(reference element) : 수소(H, hydrogen) 기준.

◯ 이온화 경향 순서 : K-Ca-Na-Mg-Al-Zn … - H - Ag - Pt - Au

○. 주조 상태 그대로 연삭(grinding)하여 사용하며 단조(forging)가 불가능한 주조 경질합금(casted hard alloy) 공구재료(tool material)는?

가. 고속도 공구강(SKH)       나. 두랄루민(duralumin)

다. 클래드(clad) 재료         ㉱. 스텔라이트(stellite, C - Co - Cr - W)

◯ 두랄루민(duralumin) : Al-Cu-Mg-Mn = 두랄루민(aluminium)

◯ 고속도 공구 강 : 주성분(major constituents)은 18%W - 4%Cr -1%V

○. 용강 중에 페로실리콘(Fe-Si, ferro silicon) 또는 Al 분말 등의 강력한 탈산제(deoxidizer)를 첨가하여 완전히 탈산한 강괴(steel ingot)에 속하는 것은?

㉮. 킬드강(killed steel)                         나. 캪트강(capped steel)

다. 세미킬드강(semi killed steel, 半)            라. 림드강(rimmed steel)

○. 금속의 가공(加工)에서 냉간가공과 열간가공을 구분하는 온도 기준에 속하는 것은?

가. 연소 온도(combustion temperature)를 기준(standard)으로 구분

㉯. 재결정 온도(recrystallization temperature)를 기준으로 구분.

다. 변태온도(transformation temperature)를 기준(standard)으로 구분.

라. 응고온도(solidification temperature)를 기준(standard)으로 구분.

◯ 열간가공(hot working) : 재결정 온도 이상에서 가공하는 공정

◯ 냉간가공(cold working) 재결정 온도 이하에서 가공하는 공정

◯ 내연 기관(internal combustion engine)의 피스톤 용 합금 재료 : 라우탈(lautal, Al-Cu-Si : lautal), Y-alloy, Lo-ex alloy 등이 이용

○. 용융금속이 응고할 때 작은 결정을 만드는 핵(nucleus)이 생기고. 이 핵을 중심으로 금속이 나뭇가지 모양(D, dendrite)으로 발달하는 것을 무엇이라 하는가?

가. 입상 정(granule crystal)              ㉯. 수지 상정(D, dendrite)

다. 주상 정(Columnar Crystal)           라. 결정립([crystal grain).

○. 실용합금으로 Al에 Si 약 10~13% 함유된 합금(alloy) 명칭에 속하는 것은?

가. 일렉트론(electron, Mg-Al-Zn alloy)    나. 두랄루민(duralumin)

다.. 켈멧 합금(kelmet, Cu-Pb bearing)    ㉱. 실루민(silumin)

○ Al-Si…Na(개량 원소) : Al-Si 계 합금인 silumin의 개량 원소는 나트륨(Na)

○. 마그네슘(magnesium)과 마그네슘 합금의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 마그네슘(Mg)의 열전도율(thermal conductivity) Cu와 Al보다 높다.

나. Mg의 전기 전도율(electric conductivity) 구리(Cu)와 Al보다 높다.

㉰. Mg 합금이 알루미늄 합금보다 비강도(specific strength)가 우수하다.

라. Mg은 알칼리(alkali)에 잘 견디나, 산, 염수(saline water)에는 침식된다.

◯ 비중(specific gravity) 2.7인 Al보다 비중 1.74인 Mg의 비강도가 높다.

◯ 전기(electricity) 및 열전도율 우수한 금속 : Ag 〉Cu 〉Au 〉Al

○. 금속(metal)의 성질(quality, character)을 설명한 것 중 옳지 않는 것은?

㉮. 모든 금속은 상온(ordinary temperature)에서 고체(solid) 상태로 존재

나. 텅스텐(W, tungsten) 용융점(melting point)은 약 3410℃ 정도

다. 이리듐(Ir, Iridium)의 비중은 22.5이다.  라. 열 및 전기의 양도체

◯ 수은(Hg, mercury)은 상온(ordinary temperature)에서 액체

◯ FCC 원소 : 귀금속(금, 은, 백금, 팔라듐, 구리), 흰색(Ni, Al, Pb), γ-철

○. 구리, 황동, 청동 등의 조직을 관찰하기 위하여 사용하는 적합한 부식액인 것은?

가. 피크린산 용액 ㉯. 염화제2철 용액 다. 질산초산 용액 라. 수산화나트륨 용액

○. 강재를 담금질(quenching) 열처리한 후 경도검사는 일반적으로 로크웰 경도 C-스케일을 사용한다. 이 때 압입체의 재질과 규격이 옳게 연결된 것에 해당하는 것은?

㉮. 다이아몬드-120° 나. 강철 볼-1/10″  다. 다이아몬드-116° 라. 강철 볼-1/8″

○. 현미경 배율 100배로 관찰할 때 1 평방 인치의 면적 내에 존재하는 결정립의 수가 128개였다면 ASTM 결정립도(FGC)의 번호로 적합한 것은?

가. 2                 나. 4                  다. 6                 ㉱. 8

○. 다음 중에서 비틀림 시험(torsion test)에 대한 설명으로 적합한 설명인 것은?

㉮. 비틀림 시험 주목적은 재료에 대한 강성계수와 비틀림 강도 측정에 있다.

나. 비교적 가는 선재의 비틀림 시험에서는 응력 측정하여 시험결과를 얻는다.

다. 비틀림 시험편은 양단을 고정하기 쉽게 시험부분보다 얇게 만든다.

라. 비틀림 각도 측정법은 펜듀럼식, 탄성식, 레버식이 있다.

○. 재료에 어떤 일정한 하중을 가하고 어떤 온도에서 긴 시간 동안 유지하면 시간 경과함에 따라 스트레인이 증가하는 현상으로 각종재료의 역학적 양을 결정하는 재료시험은?

가. 피로시험       나. 비파괴시험       다. 인장강도시험       ㉱. 크리프시험

○. 기어나 베어링 등에 많이 발생하며 상대운동을 하는 표면에서 반복하중이 가해지면 마찰표면층에서 파괴가 일어나 그 결과 마모(abrasion) 입자가 발생하는 것은?

가. 응착마모         나. 연삭마모         ㉰. 피로마모         라. 부식마모

○. 안전 보건(safety &health) 교육의 단계별 종류에 해당하지 않는 것은?

㉮. 기초 교육        나. 지식 교육        다. 기능 교육        라. 태도 교육

○. 황편석도 검사법인 설퍼 프린트(sulfer print) 시험에 사용되는 재료로 옳은 것은?

가. 증감 지(screen), 투과도계(penetrameter)    나. 글리세린, 기계유

㉰. 황산(H2SO4), 브로마이드 인화지            라. 형광 침투제, 유화제

○. 연강(mild steel) 인장 시험하여 하중-연신 곡선에서 얻을 수 없는 것은?

가. 비례한계       나. 탄성한계       다. 최대 하중 점       ㉱. 피로한계

○. 금속재료의 기계적 시험을 통하여 연성(ductility)을 알기 위한 방법에 속하는 것은?

가. 비틀림 시험(torsion test)          ㉯. 에릭션 시험(cupping, Erichen test)

다. 충격 시험(impact test)            라. 굽힘 시험(bending test)

○. 재료의 조성이 니켈 36%, 크롬 12%, 나머지는 철(Fe)로 이루어진 합금으로 온도가 변해도 탄성률(modulus of elasticity)이 거의 변하지 않는 재료에 속하는 것은?

가. 라우탈(lautal)                               ㉯. 엘린바(elinvar)

다. 진정강(killedl steel)                          라. 퍼말로이(permalloy)

○. 비정질합금(amorphous alloy) 제조법 중에서 기체 급냉법인 것은?

가. 단롤 법(single roll process)         나. 원심법(centrifugal process)

㉰. 스퍼터링 법(sputtering process      라. 스프레이 법,(spray process)

◯ 기체 급랭법(gaseous rapid cooling) : 진공 증착법(vacuum  evaporation process)도 기체 급랭 법

○. 금속 결정격자 중 면심입방격자(FCC, face-centered cubic lattice)의 원자 수는?

가. 2개             나. 3개             ㉰. 4개             라. 6개

○. 구리합금 중 석출경화 현상을 나타내며, 강도, 경도가 가장 큰 합금에 속하는 것은?

가. 청동(bronze)                        나. 알루미늄 청동(aluminium bronze)

다. 황동(brass)                         ㉱. 베릴륨 청동(Beryllium, bronze)

○. 고속도공구강 특징(character) 설명한 것 중 틀린 것에 해당하는 것은?

가. 고속도강(SKH, high speed steel)은 2차 경화강(hardened steel)

나. 고온애서 경도(hardness)의 감소(decrease)가 적은 것이 특징

㉰. 마텐자이트(martensite)는 안정화되어 1,900℃까지 고속 절삭 가능

라. 주요성분 0.8~1.8% C, 18% 텅스텐(W), 4% 크롬(Cr), 1% 바나듐(V), 그 외 Fe

◯ 고속도 공구강은 약 700℃ 부근까지 안정되게 사용 가능

○. 순금속(pure metal)과 합금(alloy)의 공통적인 성질 중 옳은 것은?

㉮. 순금속과 합금은 열(heat)과 전기(electricity)의 양도체

나. 순금속과 합금은 전성(malleability) 및 연성(ductility)이 불량

다. 순금속과 합금은 빛에 대하여 투명체(transparent medium)

라. 수은(Hg, mercury)을 제외한 다른 금속 상온(ordinary temperature)에서 고체(solid)이며 비결정체(non-crystalline substance)

○. 주물용 알루미늄 합금(Al alloy) 중에서 Al-Cu계 합금을 인공 시효처리(artificial aging treatment) 하는 온도(temperature, 온도)로 적합한 것은?

가. 50~80℃      ㉯. 100~160℃      다. 200~360℃      라. 400~560℃

○. 다음 철강 재료(materials of iron and steel) 중에서 인성(toughness)이 가장 낮은 금속(metal)에 해당하는 재료(material, raw material)는?

㉮. 주철(cast iron)                 나. 탄소 공구강(carbon tool steel)

다. 합금 공구강(alloy tool steel)    라. 고속도 공구강(SKH, high speed steel)

◯ SF340A에서의 SF : 탄소강 단강 품을 의미

○. 다음 금속 중 비중(specific gravity)의 대소 비교가 옳게 표기된 것은?

㉮. Li〈 Mg〈 Cu   나. Ir〈 Mg〈 Sb   다. Pb〈 Fe〈 Au   라. Ti〈 Al〈 Zn

◯ 이리듐(Ir) 비중 금속 원소 중 가장 무거우며, 리튬(Li)은 물보다 가볍다.

○. 동소 변태(allotropic transformation)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 결정격자 변화가 동소 변태          나. 원자 배열의 변화가 동소 변태

㉰. A0, A2변태가 동소 변태             라. 변태가 비연속으로 발생

○. 재료를 실온(room temperature)까지 온도를 내려서 다른 형상으로 변형 시켰다가 다시 온도를 상승시키면 어느 일정한 온도 이상에서 원래의 형상(shape, form)으로 변화하는 성질을 이용한 대표적인 Ni-Ti계 합금의 명칭인 것은?

가. Ni-Ti계는 비정질 합금(amorphous alloy)이라 한다.

㉯. Ni-Ti계 합금은 형상기억 합금(shape memory alloy)이라 한다.

다. 제진합금(damping alloy)이다.    라. 클래드 합금(clad alloy)이다.

○. 저용융점 합금(low melting temperature alloy)에 속하지 않는 것은?

가. 저용융점 합금(low melting temperature alloy) 재료에는 납(Pb, lead)이 있다.

나. 저용융점 합금은 용융점이 낮은 비스무트(Bi, bismuth)를 많이 품는다.

다. 저용융점 합금은 화재경보기, 압축 공기용 안전밸브 등에 사용한다.

㉱. 저용융점 합금은 거의 약 650℃ 이하의 용융점을 갖는다.

◯ 저용융점 합금 : 232℃의 용융점을 가진 주석(Sn, tin)의 용융온도(melting temperature) 이하의 합금을 기준

○. 회주철(grey cast iron)을 표시하는 기호로 옳은 것은?

가. SC360          나. SS330            ㉰. GC250          라. BMC270

○. 구리(Cu, copper)에 5~20%의 아연(Zn, zinc)을 첨가한 황동(brass)으로 강도(strength)는 낮으나 전연성(ductility, plasticity)이 좋고 색깔이 금색에 가까워서 모조금이나 판 및 선 등에 사용되는 재료에 속하는 것은?

가. 켈밋(kelmet)                      나. 포금(gun metal)

㉰. 톰백(tombac)                     라. 문쯔 메탈(muntz metal, 6 : 4 황동)

○. 분말 상(powder state)의 구리에 약 10%의 주석 분말과 2%의 흑연 분말을 혼합하고 윤활제(lubricant) 또는 휘발성(volatility) 물질을 가한 다음 가압 성형하고 제조하여 자동차, 시계, 방적기계 등 급유가 어려운 곳에 사용하는 합금은?

가. 자마크(zamark)    나. 하스텔로이    다. 화이트메탈    ㉱. 오일리스 베어링

○. 변태 초  소성(transformation super plasticity) 조건과 원칙에 적합하니 않는 것은?

가. 재료에 변태(transformation)가 있어야 변태 초소성 재료가 된다.

㉯. 변태 초소성 재료에서 감도지수(m) 값은 거의 0(zero)의 값을 갖는다.

다. 변태 초소성 재료에서는 변태 진행 중 작은 하중에도 변태 초소성이 된다.

라. 변태 초소성 재료 변태점을 오르내리는 열 사이클(cycle)을 반복으로 가한다.

○. 주철에 첨가할 경우 유동성(liquidity)을 좋게 하는 원소에 속하지 않는 것은?

가. 규소(Si)     나. 망간(Mn)     다. 인(P, phosphorus)     ㉱. 황(sulfur)

○. Ni-Fe 계 합금은 강하고 인성이 좋으며 열팽창계수가 상온부근에서 매우 작아 길이 변화가 거의 없어 표준 자(standard scale)나 바이메탈 재료로 사용되는 것은?

가. 콘스탄탄(constantan) 나. 모넬메탈(monel metal)  다. 크로멜 ㉱. 인바(in․var)

○. 합금(alloy)의 평형 상태도에서 X 축과 Y 축은 각각 무엇을 의미하는 것인가?

가. 중량과 시간  ㉯. 조성과 온도  다. 수축과 중량  라. 부피와 질량

○. 압력은 대기압(atmospheric pressure)으로 일정한 때 금속과 같은 응축 계에서 성분수를 n, 상의 수를 P 라고 하면, 자유도(F) 구하는 식으로 옳은 것은?

가. F = n+2-P       ㉯. F = n+1-P       다. F = n+3-P       다. F = n-P

○. 상온(ordinary temperature)에서 조밀육방격자(HCP, CPH)로만 짝지어진 것은?

가. Cr, Mo    나. Fe, Ca    ㉰. 티탄(Ti), 마그네슘(Mg)    라. 구리(Cu), 은(Ag)

○. Cr-Ni 강이라고도 하며, 산화크롬(Cr2O3)이라는 치밀하고도 일정한 산화피막을 형성하여, 칼, 식기, 취사 용구, 화학공업 장치 등의 용도에 쓰이는 가장 적합한 것은?

가. 주철(cast iron)    나. 규소강    다. 저합금강    ㉱. 스테인리스강

○. 순철의 자기변태점(magnetic transformation point, Curie point)은 약 몇 ℃인가?

가. 1539(℃)         나. 1400(℃)          다. 910(℃)         ㉱. 768(℃)

○. 알루미늄(Al) 합금으로 내연기관용 피스톤이나 실린더 헤드 등으로 사용되는 재료는?

가. Lo-ex 합금  ㉯. Y 합금  다. 라우탈(lautal)  라. 하이드로날륨(hydronalium)

○. 다음 중 기능성 재료(functional material)로 실용화되고 있는 가장 대표적인 형상 기억 합금으로 원자 비가 1 :1 비율로 조성되어 있는 합금은?

㉮. Ti – Ni(티탄-니켈)  나. Au – Cd   다. Cu – Cd  라. Cu – Sn(구리-주석)

○. 금속의 화학적 성질 중 이온화 경향(ionization tendency)에 관한 설명이 아닌 것은?

가. 이온화 경향이 큰 금속은 산화(oxidation) 반응을 일으키기 용이

나. 염산(hydrochloric acid)에 아연을 넣으면 수소가스가 발생

㉰. 수소보다 이온화 경향이 큰 금속을 산에 넣으면 산소가스 석출하며 응고

라. 수소보다 이온화 경향이 큰 금속은 습기가 있는 대기 중에서 부식 용이

○. 전기 구리(electrolytic copper)를 용융 정제(purification)하여서 구리 중의 산소(O2, oxygen)를 0.02~0.04% 정도 남긴 구리를 무슨 구리라고 하는가?

㉮. 정련구리(refining copper)     나. 탈탄구리(decarbonization Cu)

다. 합금 구리(alloy copper)       라. 경화 구리(hardening copper)

○. 금속 응고할 경우에 과냉(super cooling) 정도가 커지면 결정립은 어떻게 되는가?

가. 결정립(grain)은 커진다.          ㉯. 결정립은 미세화 한다.

다. 결정립(grain) 변화는 없다.       라. 결정립이 작아졌다가 다시 커진다.

○. Fe-C 평형 상태도에서 동소 변태(allotropic transformation)와 관련 없는 것은?

가. A3(910℃), A4(1400℃) 변태점 ㉯. A0(210℃), A2(768℃) 변태점이다.

다. 결정 구조 바뀌는 현상이다.    라. 일정온도에서 급격히 비연속적 변화한다.

○. 각종 주철(cast iron)에 나타나는 특징을 설명한 것 중에서 틀린 것은?

가. 회주철(GC, grey cast iron)은 보통주철(common grade cast iron)이라 하며, 펄라이트 바탕 조직에 검고 연한 흑연이 주철 파단면에서 회색

㉯. 미해나이트 주철(meehanite cast iron)은 저급주철(low grade cast iron)이라고 하며 흑연이 조대하고, 활모양으로 구부러져 고르게 분포한 주철

다. 합금주철(alloyed cast iron)은 합금강의 경우와 같이 주철에 특수원소 첨가하여 내식성, 내마멸성, 내충격성 등을 좋게 한 주철

라. 가단주철(malleable cast iron)은 백주철을 열처리로에 넣어 가열해서 탈탄 또는 흑연화하는 과정을 거쳐 단조가 가능하도록 제조한 주철

○. 체심입방격자(BCC, body centered cubic lattice)의 배위수인 것은?

가. 6개             ㉯. 8개              다. 12개              라. 16개

○. 철(iron)을 분류(classification) 할 때 함유량에 따라서 주철(cast iron), 강(steel), 순철(pure iron)로 분류한다. 적용하는 원소에 해당하는 것은?

가. 규소(Si)   ㉯. 탄소(C, carbon)   다. 인(P, phosphorus)   라. 황(S, sulfur)

○. 3점 굽힘 시험(bending test)을 할 경우의 받침 부 사이의 거리와 시험편 두께와의 관계식으로 옳게 나타낸 것은?  ［ 단, L = 2개의 받침 사이의 거리, r = 누르개 안쪽의 반지름, t = 시험편의 두께 ․ 지름 ․ 변 또는 맞변 거리(width across flat) 이다. ]

가. L = r + t       ㉯. L = 2r + 3t       다. L = 3r + t       라. L = 4r + 3t

○. 그라인더(grinder) 불꽃 시험 중 탄소 파열을 조장하는 원소가 아닌 것은?

가. 망간(Mn)       나. 크롬(Cr)         ㉰. 텅스텐(W)       라. 바나듐(V)

○. 압축 시험편(compressive test piece)에 대한 옳은 설명인 것은?

가. 압축강도(compressive strength)를 측정할 경우에는 장주 형 시험편 탄성(elasticity)을 측정할 경우에는 단주 형 시험편 준비한다.

㉯. 시편은 단면이 완전평행이 되도록 하여 시험 후 편심영향 생기지 않도록 한다.

다. 파괴 목적으로 할 경우에 길이를 지름의 약 3~4배(L=3~4d)로 한다.

라. 장주 형(long column type) 시험편 높이는 직경의 0.9 배로 하고 단주 형(short column type) 시험편 높이는 지름(diameter)의 10 배로 한다.

○. 투과전자현미경(transmission electron microscope) 표시 약호는?

가. STB    나. UTM     다. SEM(scanning electron microscopy)    ㉱. TEM

○. 쇼어 경도 시험기(HS, Shore hardness tester)에 관한 설명으로 적합한 것은?

가. 다이아몬드(diamond) 압입 자국(indentation)에 의하여 측정을 한다.

㉯. D형 경도 시험(hardness test)의 낙하거리는 19mm(3/4) 이다.

다. 고무와 같은 탄성이 큰 재료를 시험할 때 경도 값의 신뢰성이 크다.

라. 시혐편의 두게는 10mm 이상이어야 하며 피 측정물의 크기에 제한이 많다.

○. 비커즈 경도(HV)에 사용하는 다이아몬드 피라미드 압입자 대면 각은 몇 도 인가?

가. 76(°)            나. 90(°)             다. 116(°)            ㉱. 136(°)

○. 측정 시야 수(f)가 60이고, 이 시야에서 전 개재물이 점유한 격자점 중심의 수(n) 6이며, 시야 내 유리판 위의 총 격자점의 수(p)가 100일 때 청정도는 몇 % 인가?

㉮. 0.1               나. 0.36               다. 1.0               라. 3.6

○. 고온금속현미경(metallographic microscope)으로 관찰할 수 없는 것은?

㉮. 성분 조성과 합금 변화를 관찰한다. 나. 금속 용해와 응고 현상을 관찰한다.

다. 소성 변형과 파단 현상 관찰한다.   라. 결정입자 성장과 상의 변화를 관찰한다.

○. 황(S, sulfur) 강의 외주 부로부터 중심부로 향하여 감소하게 분포되고, 외주부보다 중심부 방향으로 착색도가 낮게 된 형태의 편석은?

가. 중심부 편석(Sc)   나. 주상 편석(Sco)   다. 점상 편석(Sd)   ㉱. 역편석(Si)

○. 강 불꽃시험에서의 안전 및 유의사항으로 틀린 것은?

가. 연마(grinding) 도중에 시험편을 놓치지 않도록 주의해야 한다.

나. 그라인더를 사용할 때에는 보안경(safety glasses)을 착용해야 한다.

㉰. 그라인더에 switch를 넣은 다음, 곧바로 불꽃 시험(spark test)을 실시한다.

라. 연삭숫돌을 갈아 끼울 때에는 숫돌의 이상 유무를 확인한 후 고정 설치한다.

○. 침탄 열처리 할 경우 발생되는 가스로서 무색, 무미, 무취이며, 연료의 불완전 연소로 생기며  흡입하면 인명 피해를 주는 유해 가스는?

㉮. 일산화탄소(CO)  나. 이산화탄소(CO2)  다. 암모니아(NH3)  라. 산소(O2)

○. 재료에 단일 충격(impact)을 주었을 때 흡수되는 흡수 에너지(absorbed energy)를 노치 부(notch part) 단면적으로 나눈 값으로 나타내는 시험 값인 것은?

㉮. 샤르피 충격값(Charpr impact value)   나. 커핑 시험 값(cupping test value)

다. 피로 시험 값(fatigue test value)       라. 인장 시험 값(tension test value)

○. 다음 중 매크로 시험(macroscopic examination)에 대한 설명으로 부적합한 것은?

㉮. 결정격자(crystal lattice)의 패턴(pattern)을 분석할 수 있다.

나. 확대경(magnifying glass)을 사용하거나 육안으로 검사한다.

다. 표면(表面) 부식시켜 파면검사(fractgraphy test)를 할 수 있다.

라. 조직 분포상태(state of distribution)와 모양 등을 검사할 수 있다.

○. 설퍼 프린트에서 황산 처리한 인화지(printing paper)를 갈색으로 변색시키는 것은?

㉮. 황화은(Ag2S)  나. 황화수소(H2S)  다. 브롬화은(AgBr)  라. 황화망간(MnS)

○. 다이아몬드(diamond)로 시험편(test piece) 표면을 긁어서 그 홈의 모양에 의해 경도(hardness)를 정량적(Quantitative)으로 측정하는 경도 시험법은?

가. 쇼어 경도시험(HS, Shore hardness test) ㉯. 마르텐스(Martens) 긁힘 경도시험

다. 로크웰 경도시험(HR, Rockwell test)      라. 비커스 경도시험(HV, Vickers test)

○. 유류 화재(oil fire) 발생하였을 경우에 사용하기 부적당한 소화 설비는?

㉮. 물통(water bottle)            나. 이산화탄소 소화설비(digestion facility)

다. 건조사(dry sand)             라. 할로겐 화합물(halogen compound) 소화 설비

○. 다음 중 강의 담금질 성(harden․ability)을 측정하기 위한 시험법으로 옳은 것은?

가. 피로 시험(fatigue test)               ㉯. 조미니 시험(Jominy test)

다. 충격 시험(impact test)               라. 파단면(fracture) 분석시험

○. 현미경으로 조직시험을 하기 위한 시험편(test piece)에 대한 설명이 아닌 것은?

㉮. 시험편 면은 반드시 경사(inclination)가 되도록 연마(grinding)

나. 시험편은 부식(etching)하기 전에 연마 면에 스크래치(scratch)가 없을 것

다. 견본 시편은 사용할 수 있는 자재를 대표할 수 있는 것으로 채취

라. 알맞게 부식(etching) 되었을 때 시험편(test piece)은 물로 세척을 하고 건조시킨 후 알코올(alcohol) 등에 넣었다가 다시 건조

○. 시험편이 파괴되기 직전의 최소 단면적(minimal cross-sectional area)을 25mm2, 원 단면적을 28mm2라고 할 때의 단면 수축률은 약 몇 % 인가?

㉮. 11(%)           나. 22(%)            다. 30(%)           라. 42(%)

○. 다음 중에서 크리프 시험(creep testing)에 대한 설명으로 옳은 것에 해당하는 것은?

㉮. 제1기 크리프는 탄성 및 소성변형을 일으키는 천이 크리프(감속 크리프)

나. 제2기 크리프는 일정한 속도에서 변형 증가하는 정상 크리프(가속크리프)

다. 제3기 크리프는 파단 직전 변형속도가 가속되는 가속 크리프(정상크리프)

라. 크리프 한도란 일정 온도에서 어떤 시간 후에 크리프 속도가 1이 되는 응력

○. 정량 조직검사 중에서 결정입도 시험(grain size test)이 아닌 것은?

가. 비교법(FGC)    ㉯. 평균법(FGE)    다. 평적법(FGP)    라. 절단 법(FGI)

○. 시험 전의 원 길이 L0, 시험 후에 L로 될 때 연신율을 나타낸 식으로 옳은 것은?

가. [eqn: {Ｌ`} over {Ｌ _{0}} TIMES `100(%)]                           ㉯. [eqn: {Ｌ-`Ｌ _{0} `} over {Ｌ} TIMES `100(%)]

다. [eqn: {Ｌ _{0} `} over {Ｌ} TIMES `100(%)]                           라. [eqn: {Ｌ _{0} -Ｌ} over {Ｌ} TIMES 100%]

○. 록웰 경도 B 스케일에 적용되는 압입 자 종류와 시험하중 바르게 짝지어진 것은?

가. 1/16 인치 강구(steel ball), 50Kg       ㉯. 1/16 인치 강구, 100Kg

다. 원뿔(circular cone) 다이아몬드, 50Kg   라. 원뿔 diamond, 100Kg

○. 브리넬 경도시험(HB, Brinell hardness)에서 경도 값을 구하는 식으로 옳은 것은? [ 단, P : 하중(kgf),  d : 압입 자국의 지름(mm) D : 강구의 지름 (mm) h : 압입자국의 깊이(mm)  A : 압입 자국의 표면적(surface area, mm2)이다. ]

가. [eqn: ＨＢ`=` {Ｐ} over {pi Ａｄ}]        나. [eqn: ＨＢ``=`` {2ｐ} over {pi Ｄ(Ｄ- sqrt {Ｄ ^{2} -ｄ ^{2}} )}]

다. [eqn: ＨＢ= {Ｄ} over {pi Ａｈ}]         라. [eqn: ＨＢ``=`` {2Ｄ} over {pi ｐ(ｄ- sqrt {Ｄ ^{2} -ｄ ^{2}} )}]

교과목명	재료시험
능력단위	1601010308_19v3 평가분석 자료화
능력단위 요소	1601010308_19v3.3 개선사항 검토하기
수행준거 지식	재료시험, 금속조직, 성분 분석에 대한 지식 공정개선 계획에 대한 지식 시험설비에 대한 지식

○. 주철(cast iron)에서 어떤 물체에 진동주면 진동에너지가 그 물체에 흡수되어 점차 약화되고 정지하는 것과 같이 물체가 진동(oscillation)을 흡수하는 능력은?

㉮. 감쇠 능(attenuation ability)           나. 유동성(liquidity ability)

다. 연신 능(stretched ability)             라. 용해 능(dissolution ability)

○. 6:4 황동(brass)에 철 약 1% 첨가한 것으로 주조재, 가공재로 쓰이는 합금은?

가. 인바(invar, Fe-Ni alloy)          나. 라우탈(lautal, al-cu-si=lautal)

㉰. 델타메탈(delta metal)            라. 하이드로날륨(al-Mg alloy)

○. 체심입방격자(B․C․C, body-centered cubic lattice)의 근접원자간 거리는?〔 단, 격자 정수(lattice parameter)는 a로 표기가 가능 〕

가. a             나. [eqn: {1} over {2} a]           다. [eqn: {1} over {sqrt {2}} a]             ㉱. [eqn: {sqrt {3}} over {2} a]

○. 순철(ferrite, α-철)의 자기 변태점(curie point)을 나타내는 적합한 기호(signature)와 온도(temperature)에 해당하는 것은?

가. A0 변태, 210℃  나. A1 변태, 723℃  ㉰. A2 변태, 768℃  라. A3 변태, 910℃

○. 비중(specific gravity) 7.14이고, 용융점은 약 419 C 이며, 다이캐스팅(die casting) 용으로 주로 많이 이용되는 조밀 육방격자(H․C․P, C․P․H)의 금속은?

가. 크롬(Cr, chromium)                            나. 구리(Cu, copper)

㉰. 아연(Zn, zinc)                                 라. 납(Pb, lead)

○. 다음 합금(alloy) 중에서 알루미늄 합금(aluminium alloy)에 속하지 않은 것은?

가. Y 합금(alloy) ㉯. 콘스탄탄(constantan) 다. 라우탈(lautal) 라. 실루민(silumin)

○. 주철(cast iron)의 물리적 성질을 설명한 것 중에서 틀린 것은?

㉮. 비중(specific gravity)은 탄소(C), 규소(Si) 등이 많을수록 커진다.

나. 흑연편이 클수록 자기감응도(magnetic sensitivity)가 낮아진다.

다. 탄소(C), 규소(Si)등이 많을수록 용융점(melting point) 낮아진다.

라. 화합 탄소(combined carbon)를 적게 하고 유리탄소(free carbon)를 균일하게 분포시키면 투자율(magnetic permeability) 좋아진다.

○. 탄소강(carbon steel)에 포함된 구리(Cu, copper)의 영향으로 옳은 것은?

가. 내식성([non scaling property, corrosion resistance)을 저하

㉯. 구리가 함유되면 Ar1의 변태점(transformation point)을 저하

다. 구리 함유되면 탄성한도(limit of elasticity, elastic limits)를 감소

라. 구리(Cu)가 함유되면 강도(strength), 경도(hardness)를 감소

○. 다음 중에서 소성가공(plastic working)에 해당되지 않는 가공법은?

가. 단조(forging)  나. 인발(drawing)  다. 압출(extruding)  ㉱. 표면처리

○. 금속재료 소성가공 mechanism에서 나타나는 슬립에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 금속재료에서 미끄럼인 slip이 계속 진행하면 변형(strain)이 어려워진다.

나. 원자밀도(atomic density)가 최대인 방향으로 슬립(slip)이 잘 일어난다.

다. 원자밀도 가장 큰 격자 면(lattice plane)에서 슬립 잘 일어난다.

㉱. 미끄럼인 slip에 의한 변형은 쌍정(twin)에 의한 변형보다 매우 작다.

○. 분말 상의 구리(Cu, copper)에 약 10% 주석(Sn, tin) 분말과 2%의 흑연 분말(powder of graphite)을 혼합하고, 윤활제(lubricant) 또는 휘발성 물질을 가한 후에 가압 성형하여 소결(sintering)한 베어링(bearing) 합금은?

가. 켈밋 메탈(kelmet metal)               나. 배빗 메탈(babbit metal)

다. 엔티프릭션(anti priction)               ㉱. 오일리스 베어링(oilless bearing)

○. 비철금속 재료 중에서 시효경화(age-hardening)가 잘 일어나는 합금은?

가. 실루민(silumin)  나. 알팍스(alpax)  다. 문쯔메탈(muntz metal)  ㉱. 두랄루민

○. 보통 주철(GC, gray cast iron) 성분에 0.7~1.5% Mo, 0.5~4.0% 니켈(Ni, nickel)을 첨가하고 별도로 Cu, Cr을 소량 첨가한 것으로 강인하고 내마멸성이 우수하여 크랭크축(crank shaft), 캠축(cam shaft), 실린더(cylinder) 등에 쓰이는 재료는?

가. 듀리론(duriron)                  나. 나-레지스트(Ni-resist)

㉰. 애시큘러(accicular) 주철         라. 미하나이트 주철(meehanite cast iron)

○. 비철금속 Al 합금의 일종으로 피스톤(piston), 베어링(bearing)에 사용되는 것은?

가. Al-Fe-Ni     ㉯. Al-Cu-Ni-Mg      다. Al-Cr-Mo     라. Al-Fe-Co

○. 다음 중 볼트(bolt), 너트(nut), 전동기(electric motor)의 축 등에 사용되는 것으로 탄소 함유량이 약 0.2~0.3% 정도인 기계 구조 용 강재는?

㉮. SM25C           나. STC4           다. SKH2           라. SPS8

○. 현미경을 사용하지 않고 주로 육안으로 조직 검사하는 것과 관계가 없는 것은?

가. 매크로(macro) 검사라고 한다.   나. 배율 10배 이하 확대경으로 검사한다.

㉰. 결정입경이 0.1mm 이하의 소재에 주로 검사를 행한다.

라. 매크로 검사법이라 하는 육안 검사법에는 설퍼 프린트시험도 가능하다.

○. 충격 시험편에서 노치(notch) 부의 반지름 영향을 설명한 것 중 적합한 것은?

가. 노치 반지름 클수록 응력집중 크다.  나. 노치 반지름 클수록 충격치 낮다.

㉰. 노치 반경 클수록 흡수에너지 크다.  라. 노치 반경 클수록 파괴 용이하다.

○. 시험편의 지름 14mm. 평행부의 길이 60mm. 표점 거리가 50mm, 최대 하중이 9930kgf일 때의 인장 강도(tensile strength)는 약 몇 kgf/mm2 정도인가?

가. 43.9            나. 54.3             ㉰. 64.5            라. 74.8

○. 일정한 압력 하에 있는 Fe-C합금의 포정점이 일정온도와 조성에서 생기는 이유는?

㉮. 상의 자유도가 0이기 때문               나. 상 의 자유도가 1이기 때문

다. 상 의 자유도가 2이기 때문              라. 상 의 자유도가 ∞이기 때문

○. 마텐자이트(martensite) 변태의 일반적인 특징을 설명한 것 중에서 틀린 것은?

가. 협동적 원자운동에 의한 변태. 나. 변태에 따른 표면 기복이 발생

㉰. 확산 변태                    라. 마텐자이트 결정 내에 격자결함이 존재

○. 장범위 규칙도에서 격자가 완전히 무질서(disorder)일 때의 규칙도(S)는?

㉮. 0                나. 0.25                다. 0.5                라. 1

○. 입방정계(cubic system)에 속하는 금속이 응고할 때 결정 성장하는 우선 방향은?

㉮. 23[100]            나. [110]            다. [111]            라. [123]

○. 다음의 금속 원소 중에서 전기전도도(electrical conductivity)가 가장 좋은 것은?

가. Al                ㉯. Ag                다. Au               라. Mg

○. 냉간가공(cold working) 등으로 변형된 결정구조가 가열로 인하여 내부변형이 없는 새로운 결정립(crystal grain)으로 치환되는 현상을 무엇이라 하는가?

㉮. 재결정현상      나. 용체화 처리      다. 시효현상      라. 복합강화현상

○. 각종 재료에 대한 인장시험(tension test)을 한 결과 다음과 같은 인장 곡선(tension curve)을 얻었다. 곡선과 재료가 옳게 짝지어진 것은?

가. ①-황동(brass) ㉯. ②-주철(cast iron) 다. ③-연강 라. ④-합금강

○. 비중(specific gravity)으로 중금속(heavy metal)을 옳게 구분한 것은?

가. 비중이 약 2.0 이하인 금속              나. 비중이 약 2.0 이상인 금속

다. 비중이 약 4.5 이하인 금속              ㉱. 비중이 약 4.5 이상인 금속

○. 표면은 단단하고 내부는 회주철(gray cast iron)로 강인한 성질을 가지며 압연용 롤, 철도차량(railway vehicles), 분쇄기 롤 등에 사용되는 주철(cast iron)은?

㉮. 칠드주철(chilled cast iron)      나. 흑심가단주철(WMC)

다. 백심가단주철(BMC)             라. 구상흑연 주철(GDC)

○. 자기변태(magnetic transformation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 철의 자기변태점magnetic transformation point)은 210˚C

나. 결정격자(crystal lattice)가 변화(change)

㉰. 강자성(ferromagnetism)에서 상자성(para magnetism)으로 변하는 현상

라. 일정온도 범위 안에서 급격히 비연속적인 변화 발생

○. 구조용 합금강과 공구용 합금강 나눌 때 기어(gear), 축(shaft) 등에 사용되는 구조용 합금강(structural alloy steel) 재료에 해당되지 않는 것은?

가. 침탄강(carburizing steel)         나. 강인강(high strength steel)

다. 질화강(nitriding steel)            ㉱. 고속도강(high speed steel)

○. 금속재료 중 경질 자성재료(magnetic material)에 해당되는 것은?

가. Si 강판         ㉯. Nd 자석        다. 센더스트       라. 고속도강

○. 용융 액에서 두 개 고체(solid)가 동시에 나오는 반응(reaction)은?

가. 포석 반응      나. 포정 반응         다. 공석 반응      ㉱. 공정 반응

○. 비료 공장(fertilizer plant) 합성 탑, 각종 밸브와 배관 등에 이용되는 재료로 비강도(specific strength)가 높고, 열전도열이 낮으며 용융점 약 1670℃인 금속은?

㉮. 티탄(Ti)        나. 주석(Sn3)        다. 납(Pb)        라. 코발트(Co9)

○. 합금이 용융하기 시작해서 용융이 다 끝나기까지의 온도 범위를 무엇이라 하는가?

㉮. 용융 온도범위  나. 재결정 온도범위  다. 변태온도 범위  라. 피니싱 온도범위

○. 황이 적은 선철 용해하여 구상흑연주철 제조할 때 많이 사용되는 흑연 구상화제는?

가. 아연(Zn) ㉯. 마그네슘(Mg, magnesium)  다. 납(Pb, lead) 라. 은(Ag, silver)

○. 고강도(high strength) Al 합금인 초초두랄루민에 대한 설명이 아닌 것은?

㉮. 알루미늄(Al, aluminium) 합금 중에서 최저(lowest)의 강도

나. 초초두랄루민을 ESD(extra super duralumin) 합금(alloy)

다. 자연균열 일으키는 경향이 있어 Cr이나 Mn 첨가하여 억제

라. 초초두랄루민(ESD) 성분 조성은 주 금속 Al에 1.5~2.5% Cu, 7~9% Zn, 1.2~1.8% Mg, 0.3%~0.5% Mn, 0.1~0.4%, Cr이 첨가된 합금

○. Ni-Fe계 합금 엘린바(elinvar)는 고급시계, 지진계(seismograph), 압력계, 스프링 저울, dial gauge 등에 사용된다. 재료의 어떤 특성 때문에 많이 사용하는가?

가. 자성(magnetism)                         나. 비중(specific gravity)

㉰. 탄성률(elastic modulus)                   라. 비열(specific heat)

○. 금속의 응고과정을 나타내는 다음 설명 중에서 적합하지 않은 내용에 속하는 것은?

가. 이론응고점에서 embryo는 결정핵(crystal nucleus)으로 작용하지 못한다.

㉯. 응고할 경우에 과냉 도(super cooling)가 클수록 결정입자는 조대해진다.

다. 응고 잠열(latent heat)은 운동 에너지가 열로 방출하는 현상이다.

라. 자유 에너지(free energy)의 변화는 처음에는 증가하나 나중에는 점차 감소한다.

○. 록웰 경도 시험(Rockwell hardness test) 시 B 스케일로 측정할 때의 시험 하중은?

가. 10kgf           나. 50kgf             ㉰. 100kgf           라. 150kgf

○. 전자석이나 자극 철심용은 순철이나, 자심은 교류가 자기장에만 사용되는 예가 많아 이력손실, 항자력이 적은 동시에 맴돌이 전류손실이 적어야 한다. 이 때 사용되는 강은?

㉮. Si 강            나. Mn 강              다. Ni 강             라. Pb 강

○. 비철금속 재료인 마그네슘(magnesium) 원소에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 산이나 염수에는 잘 견딘다.  나. 알칼리(alkali)에는 침식한다.

㉰. 구리보다 강도 낮으나 절삭성 좋다. 라. 열전도율, 전기전도율 구리보다 높다.

○. Fe-C 평형상태도에서 α-철(ferrite)의 자기변태 점(magnetic transformation)은?

가. A1     ㉯. A2(Curie point)     다. A3(910℃)     라. A4(1400℃)

○. 비철금속(non ferrous metal) 경합금(light alloy)이 아닌 것은?

가. 마그네슘 합금  나. 알루미늄 합금  다. 베릴륨(Be) 합금  ㉱. 텅스텐(W)합금

○. 금속의 기지에 1~5μm 정도의 비금속 입자가 금속이나 합금 기지 중에 분산되어 있는 것으로 내열 재료(heat resistant material)로 사용되는 것은?

가. FRM            나. SAP             다. kelmet            ㉱. cermet

○. 55~60% 구리(Cu)를 함유한 Ni 합금으로 열전쌍용으로 쓰이는 선 재료는?

가. 모넬 메탈        ㉯. 콘스탄탄         다. 퍼민 바         라. 인코넬

○. 텅스텐(W, tungsten)은 재결정(re․crystallization)에 의해 결정립 성장 한다. 이를 방지하기 위해 처리하는 공정을 무엇이라고 하는가?

㉮. 도핑(doping)   나. 아말감(amalgam)   다. 라이닝   라. 비탈리움(Vitallium)

○. 주철 용탕(cast iron melt)에 최초로 Ca-Si를 접종하여서 만든 강인한 회주철은?

가. 칠드주철(chilled cast iron)            나. 백심가단 주철(WMC)

다. 구상흑연주철(GCD, nodular cast iron) ㉱. 미해나이트 주철(meehanite metal)

○. 다음의 펄라이트 생성기구(reaction mechanism)에서 가장 처음에 발생하는 것은?

가. δ - Fe         나. β - Fe           ㉰. Fe3C 핵         라. θ - Fe

○. 금속의 소성에서 열간가공(hot working)과 냉간가공(cold working) 구분하는 것은?

가. 소성가공 률(plastic working ratio)                  나. 응고온도

㉰. 재결정온도(re․crystallization temperature)            라. 회복온도

○. 금속을 자석에 접근시킬 때 자석과 동일한 극이 생겨 서로 반발하는 재료인 것은?

가. 철(Fe)           ㉯. 금(Au)          다. 니켈(Ni)         라. 코발트(Co)

○. piston 등에 사용되는 Y 내열 합금(heat resisting alloy)의 조성으로 옳은 것은?

가. Al - Cu - Mg – Mn(duralumin)     나. Al - Cu - Ni - W

㉰. Al - Cu - Mg – Ni(Y alloy)         라. Al - Cu - Mg – Si(Lo-ex alloy)

○. 인장시험 할 경우의 재료에 대한 포아송 비(poisson’s ratio)의 식으로 옳은 것은?

가. [eqn: {가로방향의``하중량} over {세로방향의``하중량}]                       나. [eqn: {세로방향의``하중량} over {가로방향의``하중량}]

㉰. [eqn: {가로방향의``변형량} over {세로방향의``변형량}]                     라. [eqn: {세로방향의``변형량} over {가로방향의``변형량}]

○. 금속의 일반적특성(general characteristics)에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 수은(Hg)을 제외하고 상온에서 모든 금속 원소는 고체이며 결정체이다.

㉯. 일반적으로 금속은 강도(strength)와 경도는 낮으나 비중은 크다.

다. 일반적으로 대부분의 금속 원소는 특유의 광택(gloss, luster)을 갖는다.

라. 일반적으로 대부분의 금속원소는 열과 전기의 양도체(conductor)이다.

○. 재료 조성이 니켈 36%, 크롬 12%, 나머지 철(Fe)로서 온도(temperature)가 변해도 탄성률(modulus of elasticity)이 거의 변하지 않는 재료인 것은?

가. 라우탈(lautal)  ㉯. 엘린바아(el․invar)  다. 진정강(killed steel)  라. 퍼멀로이

○. 응력-변형 곡선(stress-strain curve, S－S curve)에서 금속 시험편에 외력(external force) 가한 후 제거할 때 시험편이 원래상태로 돌아가는 최대한계인 것은?

가. 항복점(Yp, yield point)             ㉯. 탄성한계(elastic limit)

다. 인장한도(tension limit)              라. 최대 하중 점(maximum load point)

○. 소성변형(plastic deformation)이 일어난 금속재료에 외력(external force, load, 外力)이 더욱더 가(加)해지면 재료가 더욱더 단단해 지는 현상을 무엇이라 하는가?

가. 침투경화(penetrating hardening)    ㉯. 가공경화(work hardening)

다. 석출경화(precipitation hardening)   라. 고용경화(solid solution hardening)

○. 가공경화 Al 합금인 초초두랄루민(ESD, extra super duralumin)의 조성인 것은?

가. Al-Si 계     나. Al-Zn 계       다. Al-Cu-Si 계     ㉱. Al-Zn-Mg 계

○. 철강 재료 ‘SM45C(steel for machine structuraluse)’인 것은?

가. 순철(ferrite)                    ㉯. 아공석강(hypo-eutectoid steel)

다. 과공석강(hyper eutectoid steel) 라. 공정 주철(hyper eutectic cast Iron)

○. 강(steel)의 페라이트 결정입도시험(test for ferrite grain size)을 통하여 나타난 결과가 [보기]와 같이 보고서(report)에 표시 되었을 때의 설명에 속하는 것은?

[보기]   FGC - P3.5(10)

가. 절단 법(FGI, intercept method)으로 시험   나. 시야수가 3~4

㉰. 종합판정에 따른 입도가 3.5                라. 직각 단면에 대하여 시험

○. 재해 예방(accident prevention program)의 4 원칙이 아닌 것은?

가. 예방가능 원칙  나. 손실우연 법칙   ㉰. 결과준수 원칙  라. 대책선정 원칙

○. 압축강도를 시험할 때 보통 단주 시험편의 높이(h)와 직경(d)으로 적합한 것은?

㉮. h=0.9d       나. h=3.5d         다. h=9.5d             라. h=15d

○. 현미경을 통하여 조직을 관찰하기 위한 연마(grinding) 작업 순서인 것은?

㉮. 거친 연마(rough grinding) → 중간연마 → 미세연마 → 광택연마

나. 거친 연마 → 미세연마(fine grinding) → 중간연마 → 광택연마

다. 광택연마 → 미세연마 → 거친 연마 → 중간 연마(medium grinding)

라. 거친 연마 → 광택연마(luster grinding) → 중간연마 → 미세연마

○. 강을 오스테나이트(austenite) 온도(temperature)까지 가열(heating) 후 냉각하면 생기는 조직 중 경도(hardness)와 강도(strength)가 가장 높은 것은?

가 .트루스타이트(troostite)  ㉯. 마텐자이트  다. 오스테나이트  라. 소르바이트

○. 시험편을 전자석(electro magnet) 또는 영구 자석(permanent magnet)의 자극 사이에 놓고 자화시키는 방법으로 선형자계 형성시키는 것은?

가. 직각통전 법(ER)   나. 축통전 법(EA)    다. 관통 법(B, I)   ㉱. 극간 법(M)

○. 샤르피 충격시험(Charpy test)을 실시할 때 안전상 지켜야 할 사항이 아닌 것은?

가. 시험편(test piece) 흠이 중앙부(central part)에 위치하는지 확인한다.

나. 낙하(dropping, fall)하는 해머(hammer)를 멈춘 후에 측정치 읽는다.

㉰. 해머(hammer)를 정지(stop, halt)시키기 위해서 반드시 손으로 잡는다.

라. 시험을 하지 전에 브레이크 핸들(braker handle)의 작동상태를 확인한다.

○. 원자 면(atomic plane)에 의한 X-선 회절(X-ray diffraction) 식으로 옳은 것은?  [ 단, n : 정수  λ : 파장(wave length, 波長), d : 면간 거리 ]

가. [eqn: ｎｄ`=` {1} over {2 lambda sin theta }] ㉯. [eqn: ｎｄ=`2ｄ`sin theta `] 다. [eqn: n lambda =`2`sin theta] 라.[eqn: n lambda ^{2} =` {1} over {2 lambda `sin theta BULLET ｄ}]

○. 다음 중 비틀림 시험기(torsion tester)를 통하여 강성계수(modulus of rigidity)를 구하는 식으로 옳은 것은? [ 단, T : 비틀림 모멘트, ℓ : 표점 거리 Ts : 항복 비틀림 모멘트, TB : 최대 비틀림 모멘트, θ : 라디안(radian), D : 시험편 지름 ]

가. [eqn: Ｇ= {16Ｔｓ theta } over {pi Ｄ ^{3}}]   나. [eqn: Ｇ= {16Ｔ _{Ｂ}} over {pi Ｄ ^{3} theta }]   다. [eqn: Ｇ= {32 LITER theta } over {pi Ｄ ^{4} theta }]   ㉱. [eqn: Ｇ= {32 LITER Ｔ} over {pi Ｄ ^{4} theta }]

○. 금속현미경(metallographic microscope) 조작 방법 중 틀린 것은?

가. 대물렌즈(objective lens) 배율(magnification)은 저배율에서 고배율 순서

나. 시험편을 시험편 받침대에 올려놓고 클램프(clamp)로 고정

㉰. 처음에는 고배율로 조직을 한 다음, 특정 부위를 저배율로 관찰

라. 시험편 조직 사진을 찍을 경우에는 스케일(scale)도 포함되게 촬영

○. 다음 중 강자성체(ferromagnetic substance)에 속하지 않는 원소는?

가. 니켈(N)  ㉯. 크롬(Cr, chromium)   다. 철(Fe)  라. 코발트(Co, cobalt)

○. 매크로(macro) 조직에서 중심부(中心部) 편석에 대한 기호로 옳은 것은?

㉮. Sc(center)  나. SD(dot)   다. SI(sulfur inverse)  라. SN(sulfur normal)

○. 재해(disaster, calamity)의 원인 분석 중 통계적 원인 분석이 아닌 것은?

가. 파레트도          나. 관리도           ㉰. 성취도          라. 클로즈도

○. 피로시험(fatigue test)에서 S-N((stress-number) 곡선의 S와 N의 뜻은?

가. 응력과 변형(stress, deformation)  나. 반복횟수와 변형(number deformation)

다. 시험시간(試驗時間)과 반복 횟수    ㉱. 응력과 반복횟수(stress number)

○. 고온(high temperature)에서 하중을 받는 구조물(structure)의 수명을 측정하는 것으로 변형 량의 시간적 변화에 따른 시험 방법인 것은?

가. 인장 시험(tension test)           나. 충격 시험(impact test)

다. 피로 시험(fatigue test)           ㉱. 크리프 시험(creep testing)

○. 기계적 성질 중에서 인장 시험(tension test)으로 구할 수 없는 것은?

가. 연신율(elongation)              나. 항복 응력(yield stress)

다. 단면수축률(reduction of area)   ㉱. 경도(hardness) 및 인성(toughness)

○. 연성(ductility)재료 판재를 가압 성형하여 연성변형 능력 측정하는 시험법은?

가. 굽힘 시험(bending test)            나 .마멸 시험(abrasion test)

다. 비틀림 시험(torsional load test)     ㉱. 에릭센(Erichsen, cupping) 시험

○. 대면각이 136°인 다이아몬드 사각추 누르개를 시험편 표면에 압입하여 생긴 자국의 표면적(surface area)으로부터 구하는 경도기(hardness tester)는?

㉮. 비커스 경도기(Vickers hardness tester)  나. 마르텐스 경도기(martens)

다. 록웰 경도기(Rockwell hardness tester)   라. 쇼어(Shore hardness) 경도기

○. 구리 및 구리합금의 부식액(etching reagent, etchant)으로 쓰이는 것은?

㉮. 염화제이철(ferric chloride) 용액                나. 질산 알코올 용액(ni․tal)

다. 수산화나트륨용액(sodium hydroxide solution)   라. 질산 아세트산 용액

○. 브리넬 경도(HB, Brinell hardness)를 구하는 식으로 옳은 것은?  [ 단, P(kgf) : 하중(load),  D(mm) : 압입자의 직경  h(mm) : 압흔 자국의 깊이이다. ]

가. [eqn: ＨＢ`=` {Ｄｈ} over {Ｐ pi }] ㉯. [eqn: ＨＢ`=` {Ｐ} over {pi Ｄｈ}] 다.[eqn: ＨＢ`=` {pi Ｄｈ} over {Ｐ}] 라. [eqn: ＨＢ`=` {Ｐ pi } over {Ｄｈ}]

○. 금속 판재 중에 입사시키는 초음파(ultrasonics wave, supersound)의 파장(wave length)을 연속적으로 바꾸어 줌으로 1/2 파장의 정수배가 판 두께와 같게 될 때, 입사파와 반사파가 정상파가 되는 것을 이용하여 판 두께를 측정하는 검사법은?

㉮. 공진법(resonance method)              나. 사각 법(angle beam test)

다. 투과 법(transmission method)          라. 자화 수축 법

○. 비금속 개재물(N, non metallic inclusion) 을 측정하였더니 보고서에 [보기]와 같이 적혀 있을 때 틀린 내용은?  [보기] dA60 x 400 = 0.15%

가. A : A계 개재 물(inclusions)             나. 60 : 측정 시야 수

㉰. 400 : 현미경 램프(lamp) 밝기           라. 0.15% : 청정도(cleanliness)

○. 인장 시험(tension test)의 응력-변형 곡선에서 연강에 해당되는 것은?

㉮. A                  나. B                    다. C                    라. D

○. 다음 중에서 설퍼 프린트 법(Sulfur print method)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

㉮. 철강 재료에 존재하는 S(sulfur)의 분포상태와 편석을 검사하는 방법이다.

나. 철강 재료에 존재하는 C(carbon)의 분포상태와 편석 검사하는 방법이다.

다. 철강 재료에 존재하는 Si(silicon)의 분포상태와 편석 검사하는 방법이다.

라. 철강 재료에 존재하는 Mn(manganese)의 분포상태와 편석 검사하는 방법이다.

○. 강 Austenite 결정입도(grain size) 시험은 어떻게 측정하여 판정하는가?

가. 타음(knock sound) 시험         나. 침지액(immersion solution) 시험

㉰. 현미경(microscope) 시험        라. 가공 조건에 의하여 결정 입도를 측정

○. 쇼어 경도기(Shore hardness ester)의 사용에 대한 설명 중에서 틀린 내용은?

가. 시험편에 기름이 묻지 않도록 한다.  나. 시험기는 반드시 수평이 되도록 한다.

다. 쇼어 경도 시험을 할 경우에는 안정된 위치에서 실시하여야 한다.

㉱. 보통 순간적으로 해머가 반발할 경우에 해머의 최저 위치의 수치를 측정한다.

교과목명	재료시험
능력단위	1601010217_19v5 인장시험
능력단위 요소	1601010217_19v5.1 인장시험 준비하기
수행준거 지식	재료 특성에 대한 지식 시험편 가공 방법에 대한 지식 시험결과 측정방법에 대한 지식

○. 주철(cast iron)에서 어떤 물체에 진동 주면 진동에너지가 그 물체에 흡수되어 점차 약화되어 정지하게 되는 것과 같이 물체가 진동(oscillation)을 흡수하는 능력은?

㉮. 감쇠 능(attenuation ability)             나. 유동성(liquidity ability)

다. 연신 능(stretched ability)               라. 용해 능(dissolution ability)

○. 6:4 황동(brass)에 철 1% 내외 첨가하여 주조 재, 가공 재로 사용되는 합금은?

가. 인바(invar, Fe-Ni alloy)           나. 라우탈(lautal, al-cu-si=lautal)

㉰. 델타메탈(delta metal)             라. 하이드로날륨(al-Mg alloy, 내식성 우수)

○. 체심 입방격자(B․C․C, body-centered cubic lattice)의 근접원자간 거리에 해당하는 것은?  〔 단, 격자 정수(lattice constant)는 a 〕

가. a              나. [eqn: {1} over {2} a]              다. [eqn: {1} over {sqrt {2}} a]              ㉱. [eqn: {sqrt {3}} over {2} a]

○. 순철(ferrite, α-철)의 자기 변태점(curie point)을 나타내는 적합한 기호(sign)와 온도(temperature)에 해당되는 것은?

가. A0 변태, 210℃ 나. A1 변태, 723℃  ㉰. A2 변태, 768℃ 라. A3 변태, 910℃

○. 비중(specific gravity) 7.14이고, 용융점(melting point)은 약 419℃ 이며, 다이캐스팅(die casting) 용으로 주로 많이 이용되는 조밀 육방격자(H․C․P, C․P․H, close packed hexagonal lattice)에 속하는 금속은?

가. 크롬(Cr)     나. 구리(Cu)     ㉰. 아연(Zn, zinc)     라. 납(Pb, lead)

○. 비철금속(non ferrous metal) 합금(alloy) 중에서 알루미늄 합금에 속하지 않는 것은?

가. Y 합금  ㉯. 콘스탄탄(constantan)   다. 라우탈(lautal)  라. 실루민(silumin)

○. 주철(cast iron)의 물리적 성질을 설명한 것 중에서 틀린 것은?

㉮. 비중(specific gravity)은 탄소(C), 규소(Si) 등이 많을수록 커진다.

나. 흑연편이 클수록 자기감응도(magnetic sensitivity)가 낮아진다.

다. C, 규소(Si, 硅素) 등이 많을수록 용융점(melting point)이 낮아진다.

라. 화합 탄소(combined carbon)를 적게 하고 유리탄소(free carbon)를 균일하게 분포시키면 투자율(magnetic permeability)이 좋아진다.

○. 탄소강(carbon steel) 중에 포함된 구리(Cu, copper) 영향으로 옳은 것은?

가. 내식성(non scaling property, corrosion resistance)을 저하

㉯. 냉각(cooling)할 때 Ar1의 변태점(transformation point)을 저하

다. 탄소강의 탄성한도(limit of elasticity, elastic limits)를 감소

라. 탄소강의 강도(strength), 경도(hardness)를 감소

○. 다음 중 소성가공(plastic working) 법에 속하지 않는 가공(working)은?

가. 단조(forging)                     나. 인발(drawing)

다. 압출(extruding)                   ㉱. 표면처리(surface treatment)

○. 소성가공(plastic working) 중 나타나는 slip에 대한 설명이 아닌 것은?

㉮. 슬립에 의한 변형은 쌍정(twin)에 의한 변형(strain)보다 매우 작다.

나. 원자밀도(atomic density) 최대인 방향으로 슬립이 잘 일어난다.

다. 원자밀도가 가장 큰 격자 면(lattice plane)에서 슬립 잘 일어난다.

라. 미끄럼(slip)이 계속 진행(progression)하면 변형(strain)이 어려워진다.

○. 분말 상의 구리(Cu, copper)에 약 10% Sn 분말과 2% 흑연 분말(powder of graphite)을 혼합하고, 윤활제(lubricant) 또는 휘발성 물질을 가한 후 가압 성형하여 소결(sintering)한 베어링(bearing) 합금은?

가. 켈밋 메탈     나. 배빗 메탈     다. 엔티프릭션     ㉱. 오일리스 베어링

○. 비철 금속재료 중 시효경화(age-hardening)가 잘 일어나는 합금은?

가. 실루민(silumin)  나. 알팍스(alpax)  다. 문쯔메탈(muntz metal)  ㉱. 두랄루민

○. 보통 주철(GC, gray cast iron) 성분에 0.7~1.5% Mo, 0.5~4.0% Ni을 첨가하고 별도로 Cu, Cr 소량 첨가한 것으로 강인하고 내마멸성(wear resisting quality)이 우수하여 크랭크축(crank shaft), 캠축(cam shaft), 실린더(cylinder) 등에 쓰이는 재료는?

가. 듀리론(duriron)                    나. 나-레지스트(Ni-resist)

㉰. 애시큘러(accicular) 주철           라. 미하나이트 주철(meehanite cast iron)

○. 알루미늄(Al) 합금의 일종으로 피스톤(piston), 베어링(bearing)에 사용되는 합금은?

가. Al-Fe-Ni      ㉯. Al-Cu-Ni-Mg       다. Al-Cr-Mo      라. Al-Fe-Co

○. 주강(cast steel)을 서랭(slow cooling, 徐冷)할 경우 austenite 안에 판상 ferrite가 생겨서 오스테나이트 격자 방향으로 일정한 길이를 가진 거칠고 큰 조직은?

가. 비트만스테텐     나. 레데뷰라이트     다. 시멘타이트     라. 오스몬다이트

○. 결정체의 격자 상수가 a=b=c 이고, 축각이 α=β=𝛄=90°인 것은 어떤 결정계인가?

㉮. 입방정계        나. 정방정계         다. 사방정계        라. 육방정계

○. 다음 상태도 상에서 X 합금 공정 조직 내에서 A와 B의 비로 적합한 것은?

가. A : B=60 : 40 나. A : B = 40 : 60  다. A : B=30 : 70 ㉱. A : B = 70 : 30

○. 금속 재료를 냉간가공 하였을 때 발생하는 성질의 변화 중에서 부적합한 것은?

가. 경도 증가    나. 인장 강도 증가    ㉰. 연신율 증가    라. 항복점 증가

○. 냉간 가공(cold working)을 하여 결정립(grain)이 심하게 변형된 금속을 가열할 때 발생하는 내부 변화의 순서로 적합한 것은?

가. 결정핵 생성 →→ 결정립 성장 →→ 회복 →→ 재결정

나. 결정핵 생성 →→ 회복 →→ 재결정 →→ 결정립 성장

㉰. 회복 →→ 결정핵 생성 →→ 재결정 →→ 결정립 성장

라. 회복(recovery) →→ 재결정 →→ 결정핵의 생성 →→ 결정립 성장

○. Fick의 제2법칙의 식으로 적합한 식에 해당하는 것은?    [ 단, D는 확산계수 ]

㉮. [eqn: {ｄｃ} over {ｄｔ} =Ｄ {ｄＣ ^{2}} over {ｄｘ ^{2}}]                 나. [eqn: {ｄｃ} over {ｄｔ} =－Ｄ {ｄ ^{2} Ｃ} over {ｄｘ ^{2}}]

다. [eqn: {ｄｔ} over {ｄｃ} =Ｄ {ｄｃ ^{2}} over {ｄ ^{2} ｘ}]                 라. [eqn: {ｄｔ} over {ｄｃ} =-Ｄ {ｄｃ ^{2}} over {ｄ ^{2} ｘ}]

○. 다음 중 치환형 고용체를 형성하는 인자에 대한 설명으로 부적합 내용인 것은?

가. 용매 원자와 용질 원자의 원자직경이 비슷할수록 고용체를 형성하기 쉽다.

나. 결정 격자형이 동일(同一)한 금속끼리는 넓은 범위로 고용체를 형성한다.

다. 원자 직경의 차이가 15% 이상(以上)이면 거의 고용체를 만들지 않는다.

㉱. 용질원자와 용매원자는 전기저항의 차가 적으면 고용체를 형성하기 어렵다.

○. 탄소강에서 탄소(C, carbon) 함량 증가에 따라 증가하는 성질에 해당하는 것은?

㉮. 전기저항         나. 비중         다. 팽창계수         라. 열전도도

○. 면심입방격자(FCC)의 금속에서 미끄럼(slip) 면과 슬립(slip) 방향으로 옳은 것은?

가. 슬립면 {110}, 슬립방향 <0001>      ㉯. 슬립면 {111}, 슬립방향 <110>

다. 슬립면 {111}, 슬립방향 <0001>      라. 슬립면 {101}, 슬립방향 <1120>

○. 전율 고용체(complete solid solution)의 상태도를 갖는 합금(合金)의 경우 기계적, 물리적 성질은 두 성분의 금속원자비가 얼마일 때 가장 변화가 큰가?

가. 10 : 90         나. 20 : 80          다. 40 : 60         ㉱. 50 : 50

○. 비중(specific gravity)으로 중금속(heavy metal)을 바르게 구분한 것은?

가. 비중이 약 2.0 이하인 금속         나. 비중이 약 2.0 이상인 금속

다. 비중이 약 4.5 이하인 금속         ㉱. 비중이 약 4.5 이상인 금속

○. 표면은 단단하고 내부는 회주철(gray cast iron)로 강인한 성질을 가지며 압연용 롤, 철 차량(railway vehicles), 분쇄기 roll 등에 사용되는 주철(cast iron)은?

㉮. 칠드주철(chilled cast iron)         나. 흑심 가단주철(WMC)

다. 백심가단주철(BMC)                라. 구상 흑연 주철(GDC)

○. 자기변태(magnetic transformation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 철(Fe)의 자기변태점magnetic transformation point)은 210˚C

나. 결정격자(crystal lattice)가 변화(change)하는 현상

㉰. 강자성(ferromagnetism)에서 상자성(para magnetism)으로 변하는 현상

라. 일정한 온도 범위 안에서 급격히 비연속적인 변화 발생

◯ 순철의 동소 변태(A3) : 910℃, 순철의 동소 변태(A4) : 1400℃

○. 담금질 마텐자이트(martensite) 조직에서의 결정형상 즉 상(phase)이 아닌 것은?

가. 렌즈(lens) 상  ㉯. 입상(granular)  다. 래스(lath) 상  라. 박판(thin plate) 상

○. 금속재료 중 경질 자성 재료(magnetic material)에 속하는 것은?

가. Si 강판          ㉯. Nd 자석          다. 센더스트        라. 고속도강

○. B․C․C, F․C․C, H․C․P(C․P․H)의 단위 격자내의 각각의 원자 수로 적합한 것은?

㉮. 2, 4, 2        나. 2, 2, 4        다. 4, 2, 2        라. 2, 4, 4

○. 합금이 용융하기 시작해서 용융이 다 끝나기까지의 온도 범위를 무엇이라 하는가?

㉮. 용융온도 범위 나. 재결정온도 범위 다. 변태온도 범위 라. 피니싱 온도 범위

○. Ni-Fe계 합금 엘린바(elinvar)는 고급시계, 지진계(seismograph), 압력계, 스프링 저울, dial gauge등에 사용된다. 재료의 어떤 특성 때문에 사용하는가?

가. 자성(magnetism)                         나. 비중(specific gravity)

㉰. 탄성률(elastic modulus)                  라. 비열(specific heat)

◯ 엘린바(elinvar) : 탄성 변형이 거의 불변이어서 시계 재료에 주로 쓰이는 불변 강

○. 용융 액에서 두 개의 고체(solid)가 동시에 나오는 반응(reaction)은?

가. 포석 반응       나. 포정 반응          다. 공석 반응       ㉱. 공정 반응

○. 다음은 순금속의 결정 입계에 대한 설명이다. 적합)한 설명에 해당하는 것은?

가. 저온에서 결정립 아주 강해 심한 충격을 받으면 균열은 결정입계를 통해 발생

㉯. 저온에서 결정립 아주 강해 심한 충격을 받으면 균열은 결정 내를 통해 발생

다. 고온이나 저온과는 상관없이 결정입계를 통하여서 발생

라. 고온이나 저온과는 상관없이 결정을 통하여서 발생

○. 전자석이나 자극 철심용은 순철이나, 자심은 교류가 자기장에만 사용되는 예가 많아 이력손실, 항자력 등이 적고 맴돌이 전류손실이 적어야 한다. 이 때 사용되는 강은?

㉮. Si 강             나. Mn 강              다. Ni 강              라. Pb 강

○. 황이 적은 선철을 용해하여 구상흑연주철 제조할 때 많이 사용되는 흑연구상화제는?

가. 아연(Zn, zinc)  ㉯. 마그네슘(Mg, magnesium)  다. 납(Pb)  라. 은(Ag, silver)

○. 강의 이상 임계지름(ideal critical diameter)은 화학 조성과 오스테나이트 결정입도에 의하여 결정된다. 결정 입도가 클수록 입계 지름이 커지는 이유로 적합한 것은?

가. 결정립 크면 Ms(martensite start) 점이 내려가기 때문에 커진다.

나. 결정립 작으면 변태점(transformation point)이 올라가기 때문이다.

㉰. 결정립 경계는 확산을 용이하게 하기 때문에 입계 지름이 커진다.

나. 결정립 경계는 불순물이 많이 때문에 입계 지름이 커진다.

○. 비철 금속재료인 마그네슘(magnesium) 원소에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 산이나 염수에는 잘 견딘다.  나. 알칼리(alkali)에는 침식한다.

㉰. 동보다 강도 낮으나 절삭성 좋다. 라. 열전도율, 전기전도율 구리보다 높다.

○. 인장시험편(tensile test)을 만들 때 고려하지 않아도 되는 것은?

가. 표점 거리   나. 평행부의 길이    ㉰. 시험편의 무게   라. 평행부의 단면적

○. 고강도(high strength) Al합금인 초초두랄루민에 대한 설명이 아닌 것은?

㉮. 알루미늄(Al, aluminium) 합금 중에서 최저(lowest)의 강도를 갖는다.

나. 초초두랄루민을 ESD(extra super duralumin) 합금(alloy)이라 한다.

다. 자연균열을 일으키는 경향이 있어 Cr 또는 Mn을 첨가하여 억제시킨다.

라. 초초두랄루민 성분 조성은 주 금속 Al에 1.5~2.5% Cu, 7~9% Zn, 1.2~1.8% Mg, 0.3%~0.5% Mn, 0.1~0.4%, Cr이 첨가된 합금이다.

○. 55~60% 구리(copper) 함유한 Ni 합금으로 열전쌍용으로 쓰이는 선 재료는?

가. 모넬 메탈        ㉯. 콘스탄탄          다. 퍼민 바         라. 인코넬

○. 강에 황(S, sulfur)이 많이 개재되었을 때 고온에서 어떤 현상이 일어나는가?

가. 저온메짐(low temperature brittleness)   나. 상온 취성(cold shortness)

다. 청열메짐(blue shortness, 400~500℃)   ㉱. 적열 취성(red shortness)

○. 마우러(Maurer) 조직도는 탄소(carbon)와 어떤 원소와의 관계를 표시하는 것인가?

가. 망간(Mn)         ㉯. 규소(Si)         다. 황(S)         라. 인(P)

○. 강의 불충분한 탈산(deoxidation)으로 용강의 비등(boiling)작용이 일어나서, 응고한 후에 많은 기포가 발생되며, 주형의 외벽으로 림(rim)이 형성되는 강괴는?

㉮. 림드 강(rimmed steel)           나. 킬드강(killed steel)

다. 캡드 강(capped steel)           라. 세미킬드강(semi killed steel)

○. 금속의 기지에 1~5μm 정도의 비금속 입자가 금속이나 합금 기지 중에 분산되어 있는 것으로 내열 재료(heat resistant material)로 사용되는 것은?

가. FRM             나. SAP               다. kelmet             ㉱. cermet

○. 표면경화 법(surface hardening) 중 금속시멘테이션(cementation) 법이 아닌 것은?

가. 크로마이징(chrome, chromizing)    ㉯. 질화법(nitrogen, nitriding)

다. 칼로라이징(aluminium, calorizing)   라. 보로나이징(boron, boronizing)

○. Al-Si 계 합금에서 육각 판상의 조대한 결정의 규소(Si)를 개량화(modification)하여 결정을 미세화 시키는 처리에 사용되는 개량화제가 아닌 것은?

가. 알칼리염류      ㉯. 황산칼륨      다. 금속나트륨     라. 수산화나트륨(NaOH)

○. 초경합금(cemented carbide, sintered carbides, hard metal)과 가장 거리 먼 것은?

가. 탄화티탄(TiC)  나. 탄화텅스텐(WC)   다. Widia  ㉱. Lautal(Al-Cu-Si=Lautal)

○. 고속도강(SKH, high speed steel)의 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 마멸저항(abrasion resistance) 크다. 나. 주조상 태로서는 메짐이 크다.

다. 고속도 절삭(切削) 작업에 사용된다.  ㉱. 표준성분 8% W-4% Co-1% Cr이다.

○. 금속 결정구조에서 조밀육방격자(HCP, CPH)의 배위수는?

가. 6                나. 8                 다. 10                ㉱. 12

○. 고체(solid) 상태에서 하나의 원소(element)가 온도에 따라 그 금속을 구성하는 원자(原子)의 배열이 변하여 두 가지 이상의 결정구조를 가지는  것은?

가. 전위(dislocation)     ㉯. 동소체     다. 재결정     라. 고용체

○. 산(acid)과 작용했을 때 수소가스(hydrogen gas)가 가장 발생하기 힘든 금속은?

가. 망간(Mn)   나. 마그네슘(Mg)    다. 니켈(Ni)   ㉱. 백금(Pt, platinum)

○. 다음 금속간화합물(Fe3C, cementite)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 변형하기 쉽고 인성이 크다.     ㉯. 일반적으로 복잡한 결정구조를 갖는다.

다. 원자량(atomic weight)의 정수비로 절대 결합되지 않는다.

라. 어느 성분 금속보다 낮은 용융점(melting point)을 가지고 있다.

○. 다음 중 냉간가공도(cold working degree)가 클수록 작아지는 것은?

가. 경도(hardness)  나. 내력(internal force)  ㉰. 연신율  라. 인장강도

○. 철(Fe, iron)의 용융온도(melting temperature)는 약 몇 ℃ 인가?

가. 660(℃)       나. 910(℃)         다. 1453(℃)       ㉱. 1539(℃)

○. 청동을 용해 주조할 경우에 탈산제로 사용하는 인(P, phosphorus)의 첨가량이 많아 합금 중에 0.05~0.5% 정도 남게 하면 용탕의 유동성(liquidity)이 좋아지고 합금의 경도, 강도(strength)가 증가하며, 내마모성과 탄성 등이 개선되는 청동(bronze)은?

가. 규소청동(silicon bronze)              ㉯. 인청동(phosphorus bronze)

다. 납 청동(lead bronze)                 라. 알루미늄 청동(aluminium bronze)

○. 하중(load, 荷重)을 제거하면 소성 변형이 되지 않고 원상태로 복귀하는 범위는?

가. 항복점       나. 극한 강도       다. 비례 한계       ㉱. 탄성 한계

○. Fe-C 평형 상태도에서 γ-Fe→α-Fe+Fe3C의 조직 변화를 나타내는 반응 점은?

가. 포정 점(peritectic point)          나. 공정 점(eutectic point)

㉰. 공석 점(eutectoid point)          라. 편정 점(monotectic point)

○. 주물용 마그네슘 합금을 용해할 경우 주의해야 할 사항과 가장 관계가 먼 것은?

가. 고온에서 취급할 때는 산화와 연소가 잘 되므로 산화 방지책이 필요

나. 주조 조직의 미세화를 위하여 적절한 용탕 온도를 유지

㉰. 용해(dissolution)하는 도중에 산화(oxidation)에 의해서 화재(fire)가 발생하므로 이를 방지(protection)하기 위하여 용해를 할 경우에 모래 첨가

라. 수소가스를 흡수하기 쉬우므로 탈 가스 처리(de․gassing treatment) 필요

○. 로크웰 경도시험(Rockwell hardness test)에서 C 스케일(scale)의 기준 하중(kgf)과 시험하중(test load, kgf)은?  [ 단, 다이아몬드 형 압입 자를 사용 ]

㉮. 10, 150          나. 20, 50           다. 15, 90          라. 5, 60

○. 킬드강(killed steel) 강괴(steel ingot)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 페로실리콘(Fe-Si)으로 탈산시킨 강      나. 알루미늄(Al)으로 탈산시킨 강.

㉰. 석회석(石灰石)으로 탈산시킨 강.        라. 상부에 수축공이 생기기 쉬운 강

○. 소성 가공한 금속재료를 고온으로 가열할 때 생기는 현상이 아닌 것은?

가. 재결정(re․crystallization)         나. 내부 응력(internal stress) 제거

㉰. 경도(hardness) 증가            라. 결정입자(crystal grain)의 성장

○. 록웰 경도 시험기 눈금판에는 흑색으로 0~100까지의 눈금이 있고, 적색으로 30~130 까지 눈금이 있다. 흑색의 눈금을 읽어야 하는 스케일(scale)은?

가. B스케일          ㉯. C스케일           다. F스케일          라. G스케일

○. 금속재료를 매크로 시험(macro test)하는 경우의 조직에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 육안으로 관찰한 조직.           나. 10배 이내 확대경을 사용.

㉰. 마이크로미터(μm) 단위 이하의 미세한 결정을 관찰한 것.

라. 조직의 분포상태, 모양, 크기 또는 편석의 유무로 내부 결함 판정.

○. 결정입도(grain size) 측정법에서 규칙적인 6각형 크기를 8가지로 구분한 접안렌즈 사용하는 방법으로 100배 현미경 배율로 비교 측정하는 결정입도 측정법은?

㉮. ASTM 결정립 측정법(FGC)            나. 스크램(scram)의 선별법

다. 면적의 측정법                        라. 직선의 측정법

○. 강의 담금질 효과(quenching effect)에 대한 설명으로 적합한 것은?

가. 강의 냉각속도(cooling velocity, cooling rate)는 내부가 가장 빠르다.

나. 담금질 성(harden․ability)은 강중의 탄소량에 따라 변하지 않는다.

다. 25∅ 정도의 가는 봉일 때 중심부나 주변부의 경도 차이 거의 없다.

㉱. 니켈(Ni) 또는 크롬(Cr) 등의 합금 원소를 첨가하면 담금질성이 좋아진다.

○. Fe-C 평형상태도의 γ고용체에서 시멘타이트(Fe3C) 석출하기 시작하는 온도 선은?

가. A3 선(910℃)    나. A2 선(768℃)      ㉰. Acm 선    라. A4 선(1400℃)

○. 다음 중에서 탄소강의 결정경계를 관찰하기 위한 부식제로 쓰이는 것은?

가. 염산(HCl, hydrochloric acid) 용액 ㉯. 나이탈(nit․al, nitric acid+alcohol) 용액

다. 염화제이철(ferric chloride) 용액   라. 수산화나트륨(NaOH, sodium hydroxide)

○. 강에 첨가되어 적열 메짐(red shortness, hot brittleness)을 방지하며, 함량 증가하면 내마멸성(wear resistance)을 크게 증가시키는 합금원소는?

가. 몰리브덴(Mo)      ㉯. 망간(Mn)        다. 티타늄(Ti)      라. 코발트(Co)

○. KS B 0801에서 4호 시험편의 치수를 따르지 못할 경우에 표점 거리(gauge length, L)과 평행부(平行部) 단면적(sectional area, A)의 관계로 옳은 것은?

가. [eqn: {Ａ} over {Ｌ} =4]       나. [eqn: {Ｌ} over {2Ａ} =4]       다. [eqn: {2 sqrt {Ａ}} over {Ｌ} =4]       ㉱. [eqn: {Ｌ} over {sqrt {Ａ}} =4]

○. γ-선 투과 검사법에서 γ-선의 노출(exposure)을 방지하기 위하여 내벽(interior wall)에 40mm 두께의 보호벽(barriers)을 만들 때 가장 효과적인 금속은?

㉮. 납(Pb)       나. 철(Fe)        다. 몰리브덴(Mo)       라. 구리(Cu)

○. 국부 혈액 순환 이상으로 몸이 퉁퉁 부어오르는 상태에 속하는 것은?

가. 좌상(contusion)  나. 찰과상   다. 절상  ㉱. 부종(edema)

○. 금속조직 시험 시 부식액을 취급하다가 피부에 묻는 경우 가장 적합한 조치 방법은?

가. 알코올과 시안화 수용액으로 씻어낸다.      나. 묽은 식초산으로 씻어낸다.

다. 진한암모니아수(ammonia water)로 씻는다.  ㉱. 흐르는 물로 충분히 씻는다.

○. 빛 대신 짧은 파장(wave length)의 전자선(electron beam, electron rays)을 시료(sample)에 투과시켜 렌즈로 상을 확대시켜 형성하는 현미경은?

가. 초음파 탐상(ultra sonic test) 현미경   나. 전자 유도(eddy current test) 현미경

㉰. 투과전자현미경(TEM)  라. 방사선 투과 현미경

○. [보기]에서 브리넬 경도(HB, Brinell hardness) 시험방법에 대한 순서로 옳은 것은?

[보기]

① 맨 먼저 브리넬 경도시험 할 경우, 시험 면에 압입 자를 접촉하고 고정시킨다.

② 서서히 유압밸브(hydraulic valve) 열어 유압 제거하고 핸들 돌려 시험편 꺼낸다.

③ 유압밸브를 조이고 하중 중추가 떠오를 때 까지 유압 레버 작동시켜 하중 가한다.

④ 시험 면을 시험기 받침대와 평형(balance)이 되도록 조정(adjustment)한다.

⑤ 시험하중에 도달되면 철강 15초, 비철 금속에서는 30초의 하중 유지시간 준다.

㉮. ④ → ① → ③ → ⑤ → ②         나. ④ → ② → ① → ⑤ → ③

다. ④ → ③ → ② → ⑤ → ①         라. ④ → ⑤ → ③ → ① → ②

○. 재료의 소성가공(plastic working) 및 용접부 변형 등을 평가하기 위한 시험은?

㉮. 굽힘 시험(bending test)            나. 충격 시험(impact test)

다. 경도시험(hardness test)            라. 인장시험(tension test)

○. [ 보기 ]와 같은 경도 값을 표기하는 방법에 대한 설명 중에서 잘못 설명된 것은?

[ 보기 ] HB S(10/3000)341

㉮. S : 표준시험편을 나타낸다.  나. 10 :압입자 직경을 나타낸다.

다. 3000 : 시험하중을 나타낸다.   라. 341 : 브리넬 경도 값을 나타낸다.

○. 다음 중 설퍼 프린트 시험(sulfur print test) 검사로 검출할 수 있는 것은?

가. SiO2 분포 검출 ㉯. 황 분포 검출 다. 탄소량 분포 검출 라. Fe3C 조직 검출

○. 높이 약 19mm 되는 지점에서 낙하될 때 발생하는 반발 이용한 지시형 경도계는?

가. A형 브리넬경도계(Brinell hardness tester)  나. B형 로크웰(Rockwell) 경도계

다. C형 쇼어 경도계(Shore hardness tester)   ㉱. D형 쇼어 경도계(Shore 硬度計)

○. 응력-변형 곡선(stress-strain curve) 상의 Z 점에서 계산할 수 있는 강도는?

가. 인장강도(tensile strength)       나. 항복강도(yield strength)

다. 안전강도(safety strength)       ㉱. 파괴강도(breaking strength)

○. 교육적 원인에 의한 산업재해(industrial accident)인 것은?

㉮. 경험, 훈련 등이 부족          나. 구조재료가 부적합

다. 기계장치의 설계가 불량        라. 점검, 보수 상태가 불량

○. 샤르피(Charpy) 충격시험을 한 후에 충격값을 구하는 식으로 옳은 것은?  [ 단, R : 해머의 회전축dml 중심에서부터 해머의 중심까지의 거리  A₀ : 단면적  α : 해머를 올렸을 때의 각도  W : 해머의 무게( kgf ),  β : 시험편 파괴 후 해머가 올라간 각도 ]

가. [eqn: {Ｗ(cos beta -cos alpha )} over {Ａ _{0} ․Ｒ} (ｋｇｆ/ｃｍ ^{2} ) ^{}]   나. [eqn: {Ｗ(cos alpha -cos beta )} over {Ａ _{0} ․Ｒ} (ｋｇｆ/ｃｍ ^{2} )]

다. [eqn: {Ｗ(cos alpha -cos beta )} over {Ａ _{0}} (ｋｇｆ/ｃｍ ^{2} )]   ㉱. [eqn: {Ｗ(cos beta -cos alpha )} over {Ａ _{0}} (ｋｇｆ/ｃｍ ^{2} ) ^{}]

○. 현미경 조직 시험(micro structure test)에서 시험편 부식의 뜻은?

가. 평탄하고 잘 반사되지 않는 조악(coarseness; crudeness)한 가공 작업

나. 최종 연마 작업에서 엷은 유동층(fluidized bed)을 형성시키는 것

다. 최종 연마 작업에 의해 표층부에 점성 층을 형성시키는 것

㉱. 최종 연마 작업에 의하여 생긴 유동성 표층을 용해(dissolution)되는 정도의 차에 의해 굴곡(curvature)을 형성시키는 조작법에 해당하는 것

○. 평균근로자 수 100명이 근무하는 직장에서 1명의 재해자가 발생했을 때 천인 율은?

㉮. 10                나. 12                 다. 14                라. 16

○. 다음 설명 중 불꽃 시험(spark test)을 할 때의 주의사항으로 옳은 것은?

가. 그라인더 사용할 때 보안경(protective goggle) 착용하지 않아야 한다.

나. 그라인더(grinder)로 불꽃 시험할 때 반드시 불꽃 정면 가까이에서 확인한다.

㉰. 연삭숫돌을 갈아 끼울 때는 숫돌바퀴의 이상 유무를 확인한 다음에 고정한다.

라. 시험편은 반드시 집게로 꼭 잡고 연삭숫돌 밑 가장자리 상부에 접촉시킨다.

○. 재료의 기계적 시험에서 연성․전성을 알기 위한 시험 방법에 속하는 것은?

㉮. 에릭센 시험(Erichsen test, cupping test)      나. 스프링시험(spring test)

다. 항절시험(deflective strength, transverse test)  라. 경도시험(hardness test)

○. 용융금속 응고 시 먼저 굳는 부분과 나중에 굳는 부분에서 조직이 달라지는 현상은?

㉮. 편석(S, segregation)  나. 백점  다. 피트(T, pit)  라. 고스트라인(ghost line)

○. 모스경도(Moh’s hardness) 3, 용융점 1083℃, 비중 8.9, 전기에 양도체인 금속은?

가. 백금(Pt)      ㉯.구리(Cu)      다. 주석(Sn)      라. 아연(Zn)

○. 표점거리 50mm인 강 봉에 인장 하중을 가해서 60mm로 늘어났다면 변형률은?

가. 10%            ㉯. 20%             다. 30%            라. 40%

교과목명	금속조직학
능력단위	1601010110_16v3 합금설계표준
능력단위 요소	1601010110_16v3.1 합금설계 표준만들기
수행준거 지식	기계적 성질에 미치는 합금원소의 영향에 대한 지식 담금질성 및 질량효과에 대한 지식 경화능시험에 대한 지식

○. 냉간가공(cold working), 단조(F, forging) 등으로 인한 조직 불 균일 제거, 결정립 미세화, 물리적, 기계적 성질의 표준화를 목적으로 대기 중에 냉각시키는 열처리는?

가. 뜨임(tempering)    나. 풀림    다. 담금질    ㉱. 노멀라이징(normalizing)

○. 고주파 경화 법(induction hardening)에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 코일의 재료는 주로 탄소강을 사용  나. 가열 면적 좁을 때는 다권 코일 사용

다. 가열 면적(heating area)이 넓고 길 경우에는 단권 코일(auto coil)을 사용

㉱. 코일과 고주파 발생장치를 연결하는 리드는 될 수 있는 한 간격을 좁게 할 것

○. 일반적인 열처리(heat․treatment)의 목적을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 경도(hardness) 또는 인장력(tension) 증가시키기 위한 것이다.

나. 냉간 가공(cold working)에 의해서 생긴 응력을 제거하는 것이다.

㉰. 조직을 최대한 조대화 시키고, 방향성을 크게 갖게 하기 위한 것이다.

라. 조직을 연한 것으로 변화시키거나 또는 기계 가공을 좋게 하기 위한 것이다.

○. 강(steel) 담금질 성(harden․ability)을 판단하는 방법이 아닌 것은?

㉮. 강박 시험 방법           나. 임계지름(critical diameter)에 의한 방법

다. Jominy 시험 방법         라. 임계냉각속도를 사용하는 방법

○. 담금질 액을 교반하는 방법에는 프로펠러(propeller)를 이용하거나 펌프(pump) 등을 사용한다. 교반(agitation)의 세기 조정을 할 때 고려할 사항이 아닌 것은?

㉮. 뜨임 온도(tempering temperature)            나. 냉각제의 냉각 속도

다. 허용되는 변형(deformation)의 한도     라. 사용하는 재질의 담금질 성

○. 전기로 중에서 상부 또는 하부에 열풍 팬을 설치하여 온도 분포가 매우 좋으며 길이가 긴 부품의 담금질(quenching) 및 가스 침탄의 뜨임용으로 많이 사용되는 로는?

가. 상형 로      ㉯. 원통 로      다. 대차로      라. 회전 레토르트(retort) 로

○. 알루미늄(Al) 합금, 마그네슘(Mg) 합금과 같은 경합금에 가장 알맞은 열처리 방법은?

가. 표면 경화(case hardening) 열처리      ㉯. 시효 경화(age hardening) 열처리

다. 항온 변태 열처리                      라. 응력 제거(stress relief) 열처리

○. 열처리 결함 중 탈탄 현상(de․carburization)을 설명한 것으로 틀린 것은?

가. 담금질 경도가 떨어진다.   나. 기계적 성질 특히 피로강도가 저하한다.

㉰. 표면(surface)에 탈탄 일어나서 펄라이트(pearlite) 조직이 많이 보인다.

라. 강 표면에 인장응력 발생하여 변형이나 균열(crack) 원인이 된다.

○. 텅스텐 계 고속도강(SKH, high speed steel)의 열처리 법에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 고속도강의 담금질 온도(quenching temperature)는 약 1250~1300℃의 고온

나. 고속도강은 자경성(self-hardening)이 강하므로 풀림을 할 경우의 냉각속도는 화색이 없어지기 전까지 서냉(slow cooling)

㉰. 결정립의 조절, 조직의 개선 및 2차 경화를 위해 노멀라이징(normalizing) 처리.

라. 담금질 온도가 높아지면 탄화물(carbide)을 오스테나이트(austenite) 중에 완전히 고용시켜 잔류 오스테나이트(retained austenite)가 많아진다.

○. 열간 공구강인 STD61 소재는 담금질 하면 오스테나이트가 잔류하는데 이를 마텐자이트화하기 위하여 영하(below zero, sub-zero, 零下)의 온도에서 실시를 하는 열처리는?

㉮. 심냉 처리    나. 블루잉 처리    다. 파텐팅 처리    라. 오스템퍼링 처리

○. 탄화물 피복하는 TD처리(Toyota diffusion process)의 특징으로 옳은 것은?

㉮. 처리 온도가 낮아 용융(melting, fusion) 염욕 중에서는 사용할 수 없다.

나. 설비(facilities, equipment)가 간단하고 처리품의 조작이 자유롭다.

다. 높은 경도와 우수한 내 소착성이 있다.  라. 확산 법에 의한 탄화물 피복법이다.

○. 열처리 용 온도계 중 팽창 온도계(expansion  thermometer)인 것은?

가. 방사 온도계     나. 광전관 온도계     다. 저항 온도계     ㉱. 봉상 온도계

◯. 봉상 온도계(stem thermometer) : 2중 유리관이 아니고 봉상으로 되어 있으며 그 중심부에 감온 액이 통과하는 가는 관 모양의 온도계. 온도 눈금은 봉상 유리의 표면에 새겨져 있으며 눈금의 반대쪽에는 백색 유리를 넣어서 눈금 읽기가 쉽다. 구조(structure)는 간단하지만, 온도 읽기에 시차가 생겨서 정밀한 측정(detailed survey)에는 사용할 수가 없다.

◯. 방사 온도계(radiation thermometer) : 물체의 열방사를 관측하여 외견상의 온도 측정할 수 있도록 흑체의 방사로 온도를 교정한 장치

◯. 광전관 온도계(photo electric pyrometer) : 고온(high temperature) 물체에서의 복사광(radiant light)을 광전관에 받아 빛을 전류로 바꾸어 온도 측정

◯. 저항 온도계(resistance thermometer) : 금속 저항선의 저항치의 변화를 측정하여 온도를 알아내는 것으로 측정 범위는 -200~600℃ 정도까지 정확히 측정할 수 있으며, 온도 기록 조절 계로서 자동 제어에 사용

○. 기계구조용 소재로 사용하는 베릴륨청동의 열처리 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 베릴륨 청동은 재결정 풀림(re․crystallization annealing)하여 사용

나. 시효처리(aging treatment) 할 경우에 경도, 인장강도와 항복점 높아진다.

다. 공업적으로 고온 및 부식 환경에 있는 스프링 접촉자(contact)에 사용

㉱. 선, 판으로부터 선 스프링, 판스프링을 만들 때는 풀림처리로 연화시켜 성형

○. 가열된 기판 위에 코팅하고자 하는 피막 성분을 포함한 원료 혼합 가스를 접촉시켜 기상 반응에 의해 표면에 금속, 탄화물, 질화물 등 다양한 피막을 생성시키는 처리는?

가. 스퍼터링(sputtering)  ㉯. 화학 증착 법  다. 진공 증착 법  라. 이온 플레이팅

○. 다음 열처리 기호 중의 연속냉각 변태(continuous cooling transformation)상에서 오스테나이트(austenite)가 마텐자이트(martensite)로 변화하는 변태는?

가. Ar′ 변태 나. Ar1 변태 ㉰. Ar″ 변태(1000℃/sec) 라. Ar3 변태

○. 심냉 처리(sub-zero treatment)를 실시해야 하는 강종이 아닌 것은?

㉮. 불림(air cooling) 처리한 SM25C   나. 담금질 (유냉) 처리한 SRB2

다. 담금질(oil cooling) 처리한 SKH51  라. 침탄처리 후 담금질(유냉)한 SCr420

○. 강(鋼)을 열처리할 경우의 산화(oxidation)에 기인되는 것이 아닌 현상은?

가. 탈탄(decarbonization) ㉯. 고운 표면  다. 경도 불균일 라. 담금질 시 균열

○. 침탄처리(carburizing treatment) 할 때 경화층 깊이 증가시키는 원소는?

가. 황(S), 인(P)  나. 규소(Si), 바나듐(V)  다. 티탄(Ti), 알루미늄(Al)  ㉱. Cr, Mo

○. 펄라이트 가단주철(PMC, pearlitic malleable cast iron)의 제조방법이 아닌 것은?

가. 합금 첨가에 의한 방법            나. 열처리 곡선의 변화에 의한 방법

다. 흑심가단주철 재 열처리하는 방법  ㉱. 구상흑연주철의 재열처리에 의한 방법

○. 자동온도제어장치(automatic temperature control device) 순서는?

가. 검출 → 판단 → 비교 → 조작          ㉯. 검출 → 비교 → 판단 → 조작

다. 조작 → 판단 → 검출 → 비교          라. 조작 → 비교 → 판단 → 검출

○. 반도체 소재의 틀로 사용되는 리드 프레임(lead frame)의 구비조건이 아닌 것은?

㉮. 열 방출성 낮을 것  나. 도금과 납땜 잘 될 것  다. Si와 열팽창 차 적을 것

라. 펀치(punching) 가공 후에도 소재의 평탄도가 유지 될 것

○. 고온에서 쓰이는 내열강(heat resisting steel) 재료의 구비조건 아닌 것은?

가. 기계적 성질이 우수해야 한다.       나. 조직이 안정되어 있어야 한다.

㉰. 열팽창에 잘 견디어야 한다.         라. 화학적으로 안정되어 있어야 한다.

○. 동일조건에서 전기전도율(electric conductivity)이 가장 높은 원소는?

가. 철(Fe)  나. 크롬(Cr, chromium)  ㉰. 몰리브덴(Mo)  라. 납(Pb, lead)

◯ 전기 전도율 높은 금속 : 은(Ag) 〉구리(Cu) 〉금(Au) 〉알루미늄(Al)

○. 청동(bronze)과 황동(brass) 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 청동(bronze) 구리와 주석 합금     나. 황동(brass) 구리와 아연 합금

㉰. 톰백(tombac) 구리에 5~20% 아연 함유한 것으로 강도 높으나 전연성 없다.

라. 포금 구리에 주석 8~12% 함유한 합금으로 포신 재료 등에 사용된다.

◯ 청동(bronze) : Cu + Sn 합금,  황동(brass) : Cu + Zn 합금

○. 탄소(C) 0.5~0.7% 함유하며 인장 강도는 590~690 MPa이며, 축(shaft), 기어(gear), 레일(rail), 스프링(spring) 등에 사용되는 탄소강(carbon steel)인 것은?

가. 톰백(tombac, copper alloy)           ㉯. 최 경강(extra hard steel)

다. 반 연강(semi-mild steel, 半)          라. 극 연강(extra mild steel)

○. 니켈-크롬 합금(Ni-Cr alloy) 중 1,000℃까지 온도 측정이 가능한 합금인 것은?

가. 망가닌   나. 우드 메탈   다. 베빗 메탈   ㉱. 크로멜-알루멜

○. 형상기억 합금(shape memory alloy) 제조에 이용되는 특성은?

가. 냉각 가공    나. 시효 경화     다. 확산 변태     ㉱. 마텐자이트 변태

○. 귀금속인 금(Au, gold) 순도(purity)의 단위(unit)에 속하는 것은?

㉮. K(carat)      나. P(pound)      다. %(percent)      라. μm(micron)

○. 순철(pure iron)의 자기변태(A2, magnetic transformation) 온도는?

가. 100(℃)         나. 210(℃)           ㉰. 768(℃)         라. 1400(℃)

◯ Fe3C 자기변태 온도(A0) : 210℃, 동소 변태 A3, A4 온도 : 910℃, 1400℃

○. 처음에 주어진 특정 모양의 합금 재료를 인장하거나 소성변형된 것이 가열(heating up, 加熱)에 의하여 원래의 모양으로 되돌아가는 현상이 나타나는 소재인 것은?

가. 항복융해합금   ㉯. 형상기억합금    다. 압축성합금    라. 비 결정 합금

○. 내마멸성(wear resisting quality) 우수하여 주로 내 마멸용으로 사용되는 애시큘러 주철(accicular cast iron)의 기지(base)에 해당하는 것은?

㉮. 베이나이트(bainite)                    나. 소르바이트(sorbite, 피아노 선)

다. 마텐자이트(martensite)                 라. 오스테나이트(austenite)

◯ 애시큘러 주철 조직 : Ni-Cr계로 베이나이트(bainite) 조직

○. 비철금속인 알루미늄(Al)의 일반적인 성질에 대한 설명 중에서 옳지 않은 것은?

가. 비중(specific gravity) 약 2.7인 대표적인 경금속(light metal)

나. 전기전도율(electric conductivity) Ag, Cu, Au 다음으로 우수

다. 산화알루미늄(Al2O3, aluminium oxide) 보호 피막(protective film)이 있어 내식성(non scaling property, corrosion resistance)이 우수

㉱. 알칼리(alkali) 수용액 중에는 침식(erosion, corrosion)되지 않으나, 수산화암모늄(ammonium hydroxide, NH4OH) 중에서 잘 부식(corrosion) 발생

○. 고체 상태에서 하나의 원소가 온도에 따라 그 금속을 구성하고 있는 원자배열(arrangement of atoms)이 변하여 두 가지 이상의 결정구조를 가지는 현상은?

가. 전위(dislocation)                      ㉯. 동소체(allotrope)

다. 재결정(recrystallization)                라. 고용체(solid solution)

◯ Ni-Cr 계 인바(in․var) : 길이측정 표준 자, 바이메탈, VTR 헤드 고정대에 사용.

○. 주강(cast steel)과 주철(cast iron)을 비교 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 주강(cast steel)은 주철에 비하여 용접(welding)이 쉽다.

나. 주강은 주철(cast iron)에 비해 용융점(melting point)이 높다.

다. 주강(cast steel)은 주철에 비해 탄소량(carbon amount)이 적다.

㉱. 주강은 주철에 비해 수축률(contraction percentage) 적다.

○. 특수강인 18-8 스테인리스강(austenite)에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. Cr 18%, Ni 8%를 함유    .     ㉯. 페라이트(α-Fe) 조직으로 강자성체.

다. 입계부식(inter․granular corrosion) 방지를 위해 티탄(Ti)을 첨가.

라. 내식성(corrosion resistance) 및 내 충격성, 기계 가공성이 우수.

○. 경금속(light metal)인 마그네슘(Mg)에 대한 특성 설명 중 틀린 것은?

가. 고온에서 발화되기 쉽고, 분말(powder)은 폭발(explosion)하기 쉽다.

㉯. 해수에 대한 내식성(non scaling property, corrosion resistance) 풍부하다.

다. 비중(specific gravity) 1.74, 용융점 650℃인 조밀육방격자(HCP) 금속이다.

라. 경합금 재료로 좋으며, 마그네슘(Mg, magnesium) 합금은 절삭성이 좋다.

○. 비중(specific gravity)이 가장 높은 금속원소(metallic element)인 것은?

가. 망간(Mn, manganese, 7.2)   나. 규소(Si, silicon, 2.3)

다. 구리(Cu, copper, 8.9)    ㉱. 텅스텐(W, tungsten)

◯ 대표적(代表的)으로 비중 가장 높은 금속 원소 : Ir(22.42), W(18.6)

◯ 베빗메탈(babbit metal) hint : As – Sn – Cu 계(안-주-구=babbit metal)

○. 탄소강 중에 포함된 구리의 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 내식성(non scaling property, corrosion resistance)을 향상

㉯. Ar1 변태점(transformation point, transformation temperature) 증가

다. 강재(steel material)를 압연(rolling)할 때 균열(crack) 원인

라. 강도(strength), 경도(hardness), 탄성한도(elastic limits) 증대

○. 격자 결함(lattice defect) 중에서 선결함에 해당하는 것은?

가. 원자 공공(vacancy)  ㉯. 전위(dislocation)  다. 적층결함   라. 주조결함

○. 금속 결함(metallic defects) 중 체적 결함에 속하는 것은?

가. 전위   ㉯. 주조결함   다 결정입계 경계   라. 침입 형 불순물 원자

◯ 면적 결함 : 입계(grain boundary), 적층결함(stacking fault)

◯ 점 결함 : 공공(vacancy 치환 형 원자

◯ 선결함 : 전위(dislocation), 격자간결함 : 침입 형(interstitial)

○. 일정한 온도의 영역과 변형 속도의 영역에서만 300~500% 이상의 연성(ductility, 延性)을 나타내는 신소재(advanced materials)인 것은?

가. 초 탄성 합금    ㉯. 초 소성 합금    다. 비정질합금    라. 복합 재료

○. 강의 물리적 성질(physical properties)을 설명한 것으로 틀린 것은?

가. 비중 탄소량 증가에 따라 감소한다.  나. 열전도도 탄소량 증가에 따라 감소.

다. 전기저항(electric resistance)은 탄소량(C)의 증가에 따라 증가.

㉱. 탄소강(carbon steel)은 일반적으로 자성(magnetism)을 띄지 않는다.

○. 상온(ordinary temperature)이나 가열된 금속을 실린더 모양의 컨테이너에 넣고 한 쪽에 있는 램(ram)에 압력을 가하여 밀어내어 봉, 관, 형재 등으로 가공하는 것은?

가. 전조 가공       나. 단조 가공        다. 프레스 가공       ㉱. 압출 가공

○. 결정(crystal)의 격자상수를 나타내는 옹스트롱(Å)의 단위에 속하는 것은?

가. 10-4            나. 10-5              다. 10-6             ㉱. 10-8

○. 비강도가 높은 대표적인 경합금인 티탄(Ti) 특징을 설명한 것으로 적합한 것은?

가. 열과 도전율 높다. ㉯. 비강도(강도/중량 비) 높다. 다. 용융점 낮은 중금속

라. 상온인 물 또는 공기 중에서는 부동태(passivity) 피막 형성되지 않는다.

○. 대표적인 비철금속재료인 구리합금에 속하는 황동(brass) 합금 주성분은?

가. Cu - Fe       ㉯. Cu - Zn       다. Cu - Pb       라. Cu - Sn

○. 특수강(alloy steel, special steel) 제조하는 목적이 아닌 것은?

가. 경도(hardness) 증대     나. 내식성, 내열성(heat resistance) 증대

다. 내마모성, 절삭 성 증대  ㉱. 취성, 전연 성(ductility, plasticity) 증대

○. 인청동(phosphor bronze) 특징을 설명한 것 중에서 틀린 것은?

가. 내식성(non scaling property), 내마모성(wear resistance) 우수

나. 펌프 부품, 기어 및 화학기계(chemical industrial equipment) 부품에 사용

다. 주석 청동(bronze) 중에 보통 0.05~0.5%의 인(phosphorus)을 함유

㉱. 인은 극소량이 Cu 중에 고용되고, 나머지 Cu3P상은 연성을 높여주는 역할

○. 일반적으로 합금(alloy)이 순금속(pure metal)보다 높은 성질은?

가. 전성(malleability)  나. 연성(ductility)   다. 전기전도율  ㉱. 강도, 경도

○. 분말 야금법(powder metallurgy)의 특징 설명한 것 중 옳은 것은?

가. 가공 정밀도가 낮다.     나. 고 융점 재료의 제조 어렵다.

㉰. 편석, 결정립 조대화 문제 적다.  라. 실수율 낮아 양산품제조에 부적합하다.

○. 탄소강(carbon steel)의 상온 특성에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 비중, 열전도도(thermal conductivity) 탄소 함량 증가에 따라 증가

나. 탄소량 증가에 따라 경도, 인장강도(tensile strength) 감소

다. 탄성계수(modulus of elasticity), 항복점 온도 상승하면 증가

㉱. Fe3C가 석출(precipitation)하면 경도는 증가하나 인장강도 감소

○. 탄소강에서 황(S)으로 생기는 적열취성을 방지하기 위해 첨가하는 원소는?

가. 탄소(C)    ㉯. 망간(Mn)     다. 규소(Si)    라. 셀레늄(Se, selenium)

○. 구상흑연주철(GCD)의 바탕(matrix) 조직에 따른 형태 아닌 것은?

가. 시멘타이트(cementite) 형                  나. 펄라이트(pearlite) 형

㉰. 오스테나이트(austenite) 형                 라. 페라이트(ferrite) 형

○. 〔그림〕과 같은 순 구리 냉각곡선에서 응고 잠열을 방출하기 시작하는 곳은?

가. ㉠             ㉯. ㉡                다. ㉢             라. ㉣

○. 다음 중 순철(pure iron)의 동소체(allotropy)에 속하지 않는 것은?

가. α-Fe(ferrite)    ㉯. β-Fe    다. γ-Fe(austenite)    라. δ-Fe

○. 특수용도용 합금강의 전자기적(electromagnetic) 특성을 개선하는 원소인 것은?

가. 니켈(Ni)   나. 몰리브덴(Mo)   ㉰. 규소(Si, silicon)    라. 크롬(Cr)

○. 내식․내열강의 대표적인 18-8 스테인리스강에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. Cr 18(%), Ni 8(%)를 함유      ㉯. 페라이트 조직으로 강자성체.

다. 입계부식 방지를 위해 Ti 첨가   라. 내식성, 내충격성, 기계 가공성 우수

○. 실루민(silumin, alpax)의 주조조직에 나타나는 규소는 육각판상 조대한 거친 결정이므로 개량 처리하여 조직을 미세화 시켜야 한다. 이 때 사용하는 접종제가 아닌 것은?

㉮. 알루미늄      나. 불화 알칼리       다. 수산화나트륨   라. 금속 나트륨

○. 용질원자(solution atoms)가 전위(electric potential)와 상호작용을 할 때 단 범위(short range) 장애물을 형성하며 저온에서만 유동응력에 기여하는 작용은?

가. 강성률(rigidity) 상호작용         나. 탄성적(elastic) 상호작용

㉰. 전기적(electric) 상호작용        라. 장 범위(long range) 규칙도 상호작용

○. 소결 초경합금(cemented carbide, hard metal)으로 사용되지 않는 합금 계인 것은?

가. 탄화텅스텐-탄화티탄-코발트(WC-TiC-Co)계 나. 탄화텅스텐-코발트(WC-Co) 계

㉰. 아연-크롬-텅스텐-탄소(Zn-Cr-W-C) 계     라. WC-TiC-TaC-Co계

○. Fe-C 평형 상태도 상에 존재하는 순철(ferrite)에서 일어나지 않는 변태는?

㉮. A1 변태(723℃) 나. A2 변태(768℃) 다. A3 변태(910℃) 라. A4 변태(1400℃)

○. 일명 화이트메탈이라고 하는 베어링 용 합금 성분으로 조합되어 있지 않는 것은?

㉮. Zn-Al-Bi 나. Sb-Sn-Cu(안티몬-주석-구리) 다. Pb-Sn-Sb 라. Sn-Sb-Cu-Pb

○. F = C + P + 1라는 상률(phase rule) 공식(formula)에서 P의 뜻은?

가. 자유도(degree of freedom)  나. 대기압  ㉰. 상의 수  라. 성분 수

○. 금속 합금에서 온도가 일정할 때 확산 속도(diffusion velocity) 가장 빠른 것은?

㉮. 표면 확산(surface diffusion)  나. 입계 확산  다. 격자 확산  라. 입내 확산

○. 황동 평형상태도(equilibrium diagram) 상에서 6개의 상 중 α의 결정격자는?

㉮. FCC  나. 정방격자(tetragonal lattice)   다. 조밀육방격자  라. 체심입방격자

○. 압축 시험편의 지름(D)과 길이(L) 관계 비는 어느 범위가 가장 적당한가?

㉮. L/D=1~3       나. L/D=5~6       다. L/D=7~8       라. L/D=9~11

○. 탄성률(modulus of elasticity)을 뜻하는 옳은 식은? [ 단, σ : 응력, ε : 변형률 ]

㉮. E = σ/ε       나. E = σ ․ ε         다. E = ε/σ      라. E = σ + ε

○. 고속도강(SKH)이나 냉간금형강(STD11)을 담금질 후 뜨임하여 경화시키는 처리는?

가. 수인(water toughening) 처리            나. 용체 화 처리(solution treatment)

다. 1차 경화처리(1st hardening treatment)  ㉱. 2차 경화 처리

○. 사람의 눈에 가장 해로운 영향을 줄 수 있는 자외선(ultra violet rays) 파장은?

㉮. 2500Å        나. 1500Å           다. 1000Å           라. 500Å

○. 담금질(quenching) 대표조직인 마텐자이트(martensite) 변태의 특성이 아닌 것은?

가. 무확산변태(diffusionless transformation)   나. 단상에서 단상으로 변태발생

다. 응력(stress)을 가하면 Ms(martensite start) 이상에서도 변태

㉱. 합금 원소를 첨가하여도 Ms(martensite start) 점의 변화없이 변태

○. 원자 확산계수(atomic diffusion coefficient) D를 뜻하는 것은?

가. cm/in         나. cm2/in          다. cm/sec         ㉱. cm2/sec

○. 특수용도 용 전열합금인 니켈-크롬계 합금의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 내열성(heat resistance)이 크다.    ㉯. 전기저항 대단히 작다.

다. 내식성 크고 산화도 적다.          라. Fe 및 Cu에 대한 열전 효과 크다.

○. 두 금속을 합금(alloy)하는 경우에 나타나는 일반적인 성질로 옳은 것은?

가. 밀도는 두 금속의 결정구조와 무관     ㉯. 합금을 하면 인장강도는 증가

다. 융점(melting point)은 두 금속 중에서 고온 금속보다 항상 높아진다.

라. 두 금속 원자의 크기 차 클수록 치환(substitution) 형 고용체 형성하기 쉽다.

○. 변형 받은 금속에서 축적 에너지의 크기에 관한 설명으로 옳지 못한 것은?

가. 내부 변형이 복잡할수록 축적 에너지(stored energy)의 양은 증가.

㉯. 축적 에너지의 양은 결정 입도(grain size)가 증가함에 따라 증가

다. 낮은 가공 온도(working temperature)에서의 변형은 축적에너지 양을 증가.

라. 주어진 변형에서 불순물 원자를 첨가할수록 축적 에너지의 양은 증가

○. 다음 중 규칙-불규칙변태(order-disorder transformation)와 무관한 것은?

가. 자성    나. 전기 전도도     ㉰. 금속간 화합물(Fe3C)    라. 기계적 성질

○. 전율 고용체(homogeneous solid solution) 합금에서 강도가 최대인 것은?

가. 합금(alloy, 合金)에 따라 다르다.      ㉯. 동일 비율로 합금된 경우

다. 융점(melting point)이 낮은 금속(metal)이 많이 포함된 경우

라. 융점(melting point)이 높은 금속(metal)이 많이 포함된 경우

○. 침입형고용체(interstitial solid solution)를 이루는 원소 아닌 것은?

가. 탄소(C)      나. 질소(N)      다. 붕소(B)      ㉱. 규소(Si)

○. 니켈과 구리는 상온에서는 면심입방격자(FCC) 결정구조를 가지며 원자 반경이 각각 1.234(Å)와 1.275(Å)이다. Ni과 Cu로 합금을 만들 경우 상온에서의 상태인 것은?

가. 금속간화합물 ㉯. 치환형전율고용체 다. 2차형 전율고용체 라. 침입형전율고용체

○. 체심입방격자 결정구조를 갖는 몰리브덴(Mo)의 슬립 면(slip plane)과 슬립 방향은?

가. (0001)＜2110＞   나. (111)＜110＞    ㉰. (110)＜111＞   라. (123)＜111＞

○. 미소경도 시험(Hmv, micro Vickers test)이 필요하지 않는 경우는?

가. 시험편이 작고 경도가 높은 부분의 측정   나. 도금층 등 표면의 경도 측정

다. 박판 또는 가는 선재의 경도를 측정       ㉱. 경도가 낮고 시험편이 큰 재료

○. 금속을 소성가공할 때 가공도가 증가하면 일어나는 현상으로 옳은 것은?

가. 연성(ductility) 증가.         나. 전기저항(electric resistance) 감소.

다. 밀도(density) 증가          ㉱. 항복강도(yield strength) 증가

○. 금속재료를 소성가공 할 경우에 금속 결정내의 미끄럼(slip)면 위에서 슬립(slip)이 일어난 부분과 슬립(slip)일 일어나지 않은 부분의 경계에 생기는 결함(defect)은?

가. 킹크(kink)    나. 쌍정(twin)    다. 공공(vacancy)    ㉱. 전위(dislocation)

○. 기계적시험인 충격시험(impact test)에서 충격값의 단위로 옳은 것은?

가. kgf/m       나. kgf/mm2        ㉰. kgf․m/cm2       라. kgf․cosθ․m

○. 다음 열처리 조직 중 기계적 피로한도(fatigue limit)가 가장 큰 조직은?

㉮. 마텐자이트 + 트루스타이트(troostite)     나. 펄라이트(pearlite) + 페라이트

다. 트루스타이트 + 오스테나이트(austenite)  라. 페라이트(ferrite) + 오스테나이트

○. 환봉(round bar)의 비틀림 시험(torsion test)과 비틀림 응력(torsion stress) 및 변형률(strain)을 구하기 위한 가정들에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 봉(rod)의 단면(cross section)은 변형 후에도 역시 평면(plane)이다.

나. 강성계수(modulus of rigidity, shear modulus) 등을 구할 수 있다.

다. 단면상에서의 반지름(radius radii)은 변형 후에도 그 반지름으로 취급한다.

㉱. 비틀림 각도(torsion angle)는 토크-비틀림 선도 초기에는 반비례(inverse proportion)로 나타나나 항복점(yield point)이 지나면 감소가 급격하게 된다.

○. 비금속 개재물(non metallic inclusion)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 응력 집중의 원인이 된다.    나. 철강 내에 개재하는 고형체의 불순물이다.

다. 피로한도를 저하시킨다.      ㉱. 투과전자 현미경 시험으로만 발견할 수 있다.

○. 피로시험에서 시험편의 축 방향에 인장과 압축이 교대로 작용하는 시험법은?

가. 반복 굽힘시험(repeated bending test)   ㉯. 반복 인장압축 시험

다. 반복 비틀림시험(repeated torsion test)  라. 반복 응력피로 시험

○. 금속현미경을 사용하여 시험편 조직 관찰할 때 주의해야 할 사항 중 틀린 것은?

가. 저배율(low magnification)에서 고배율(high magnification)로 관찰

나. 배율을 확인한 후에 대물렌즈(objective lens) 및 접안 렌즈를 고정

다. 시편(test piece)을 받침대에 올려놓고 크램프(clamp)로 고정

㉱. 미동 나사로 초점을 대략 맞춘 후 조동 나사로 초점을 정확하게 맞추어 관찰

○. 철강재료를 신속, 간편하게 선별하는 불꽃 검사법에 대한 설명 중 틀린 것은

가. 검사(inspection, test)는 같은 방법, 같은 조건으로 실시한다.

나. 탈탄(decarbonization), 침탄 정도의 개략적 판정할 수 있다.

㉰. 불꽃검사에서 탄소 양이 증가하면 불꽃 수는 감소하고 그 형태도 순해진다.

라. 그라인더 불꽃시험은 불꽃의 형태에 의해 재료의 탄소 양을 판정한다.

○. 안전 보건 교육(safety & health education)의 단계별 교육 과정 중 지식교육, 기능 교육, 태도 교육 중 태도교육(attitude education) 내용에 속하는 것은?

가. 안전규정(safe provision) 숙지를 위한 교육  나. 전문적 기술, 안전기술, 기능

㉰. 작업 전후(front and rear) 점검 및 검사 요령의 정확화 및 습관화

라. 전문적 기술 숙지를 위한 교육, 안전 기술, 안전 규정 숙지를 위한 교육 기능

○. 크리프 시험(creep test)은 긴 시간이 필요하다. 이 때 시험실(laboratory)의 환경 조건에서 정확한 시험 결과를 얻기 위한 가장 우선적인 조치사항에 속하는 것은?

㉮. 내진 설비      나. 조명(lighting), 환기(ventilation) 설비

다. 소음(noise) 방지장치     라. 분진(dust, mote) 방지 장치

○. 철강 재료에 존재하는 황(S) 분포상태, 편석(S, segregation)을 검사하는 방법은?

가. 제프리즈 법              나. 매크로 검사법(macro insppection method)

㉰. 설퍼 프린트(sulfur print)  라. 비금속 개재물(N, non metallic inclusion) 검사

◯ 설퍼 프린트법 : 하인바우어(Heyn Bauer)법과 바우만(baumann)법의 2종류 분류

○. 현미경으로 측정한 비금속 개재물(N) 종류 중  A계 개재 물은?

㉮. 황화물(sulfides) 종류                 나. 알루민 산 염(aluminate) 종류

다. 규산염(silicate) 종류                  라. 단일 구형(single sphere)의 종류

○. 인장시험편(tensile test piece) 표점거리(gauge length)는 50mm이고, 인장 시험 후 절단된 시편의 표점 거리는 65.6mm일 때 이 시험편의 연신율(%)은?

가. 21.2(%)        ㉯. 31.2(%)        다. 41.2(%)        라. 51.2(%)

◯ 연신율 : [eqn: {65.6-50} over {50} ` TIMES `100(%)=31.2(%)]

○. 재료의 연성(ductility)을 알기 위한 시험으로 구리 판, 알루미늄 판 및 기타 연성판재를 가압 성형하여서 변형능력을 시험하는 방법에 속하는 것은?

가. 굽힘 시험(bending test)          ㉯. 커핑 시험(Erichsen test, cupping test)

다. 응력 파단시험(impact test)  라. 슬라이딩( sliding) 마모 시험

○. 황 편석부가 짙은 농도로 착색된 점상으로 나타난 편석 기호는?

가. SN               나. Sc                ㉰. SD               라. Sco

○. 물체에 해머(hammer)를 낙하(fall, dropping)시켰을 때 반발(repulsion) 되어 튀어 오르는 높이로 경도(hardness)를 측정하는 시험에 속하는 것은?

가. 브리넬 경도시험(HB, Brinell hardness test)   나. 록웰 경도시험(Rockwell)

다. 비커스 경도시험(HV, Vickers hardness test)  ㉱. 쇼어 경도시험(HS, Shore)

○. KS 규격에 따른 인장 시험(tension test)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 시험온도 0~40℃의 범위내로 하고, 특히 온도관리 필요할 때는 30±5℃로 한다.

나. 하중(load) 가하는 속도(velocity)가 측정 결과에 현저한 영향을 미칠 우려가 있는 재료에 대해서는 그 재료 표준이 정한 바에 따른다.

다. 상항복점(upper yield point), 하항복점, 내력을 측정하는 경우는 재료 표준에서의 규정 값에 대응하는 하중의 1/2 하중까지 적절한 속도로 하중 가한다.

㉱. 인장강도 규정 값에 해당하는 하중의 50% 넘은 후에는 시험편 평행 부 변형 증가율이 강에서는 20~80%/min. Al과 그 합금에서는 80%/min 이하의 속도로 당긴다.

○. 다음 중 주철 성장(growth of cast iron)의 원인이라 볼 수 없는 것은?

가. 규소(Si,)의 산화에 의한 팽창  나. 시멘타이트(Fe3C) 흑연화에 의한 팽창

㉰. A4 변태에서 무게변화로 팽창  라. 불균일 가열로 생기는 균열에 의한 팽창

교과목명	금속조직학
능력단위	1601010110_16v3 합금설계표준
능력단위 요소	1601010110_16v3.2 합금설계 표준 평가하기
수행준거 지식	합금성분이 기계적 특성에 미치는 영향에 대한 지식 분광분석 방법 및 장비 사용에 대한 지식

○. 흑심가단주철(BMC)의 열처리 중 제1단 흑연 화에서 일어나는 반응식인 것은?

가. CaCO3 → CO2 + CaO             ㉯. Fe3C(cementite) → 3Fe + C

다. C + O2 → CO2                    라. 3Fe + CO2 → Fe3C + O2

○. 강의 항온변태 곡선인 S 곡선의 형태에 영향을 주는 요소 아닌 것은?

가. 첨가 원소    나. 응력의 영향    다. 최고 가열온도    ㉱. 조직학적 방법

○. 뜨임 메짐성(tempering brittleness) 방지하는 가장 효과적인 원소는?

가. 망간(Mn)       나. 크롬(Cr)        다. 니켈(Ni)      ㉱. 몰리브덴(Mo)

○. 열처리(heat․treatment process) 방법, 재질 및 형상에 따라 냉각방법 달라지는데 작동 방법에 따른 냉각장치(cooling system)에 해당되지 않는 것은?

㉮. 공냉 장치  나. 분무 냉각 장치  다. 강제 환류 장치  라. 프레스 냉각 장치

○. 질화 처리(nitriding treatment)로 최 표면에 나타나는 화합물 층(compound layer)에 존재하는 γ′ 상의 구성성분(component part)인 것은?

가. FeN              나. Fe2N             ㉰. Fe4N             라. Fe8N

○. 열처리 공정(heat․treatment process) 검사에 필요한 장비 아닌 것은?

가. 비커스 경도계  나. 금속 현미경  다. 로크웰 경도계  ㉱. 도금 두께 측정기

○. 초 심랭처리(super sub-zero treatment) 효과에 해당하지 않는 것은?

㉮. 잔류 응력(residual stress)이 증가한다.     나. 내마멸성이 현저히 향상된다.

다. 조직 미세화와 미세탄화물 석출(eutectoid carbide) 이루어진다.

라. 잔류 오스테나이트(retained austenite) 대부분 마텐자이트로 변태한다.

○. Ac3 또는 Ac1점 이상 약 30~50°C의 온도로 가열한 후, 노(furnace) 내에서 서냉(slow cooling)하는 열처리(heat․treatment) 조작법에 해당하는 것은?

㉮. 완전 풀림(full annealing)            나. 연화 풀림(soft annealing)

다. 항온 풀림(isothermal annealing)     라. 응력제거 풀림(stress relief annealing)

○. 진공로(vacuum furnace) 내부에 필요한 단열재 구비조건으로 틀린 것은?

㉮. 흡습성 커야 한다.          나. 열용량(heat capacity) 적어야 한다.

다. 열적충격에 강해야 한다.    라. 방사열 완전히 방사시키는 재료이어야 한다.

○. 강을 항온변태 시켰을 때 나타나는 마텐자이트와 트루스타이트의 중간 조직은?

㉮. 베이나이트(bainite)                  나. 페라이트(ferrite, α-Fe)

다. 오스테나이트(austenite, γ-Fe)        라. 시멘타이트(cementite, Fe3C)

○. 담금질 열처리 냉각탱크(cooling tank)에서 냉각 시 냉각속도 가장 빠른 냉매는?

가. 오일(oil)    나. 노냉    다. 공기    ㉱. 액체 질소(liquid nitrogen)

○. SM45C를 화염담금질(flame hardening) 할 경우의 경도(HRC)인 것은?

가. 45               나. 50                다. 55               ㉱. 60

○. 재료를 오스테나이트화한 후 nose 구역 통과하도록 급냉하고 시험편의 내•외가 동일한 온도에 도달한 다음 적당한 방법으로 소성 가공(plastic working)하여 공랭(air cooling, 空冷), 유랭, 수냉으로 마텐자이트 변태를 생기게 하는 것은?

가. 수인법(water toughening) 나. 파텐팅(patenting)  ㉰. 제어압연 라. Ms 담금질

○. 다음 재료조직 중에서 경도(hardness)가 큰 순서로 배열된 것에 속하는 것은?

가. 마텐자이트(martensite) > 트루스타이트 ＞소르바이트 > 시멘타이트 > 펄라이트

㉯. 시멘타이트(cementite) > 마텐자이트 ＞트루스타이트 > 소르바이트 > 펄라이트

다. 트루스타이트(troostite) > 마텐자이트 ＞ 소르바이트 > 시멘타이트 > 펄라이트

라. 소르바이트(sorbite) > 마텐자이트 ＞ 트루스타이트 > 시멘타이트 > 펄라이트

○. 고속도 공구강(high speed steel)인 SKH2 강을 록웰 경도(Rockwell hardness)인 HRC63 이상 얻고자 할 때의 담금질(quenching) 온도로 적합한 것은?

가. 780~850(°C)  나. 850~950(°C)   다. 1000~1050(°C)  ㉱. 1250~1290(°C)

○. 아공석강을 불림(normalizing) 열처리 했을 경우에 얻을수 있는 조직인 것은?

가. 소르바이트 + 시멘타이트      나. 시멘타이트(Fe3C) + 오스테나이트(austenite)

다. 시멘타이트 + 베이나이트      ㉱. 페라이트(ferrite, α-Fe) + 펄라이트(pearlite)

○. 안정한 질별로 하기 위하여 추가 가공 경화(work hardening)의 유무에 관계없이 열처리한 것을 의미하는 질별 기호에 속하는 것은?

가. F(주조한 그대로)  나. 0(담금질 상태)  ㉰. T  라. W(담금질 후 시효경화 중)

○. 강을 열처리할 경우 담금질 성(harden․ability) 향상시키는 원소로 가장 좋은 것은?

㉮. 망간(Mn)       나. 납(Pb)       다. 황(S)       라. 구리(Cu)

○. 표면경화(surface hardening, case hardening) 열처리에 속하는 것은?

㉮. 청화법(cyaniding)   나. 담금질   다. 오스템퍼링   라. 노멀라이징

○. 단조용 Al 합금(forging aluminium alloy) 중 초 두랄루민(SD)의 담금질 온도는?

㉮. 505~510(°C)   나. 300~400(°C)   다. 235~310(°C)   라. 150~200(°C)

○. 회주철(GC, grey cast iron) 주물 응력제거열처리 시 가장 좋은 온도는?

가. 1000(℃)         ㉯. 650(℃)          다. 350(℃)         라. 150(℃)

○. 고주파담금질(high-frequency hardening method) 장점 아닌 것은?

㉮. 산화(oxidation) 및 탈탄이 많다.        나. 열처리 시간이 짧다

다. 대량생산(mass production), 연속작업에 적합하다.  라. 경제적이다.

○. 고주파담금질에서 물체 표면만 발열되는 원인에 해당하는 것은?

가. 질량 효과(mass effect)와 전압 효과  나. 와전 효과와 역류 효과

㉰. 표피 효과(skin effect)와 근접 효과    라. 침투 효과와 저항 효과

○. 고속도 공구강(SKH, high speed tool steel) 열처리에 사용되는 적합한 가열로는?

㉮. 염욕 로(salt bath furnace)             나. 전로(converter)

다. 용광로(BF, blast furnace)              라. 소결로(sintering furnace)

○. SM35C를 화염 담금질(flame hardening)할 경우의 경도(HRC) 값은?

가. HRC 30        ㉯. HRC 50           다. HRC 70        라. HRC 90

○. 가열장치를 열원, 용도, 구조 등에 따라 분류할 때 열원에 따른 분류 아닌 것은?

가. 전기로          나. 중유로            다. 가스로          ㉱. 연속 로

○. 두 종류 금속선 양단을 접합, 양 접합 점에 온도차 부여하여 기전력을 얻는 것은?

가. 복사온도계     ㉯. 열전대 온도계     다. 광전 온도계     라. 광 온도계

○. 알루미늄 열처리 기호 중에서 가공 경화한 재질을 나타내는 기호로 알맞은 것은?

가. F                나. 0                  ㉰. H                 라. T

［ 금속재료(metallic material) 및 금속조직 분야 ］

○. 진정강(killed steel) 강괴에 대한 설명 중에서 옳은 내용에 속하는 것은?

가. 탄소(C, carbon)가 없는 강    ㉯. 완전 탈산(de-oxidation)한 강

다. 캡(cap)을 씌워 만든 강       라. 탈산제(deoxidizer)를 첨가하지 않는 강

◯ 캡(cap)을 씌워서 만든 강 : 캡드 강(capped steel ingot)이라고 한다.

○. 처음 조건에서 주어진 특정한 모양의 소재를 인장하거나 소성변형(plastic deformation)한 것이 가열에 의하여 원래 상태로 돌아가는 현상으로 옳은 것은?

가. 석출경화 효과  나. 시효현상 효과    ㉰. 형상기억 효과  라. 자기변태 효과

○. Fe-C 평형 상태도에서 δ 고용체+L(융체)⇆γ 고용체로 되는 반응에 속하는 것은?

가. 공정 점(eutectic point)               ㉯. 포정 점(peritectic point)

다. 공석 점(eutectoid point)              라. 편정 점(monotectic point)

○. 오스테나이트 계 스테인리스강에 적용되는 용체화 처리 온도(℃)로 적합한 것은?

가. 390~500      나. 600~710       ㉰. 1010~1120      라. 1220~1430

○. 비철금속 Al 합금인 라우탈(lautal) 합금의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 라우탈(lautal)은 시효 경화성(age harden-ability)이 있는 합금

나. 라우탈(lautal)은 규소(Si, silicon)를 첨가하여 주조성을 개선한 합금

다. 라우탈(lautal)은 구리 첨가하여 피삭성(machinability) 좋게 한 합금

㉱. 라우탈(lautal)은 주조균열(casting crack)이 커서 사형주물에 적합

○. 오스테나이트 계(austenite system) 스테인리스강(stainless steel)의 대표강인 18-8 스테인리스강의 합금 원소와 그 함유량(%)이 옳은 것은?

가. Ni(18)-Mn(8)  나. Ni(18)-Cri(8)  다. Mn(18)-Ni(8)  ㉱. Cr(18)-Ni(8)

○. Fe-C계의 평형 상태도(equilibrium diagram)에서 냉각할 때의 Acm 선의 의미는?

가. Acm 선이란 δ 고용체(Austenite)에서 ferrite(α-고용체)가 석출하는 온도선

㉯. Acm 선이란 γ 고용체(Austenite)에서 cementite가 석출하는 온도선

다. Acm 선이란 ferrite(α-고용체)에서 pearlite가 석출하는 온도선

라. Acm 선이란 γ 고용체(Austenite)에서 ferrite(α-고용체)가 석출하는 온도선

○. 급냉(rapid cooling)하거나 또는 상온 가공(cold forming)을 한 후 시효(aging에 의하여 재료를 단단하게 하는 방법에 해당하는 것은?

㉮. 시효 경화     나. 개량 처리      다. 용체화 처리     라. 실루민 처리

○. 열팽창 계수(coefficient of expansion)가 아주 작아 줄자(measuring tape), 표준 자(standard scale)로 쓰이는 재료에 해당하는 것은?

가. 센더스트 합금(sendust alloy)           나. 초경합금(hard metal)

㉰. 인바(invar)                            라. 바이탈륨(vitallium)

○. 구리합금 황동(brass)에 속하는 80 Cu-15 Zn 합금으로 연하고 내식성이 좋으므로 건축용, 소켓, 체결 구(safety strap) 등에 사용되는 합금에 속하는 것은?

가. 실루민  나. 문츠 메탈  다. 틴 브라스(tin brass)  ㉱. 레드 브라스(red brass)

◯ 황동(brass) : 5% Zn이 함유된 길딩 메탈(gilding metal)은 화폐, 메달용. 10% Zn이 함유된 톰백(tombac)은 배지, 모조금, 메달용. 20% Zn 함유 된 로우 브라스(low brass)는 색깔이 미려하고 전연성 우수. Zn 30% 함유된 7 : 3 황동은 가공성 우수하여 탄피황동, Zn 40% 함유된 6 : 4 황동 기계 부품용. 일명 문쯔메탈

○. 금속간 화합물(inter-metallic compound)에 대한 설명인 것은?

가. 인성이 크고 변형이 용이.              ㉯. 일반적으로 복잡한 결정구조

다. 전기저항 낮고, 금속적인 성질 우수     라. 성분 금속 중 낮은 용융점 형성

○. 고속 베어링(bearing)에 적합한 재료로 성분이 구리+납(Cu+Pb)인 베어링 합금은?

가. 톰백(tombac)                         나. 포금(gun metal)

㉰. 켈밋(Kelmet)                         라. 인청동(phosphor bronze)

○. 황(S)의 편석부가 짙은 농도로 착색된 점상으로 나타난 편석은?

가. SN(정상 편석)    나. SC(중심부 편석)     ㉰. SD     라. SCO(주상편석)

○. 구리 합금에 속하는 황동(brass)의 한 종류이며 문쯔 메탈(Muntz metal)이라고도 불리고 탈 아연 부식(de-zincification)이 발생하기 쉬운 동 합금은?

㉮. 6 : 4 황동(60 : 40 황동)            나. 애드미럴티 황동(admiralty brass)

다. 네이벌 황동(naval brass)             라. 주석 청동(tin bronze)

◯ 베릴륨 동(beryllium bronze) : 동 합금 중에서 가장 큰 강도, 경도 나타난다.

○. 탄소강(carbon steel) 중에 포함되어 있는 망간(manganese) 영향이 아닌 것은?

가. 탄소강 중의 망간은 고온에서 결정립 성장(grain growth)을 억제

나. 탄소강 중의 망간은 주조성을 좋게 하고 황(S)의 해를 감소

다. 탄소강 중의 망간은 강의 담금질 효과를 증대시켜 경화 능을 크게 향상

㉱. 탄소강의 망간은 강 연신율은 그다지 감소시키지 않으나 강도 경도 인성 감소

◯ 특수강에 함유되면 자경 성을 주는 대표적인 원소(element) : 크롬(Cr)

○. 강종 SNCM 8에서 각 영문(English)의 뜻을 올바르게 표시한 것은?

가. S : 강,  N : 니켈,  C : 크롬,  M : 망간, 인장강도 8(MPa)을 의미

나. S : 강,  N : 니켈(nickel),  C : 탄소,  M : 망간(manganese), 8종을 의미

다. S : 강,  N : 니켈,  C : 탄소,  M : 몰리브덴, 인장강도 8(MPa)을 의미

㉱. S : 강,  N : 니켈,  C : 크롬,  M : 몰리브덴(molybdenum)을 의미

○. 한 곳에 밀집된 고층 건물이나 주택의 난방시설(heating facility), 자동차나 하수(sewage, drainage) 등에서 배출되는 유해물질에 의한 산업재해는?

가. 해상 오염     나. 응력 오염     ㉰. 도시 오염     라. 경도 시험

○. 재료에 일정한 하중을 가하고 일정한 온도에서 긴 시간 동안 유지하면 시간이 경과함에 따라 변형 량이 증가하는 현상이 나타나는 시험인 것은?

㉮. 크리프(creep) 시험    나. 피로 시험    다. 충격 시험    라. 시각 오염

○. 섬유 강화 금속(fiber reinforced metals)의 종류에 속하지 않는 것은?

㉮. PSM              나. FRS              다. MMC              라. FRM

○. 작은 응력(stress)을 반복(repetition)해서 작용(作用)시켰을 때 시간과 더불어 점차적으로 파괴되는 현상을 무엇이라고 하는가?

가. 충격파괴   ㉯. 피로파괴(fatigue failure)   다. 응력파괴   라. 인장파괴

○. 금속을 상온에서 압연이나 딥 드로잉(deep drawing)과 같은 소성변형한 후 비교적 낮은 온도에서 가열하면 강도가 증가하고 연성이 감소하는 현상을 무엇이라 하는가?

가. 확산 현상   ㉯. 변형시효 현상    다. 가공 경화 현상   라. 질량 효과 현상

○. 하드필드 강(hadfield steel)의 특징을 설명한 것 중 적합하지 않는 것은?

㉮. 고 마그네슘 강이라 불린다.            나. 내마멸성 및 내충격성이 우수하다.

다. 상온에서 오스테나이트 조직을 갖는다.  라. 단조나 압연보다 주조하여 만든다.

○. 베어링 합금(bearing steel)이 구비해야 할 조건에 해당되지 않는 설명인 것은?

가. 주조성이 좋아야 한다.              나. 피로 강도가 높아야 한다.

다. 내 부식성 높아야 한다.             ㉱. 소착에 대한 저항력 낮아야 한다.

○. 한 곳에 밀집된 고층건물이나 주택의 난방시설(heating facility), 자동차나 하수(sewage, drainage) 등에서 배출되는 유해물질에 의한 산업재해는?

가. 해상 오염     나. 응력 오염      ㉰. 도시 오염     라. 경도 시험

○. 주철 파단면이 흰색인 백선철을 900~1,000℃로 가열 후 탈탄시켜 제조한 주철은?

가. 칠드주철(chilled cast-iron\)  나. 합금주철(alloyed cast iron)

다. 편상 흑연 주철(graphite flake cast iron)

㉱. 백심 가단주철(WMC, white heart malleable cast iron)

○. 구리-납(Cu-Pb) 계 베어링으로 화이트 메탈(white metal) 보다 내 하중 성이 크므로 고속(high speed) 고 하중(high load) 용 베어링으로 적합한 것은?

㉮. 켈밋(Kelmet)   나. 자마크(Zamak)   다. 오일라이트(Oillite)   라. 베빗 메탈

○. 주철(cast iron)의 일반적인 특성을 설명한 것 중에서 정확하지 않는 것은?

가. 가단주철(malleable cast iron)은 고 탄소 주철에 해당

나. 구상 흑연 주철(GCD)은 마그네슘(Mg)을 회 주철 용융금속에 첨가하여 제조

다. 회주철은 파면이 회색으로 주조성과 절삭성 우수하여 주물용으로 사용

㉱. 백주철은 C, Si 분 많고 Mn 분이 적어 C 흑연상태로 유리되어 파면 흰색

○. 규소강판(Fe-Si)에서 요구되는 특성을 설명한 것 중 바르게 설명된 것은?

가. 철손이 적을 것          나. 자화에 의한 치수 변화 많을 것

다. 사용 중에 자기적 성질(magnetic property) 변화 클 것.

㉱. 박판(sheet)을 적층(laminate)하여 사용할 경우에 층간 저항 낮을 것

○. 주로 열간 금형 용 합금 공구강 재료로 사용되는 강종이 아닌 것은?

가. STD 4종       나. STD 5종         ㉰. STD 11종      라. STD 61종

○. 다음 중에서 주로 조괴 공정에서 제조하는 강괴(ingot)의 종류가 아닌 것은?

가. 림드 강      나. 킬드 강       ㉰. 세미림드 강      라. 세미킬드 강

○. 탄소강(carbon steel)에서 탄소량 증가에 따라 감소하는 성질인 것은?

가. 비열(specific heat)  나. 강도  ㉰. 열전도도  라. 전기 저항

○. 상온(ordinary temperature)에서 체심입방격자(B․C․C)인 것은?

가. Ag, Al, Au     나. Cu, Fe, Ba      ㉰. Mo, Fe, Li     라. Be, Cd, Mg

○. 40~50% Ni-Cu 합금으로 전기 저항(electric resistance)이 크고 온도계수(temperature coefficient)가 낮아 전기 저항 재료로 쓰이며 열전대선으로도 사용되는 것은?

가. 문쯔 메탈(Muntz metal, 6 : 4 )  나. 모넬 메탈(Monel metal, Ni-Cu)

㉰. 콘스탄탄(Constantan)                라. 플래티나이트(Platinite, Ni-Fe)

○. 비철 금속 재료에 속하는 백동(cupro-nickel)에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 구리(Cu)에 니켈(Ni)을 10~30% 정도 첨가한 합금(alloy)

나. 가공성이 좋아 두께 25mm에서 1mm까지 중간 풀림하지 않고 압연 가능

다. 깊은 가공에 적합하고, 열간가공성도 좋으며 내식성(corrosion resistance) 등이 우수하여 화폐, 열교환기(heat exchanger) 등에 사용

㉱. 내식성도 좋으므로 줄자, 표준 자, 시계의 추, 바이메탈(bi metal) 등에 사용

○. 비중이 약 4.5, 융점이 약 1668°C 이며, 열 및 도전율이 낮은 특성을 갖는 금속은?

가. 철(Fe)         ㉯. 티탄(Ti)          다. 구리(Cu)         라. 알루미늄(Al)

○. 어떤 금속의 길이가 10(°C)에서 10mm인 봉을 15(°C)로 올렸을 때 10.0013 mm로 팽창했다면 이 금속의 선팽창 계수(coefficient of linear expansion)는?

가. 23×10-6        나. 23.9×10-6         ㉰. 26×10-6        라. 29.9×10-6

○. 0.8% C 공석강(eutectoid steel) 변태점(transformation point)은?

가. A0(210℃)       ㉯. A1(723℃)         다. A2(768℃)       라. A3(910℃)

○. G․P집합체인 Guinier-Preston aggregate와 관계가 가장 깊은 경화(hardening)는?

가. 전위경화    나. 고용경화    다. 가공경화    ㉱. 석출경화

○. 주조용 알루미늄 합금에 속하는 실루민(silumin) 합금의 주성분에 해당하는 것은?

가. Ag-Sn 계        나. Cu-Fe 계        다. Mn-Mg 계       ㉱. Al-Si 계

○. 스테인리스강(stainless steel)에 대한 설명 중에서 틀린 것에 속하는 것은?

㉮. 강 내식성은 Fe 합금 또는 Fe-Ni 합금에 함유하는 규소(Si)의 양에 따라 좌우

나. Cr은 Cr2O3라는 산화 피막을 형성하여 내부를 부식으로부터 보호

다. 스테인리스강은 페라이트(ferrite) 계, 마텐자이트(martensite) 계, 오스테나이트(austenite) 계 및 석출 경화 형(precipitation hardening)으로 분류 가능

라. 오스테나이트 계 스테인리스강(18% Cr-8% Ni)은 질산염(NO3, nitrate), 크롬산 염 등의 부동태화 제를 첨가하여 공식(pitting corrosion)을 방지

○. 평형상태도(equilibrium diagram)에서 농도에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 증기압 곡선을 의미            나. 0.2%에 해당하는 응력을 의미

다. 균일하고 비연속적(discontinuous variable)인 경계를 의미

㉱. 1계에서 성분(component) 서로간의 관계 분량(amount)을 의미

○. 2성분 계에서 나타나는 3개의 상으로 된 불변반응을 나타낸 그림으로 반응식은 L1(용액) ⇆ L2(용액) + S(고상)으로 표현된다. 이때의 반응으로 옳은 것은?

가. 공정 반응     나. 포정 반응     ㉰. 편정 반응     라. 공석 반응

○. 다음 설명 중 고용체 강화(solid solution strengthening)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 일반적으로 용매원자의 격자에 용질원자가 고용되면 순금속보다 강한 합금이 되는 것이 고용체강화이다.

㉯. 용매원자(solvent atom)와 용질원자(solute atom) 사이의 원자 크기의 차가 적을수록 강화효과(strengthening effect)는 커진다.

다. 용질 원자에 의한 응력 장과 가동 전위의 응력 장이 상호작용(interaction)을 하여서 재료를 강화하는 방법이다.

라. Cu-Ni 합금에서 구리 강도는 60% Ni이 첨가될 때까지 증가되는 반면 니켈은 40% Cu가 첨가될 때 고용체 강화(solid solution strengthening)가 된다.

○. 수소 저장용 합금(metallic alloys for hydrogen storage)의 기능이 아닌 것은?

가. 촉매작용(catalysis)  나. 금속 미 분말(very fine powder) 제조

㉰. 구조용 복합 재료로 사용     라. 열에너지(thermal energy) 저장 및 수송

○. 금속의 응고 과정(solidification course,)에 대한 설명으로 부적합한 것은?

㉮. 순금속이 응고하면 결정립들은 안쪽에서 바깥쪽으로 성장

나. 용융금속이 응고하면 용기 벽 쪽에서 내부로 칠층, 주상 정, 입상 정으로 성장

다. 용융금속(molten-metal) 중에서 용기(vessel)의 벽에 접촉되어 있던 금속이 급속히 냉각되어 응고 이하의 온도로 심하게 과냉(super cooling)

라. 용융금속 속에 있는 열은 용기의 벽을 통하여 외부로 계속 방출되므로 용기의 용융 금속의 온도는 용기 벽에서 가장 낮고 내부로 들어갈수록 상승

○. 금속 재료에서 전기 저항(electric resistance)과 가장 관련이 없는 것은?

가. 공공(vacancy, void)                  나. 전위(dislocation)

다. 결정립계(grain boundary)             ㉱. 결정격자(crystal lattice)

○. 금속을 가공하면 변형에너지 발생한다. 이 변형 에너지가 집적되기 쉽지 않은 것은?

㉮. 기공(blow hole) 나. 전위(dislocation)  다. 격자 간 원자 라. 공 격자점

○. 고체 상태에서 확산 속도가 작아서 균등하게 확산하지 못하고 결정립 내에서 부분적으로 불 평형 생겨 수지상정(D, dendrite)으로 나타나는 현상에 해당하는 것은?

가. 주상 조직     ㉯. 입내 편석     다. 입계 편석     라. 유심 조직

○. 면심입방격자(F․C․C)에 속하는 Al, Cu, Au 및 Ag 등 금속의 미끄럼(slip) 면은?

가. (101)             ㉯. (111)               다. (110)             라. (011)

○. 상(phase)의 계면(interface)에 대한 설명 중에서 옳은 것에 해당하는 것은?

가. 계면에너지(interfacial energy)가 작은 면의 성장속도(growth rate) 빠르다.

나. 원자간 결합 에너지(bond energy)가 클수록 계면 에너지는 작다.

다. 정합 계면을 가진 석출물은 성장하면서 정합성을 상실하지 않는다.

㉱. 두 상의 결정구조 조성 또는 방위가 다른 경우에도 계면에서 두 상 사이에서 변형을 일으키지 않는 원자 대응이 이루어지더라도 정합 계면을 이룬다.

○. 규칙-불규칙 변태(order-disorder transformation)에서 규칙 격자(super lattice)가 생길 때의 성질 변화에 대한 다음 설명으로 옳은 것은?

㉮. 연성 감소    나. 경도 감소     다. 강도 감소    라. 전기전도도 감소

○. 물질 중에서 원자가 열적으로 활성화 되어 이동하게 되는 현상을 확산이라 하는데 이 때 이동하는 원자 확산 경로(diffusion route)에 의한 분류에 속하는 것은?

㉮. 격자확산(lattice diffusion) 나. 자기확산  다. 상호확산 라. 불순물 확산

○. 규칙-불규칙변태에서 장 범위 규칙도(long-range ordered degree) 0일 때의 상태는?

가. 단 범위 규칙상태 나. 완전 규칙상태 ㉰. 완전 불규칙상태 라. 장 범위 규칙상태

○. 냉간가공 금속에서 축적 에너지 크기에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?

가. 가공도   나. 합금원소   ㉰. 가공시간    라. 결정 입도(grain size)

○. 열분석 시험에서 열분석(thermal analysis) 할 수 있는 3가지에 속하지 않는 것은?

가. 냉각 곡선을 측정하는 방법       나. 시차곡선을 측정하는 방법

㉰. 응력 곡선을 측정하는 방법       라. 비열곡선을 측정하는 방법

○. 격자 상수(lattice constant) a인 B․C․C에서의 최 근접 원자 간 거리는?

가. a           ㉯. [eqn: {sqrt {3}} over {2} a]             다. [eqn: {1} over {sqrt {2}} a]          라. [eqn: sqrt {{8} over {3}} a]

○. 강의 항온 열처리에서 나타나는 베이나이트(bainite)에 관한 설명으로 적절한 것은?

가. 베이나이트는 오스테나이트(γ-Fe)와 Fe3C 즉 금속간화합물과의 혼합물이다.

㉯. 고온에서의 베이나이트는 침상(needle shape, acicular) 또는 래스(lath) 형태의 페라이트(ferrite)와 래스 사이에 석출되는 시멘타이트(cementite)로 된다.

다. 약 350°C의 온도에서 베이나이트의 조직은 판상에서 래스 모양으로 변하고 탄화물(carbide)의 분산(variance)은 조대(coarse)해진다.

라. 상부 베이나이트(upper banite)와 하부 베이나이트는 같은 방법으로 생성한다.

○. 입방격자(cubic lattice)에서 빗금 친 면과 등가 면이 아닌 것은?

가. (100)             나. (010)              다. (001)             ㉱. (110)

○. 결정체 결함을 크기에 따라 분류할 경우에 점 결함에 해당되지 않는 것은?

㉮. 전위(dislocation)   나. 격자 간 원자   다. 원자공공   라. 불순물원자

○. A + B + C + D의 4원 합금(quaternary alloy)이 200(°C)에서 존재할 경우에, β+γ상 조직 관찰된다면 이 때 응축계(condensed system)의 자유도(F)는?

가. 0                 나. 1                 다. 2                 ㉱. 3

교과목명	금속조직학
능력단위	1601010111_16v3 합금함량분석
능력단위 요소	1601010111_16v3.1 합금함량 분석하기
수행준거 지식	합금상태도의 이해 합금종류와 특성에 대한 지식 각종 규격(국내, 국외)에 관한 지식 합금함량 분석방법 및 기기사용에 대한 지식

○. 금속 원소(metallic element)에 대한 격자간 거리와 구조를 결정하기 위한 결정격자(crystal lattice) 측정법에 이용되는 시험에 속하는 것은?

가. 커핑 시험(Erichsen test, ductility test)  나. 에릭슨시험(cupping, ductility test)

㉰. X선 회절(X-ray diffraction) 시험        라. 자력측정 시험(MT)

○. 충격시험하기 전의 사전점검(pre-inspection) 사항으로 최종 단계에 해당하는 것은?

가. 해머 이동 각도 지시 계(indicator meter)를 확인하고 0(zero)으로 조정

나. 해머 고정부와 축 회전 부(rotating part)의 조임 상태를 확인

㉰. 시험편 없는 상태에서 공시험으로 흡수에너지가 0(zero)인 것을 확인

라. 해머속도 감속(moderation) 및 정지기능 확인을 위한 브레이크 부위 점검

○. 브리넬 경도 시험(Brinell hardness testing) 결과 경도 값이 HBS(10/3000/30)450로 표시되었을 때 (    )내에 표시된 3000의 의미로 가장 적절한 설명인 것은?

가. 경도 값      ㉯. 시험 하중      다. 하중 시간      라. 압입자의 직경

○. 충격시험편(impact test piece)에서 노치영향에 대한 옳은 설명인 것은?

가. 노치 반지름이 작을수록 응력 집중(stress concentration)이 작아진다.

나. 노치 반지름(R, radius)이 작을수록 흡수 에너지(absorbed energy)가 크다.

다. 노치(notch) 깊이가 깊을수록 충격치(impact value)는 증가한다.

㉱. 노치 폭(width) 증가에 따라 흡수 에너지가 반드시 증가하는 것은 아니다.

○. 기계나 기구를 설계할 때의 재료 안전성을 나타내는 안전율 고려사항이 아닌 것은?

가. 최대 설계응력  나. 최대 사용하중  ㉰. 재료 손실하중   라. 재료 파괴 하중

○. 동(Cu), 황동, 청동 등 부식제(etching reagent, etchant)로 사용되는 것은?

㉮. 염화 제2철(ferric chloride) 용액          나. 수산화나트륨 용액(NaOH)

다. 피크린산 알코올 용액(picr․al solution)     라. 질산 아세트산 용액

○. 마모시험(wear test, abrasion test) 방법에 해당하는 시험이 아닌 것은?

㉮. 전단 마모   나. 회전 마모    다. 슬라이딩 마모   라. 왕복 슬라이딩 마모

○. 강의 설퍼 프린트 시험에서 황 분포 상황의 분류와 기호 연결이 잘못된 것은?

가. 정 편석-SN   ㉯. 역 편석-SR    다. 선상 편석-SL   라. 중심부 편석-Sc

○. 육안검사는 조직 및 불순물을 육안 또는 몇 배율 이내의 확대경으로 관찰하는가?

㉮. 10배 이내      나. 20배 이내       다. 30배 이내      라. 40배 이내

○. 크리프 시험실(creep laboratory)의 환경조건으로 가장 먼저 고려해야 하는 것은?

가. 항온 항습       나. 공기 통풍        ㉰. 진동 내진       라. 분진 방지

○. 침탄 층이나 질화층 등 표면경화 층의 경도시험에 가장 적합한 시험은?

가. 쇼어 경도(HS)  나. 로크웰 경도(HR)  ㉰. 비커즈 경도(HV)  라. 모스 경도

○. 현미경(microscope)을 이용한 금속 조직 검사 절차로 적합한 것은?

가. 미세연마→거친 연마→부식→검경  나. 미세연마→거친 연마→검경→부식

㉰. 거친 연마→미세연마→부식→검경  라. 거친 연마→미세연마→검경→부식

○. 순수한 인장시험(tension test) 또는 압축시험으로 생긴 길이 방향의 단위 스트레인(strain)으로 옆 쪽 스트레인(lateral strain)을 나눈 값인 것은?

가. 횡 탄성 비    ㉯. 프아송 비      다. 전 탄성 비    라. 단면수축 비

○. 결정 입도를 측정할 경우에 일정한 길이의 직선을 임의의 방향으로 긋고 직선과 결정립이 만나는 점의 수를 측정하여 직선 단위길이당의 교차점 수로 표시하는 방법은?

가. 제퍼리스(Jefferies) 법  ㉯. 헤인(Heyn) 법  다. 면적 측정법  라. 표준 비교법

○. 항절 시험(transverse test)은 기계적 시험 중 어떤 시험에 속하는가?

가. 인장시험  나. 충격시험  다. 전단시험  ㉱. 굽힘 시험(bending test)

○. 강(steel)의 매크로 조직(macro structure) 시험 방법과 그 기호에 대한 설명으로 틀린 것은?  [ 단, 스테인리스강과 내열강은 제외 ]

㉮. 피트(pit)는 표시기호 M으로 나타낸다.   . 잉곳 패턴 표시 기호는 I이다.

다. 비교적 단면이 작은 탄소강이나 합금강은 염산 법으로 시험한다.

라 비교적 단면이 큰 탄소강이나 합금강은 염화 동 암모늄 법으로 시험한다.

○. 압축시험(compression test)에 의해서 결정할 수 없는 재료의 성질은?

㉮. 노치 각도(notch angle)  나. 항복점   다. 탄성 계수  라. 비례한도

○. 다음 가공공정 중에서 소성가공(plastic working)에 속하지 않는 것은?

가. 압출      나. 단조(F)      ㉰. 정련      라. 인발(drawing)

교과목명	금속조직학
능력단위	1601010112_16v3 합금함량조정
능력단위 요소	1601010112_16v3.1 합금함량 조정하기
수행준거 지식	합금성분이 기계적 특성에 미치는 영향에 대한 지식 분광분석 방법 및 장비 사용에 대한 지식

○. TTT 곡선의 Nose와 Ms 점의 중간 온도로 유지된 염욕 속에서 변태 완료 될 때까지 일정시간 유지한 후, 공냉시키면 베이나이트 조직이 생기는 열처리조작에 속하는 것은?

가. 마템퍼링(martempering)                     나. 마퀜칭(marquenching)

㉰. 오스템퍼링(austempering)                   라. 타임 퀜칭(time quenching)

○. 열처리에 쓰이는 냉각제(coolant)의 냉각 효과를 지배하는 인자 아닌 것은?

가. 점성  ㉯. 비중(specific gravity)  다. 기화열(evaporation heat)  라. 열전도도

○. 다음 곡선은 58°C 정수(clear water)를 사용하여 열처리 할 경우의 냉각곡선 상에 나타난 것으로 증기 막(steam film) 단계에 해당되는 부분은?

㉮. 곡선 AB          나. 곡선 BC          다. 곡선 CD          라. 곡선 AD

○. 고주파 표면담금질(high-frequency surface hardening method) 특징이 아닌 것은?

가. 무공해 열처리 방법       나. 국부적인 가열이 가능

다. 담금질 경화 깊이조절 용이       ㉱. 질량효과(mass effect) 증가.

○. 잔류 오스테나이트(retained austenite)에 대한 설명 중 옳은 것은?

㉮. 탄소강에서 탄소 함유량과 잔류 오스테나이트 함유량은 비례 관계

나. 잔류 오스테나이트는 근본적으로 오스테나이트와 결정구조 다르다.

다. 담금질 시 냉각속도 지연시킬수록 잔류 오스테나이트 생성량이 감소

라. 니켈(Ni), 망간(Mn) 등의 원소 첨가하면 잔류 오스테나이트 생성량은 감소

○. 알루미늄(aluminium) 및 알루미늄 합금의 질별 기호 중에서 용체화 처리(solution treatment) 후 인공시효 경화 처리한 것을 나타내는 기호는?

가. T1                나. T2                 ㉰. T6                라. T7

○. 열처리 품이 소정의 이동 장치로 연속적으로 노 내에 장입되어 이송되면서 가열, 유지 및 냉각 이루어지는 연속 로 열처리 장치인 특성이 아닌 것은?

가. 다량생산에 적합       나. 열처리의 자동화에 용이하게 적용할 수 있는 방식

㉰. 연속 로(continuous furnace)에서 소형 스크류(screw)나 얇은 판재류 등을 침탄(carburizing)할 경우의 경화 층 깊이 1mm~2mm 정도

라. 일반적으로 볼트(bolt), 너트(nut) 및 열간 단조품(forgings) 등을 처리하며 처리 품의 품질(quality)이 대체적으로 균일

○. 탄소강이 열처리에 의해 가열되었을 때 강재에 생기는 온도색깔이 가장 높은 것은?

가. 암적색           나. 황 홍색            다. 붉은색           ㉱. 밝은 백색

○. 펄라이트 가단주철(PMC, pearlitic malleable cast iron)의 열처리방법이 아닌 것은?

㉮. 가스 탈탄 법(de․carburization)      나. 합금 원소의 첨가에 의한 방법

다. 열처리 사이클의 변화에 의한 방법  라. 흑심가단 주철의 재 열처리에 의한 방법

○. 열처리 제품의 전·후 처리 방법 중 기계적 처리 방법이 아닌 것은?

㉮. 전해 연마법 나. 버프 연마법 다. 배럴 연마법 라. 쇼트 피닝법(shot peening)

○. 담금질(quenching)한 공석강(eutectoid steel)의 냉각 곡선(cooling curve)에서 시편을 100(°C) 물속에 넣을 때 (d)와 같은 곡선에서의 조직은?

가. 페라이트(ferrite) 나. 펄라이트(pearlite) 다. 오스테나이트(γ-Fe) ㉱. 마텐자이트

○. 공석강을 냉각할 경우에 연속 냉각 곡선(CCT, continuous cooling transformation curve)에서 냉각속도가 빠를 때 생성되는 조직의 순서로 옳은 것은?

가. 트루스타이트(troostite) → 소르바이트(sorbite) →→ 펄라이트 →→ 마텐자이트

㉯. 마텐자이트(martensite) → 트루스타이트 →→ 소르바이트(sorbite) →→ 펄라이트

다. 펄라이트(pearlite) → 소르바이트 →→ 마텐자이트 →→ 트루스타이트(troostite)

라. 마텐자이트 → 펄라이트(perlite) →→ 트루스타이트 →→ 소르바이트(sorbite)

○. 고 망간강(higher manganese steel)인 Hadfield(1.1% C, 13% Mn) 강을 1000°C에서 30분간 유지시킨 후 수냉(water cooling)했을 경우에 나타나는 조직은?

가. 페라이트  나. 펄라이트   다. 마텐자이트  ㉱. 오스테나이트(austenite)

○. 주로 금속재질에 인성(toughness) 부여할 수 있는 열처리에 속하는 것은?

가. 담금질 ㉯. 뜨임(tempering)  다. 어닐링(annealing) 라. 노멀라이징

○. 다음 중에서 담금질 성(harden․ability)을 증가시키는 원소가 아닌 것은?

가. 탄소(C, carbon) 나. 망간(Mn)  다. 크롬(Cr) ㉱. 코발트(Co, cobalt)

○. 고속도 공구강(SKH 51, high speed steel)의 경도(hardness)를 HRC 63 이상의 경도로 얻고자 할 때 담금질(quenching)과 뜨임온도로 옳은 것은?

㉮. 담금질 : 1200~1240(℃)에서 유냉, 뜨임 : 540~570(℃)에서 공냉

나. 담금질 : 1050~1140(℃)에서 유냉, 뜨임 : 500~540(℃)에서 공냉

다. 담금질 : 850~940(℃)에서 유냉, 뜨임 : 450~500(℃)에서 공냉

라. 담금질 : 650~740(℃)에서 유냉, 뜨임 : 400~450(℃)에서 공냉

○. 광휘열처리 분위기에 사용되지 않는 가스로 철강과 반응하는 가스에 속하는 것은?

㉮. 산화성 가스     나. 환원성 가스     다. 불활성 가스     라. 침탄 성 가스

○. 강의 담금질 성을 판단하는 방법이며, 오스테나이트로 가열된 공석강이 펄라이트로 생성되지 않게 마텐자이트(martensite)만 생성하는데 필요한 최소한의 냉각 속도인 것은?

가. 분열 냉각 속도  나. 항온 냉각 속도  다. 계단 냉각 속도  ㉱. 임계 냉각 속도

○. 가스 침탄 법에서 침탄 시간과 확산 시간은 7시간, 목표 표면 탄소농도는 0.65% 이며, 침탄 시 탄소 농도가 1.05%일 때의 침탄 소요시간은? [ 단, 소재 자체의 탄소 농도는 0.25% 이며 Harris의 방정식을 이용하여 소요 시간을 산출하여 봅시다. ]

가. 1.5시간        ㉯. 1.75시간         다. 2시간          라. 2.25시간

○. 열처리 항온변태 곡선(T․T․T curve)인 S곡선에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 응력(stress)이 존재하면 Ms(martensite start) 선의 온도는 상승

㉯. 탄소(C), 망간(Mn) 등이 많을수록 S 곡선은 좌측(left side)으로 이동

다. 응력이 존재하면 S 곡선의 변태 개시선이 좌측으로 이동

라. 가열온도 높을수록 S 곡선의 코(nose) 부분이 우측(right side)으로 이동

○. 비중(specific gravity)으로 중금속(heavy metal)을 옳게 구분한 것은?

가. 비중이 약 2.0 이하인 금속              나. 비중이 약 2.0 이상인 금속

다. 비중이 약 4.5 이하인 금                ㉱. 비중이 약 4.5 이상인 금속

○. 표면은 단단하고 내부는 회주철(gray cast iron)로 강인한 성질을 가지며 압연용 롤, 철 차량(railway vehicles), 분쇄기 roll 등에 사용되는 주철(cast iron)은?

㉮. 칠드주철(chilled cast iron)            나. 흑심 가단주철(WMC)

다. 백심가단주철(BMC)                   라. 구상 흑연 주철(GDC)

◯ Fe3C : 간단한 원자의 정수비로 결합, 높은 경도, 불안정한 조직, 취성이 높다. 복잡한 결정구조인 구상과 망상, 입상의 흰색조직을 형성

◯ 펄라이트(pearlite) : 배율이 낮을 때는 검정색, 배율 높을 때는 층상조직

○. 자기 변태(magnetic transformation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 철(Fe)의 자기변태점magnetic transformation point)은 210˚C

나. 결정격자(crystal lattice)가 변화(change)하는 것

㉰. 강자성(ferromagnetism)에서 상자성(para magnetism)으로 변하는 현상

라. 일정한 온도 범위 안에서 급격히 비연속적인 변화가 발생

◯ Fe3C 자기변태(A0) : 210℃, 공석강 변태(A1) : 723℃. 순철 자기변태(A2) : 768℃

◯ 순철의 동소 변태(A3) : 910℃, 순철의 동소 변태(A4) : 1400℃

○. 구조용 합금강과 공구용 합금강을 나눌 때 기어(gear), 축(shaft) 등에 사용되는 구조용 합금강(structural alloy steel) 재료에 해당되지 않는 것은?

가. 침탄강(carburizing steel)           나. 강인강(high strength steel)

다. 질화강(nitriding steel)              ㉱. 고속도강(high speed steel)

○. 금속재료 중 경질자성재료(magnetic material)에 해당되는 것은?

가. Si 강판          ㉯. Nd 자석          다. 센더스트        라. 고속도강

○. 고강도(high strength) Al 합금인 초초두랄루민에 대한 설명이 아닌 것은?

㉮. 알루미늄(Al, aluminium) 합금 중에서 최저(lowest)의 강도

나. 초초두랄루민을 ESD(extra super duralumin) 합금(alloy)

다. 자연균열을 일으키는 경향이 있어 Cr 또는 Mn을 첨가하여 억제

라. 초초두랄루민(ESD, extra super duralumin) 성분 조성은 주 금속 Al에 1.5~2.5% Cu, 7~9% Zn, 1.2~1.8% Mg, 0.3%~0.5% Mn, 0.1~0.4% Cr 첨가된 합금

○. 합금이 용융하기 시작해서 용융이 다 끝나기까지의 온도 범위를 무엇이라 하는가?

㉮. 용융 온도범위 나. 재결정 온도범위 다. 변태 온도범위 라. 피니싱 온도범위

○. Ni-Fe계 엘린바(elinvar)는 고급 시계, 지진 계(seismograph), 압력계, 스프링 저울, dial gauge 등에 사용된다. 재료의 어떤 특성 때문에 사용하는가?

가. 자성(magnetism)                          나. 비중(specific gravity)

㉰. 탄성률(elastic modulus)                   라. 비열(specific heat)

◯ 엘린바(elinvar) : 탄성 변형이 거의 불변, 시계의 재료에 주로 쓰이는 불변 강

○. 용융 액에서 두 개의 고체(solid)가 동시에 나오는 반응(reaction)은?

가. 포석 반응      나. 포정 반응         다. 공석 반응      ㉱. 공정 반응

○. 다음은 금속의 상 변화에 관련된 설명이다. 옳지 못한 내용에 속하는 것은?

가. 동일한 상태에서 가열과 냉각을 할 경우에 상의 변화가 생기면 온도 상승과 온도 강하에 따라 속도 지체가 생긴다.

나. 저온에서 안정된 것 보다 고온에서 안정된 상은 다량의 열에너지 작용한다.

다. 물질의 상에 변화가 생기면 성질에 관련된 변화가 병행하여 일어난다.

㉱. 열의 변화는 항상 냉각에서 흡수되고 가열에서 발열된다.

○. 전자석이나 자극 철심용은 순철이나, 자심은 교류가 자기장에만 사용되는 예가 많아 이력손실, 항자력 등이 적은 동시에 맴돌이 전류손실 적어야 한다. 이 때 사용되는 강은?

㉮. Si 강            나. Mn 강             다. Ni 강             라. Pb 강

○. 황이 적은 선철을 용해하여 구상흑연주철 제조할 때 많이 사용되는 흑연구상화제는?

가. 아연(Zn, zinc)  ㉯. 마그네슘(Mg, magnesium)  다. 납(Pb, lead)  라. 은(Ag)

○. 다음 중에서 상(phase)의 설명으로 바르게 설명한 내용에 속하는 것은?

㉮. 물리적으로 균일한 것의 집합이며 그리고 물리적으로 구분이 되는 것

나. 화학적으로 균일한 것의 집합이며 그리고 화학적으로 구분이 되는 것

다. 기체, 액체, 고체의 단상만이 상태도상에 존재 하는 것

라. 동일한 원소 종으로만 된 것이 하나의 상이라고 한다.

○. 비철금속 재료인 마그네슘(Mg, magnesium) 원소에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 산이나 염수에는 잘 견딘다.           나. 알칼리(alkali)에는 침식한다.

㉰. 구리보다 강도 낮으나 절삭성은 좋다.  라. 열전도율, 전기전도율 구리보다 높다.

○. 금속의 기지에 1~5μm 정도의 비금속 입자가 금속이나 합금 기지 중에 분산되어 있는 것으로 내열 재료(heat resistant material)로 사용되는 것은?

가. FRM            나. SAP             다. kelmet            ㉱. cermet

◯ FRM : fiber reinforced metals, FRΜ(섬유 강화 금속)

◯ SAP : sintered aluminium powder, SAP(소결 분산 강화 합금)

◯ cermet : 분말 야금 법으로 만들어진 금속과 세라믹스로 이루어지는 내열재료

◯ kelmet : 구리(Cu, copper)와 납(Pb, lead)계 베어링용 합금

○. 비료 공장(fertilizer plant)의 합성 탑, 각종 밸브와 배관 등에 이용되는 재료로 비강도(specific strength) 높고, 열전도열 낮으며 융점 약 1670℃인 금속은?

㉮. 티탄(Ti, titanium)                    나. 주석(Sn, tin)

다. 납(Pb)                              라. 코발트(Co, cobalt)

○. 55~60% 구리(Cu)를 함유한 Ni 합금으로 열전쌍용으로 쓰이는 선의 재료는?

가. 모넬 메탈        ㉯. 콘스탄탄         다. 퍼민 바         라. 인코넬

○. 용융금속(molten metal)의 냉각곡선에서 응고가 시작되는 지점은?

가. A                  ㉯. B                 다. C                  라. D

○. 주물을 파면광택에 따라 분류할 때 이에 속하지 않는 주철(cast iron)인 것은?

가. 회주철(GC)    나. 백주철(Fe3C)     다. 반주철    ㉱. 구상흑연주철(GCD)

○. 탄소강에서 가장 취약해지는 청열 메짐성이 나타나는 온도 구간으로 옳은 것은?

가. 50 ~ 100℃   ㉯. 200 ~ 300℃   다. 300 ~ 400℃   라. 500 ~ 600℃

○. 합금강에 속하는 18-8 스테인리스 강(austenite)의 조직으로 옳은 것은?

가. 페라이트  나. 펄라이트(pearlite)  다. 시멘타이트(Fe3C)  ㉱. 오스테나이트

○. 신 금속(new metals)으로 분류할 때 원자로용 1차 금속 군에 해당하는 것은?

㉮. U, Th           나. W, Re            다. Ge, Si           라. Na, Cs

○. 철광석과 철광석 화학식(chemical formula)이 옳게 연결된 것은?

㉮. 자철광(magnetite) : Fe3O4   나. 능철광(siderite) : Fe2O3

다. 갈철광(limoníte) : FeCO3     라. 적철광(hematite) : 2Fe2O3·3H2O

○. Fe-C의 평형상태도 상에서 냉각 중에 공석 반응으로 생성되는 조직으로 옳은 것은?

㉮. 펄라이트(pearlite)   나. 마텐자이트    다. 오스테나이트   라. 레데뷰라이트

○. 냉간 가공을 할 경우에 재료에서 발생하는 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 인성(toughness)이 증가한다.           나. 밀도(density)가 증가한다.

㉰. 전기저항(electric resistance) 증가한다. 라. 경도(hardness)가 감소한다.

○. 구리(Cu)가 다른 금속 재료에 비하여 우수한 점이 아닌 것은?

㉮. 경금속이며 열에 잘 견딘다.     나. 전연성이 좋아 가공이 용이하다.

다. 전기 및 열의 전도성 우수하다.  라. 아름다운 광택과 귀금속적 성질 우수하다.

○. 금속의 결정입자(crystal grain) 크기가 작아짐에 따른 나타나는 현상은?

㉮. 인성 증가    나. 경도 감소      다. 연성 감소    라. 결정입계 면이 감소

○. Ni-Cr 합금으로 내열성(heatr esistance)과 내식성(corrosion resistance)이 함께 요구되는 석유 화학 장치, 약품 및 식품 공업에 사용되는 재료는?

가. 인바(invar)      ㉯. 인코넬(inconel)      다. 퍼멀로이      라. 플래티나이트

○. 전자재료 합금강인 전자 강판에서 요구되는 특성에 속하지 않는 것은?

㉮. 투자율, 포화 자속밀도 낮을 것         나. 용접성 등의 가공성이 좋을 것

다. 사용 중 자기적 성질 변화가 적을 것    라. 자화에 의한 치수 변화가 적을 것

○. 기체, 액체 급랭방법으로 제작되며, 결정 금속 특유의 결정 입계(grain boundary), 전위, 편석 등의 결함이 존재하지 않고, 자기적인 특성 우수한 합금은?

가. 초합금     ㉯. 비정질 합금      다. 초 탄성 합금      라. 형상기억 합금

○. 금속분말과 ceramic이 복합된 내열성 분말 소결합금(sintered alloy)에 적합한 것은?

㉮. 서멧(cermet)                   나. 초경합금(WC-Co, hard metal)

다. 소결 자석(sintered magnet)     라. SAP(sintered aluminium powder)

○. 주철중의 Fe3C(cementite)를 분해하여 흑연화(graphitization)하는 원소로, 이 성분이 높은 주철은 급냉하지 않는 한 공정 흑연을 정출(crystallization)한다. 또한 4% 이상 첨가하면 안정한 산화 막을 만들어 내산화성을 향상하는 원소는?

가. 크롬(Cr)      나. 니켈(Ni)       ㉰. 규소(Si, silicon)      라. 알루미늄(Al)

○. 70 : 30 황동(brass)에 1%의 주석(Sn, tin)을 첨가될 때 겉보기 아연(Zn, zinc) 함유량은 몇 %인가?  ［ 단, 주석(Sn)의 아연(Zn) 당량은 2이다. ]

가. 29.09%           ㉯. 31.37%           다. 44.44%           라. 76.19%

○. 소결초경질공구강의 금속탄화물(metallic carbide)에 속하지 않는 것은?

가. WC               ㉯. GC               다. TiC               라. TaC

○. 금속변태 중에서 동소 변태(allotropic transformation)에 대한 설명으로 틀린 것은?

㉮. 자성(magnetism) 변화 생긴다.   나. 격자(lattice) 배열의 변화가 생긴다.

다. A3, A4 변태 동소변태라 한다.    라. 일정온도에서 불연속적인 변태를 일으킨다.

○. 구리(Cu, copper), 주석(Sn, tin), 흑연 분말을 적정 혼합하여서 소결에 의해 제조한 분말야금용 합금으로 급유 곤란한 부분의 베어링으로 사용되는 재료는?

가. 켈밋(Kelmet) 나. Zamak  ㉰. 오일리스 베어링(oilless bearing) 라. 배빗 메탈

○. 가공성과 동시에 강인성을 요구하는 강의 경우 적당한 탄소량 구간으로 옳은 것은?

가. C 0.05~0.3 % ㉯. C 0.3~0.45 %  다. C 0.45~0.65 % 라. C 0.65~1.2 %

○. 탄소강에 첨가되는 합금 원소의 역할을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 니켈(Ni, nickel) : 내식성, 내산화성(oxidizing resistance) 증대

㉯. 망간(Mn, manganese) : 함유량이 많아지면 내마멸성(wear resistance)을 크게 감소시키고 상온취성 및 청열 취성(blue shortness)을 방지

다. 몰리브덴(Mo) : 담금질 깊이를 깊게 하고, 크리프 저항과 내식성을 증대

라. 코발트(Co) : 크롬(Cr)과 함께 사용되어 고온강도와 고온 경도를 크게 증대

○. 0.8% C의 공석강(eutectoid steel) 변태점(transformation point)은?

가. A0(210℃)       ㉯. A1(723℃)          다. A2(768℃)       라. A3(910℃)

○. G․P집합체인 Guinier-Preston aggregate와 관계 가장 깊은 경화(hardening)는?

가. 전위 경화    나. 고용 경화    다. 가공(加工) 경화    ㉱. 석출 경화

○. 어떤 금속의 길이가 10(°C)에서 10mm인 봉을 15(°C)로 올렸을 때 10.0013 mm로 팽창했다면 이 금속의 선팽창 계수(coefficient of linear expansion)는?

가. 23×10-6       나. 23.9×10-6        ㉰. 26×10-6       라. 29.9×10-6

○. 주조용 알루미늄(Al) 합금에 속하는 실루민(silumin) 합금의 주성분에 속하는 것은?

가. Ag-Sn 계         나. Cu-Fe 계        다. Mn-Mg 계        ㉱. Al-Si 계

○. 스테인리스강(stainless steel)에 대한 설명 중 틀린 것에 해당하는 것은?

㉮. 강 내식성은 Fe 합금 또는 Fe-Ni 합금에 함유하는 규소(Si) 양에 따라 좌우

나. Cr은 Cr2O3라는 산화 피막을 형성하여 내부를 부식으로부터 보호

다. 스테인리스강은 페라이트(ferrite) 계, 마텐자이트(martensite) 계, 오스테나이트(austenite) 계 및 석출 경화 형(precipitation hardening)으로 분류 가능

라. 오스테나이트 계 스테인리스강(18% Cr-8% Ni)은 질산염(NO3, nitrate), 크롬산 염 등의 부동태화 제를 첨가하여 공식(pitting corrosion)을 방지

○. 규칙격자(super lattice) 만드는 일반적인 3가지 형태 아닌 것은?

가. AB 형          나. A3B 형           ㉰. A3B2 형          라. AB3 형

○. 금속재료에서 규칙-불규칙이 재료에 미치는 영향을 설명한 것 중 부적합한 것은?

가. 규칙도가 큰 합금은 비저항 작다.   ㉯. 규칙합금은 소성가공하면 규칙도 증가

다. 일반적으로 규칙화 진행과 함께 강도(strength)가 증가

라. Ni3Mn은 규칙상에서 강자성체이나 불규칙 상은 상자성체

○. 확산속도(spreading rate, diffusion velocity) 빠른 순서로 나열된 것은?

㉮. 표면 확산 > 입계확산 > 격자확산   나. 표면 확산 > 격자확산 > 입계확산

다. 격자확산 > 표면 확산 > 입계확산   라. 입계확산 > 격자확산 > 표면 확산

○. 주조(casting)를 할 경우에 생기는 금속의 수축 3단계 과정으로 옳은 것은?

㉮. 액체의 수축 → 고상 액상 공존 구간의 수축 → 고체의 수축

나. 액체의 수축 → 고체의 수축 → 고상 액상 공존 구간의 수축

다. 고체의 수축 → 고상 액상 공존 구간의 수축 → 액체의 수축

라. 고상 액상 공존 구간의 수축 → 액체의 수축 → 고체의 수축

○. 스테인리스강에서 자주 나타나는 입계부식 방지를 위한 가장 효과적인 첨가원소는?

가. 알루미늄(Al)      ㉯. 티탄(Ti)        다. 구리(Cu)      라. 마그네슘(Mg)

○. 전위증식(dislocation proliferation)과 가장 관계 깊은 것에 속하는 것은?

가. 전위 상승(dislocation climbing)            나. 코트렐 효과(Cottrel effect)

㉰. 프랭크 리드 원(Frank-Read source)        라. 전위의 집적(pile up)

○. Roozeboom 3성분 계의 농도(concentration) 표시법에서 [그림]과 같은 p 조성 합금 중의 A의 조성은 어느 선분(segment)의 길이로 표시 되는가?

가. ap                ㉯. bp                 다. cp                라. Bp

○. 금속에 있어서 확산 나타내는 Fick의 제1 법칙의 식으로 옳은 것은? [ 단, J 농도 구배, D 확산계수, c는 농도, x는 위치이고, 농도의 시간적 변화 고려하지 않는다. ]

㉮. J=-D[eqn: {ｄｃ} over {ｄｘ}]     나. J=-D[eqn: {ｄｘ} over {ｄｃ}]     다. J=D[eqn: {ｄｘ} over {ｄｃ}]     라. J=D[eqn: {ｄｃ} over {ｄｘ}]

○. 시효 경화(age-hardening)를 위한 조건을 설명한 것 중에서 틀린 것은?

가. 기지상은 연성을 가져야 한다.   나. 석출물이 기지조직과 정합 상태이어야 한다.

다. 고용체(solid solution)의 용해한도가 온도 감소에 따라 급감해야 한다.

㉱. 급냉(rapid cooling, quenching)에 의해 제2상의 석출이 잘 이루어져야 한다.

○. 다음 중 금속(metal)의 일반적인 특성에 속하지 않는 것은?

㉮. 모든 금속은 강자성체다.            나. 금속은 소성 변형을 한다.

다. 금속은 열 및 전기전도도가 크다.    라. 금속 고체 상태에서 결정구조 갖는다.

○. 강괴를 제조하여서 만들어진 킬드강(killed steel)에 속하는 것은?

가. 캡(cap)을 씌워 만든 강    ㉯. 탈산(deoxidation)을 완전히 한 강

다. 탈산을 하지 않은 강       라. 강괴를 만든 다음 압연하여 풀림한 강

○. 다음의 금속 원소 중 용융점(melting point)이 가장 높은 금속인 것은?

가. 철(Fe)     ㉯. 텅스텐(W)        다. 수은(Hg)     라. 구리(Cu)

○. 편석(S, segregation, 偏析)을 방지하기 위해 모서리 부분을 둥글게 하는 것은?

㉮. 라운딩(rounding) 나. 결정경계  다. 격자상수 라. 고우스트라인(ghost line)

○. 구조용 합금강에 속하는 니켈-크롬(Ni-Cr)계 합금의 특징 중에서 부적합한 것은?

㉮. 전기저항(electric resistance) 대단히 작다. 나. 내식성이 크고 산화도가 작다.

다. 철(Fe), 구리(Cu)에 대한 열전 효과 크다.  라. 내열성(heat resistance) 크다.

○. 구리의 환원성 분위기(reducing atmosphere)에서 가열할 때 미세 기포나 작은 균열(crack)이 발생하는 현상은?  [ Cu2O + H₂→ 2Cu + H2O ]

가. 뜨임취성(temper brittleness)        나. 고온취성(hot brittleness)

다. 입계취성(inter granular brittleness)  ㉱. 수소취성(hydrogen brittleness)

○. 모터(motor), 단전 기, 자기 스위치(magnetizing switch), 변압기(electric transformer) 등에 사용되는 고투자율 재료로서 소결 금속심이 아닌 것은?

가. Fe-Si 계       나. Fe-Al 계        다. Fe-Ni 계       ㉱. Fe-S 계

○. 형상기억효과나 초탄성(super elasticity) 현상 나타내는 합금이 아닌 것은?

가. Ti-Ni 계      나. Cu-Ai-Ni 계        다. Cu-Zn-Ai 계      ㉱. Mg-Cr 계

○. 쾌삭강(free-cutting steel) 합금강에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 강재에 Se, Pb 등의 원소를 배합하여 피삭성 좋게 한 강을 쾌삭강

나. S 쾌삭강에 Pb 동시에 첨가하여 쾌삭성을 더욱 좋게한 것을 초 쾌삭강

다. 납(Pb) 쾌삭강은 탄소강 또는 합금강에 0.1~0.3% 정도의 납(Pb)을 첨가하여 피삭성(machinability)을 좋게 한 대표적인 쾌삭강

㉱. 납(Pb, lead) 쾌삭강에서 납(Pb, lead)은 철(Fe, ferrous) 중에 고용되어 철(Fe)이 칩 브레이크(chip breaker)의 역할과 윤활제 역할

○. 다음의 금속 중 알칼리(alkali) 및 알칼리 토류(earth)에 속하는 것은?

가. 우라늄(U), 토륨(Th), 플루토늄(Pu)    나. 게르마늄(Ge), 규소(Si), 인듐(In)

다. 텅스텐(W), 바나듐(V), 지르코늄(Zr)   ㉱. 나트륨(Na), 리튬(Li), 세슘(Cs)

○. 구상흑연 주철(GCD)이 주조 상태에서 나타나는 조직이 아닌 것은?

가. cementite 형      나. pearlite 형      다. ferrite 형      ㉱. austenite 형

교과목명	금속조직학
능력단위	1601010112_16v3 합금함량조정
능력단위 요소	1601010112_16v3.2 합금함량 계산하기
수행준거 지식	기계적 성질에 미치는 합금원소의 영향에 대한 지식 담금질성 및 질량효과에 대한 지식 경화능시험에 대한 지식

○. 정적시험 방법에 속하는 로크웰 경도시험(HR, Rockwell hardness test)에서 2개의 이웃하는 누르개 자국 중심간 거리는 누르개 자국 지름의 몇 배 이상이어야 하는가?

가. 2.0배            나. 2.5배              다. 3.5배             ㉱. 4.0배

○. 매우 작은 금속편의 현미경(microscope) 조직검사를 위한 시험절차로 옳은 것은?

가. 시편 채취 →→ 연마(grinding) →→ 마운팅 →→ 부식 →→ 조직 관찰

나. 시편 채취 →→ 연마 →→ 부식(etching) →→ 마운팅 →→ 조직 관찰

㉰. 시편test piece) 채취 →→ 마운팅 →→ 연마 →→ 부식 →→ 조직 관찰

라. 시편 채취 →→ 마운팅(mounting) →→ 부식 →→ 연마 →→ 조직 관찰

○. 강의 비금속개재물(N, non metallic inclusion) 중 B형 개재물과 관련 깊은 것은?

가. 황화물      나. 규산염        ㉰. 알루민산 염      라. 구형 산화물

○. 쇼어 반발 경도계(HS, Shore hardness tester)의 종류에 해당되지 않는 것은?

㉮. A형             나. C형             다. D형             라. SS형

○. 재료 응력측정법(stress measuring method)에 속하지 않는 것은?

가. 광탄성 방법  나. X-선 방법   다. 무레아 방법  ㉱. 커핑(cupping) 방법

○. 작업장(work place)에서의 작업자의 복장에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 화기사용 시에는 불연성 사용한다.  나. 기름이 묻은 작업복을 착용하지 않는다.

㉰. 여름철(summer season)에는 작업복(working clothes) 착용하지 않는다.

라. 작업복은 몸에 맞고 동작이 편한 복장(dress, clothes)을 착용한다.

○. 금속재료 파괴(fracture, failure) 형태를 설명한 것 중에서 다른 한 가지는?

가. 미세한 공공형태의 dimple 형상      나. 인장 시험 시 컵-원뿔 형태로 파괴

㉰. 외부 힘(out side force)에 의하여 갑자기 발생되는 손상(damage)의 형태

라. 균열(crack)의 전파 전 또는 전파 중에 상당한 소성변형 유발

○. 다음 중 굽힘시험(bending test, flexural test)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 굽힘 균열시험(cracking test)으로 재료의 전성, 연성, 균열의 유무 알 수 있다.

나. 보통 굽힘 시험에서 알 수 있는 비례한계(proportional limit)는 명확하지 않다.

다. 주철의 단면 강도는 보통 파단 계수(modulus of rupture)로서 크기를 정한다.

㉱. 굽힘 파단 계수는 인장강도에 비례하므로 단면 형상과는 관계없다.

○. 강재의 압축시험에서 시험편 크기가 직경 d = 10mm 높이 H=20mm일 때 압축 하중 5500kg 가해 파단 각 59.6°를 얻었다면 이때의 실제 압축강도(kgf/mm2)인 것은?

가. 3.5kgf/mm2     나. 28kgf/mm2      ㉰. 70kgf/mm2      라. 87kgf/mm2

○. 철강의 미세 조직을 현미경으로 검사하기 위한 부식액으로 옳은 것은?

가. 질산 초산 용액 나. 염화 제2철 용액  ㉰. 나이탈 용액 라. 수산화나트륨 용액

○. 다음 재료시험 중에서 정적 시험(static test) 방법에 속하지 않는 것은?

가. 인장시험  나. 압축시험  다. 비틀림 시험  ㉱. 충격시험(impact test)

○. 철강재 설퍼 프린트 시험(sulfur print test) 결과에서 황(S) 편석의 분포가 강재의 중심으로 부터 표면 쪽으로 증가하여 나타나는 편석을 무엇이라 하는가?

가. 정편석(SN)    ㉯. 역편석(SI)    다. 주상편석(SCO)    라. 중심부편석(SC)

○. Fe-C 평형상태도에서 나타나는 순철의 변태에 의하여 나타나는 조직이 아닌 것은?

가. α - Fe          ㉯. β - Fe          다. γ - Fe          라. δ - Fe

○. 탄소강(carbon steel)의 마텐자이트(martensite) 변태에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 변태를 하고나면 표면에 기복 생성    나. 협동적 원자 운동에 의한 변태

㉯. 마텐자이트 변태(martensite transformation)에서는 확산(diffusion) 형성

라. 마텐자이트가 생성되기 시작하는 온도를 Ms, 끝나는 온도를 Mf

○. 인장시험(tension test)의 응력-변형률 선도를 설명한 것 중 옳은 것은?

㉮. 탄성한계(elastic limit) 내에서는 후크(Hook)의 법칙이 성립

나. 항복점(yield point) 이후에 응력 제거하면 원 상태로 복귀

다. 탄소함유량이 달라도 같은 재질이면 항복강도(yield strength) 동일

라. 항복점 측정 곤란한 재질은 20%의 영구변형 생기는 응력을 항복점으로 결정

○. 상대적으로 경한 입자나 미세돌기와의 접촉에 의해 표면으로부터 마모 입자가 이탈되는 현상으로 마모 면에 긁힌 자국이나 끝이 파인 흠들이 나타나는 마모는?

㉮. 연삭마모      나. 응착마모      다. 부식마모      라. 표면 피로마모

○. 금속조직 검사방법 중 육안, 10배 이하 확대경으로 검사하는 시험법의 명칭은?

가. 비금속 개재물 검사  나. 응력측정시험  ㉰. 매크로 검사법  라. 비틀림 시험

○. 비철합금 양은(nickel silver, German silver)에 대한 설명이 아닌 것은?

㉮. 저항 온도계수가 낮다.    나. 내열성이 우수하다.    다. 내식성이 우수하다.

라. 조성범위는 구리(Cu)에 10~20% 니켈(Ni)과, 15~30% 아연이 많이 사용된다.

○. 하드 필드(hadfield) 강은 기지가 오스테나이트 조직이며, 경도가 높아 기어와 레일 등의 내마모용 재료로 사용된다. 이 강의 탄소(C)와 망간(Mn)의 함유량으로 옳은 것은?

가. C : 0.35~0.55(%), Mn : 1~2(%)    나. 탄소 : 0.9~1.3(%), 망간 : 1~2(%)

다. C : 0.35~0.55(%), Mn : 10~15(%)  ㉱. 탄소 : 0.9~1.3%, 망간 : 10~15(%)

○. 순수한 금속과 비교한 합금(alloy,)에 대한 설명으로 틀린 것은?

㉮. 순수한 단체 금속만을 합금(alloy)이라 한다.

나. 제조 방법은 금속과 금속 혹은 금속과 비금속 용융 상태에서 융합(confluence)하거나 압축(compression), 소결(sintering)하는 방법 등이 있다.

다. 첨가 과정은 제조 과정(manufacturing process) 중에 자연적으로 혼입되는 경우와 어떤 유용한 성질 부여하기 위해 첨가(addition)하는 경우가 있다.

라. 공업용 합금(alloy)은 어떤 필요한 성질 얻기 위해 한 금속에 다른 금속 또는 비금속을 첨가시켜 얻은 금속 적 성질을 가지는 물질을 말한다.

○. 담금질(hardening, quenching) 가열 중에 나타나는 불량이 아닌 것은?

가. 산화(oxidation)    나. 탈탄    ㉰. 메짐성(brittleness)    라. 과열

○. 고속도강(SKH, high speed steel)은 주 합금원소의 함유량에 의해 W계, Mo계로 대별한다. 이때 각 주요 원소의 특징을 설명한 것 중에서 틀린 것은?

가. 텅스텐(W)은 고온경도 높은 특징            나. 바나듐(V)은 내마멸성 향상

다. 크롬(Cr)은 내산화성(anti-oxidation)과 경도(hardness)를 향상

㉱. Co는 내열성과 공구 절삭 내구력 약화시키며, Co가 증가하면 인성을 증가

○. 원자가 2가인 금속산화물(metal oxide)을 주성분으로 하는 내화 재료로서 마그네시아(MgO)와 산화크롬(Cr2O3)을 주성분으로 하는 내화재는?

가. 산성 내화재   ㉯. 염기성 내화재    다. 중성 내화재    라. 규석벽돌 내화재

○. 두랄루민합금(duralumin alloy)의 시효(age)에 대한 설명으로 부적합한 것은?

가. 일반적으로 상온시효 한 것이 인공시효를 한 것보다 내식성이 크다.

나. 상온시효 시간이 길어도 기니어 프레스턴 존(G.P. zone, Guinier-Preston zone) 형성 이외에 다른 변태(transformation)는 일어나지 않는다.

다. 시효 온도를 높게 하면 시효 속도(aging speed)는 빨라지나 몇 시간 후에 얻어지는 기계적 성질(mechanical property)에는 거의 변화 없다.

㉱. 인공 시효에 의해 기계적 강도가 향상되고 단상 조직이 되므로 내식성 향상된다.

○. 마레이징(maraging) 강의 시효처리는 어떤 현상 이용한 금속강화 방법인가?

㉮. 석출강화    나. 고용강화    다. 분산강화    라. 규칙-불규칙강화

○. 열처리 할 경우에 생기는 탈탄(decarbonization)의 방지대책으로 틀린 것은?

㉮. 산화성 분위기에서 가열한다.     나. 탈탄 방지제를 도포한다.

다. 고온에서 장시간 가열 피한다.    라. 염욕 및 금속욕에 의한 가열을 한다.

○. 펄라이트 가단주철(PMC, pearlitic malleable cast iron)의 열처리 법이 아닌 것은?

가. 합금원소 첨가에 의한 방법  나. 열처리 cycle 변화에 의한 방법

㉰. 가스 탈탄에 의한 방법      라. 흑심 가단주철의 재열처리에 의한 방법

○. 항온변태곡선(isothermal transformation curve)과 관계없는 것은?

㉮. C․C․T 곡선        나. C 곡선         다. S 곡선       라. T․T․T 곡선

○. 강 분위기(atmosphere) 열처리에 사용하는 환원성가스에 해당하는 것은?

㉮. CO(carbon monoxide)   나. CO2    다. 수증기(H2O)   라. 연소가스

○. 구상화풀림(spheroidizing annealing) 효과를 설명한 것 중에서 틀린 것은?

가. 담금질 균열을 방지         나. 담금질 후 공구의 수명을 연장

다. 기계 가공성을 증가         ㉱. 담금질 변형을 증가

○. C 0.2~0.4% 구조용 합금강에서 저온 뜨임취성을 줄이는 원소가 아닌 것은?

가. 황(S)       나. 알루미늄(Al)       ㉰. 수소(H)       라. 티탄(Ti)

○. 열처리 냉각방법(cooling process)의 3가지 형태 아닌 것은?

가. 연속냉각(continuous cooling)     나. 2단  냉각(two stepped cooling)

다. 항온냉각(isothermal cooling)      ㉱. 임계냉각(critical cooling)

○. 열처리 시 스팀 호모 처리(steam homo treatment)하는 목적으로 옳은 것은?

㉮. 산화물 피막을 형성                 나. 질화물 피막을 형성

다. 탄화물 피막을 형성                 라. 유화물 피막을 형성

○. 화염경화(flame hardening) 열처리 시에 열원으로 사용하는 가스가 아닌 것은?

가. 프로판 가스  나. 부탄 가스   다. 산소-아세틸렌 가스  ㉱. 암모니아 가스

○. 냉각제에 대한 설명이다. 다음 중에서 가장 옳은 내용에 속하는 것은?

가. 기름에서는 온도가 상승하면 점도(viscosity) 높아진다.

㉯. 강의 온도(temperature)가 내려가면 기포(bubble) 생성 활발해진다.

다. 수증기(vapor)가 강의 표면을 둘러싸면 냉각 아주 빨라진다.

라. 기화열(evaporation heat)이 클수록 냉각 효과가 작아진다.

◯. 냉각 효과를 지배하는 인자 : 열전도도는 높은 것이 우수하다. 비열 큰 것이 우수하다. 기화열(evaporation heat)은 클수록 우수하다. 점성(viscosity)은 적은 것이 우수하다. 온도는 낮은 것이 좋다. 비등점은 높은 것이 우수

○. 높은 온도에 속하는 약 200(℃)에서 냉각 능이 가장 우수한 것은?

㉮. 10(%) H2SO4      나. 물 50(℃)       다. 공기      라. 10(%) NaCl

○. 금속침투법(cementation) 중 강재 표면에 Al을 침투시키는 표면처리법의 명칭은?

㉮. 칼로라이징(calorizing)  나. 크로마이징   다. 실리코나이징  라. 세러다이징

○. 상온 가공한 황동제품의 시기균열(season crack)을 방지하기 위한 열처리 방법은?

㉮. 저온 어닐링 처리   나. 고온 담금질 처리   다. 파텐팅 처리   라. 수인 처리

○. 진공의 단위에 사용되는 토르(Torr)와 파스칼(Pa)의 환산 식으로 옳은 것은?

가. 1기압(atm) = 1.01 × 104(Pa) = 10(Torr) = 10(mm Hg)

나. 1기압(atm) = 1.01 × 105(Pa) = 100(Torr) = 100(mm Hg)

다. 1기압(atm) = 1.01 × 104(Pa) = 76(Torr) = 76(mm Hg)

㉱. 1기압(atm) = 1.01 × 105(Pa) = 760(Torr) = 760(mm Hg)

○. 알루미늄(aluminium) 및 그 합금의 질별 기호에서 기호와 그 의미가 옳은 것은?

㉮. H : 가공 경화한 것  나. T : 제조한 그대로의 것

다. F : 어닐링한 것     라. W : 열처리로 F, O, H 이외의 안정한 질별로 한 것.

○. 염욕 열처리(salt bath heat․treatment)에 대한 설명으로 틀린 것은?

㉮. 염욕 열전도도 낮고, 가열속도 느리다.  나. 냉각속도가 빨라 급랭이 가능하다.

다. 소량 다품종 부품 열처리에 적합하다.  라. 항온 열처리에 적합하다.

○. 전위(dislocation)와 용질원자(solute atoms) 사이의 상호작용(interaction)으로 치환형 용질원자 이동하여 나타난 그림에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉮. 칼날 전위(edge dislocation)의 코어(core)에 모인 치환 형 용질 원자

나. 나사 전위(screw dislocation) 코어(core)에 모인 치환 형 용질 원자

다. 혼합 전위(mixed dislocation)의 코어에 모인 치환 형 용질 원자

라. 이온 전위(ion dislocation)의 코어(core)에 모인 치환 형 용질 원자

○. 비정질합금(amorphous alloy) 제조법 중 기체 급냉법에 속하는 것은?

가. 단롤 법(single roll process)          나. 원심법(centrifugal process)

㉰. 스퍼터링 법(sputtering process)      라. 스프레이 법,(spray process)

◯ 기체 급랭법(gaseous rapid cooling) : 진공 증착법(vacuum  evaporation process)도 또한 기체 급랭 법

○. 고속도 공구강의 특징(character)을 설명한 것 중에서 부적합함 것은?

가. 고속도강(SKH, high speed steel)은 2차 경화강(hardened steel).

나. 고온애서 경도(hardness)의 감소(decrease)가 적은 것이 특징

㉰. 마텐자이트(martensite)는 안정화되어 1,900℃까지 고속절삭 가능

라. 주요 성분 0.8~1.8% C, 18% W, 4% Cr, 1% V, 그 외에 Fe 성분 함유

◯ 고속도 공구강은 약 700℃ 부근까지 안정되게 사용

○. 구리합금 중 석출경화현상을 나타내며, 강도, 경도가 가장 큰 합금에 속하는 것은?

가. 청동(bronze)                       나. 알루미늄 청동(aluminium bronze)

다. 황동(brass)                        ㉱. 베릴륨 청동(Beryllium, bronze)

○. 금속의 결정격자 중 면심입방격자(FCC, face-centered cubic lattice) 원자 수는?

가. 2개               나. 3개               ㉰. 4개               라. 6개

○. 주물용 알루미늄 합금(Al alloy) 중 Al-Cu계 합금을 인공 시효처리(artificial aging treatment) 하는 온도로 적합한 것은?

가. 50~80℃       ㉯. 100~160℃       다. 200~360℃       라. 400~560℃

○. 다음 금속에서 비중(specific gravity)의 대소 비교가 옳게 표기된 것은?

㉮. Li〈 Mg〈 Cu   나. Ir〈 Mg〈 Sb   다. Pb〈 Fe〈 Au   라. Ti〈 Al〈 Zn

◯ 이리듐(Ir)의 비중이 금속 원소 중 가장 무거우며, 리튬(Li) 물보다 가볍다.

○. 재료의 조성이 니켈 36%, 크롬 12%, 나머지는 철(Fe)로 이루어진 합금으로 온도가 변해도 탄성률(modulus of elasticity)이 거의 변하지 않는 재료에 속하는 것은?

가. 라우탈(lautal)                                  ㉯. 엘린바(elinvar)

다. 진정강(killedl steel)                            라. 퍼말로이(permalloy)

○. 회주철(GC, grey cast iron)을 표시하는 기호로 옳은 것은?

가. SC360            나. SS330              ㉰. GC250            라. BMC270

○. 순금속(pure metal)과 합금(alloy, 合金)의 일반적인 공통성질 중 옳은 것은?

㉮. 순금속과 합금은 열(heat)과 전기(electricity)의 양도체

나. 순금속과 합금은 전성(malleability) 및 연성(ductility)이 불량

다. 순금속과 합금은 빛에 대하여 투명체(transparent medium)

라. 수은(Hg, mercury)을 제외한 다른 금속 상온(ordinary temperature)에서 고체(solid)며 비결정체(non-crystalline substance)

○. 다음 철강 재료(materials of iron and steel) 중에서 인성(toughness)이 가장 낮은 금속(metal)에 해당하는 재료(material, raw material)는?

㉮. 주철(cast iron)               나. 탄소 공구강(carbon tool steel)

다. 합금 공구강(alloy tool steel)  라. 고속도 공구강(SKH, high speed steel)

◯ SF340A에서의 SF : 탄소강 단강 품을 의미

○. 재료를 실온(room temperature)까지 온도를 내려서 다른 형상으로 변형 시켰다가 다시 온도를 상승시키면 어느 일정한 온도 이상에서 원래의 형상(shape, form)으로 변화하는 성질을 이용한 합금으로 대표적인 합금이 Ni-Ti계인 합금 명칭은?

가. Ni-Ti계인 합금은 비정질 합금(amorphous alloy)

㉯. Ni-Ti계인 합금은 형상 기억 합금(shape memory alloy)

다. 제진합금(damping alloy)          라. 클래드 합금(clad alloy)

○. 저용융점 합금(low melting temperature alloy)에 속하지 않는 것은?

가. 저용융점 합금(low melting temperature alloy) 재료에 납(Pb, lead)이 있다.

나. 저용융점 합금은 융점 낮은 비스무트(Bi, bismuth) 많이 품는다.

다. 저용융점 합금은 화재경보기, 압축 공기용 안전밸브 등에 사용한다.

㉱. 저용융점 합금 거의 약 650℃ 이하의 용융점을 갖는다.

◯ 저용융점 합금 : 232℃의 용융점을 가진 주석(Sn, tin)의 용융온도(melting temperature) 이하(以下)의 합금을 기준

◯ 황(sulfu) : 주철(cast iron)에 함유될 때 유동성을 악화

○. 구리(Cu, copper)에 5~20%의 아연(Zn, zinc)을 첨가한 황동(brass)으로 강도(strength)는 낮으나 전연성(ductility, plasticity)이 좋고 색깔이 금색에 가까워서 모조금이나 판 및 선 등에 사용되는 재료에 해당하는 것은?

가. 켈밋(kelmet)                       나. 포금(gun metal)

㉰. 톰백(tombac)                      라. 문쯔 메탈(muntz metal, 6 : 4 황동)

◯ 켈밋(Kelmet) : 베어링(bearing) 용, 구리(Cu, copper)+납(Pb, lead)계 합금

◯ 포금(gun metal) : 청동(bronze)에 아연을 첨가한 포신 금속용 합금

○. 변태초소성(transformation super plasticity) 조건과 원칙에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 재료에 변태(transformation)가 있어야 변태 초소성 재료가 된다.

㉯. 변태 초 소성 재료는 감도지수(m) 값은 거의 0(zero)의 값을 갖는다.

다. 변태 초 소성 재료는 변태진행 중 작은 하중에도 변태 초소성이 된다.

라. 변태 초 소성 재료의 변태점을 오르내리는 열 사이클(cycle) 반복으로 가한다.

○. 주철에 첨가할 때 유동성(liquidity)을 좋게 하는 원소에 속하지 않는 것은?

가. 규소(Si)    나. 망간(Mn)    다. 인(P, phosphorus)    ㉱. 황(sulfur)

○. 철(iron)을 분류(classification)를 할 때 함유량에 따라서 주철(cast iron), 강(steel), 순철(pure iron)로 분류할 때 적용하는 원소에 속하는 것은?

가. 규소(Si, silicon,) ㉯. 탄소(C, carbon)  다. 인(P, phosphorus) 라. 황(sulfur)

○. 다음 보기 중 비중(specific gravity)이 가장 작은 원소에 속하는 것은?

가. 알루미늄(Al)       ㉯. 마그네슘(Mg)        다. 티탄(Ti)       라. 니켈(Ni)

○. 림드강(rimmed steel)을 변형 시킨 것으로 용강을 주입 후 뚜껑을 씌워 용강 비등을 억제시켜 림(rim) 부분을 얇게 하여 내부 편석(internal segregation)을 적게 한 강괴는?

가. 킬드강(killed steel)  나. 림드강  다. 세미킬드강  ㉱. 캐프트 강(capped steel)

○. 초 내열강(super heat resisting steel)의 합금 원소로 적합한 것은?

㉮. 니켈(Ni), 코발트(Co), 크롬(Cr) 등 나. 납(Pb), 망간(Mn), 아연(Zn) 등

다. 세슘(Cs), 구리(Cu), 수은(Hg) 등  라. 알루미늄, 마그네슘(Mg), 주석(Sn) 등

○. Fe-C 상태도 상에 나타나는 조직 중에서 탄소(C)의 함량이 가장 많은 것은?

가. 순철(pure iron)                  ㉯. 공정주철(eutectic cast iron)

다. 공석강(eutectoid steel)           라. 암코철(Armco iron)

○. 전위(dislocation) 재배열(rearrangement)과 소멸에 의해 가공된 결정 내부의 변형 에너지(strain energy)와 항복 강도가 감소되는 현상을 무엇이라고 쓰는가?

㉮. 회복(recovery)    나. 소성(plasticity)    다. 재결정    라. 가공경화

○. 용융금속이 응고 성장할 때 불순물(impurity) 가장 많이 모이는 곳은?

가. 결정crystal) 입내                 ㉯. 결정입계(grain boundary)

다. 결정입내의 중심부                라. 결정격자 내의 중심부

○. 깁스의 상률(Gibb’s phase rule)에서 물의 자유도(F, freedom)를 구하는 관계식으로 옳은 것은?  [ 단, C는 성분의 수, P는 상수(constant) ]

㉮. F = C - P + 2 나. F = P - C + 2  다. F = C + P + 2 라. F = C - P - 2

○. (111) 슬립 면과 (110) slip plane system을 가지는 금속으로만 이루어진 것은?

㉮. 구리(Cu), 팔라듐(Pd), 백금(Pt)  나. 스트론튬(Sr), 알루미늄(Al), 하프늄(Hf)

다. 크롬(Cr), 철(Fe), 몰리브덴(Mo)  라. 니켈(Ni), 은(Ag, silver), 코발트(Co)

○. 철-탄소 평형 상태도(Fe-C equilibrium diagram)에서 상 변태(transformation)를 취급할 경우에 온도의 변화가 없는 3개의 불변 점(Invariant point)이 아닌 것은?

㉮. 편정 점(monotectic point)            나. 포정 점(peritectic point)

다. 공정 점(eutectic point)               라. 공석 점(eutectoid point)

○. X-ray 회절 법(X-ray diffraction)에서 X-ray 입사각(incidence angle)이 30°일 때 이 금속의 면간거리는? [ 단, 회절상수 n은 1, 파장 λ는 10-8cm ]

㉮. 10-8cm    나. [eqn: {1} over {2}]×10-8cm     다. [eqn: {sqrt {3}} over {2}]×10-8cm    라. 2 × 10-8cm

○. 단위격자(unit cell) 내에 4개의 원자(atom)를 가지고 있는 금속원소는?

㉮. 알루미늄(Al)       나. 티탄(Ti)        다. 몰리브덴(Mo)       라. 크롬(Cr)

○. 다음의 자기변태(magnetic transformation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 원자배열 변화를 수반하는 변태다.  ㉯. 자기강도(magnetic intensity) 변한다.

다. A3 변태점(910℃이다.      라. A4 변태점(1400℃)이다.

○. 점 결함 중 원자 공공(vacancy, hole)에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 결정격자(crystal lattice) 격자점 중간에 원자가 위치한 상태

㉯. 결정격자 격자점(grid point, lattice point) 중간에 원자가 위치하지 않은 상태

다. 결정격자 격자점 중간에 여분의 원자(surplus atom)가 위치한 상태

라. 서로 다른 종류의 원자가 격자점의 원자와 치환(substitution)되어 들어간 상태

○. 고 온도에서 불규칙상태의 고용체(solid solution)를 천천히 냉각하면 어느 온도에서 규칙격자 형성되기 시작한다. 이때의 온도를 무엇이라 하는가?

가. 재결정 온도                     ㉯. 전이 온도(transition temperature)

다. 냉간가공(cold working) 온도     라. 열간 가공(hot working) 온도

○. 주철 재를 압축 시험하고자 한다. 이 경우에 압축 시편 직경이 10mm, 높이 20mm이고, 압축 하중 5500kgf를 가했다면 압축 강도는 약 몇 kgf/mm2이 되는가?

㉮. 18(kgf/mm2)   나. 70(kgf/mm2)    다. 180(kgf/mm2)   라. 700(kgf/mm2)

○. 재료의 내마모성(wear resistanc)에 영향을 주는 인자에 속하지 않는 것은?

㉮. 크리프 강도  나. 표면 거칠기   다. 열전도성  라. 재료 경도 및 강도

○. 다음 중 로크웰 경도(HR, Rockwell hardness) B 스케일에 사용하는 압입 자는?

㉮. 직경 1/16″(인치) 강구(steel ball)      나. 직경 1/8″(인치) 강구

다. 직경 1/4″(인치) 다이아몬드(diamond)  라. 직경 1/2″(인치) 강구

○. 경화된 깊이가 얕은 강재의 경화 능(harden․ability)을 측정하기 위한 방법으로 강봉 시험편을 10%의 교반되는 염수(saline water)에 담금질한 후 부러뜨려 10종의 표준 시험편과 비교하고 결정 입의 크기를 결정하여 담금질 성을 판정하는 시험은?

㉮. P-F 시험 나. S-A-C 시험  다. 임계지름 이용한 시험 라. 조미니(Jominy) 시험

◯. P-F 시험 : P(penetration, 경화심도), F(fracture, 파면입도) 두 가지를 시험

○. 비커즈 경도시험에 대한 설명이 아닌 것은?  [ 단, P 하중, d는 평균 대각선 길이 ]

가. HV = 1.8544 × [eqn: {ｐ} over {ｄ ^{2}}]이다.   ㉯. 스크래치(scratch)를 이용한 시험법이다.

다. 136° 다이아몬드 피라미드 형(diamond pyramid type) 비커즈 압입자를 사용한다.

라. 시험편(test piece)이 작고 경도 높은 부분의 측정에 사용한다.

○. 산업안전 보건법에서 안전보건 표지의 분류 및 색체에 대한 설명 중 옳은 것은?

㉮. 금지 표지 : 바탕은 흰색, 기본 모형은 빨간색, 관련 부호 및 그림은 검은색

나. 경고 표지 : 바탕은 흰색, 기본 모형은 노란색, 관련 부호 및 그림은 빨간색

다. 지시 표지 : 바탕은 녹색, 기본 모형은 파란색, 관련 부호 및 그림은 빨간색

라. 안내 표지 : 바탕은 녹색, 기본 모형은  빨간색, 관련 부호 및 그림은 빨간색

○. 어떤 재료가 일정온도에서 어떤 시간 후에 크리프속도가 0(zero)이 되는 응력은?

가. 크리프 조건  나. 크리프 율  ㉰. 크리프 한도(creep limit)  라. 크리프 현상

○. 금속조직 내에서 상(phase)의 양을 측정하는 방법에 속하지 않는 것은?

가. 면적 측정법     나. 직선 측정법       다. 점 측정법     ㉱. 원형 측정법

○. 무재해운동(zero hazard campaign) 중 5S 운동에 속하지 않는 것은?

가. 정리              ㉯. 정성              다. 청결              라. 청소

○. 육안 조직 검사(visual test, macroscopic test) 방법 중 설퍼 프린트(sulfur print) 법은 철강에 존재하는 주로 어떤 원소의 분포상태를 검사하는 방법인가?

가. 탄소(C)      나. 마그네슘(Mg)      다. 수소(H)      ㉱. 황(S)

○. 재료의 굽힘(bending)에 대한 저항력(resistance force)을 측정하는 시험법은?

가. 전단 시험(shear test) 나. 비틀림 시험  다. 피로 시험 ㉱. 굽힘 시험

○. 금속 재료 인장 시험 방법(KS B 0802)에서 인장시험(tension test)을 수행할 때 내력(internal force)을 구하는 방법)에 해당하지 않는 것은?

가. 오프셋 법  ㉯. 스트레인 게이지 법  다. 영구 연신율법  라. 전체 연신율 법

○. 피로시험(fatigue test)에서 S-N 곡선의 S와 N의 의미는 무엇인가?

가. S : 응력, N : 변형(deformation)          나. S : 하중(load), N : 응력

다. S : 탄성(elasticity), N : 응력(stress)      ㉱. S : 응력, N : 반복 횟수

○. 탄성한계 내에서 가로 변형 2, 세로 변형 5일 경우 포아송비(Poisson’s ratio)는?

가. 3.5             나. 2.5               다. 1.5             ㉱. 0.4([eqn: {2} over {5}])

○. 충격 시험편(impact test piece)의 제작에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 시험편은 가공에 의한 연화나 경화의 영향이 일어나지 않도록 기계 가공한다.

나. 열처리한 재료의 평가를 위한 시험편은 열처리 후에 기계 가공한다.

㉰. 시험편의 단면(cross section)을 제외한 4면은 평활하지 않아도 된다.

라. 시험편 기호  번호 등은 시험에 영향을 미치지 않는 부위에 표시한다.

○. 철강을 열처리한 후 미세조직을 현미경으로 관찰하기 위한 부식액(etchant)은?

가. 질산 용액  ㉯. 나이탈(nit․al)  다. 염화제이철 용액  라. 질산아세트산 용액

○. Al의 화학적 성질(chemical property)을 설명한 것 중 옳은 것은?

가. 염화물 용액 중에서 내식성 우수     나. 암모니아수 중에서는 빨리 부식

㉰. 80% 이상 질산(HNO3, nitric acid)에서는 침식되지 않고 잘 견딘다.

라. 산성용액 중에서는 수소이온 농도 증가에 따라 부식(corrosion) 감소

○. 대표적인 Mg 합금인 Mg-Al 합금에 속하는 것은 다음 중에서 어떤 것인가?

㉮. 일렉트론(electron)               나. 엘린바(elinvar, Fe-Ni-Cr)

다. 퍼멀로이(permalloy, Fe-Ni)      라. 하스텔로이(hastelloy, Ni)

○. 금속재료 성질 중 비중(specific gravity)에 관한 일반적인 설명이 아닌 것은?

가. 비중은 순수한 물의 무게를 기준으로 무게의 비를 수치로 표시

나. 인장강도 비중으로 나눈 값이 보통 비강도(specific strength)

다. 단조, 압연, 인발 등으로 가공된 금속이 주조상태보다 비중 크다.

㉱. 상온가공 금속을 가열 후 서랭시킨 것이 급랭시킨 것보다 비중 작다.

○. 금속재료 냉간가공(cold working)하면 결정입자 미세화로 단단해지는 현상은?

㉮. 가공경화(work hardening)  나. 취성경화  다. 시효경화  라. 표면경화

○. 각종 강에서 발생할 수 있는 메짐성(brittleness)에 대한 설명이 아닌 것은?

㉮. 가공할 경우 500~600℃에서 청열 취성(blue shortness) 발생

나. 가공할 때 인(P, phosphorus)을 많이 함유하면 저온 메짐 발생

다. 가공할 경우 황(S, sulfur)을 많이 함유하면 저온 메짐 발생

라. 뜨임 취성(temper brittleness)을 방지하기 위해 몰리브덴(Mo) 첨가

○. 비철금속인 아연 및 금형용 아연합금(zinc alloy)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 아연(Zn)은 건조한 공기 중에서 거의 산화하지 않는다.

㉯. 아연(Zn, zinc) 대표적인 고용융점(high melting point) 금속이다.

다. 금형용 아연 합금의 대표적인 것에 KM 합금, ZAS, Kirksite 등이 있다.

라. 금형용 아연합금 표준성분은 Zn에 4% Al-3% Cu-0.03% Mg 등 함유한다.

○. 주철(cast iron) 조직과 성질(properties)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 주철 중에 함유되는 탄소량(carbon amount) 보통 0.85~1.2% 정도

㉯. 유리 탄소(free carbon)와 화합 탄소의 합이 전 탄소

다. 흑연이 많을 경우 그 파단면이 회색을 띄면 백주철(white cast iron)

라. 회주철과 반주철이 혼합되어 있는 경우 파단면에 반점이 있는 백주철 생성

○. 다음 중에서 냉간가공(cold working)에 대한 설명으로 부적합한 것은?

가. 표면상태가 미려(beauty)            나. 제품의 정밀도가 우수

다. 냉간가공 심하면 연신율이 낮아져 제품에 균열 생겨서 파손

㉱. 금속을 낮은 온도에서 변형해야 하므로 열간가공에 비하여 큰 힘 불필요

○. 자장강도와 자화강도가 서로 반대 방향인 반자성체에 속하는 금속은?

㉮. 금(Au, gold)  나. 철(Fe, ferrous)   다. 니켈(Ni)  라. 코발트(Co)

○. 섬유강화금속(fiber reinforced metals)에서 강화섬유로 쓰이는 것이 아닌 것은?

가. 탄화규소(SiC, silicon carbide) 나. C(PAN) ㉰. 철(Fe) 라. 붕소(B, boron)

○. C 0.3%를 함유한 강은 상온에서 초석 페라이트(pro-eutectoid ferrite, free ferrite)를 약 몇 % 함유하고 있는가? [ 단, 공석점 탄소 고용량 0.80%이다. ]

가. 45.5(%)         나. 55.5(%)          ㉰. 62.5(%)         라. 75.5(%)

○. 초경합금(hard metal)인 탄화텅스텐(WC)에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 절삭공구(cutter, cutting tools)로 아주 다양하게 사용되고 있다.

나. 매우 높은 고온 강도 갖는다.  다. 소결 공정을 통해 제조한다.

㉱. 열전도도(thermal conductivity)가 고속도강보다 낮으나 절삭속도 빠르다.

○. 2원계 상태도에서 전율 고용체(homogeneous solid solution)일 때 경도 적 측면에서 A, B두 성분의 양이 어느 정도일 때 가장 경도가 높게 나타나는가?

㉮. A : B = 50% : 50%일 때 가장 높다.  나. A : B = 30% : 70%일 때 가장 높다.

다. A : B = 40% : 60%일 때 가장 높다.  라. A : B = 20% : 80%일 때 가장 높다.

○. 정적시험 방법에 속하는 로크웰 경도시험(HR, Rockwell hardness test)에서 2개의 이웃하는 누르개 자국 중심간 거리는 누르개 자국 지름의 몇 배 이상이어야 하는가?

가. 2.0배            나. 2.5배             다. 3.5배             ㉱. 4.0배

○. 매우 작은 금속편 현미경(microscope) 조직검사를 위한 시험절차로 적합한 것은?

가. 시편 채취 → 연마(grinding) →→ 마운팅 →→ 부식 →→ 조직 관찰

나. 시편 채취 → 연마 →→ 부식(etching) →→ 마운팅 →→ 조직 관찰

㉰. 시편(test piece) 채취 → 마운팅 →→ 연마 →→ 부식 →→ 조직 관찰

라. 시편 채취 → 마운팅(mounting) →→ 부식 →→ 연마 →→ 조직 관찰

○. 강의 비금속개재물(N, non metallic inclusion) 중 B형 개재물과 관련이 깊은 것은?

가. 황화물        나. 규산염         ㉰. 알루민산 염        라. 구형 산화물

○. 반발경도계인 쇼어경도계(HS, Shore hardness tester)의 종류에 속하지 않는 것은?

㉮. A형               나. C형               다. D형               라. SS형

○. 재료의 응력 측정법(stress measuring method)에 속하지 않는 것은?

가. 광탄성 방법   나. X-선 방법   다. 무레아 방법   ㉱. 커핑(cupping) 방법

○. 작업장(work place)에서의 작업자의 복장에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 화기사용 시에는 불연성 사용한다.  나. 기름이 묻은 작업복을 착용하지 않는다.

㉰. 여름철(summer season)에는 작업복(working clothes) 착용하지 않는다.

라. 작업복은 몸에 맞고 동작이 편한 복장(dress, clothes)을 착용한다.

○. 금속재료의 파괴(fracture, failure) 형태를 설명한 것 중에서 다른 한 가지는?

가. 미세한 공공형태의 딤플(dimple) 형상  나. 인장시험 시 컵-원뿔 형태로 파괴

㉰. 외부 힘(out side force)에 의하여 갑자기 발생되는 손상(damage) 형태

라. 균열(crack)의 전파 전 또는 전파 중에 상당한 소성 변형 유발

○. 다음 중 굽힘시험(bending test, flexural test)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 굽힘 균열시험(cracking test)으로 재료의 전성, 연성, 균열의 유무 알 수 있다.

나. 보통 굽힘 시험에서 알 수 있는 비례한계(proportional limit)는 명확하지 않다.

다. 주철의 단면 강도는 보통 파단 계수(modulus of rupture)로서 크기를 정한다.

㉱. 굽힘 파단 계수는 인장강도에 비례하므로 단면 형상과는 관계없다.

○. 강재의 압축시험에서 시험편 크기가 직경 d = 10mm 높이 H=20mm일 때 압축 하중 5500kg 가하여 파단 각 59.6°를 얻었다면 이때의 실제 압축 강도(kgf/mm2)는?

가. 3.5kgf/mm2    나. 28kgf/mm2     ㉰. 70kgf/mm2     라. 87kgf/mm2

○. 철강의 미세 조직을 현미경으로 검사하기 위한 부식액으로 옳은 것은?

가. 질산 초산 용액 나. 염화 제2철 용액 ㉰. 나이탈 용액 라. 수산화나트륨 용액

○. 다음 재료시험 중에서 정적 시험(static test) 방법에 속하지 않는 것은?

가. 인장시험 나. 압축시험  다. 비틀림 시험 ㉱. 충격시험(impact test)

○. 철강재 설퍼 프린트 시험(sulfur print test) 결과에서 황(S) 편석의 분포가 강재의 중심에서 표면 쪽으로 증가하여 나타나는 편석을 무엇이라고 하는가?

가. 정편석(SN)   ㉯. 역편석(SI)   다. 주상편석(SCO)   라. 중심부편석(SC)

○. Al-Cu(3~8%)-Si(3~8%)계로 주조성이 개선되고 피삭성이 좋은 합금은?

가. 실루민(silumin) 나. 알드레이(aldrey)  ㉰. 라우탈(aldrey) 라. 하이드로날륨

○. 인장시험(tension test)의 응력-변형률 선도를 설명한 것 중 옳은 것은?

㉮. 탄성한계(elastic limit) 내에서는 후크(Hook) 법칙(法則)이 성립한다.

나. 항복점(yield point) 이후 응력 제거하면 원 상태로 되돌아간다.

다. 탄소함량이 달라도 같은 재질이면 항복강도(yield strength)는 같다.

라. 항복점 측정 곤란한 재질은 20%의 영구변형 생기는 응력 항복점으로 정한다.

○. 상대적으로 경한 입자나 미세돌기와의 접촉에 의해 표면으로부터 마모 입자가 이탈되는 현상으로 마모 면에 긁힌 자국이나 끝이 파인 흠들이 나타나는 마모는?

㉮. 연삭 마모      나. 응착 마모       다. 부식 마모      라. 표면 피로 마모

○. 금속 조직검사 방법 중 육안 또는 10배 이하 확대경으로 검사하는 시험법의 명칭은?

가. 비금속 개재물 검사    나. 응력측정시험    ㉰. 매크로 검사법    라. 비틀림 시험

○. 철강 주물이 응고했을 경우에 응고 온도차에 따라 농도 차이가 생기는 현상은?

가. 공석      나. 포석      다. 편정      ㉱. 편석(S, segregation)

○. 다음 입방정계(cubic system)의 그림에서 검정 삼각형의 결정면 표시는?

가. (100)           나. (102)           다. (110)           ㉱. (221)

○. 표면 확산, 입계확산, 격자확산 중 가장 빠른 것에서 낮은 순서로 나타낸 확산은?

㉮. 표면 확산 > 입계확산 > 격자 확산  나. 입계 확산 > 격자확산 > 표면 확산

다. 격자 확산 > 표면확산 > 입계 확산 라. 표면 확산 > 격자 확산 > 입계확산

○. 치환 형 고용체(substitutional solid solution)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 두 금속 사이의 원자반경이 15%이상 차이 나면 거의 고용체 만들지 않는다.

나. 원자반지름(atomic radius) 차이 작은 금속끼리는 고용도 증가한다.

㉰. 결정 구조(crystal structure)가 다른 금속끼리는 고용도가 크다.

라. 고용도(solid solubility) 차이 때문에 합금의 성질이 크게 변화한다.

○. 항온 열처리 용 염욕(salt bath)이 갖추어야 할 조건에 해당되지 않는 것은?

가. 염욕의 순도 높고 유해 불순물(impurity)을 포함하지 않는 것이 좋다.

㉯. 가급적 흡수성(absorbable property) 커야 하고, 염욕 분해를 촉진해야 한다.

다. 열처리 후 제품표면에 점착(stickiness)한 염의 세정 좋아야 한다.

라. 열처리 온도에서 염욕의 점성 적고, 증발 휘산 량(emission) 이 적어야 한다.

○. 강의 최고 담금질 경도(quenching hardness)를 좌우하는 요소는?

가. 강재 형상 나. 합금 원소 무게  ㉰. 강 중 탄소함량 라. 오스테나이트 결정입도

○. 침탄경화(case hardening by carburizing) 시 침탄깊이에 영향을 미치지 않는 것은?

가. 가열온도  나. 가열시간   다. 침탄제(carburizing reagent)  ㉱. 가열로

○. 공석강(eutectoid steel)을 약 850(℃)에서 오스테나이트화 한 후 550(℃) 이하의 온도로 항온변태(isothermal transformation)시키면 나타나는 조직은?

가. 페라이트(ferrite)  나. 스텔라이트   ㉰. 베이나이트(bainite)  라. 레데뷰라이트

○. 항온변태 열처리에서 적용하고 있는 T․T․T 선도(diagram)에서 T․T․T가 의미하는 것은?

㉮. 시간, 온도, 변태 나. 시간, 변태, 융점 다. 온도, 변태, 조직 라. 온도, 융점, 조직

○. 열처리 전․후처리에 사용되는 설비 중 6각 또는 8각형의 용기에 공작물과 함께 연마제(abrasive), 콤파운드(compound)를 넣고 회전시켜 표면 연마시키는 방법은?

가. 버프 연마(Buffing)  ㉯. 배럴(Barrel) 연마  다. 쇼트 피닝  라. 액체 호닝(honing)

○. 항온 열처리에 해당되지 않는 일종의 연속 냉각 열처리 공정에 해당하는 것은?

㉮. 시간 담금질    나. 오스 포밍(Ausforming)     다. 마템퍼링    라. 오스템퍼링

○. 알루미늄(Al) 합금 중 압연(rolling) 및 압출(extruding) 등의 연신 재보다 Al 합금 주물의 경우가 용체화 처리(solution treatment) 시간이 5~10배 긴 이유는?

가. 연신재가 제품이 길고 크기 때문   나. 주물제품의 장입중량이 크기 때문

다. 주물 제품의 표면이 거칠어서 열의 흡수가 빠르기 때문

㉱. 주물 제품의 조직이 조대하고 석출 상의 크기가 크며 편석이 심하기 때문

○. 강을 완전 풀림(fulling annealing)을 하게 되면 나타나는 조직으로 옳은 것은?

가. 아공석강→헤드필드강+레데뷰라이트 ㉯. 과공석강→시멘타이트+층상펄라이트

다. 공석강→페라이트+레데뷰라이트     라. 과공정주철→페라이트+스텔라이트

○. 알루미늄, 마그네슘 및 그 합금 질별 기호 중 가공 경화한 것의 기호로 옳은 것은?

가. F(제조한 그대로)     ㉯. H      다. O(annealing)     라. W(용체화처리)

○. 침탄 온도 927(℃)로 저탄소강에 8시간 침탄 할 때 생성되는 침탄 층 깊이는 약 몇 mm인가?  [ 단, 927(℃)일 때 확산 정수 값은 0.635, Harris의 방정식을 이용한다. ]

㉮. 1.80(mm)        나. 2.85(mm)        다. 3.80(mm)        라. 4.85(mm)

◯. D(927℃) = [eqn: 0.635 sqrt {ｔ} =`0.635` sqrt {8} = 1.796]

○. 전기저항 식 온도계(electric resistance thermometer)에 관한 설명 중 틀린 것은?

㉮. 1200(℃) 이상 고온(high temperature) 측정(measurement)에 적합하다.

나. 측온 저항체(resistor)에 백금선, 니켈선, 구리 선 등이 있다.

다. 금속의 전기 저항은 1(℃) 상승할 때 마다 약 0.3~0.6% 증가한다.

라. 온도 상승에 따라 금속 전기 저항이 증가하는 현상 이용한 것이다.

○. 강의 마텐자이트(martensite) 조직이 경도(hardness)가 큰 이유가 될 수 없는 것은?

가. 결정(crystal)의 미세화)          나. 급랭(rapid cooling)으로 인한 내부 응력

다. 탄소원자에 의한 Fe 격자 강화   ㉱. 확산변태에 의한 시멘타이트의 분리

◯. 강의 마텐자이트(martensite) 조직은 무 확산 변태에 의한 조직이다.

○. 석출경화 형 구리 합금인 Cu-Be 합금의 용체 화 처리 방법으로 가장 적절한 것은?

가. 가능한 최저온도 이하에서 처리한다.   나. 가능한 최고온도 초과하여 처리한다.

다. 가능한 가장 늦은 속도(slow velocity)로 담금질(quenching)을 해야 한다.

㉱. 가능한 한 용질 원자(solute atoms) 베릴륨(Be)이 충분히 용해되도록 한다.

○. 합금하지 않은 구상흑연 주철(GCD)의 응력 제거 온도 범위는 약 몇(℃) 정도인가?

가. 450~500(℃)   ㉯. 510~565(℃)    다. 570~620(℃)   라. 630~685(℃)

○. 열처리 과정에서 나타나는 조직 중 용적변화(volume change)가 가장 큰 것은?

㉮. 마텐자이트(martensite)  나. 펄라이트   다. 소르바이트  라. 오스테나이트

○. 다음의 원소 중에서 함유량이 높아지면 임계 냉각 속도를 빠르게 하는 것은?

가. Be, Zn          나. W, V          다. Sb, Ti          ㉱. Co, Se

○. 마텐자이트(martensite)의 조직을 얻는 방법에 대한 설명 중에서 옳은 것은?

㉮. 오스테나이트를 급랭한 후 심랭`처리(sub-zero treatment)한다.

나. 오스테나이트(austenite)를 정상적으로 평행 냉각을 한다.

다. T․T․T곡선의 코(nose) 이하 Ms(martensite start) 이상에서 항온 유지시킨다.

라. T․T․T곡선의 코(nose) 이상에서 오스테나이트를 항온 유지 시킨다.

○. 열처리로 구조에 따른 가열로(heating furnace)의 분류 아닌 것은?

가. 원통 로  나. 연속 로   ㉰. 전기로(electric furnace)  라. 배치(batch) 로

○. 탄소(C) 0.8%, 온도 723(℃)에서 나타나는 A1 변태인 공석강에서 대부분의 오스테나이트 가 실온까지 담금질 하는 동안 마텐자이트로 변태하지 않고 남아 있는 조직인 것은?

㉮. 잔류 오스테나이트  나. 시멘타이트  다. 페라이트  라. 트루스타이트(troostite)

○. 다음의 냉각제 중 550~720℃에서 냉각능력이 가장 큰 냉각제(coolant)는?

가. 10% NaCl 액   ㉯. 10% NaOH 액   다. 10% Na2CO3 액   라. 비눗물(2%)

○. 비중(specific gravity)으로 중금속(heavy metal) 옳게 구분한 것은?

가. 비중이 약 2.0 이하인 금속            나. 비중이 약 2.0 이상인 금속

다. 비중이 약 4.5 이하인 금속            ㉱. 비중이 약 4.5 이상인 금속

○. 표면은 단단하고 내부는 회주철(gray cast iron)로 강인한 성질을 가지며 압연용 롤, 철 차량(railway vehicles), 분쇄기 롤) 등에 사용되는 주철(cast iron)은?

㉮. 칠드주철(chilled cast iron)     나. 흑심 가단주철(WMC)

다. 백심가단주철(BMC)            라. 구상 흑연 주철(GDC)

◯ Fe3C : 간단한 원자의 정수비로 결합, 높은 경도, 불안정한 조직, 취성이 높다. 복잡한 결정구조인 구상과 망상, 입상의 흰색조직을 형성

◯ 펄라이트(pearlite) : 배율이 낮을 때는 검정색, 배율이 높을 때는 층상조직 관찰

○. 자기 변태(magnetic transformation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 철(Fe)의 자기변태점magnetic transformation point)은 210˚C.

나. 결정격자(crystal lattice)가 변화(change)하는 것

㉰. 강자성(ferromagnetism)에서 상자성(para magnetism)으로 변하는 현상

라. 일정한 온도 범위 안에서 급격히 비연속적인 변화가 발생

◯ Fe3C 자기변태(A0) : 210℃, 공석강 변태(A1) : 723℃. 순철 자기변태(A2) : 768℃

○. 구조용 합금강과 공구용 합금강을 나눌 때 기어(gear), 축(shaft) 등에 사용되는 구조용 합금강(structural alloy steel) 재료에 해당되지 않는 것은?

가. 침탄강(carburizing steel)        나. 강인강(high strength steel)

다. 질화강(nitriding steel)           ㉱. 고속도강(high speed steel)

○. 금속재료 중 경질 자성재료(magnetic material)에 속하는 것은?

가. Si 강판          ㉯. Nd 자석         다. 센더스트        라. 고속도강

○. 비료공장(fertilizer plant)의 합성 탑, 각종 밸브와 배관 등에 이용되는 재료로 비강도(specific strength)가 높고, 열전도열이 낮으며 용융점 약 1670℃인 금속은?

㉮. 티탄(Ti, titanium, 4.5)   나. 주석(Sn, tin, 5.7~7.3)

다. 납(Pb, lead, 11.3)          라. 코발트(Co, cobalt 8.9)

○. 고강도(high strength) Al 합금인 초초두랄루민에 대한 설명이 아닌 것은?

㉮. 알루미늄(Al, aluminium) 합금 중에서 최저(lowest)의 강도

나. 초초두랄루민을 ESD(extra super duralumin) 합금(alloy)

다. 자연균열을 일으키는 경향이 있어 Cr 또는 Mn을 첨가하여 억제

라. 초초두랄루민(extra super duralumin) 성분 조성은 주 금속 Al에 1.5~2.5% Cu, 7~9% Zn, 1.2~1.8% Mg, 0.3%~0.5% Mn, 0.1~0.4%, Cr이 첨가된 합금

○. Ni-Fe계 합금 엘린바(elinvar)는 고급시계, 지진계(seismograph), 압력계, 스프링 저울, 다이얼게이지(dial gauge)등에 사용된다. 재료의 어떤 특성 때문에 쓰이는가?

가. 자성(magnetism)                       나. 비중(specific gravity)

㉰. 탄성률(elastic modulus)                 라. 비열(specific heat)

◯ 엘린바(elinvar) : 탄성 변형 거의 불변이어서 시계의 재료에 주로 쓰이는 불변 강

○. 용융액에서 두 개의 고체(solid)가 동시에 나오는 반응(reaction)은?

가. 포석 반응     나. 포정 반응        다. 공석 반응      ㉱. 공정 반응

◯ 포정 반응 : 1,490℃, C 0.18%, 1개의 고용체와 액체 반응하여 다른 고용체 생성

◯ 공정반응 : 1,130℃, C 4.3%에서 일어난다. 한 액체에서 2가지 이상의 고체나 고용체가 정출되는 현상. 액체(L)→γ철(Austenite) + cementite(Fe3C, 금속간화합물) 공정 주철인 레데뷰라이트(ledeburite)가 생성되는 반응(reaction)

◯ 공석반응 : A1 변태 일어나는 강의 변태점으로 723℃, 탄소 C 0.8% 펄라이트 변태. 고용체(고체)인 γ철(Austenite)에서 순철(ferrite)+cementite((Fe3C)가 석출

○. 전자석이나 자극 철심용은 순철이나, 자심은 교류가 자기장에만 사용되는 예가 많아 이력손실, 항자력 등이 적은 동시에 맴돌이 전류손실 적어야 한다. 이 때 쓰이는 강은?

㉮. Si 강            나. Mn 강             다. Ni 강             라. Pb 강

○. 황이 적은 선철 용해하여 구상흑연주철 제조할 때 많이 사용되는 흑연구상화제는?

가. 아연(Zn) ㉯. 마그네슘(Mg, magnesium)  다. 납(Pb, lead) 라. 은(Ag, silver)

○. 공유 결합성이 가장 강한 금속으로 4개의 인접 원자를 가지는 원소로 옳은 것은?

가. Mg, Be            나. Ti, Co            ㉰. Si, Ge           라. Na, K

○. 다음 중에서 공유결합(covalent bond)하는 수를 나타내는 것으로 가장 옳은 것은?

가. 2-N             나. 6-N              ㉰. 8-N             라. 12-N

○. 비철금속 재료인 마그네슘(Mg, magnesium) 원소에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 산이나 염수에는 잘 견딘다.       나. 알칼리(alkali)에는 침식한다.

㉰. 동보다 강도 낮으나 절삭성 좋다.  라. 열전도율, 전기전도율 Cu보다 높다.

○. 금속의 기지에 1~5μm 정도의 비금속 입자가 금속이나 합금 기지 중에 분산되어 있는 것으로 내열 재료(heat resistant material)로 사용되는 것은?

가. FRM            나. SAP              다. kelmet            ㉱. cermet

○. 어떤 성분 금속의 원자가 다른 성분의 금속 결정격자(crystal lattice)의 원자와 위치가 바꾸어진 형식의 고용체(solid solution)를 무엇이라고 하는가?

가. 전율 고용체   나. 한율 고용체   ㉰. 치환 형 고용체   라. 침입 형 고용체

○. 합금이 용융하기 시작해서 용융이 다 끝나기까지의 온도 범위를 무엇이라 하는가?

㉮. 용융온도 범위 나. 재결정온도 범위  다. 변태온도 범위 라. 피니싱 온도 범위

○. 55~60% 구리(Cu)를 함유한 Ni 합금으로 열전쌍용으로 쓰이는 선의 재료는?

가. 모넬 메탈         ㉯. 콘스탄탄          다. 퍼민 바          라. 인코넬

○.  설퍼 프린트 법은 철강에 존재하는 주로 어떤 원소의 분포상태를 검사하는가?

가. 탄소(C)     나. 마그네슘(Mg)      다. 수소(H)      ㉱. 황(S)

○. 50%의 A-B 합금은 체심 입방 규칙 격자로서 6.5개가 A 원자이고, 3,5개가 B 원자일 때 A 단 범위 규칙도(σ)는?  단, 면심입방격자의 배위수는 12이고, 체심입방격자의 배위수는 8이다.  [eqn: {6.5} over {8} `=`0.8125,``단범위규칙도=1- {0.8125} over {0.5} `=`-0.625]

○. 재료 굽힘(bending)에 대한 저항력(resistance force)을 측정하는 시험법은?

가. 전단 시험(shear test) 나. 비틀림 시험  다. 피로 시험 ㉱. 굽힘 시험

○. 다음 중에서 킹크(kink) 변형(transformation)이 가장 쉽게 일어나는 것은?

가. 면심입방격자(FCC) 금속을 미끄럼(slip) 면에 수직으로 압축할 때

나. 체심입방격자(BCC) 금속을 미끄럼(slip) 면에 수직으로 압축할 때

㉰. 조밀육방격자(HCP) 금속을 미끄럼(slip) 면에 수직으로 압축할 때

라. 체심입방격자(BCC) 금속을 미끄럼(slip) 면 평행하게 압축할 때

○. 금속을 소성 가공할 때 생기는 쌍정(twin) 현상에 관한 설명이 아닌 것은?

가. 기계적 쌍정(mechanical twin)은 체심입방격자(BCC)나 조밀육방격자(HCP) 금속에서 금속으로 하중(load) 가하거나 낮은 온도에서 형성

㉯. 쌍정변형(twin deformation)에서는 쌍정면 양쪽의 결정방위가 서로 동일

다. HCP 금속 저면이 슬립하기 나쁜 방향으로 놓였을 때 쌍정 변형 발생용이

라. 인장시험 중에 쌍정이 생기면 응력-변형률 곡선에 톱니 모양으로 형성

○. 림드강(rimmed steel)을 변형 시킨 것으로 용강을 주입 후 뚜껑을 씌워 용강 비등을 억제시켜 림(rim) 부분을 얇게 하여 내부 편석(internal segregation)을 적게 한 강괴는?

가. 킬드강(killed steel)  나. 림드강   다. 세미킬드강  ㉱. 캐프트(capped) 강

○. 초 내열강(super heat resisting steel)의 합금 원소로 적합한 것은?

㉮. 니켈(Ni), 코발트(Co), 크롬(Cr)    나. 납(Pb), 망간(Mn), 아연(Zn)

다. 세슘(Cs), 구리(Cu), 수은(Hg)     라. 알루미늄(Al), 마그네슘(Mg), 주석(Sn)

○. Fe-C 상태도 상에 나타나는 조직 중 탄소(C)의 함유량이 가장 많은 것은?

가. 순철(pure iron)                ㉯. 공정 주철(eutectic cast iron)

다. 공석강(eutectoid steel)         라. 암코철(Armco iron)

○. 실루민(silumin)에서 조대한 규소 결정(crystal silicon)을 미세화 시키기 위해 금속나트륨, 알칼리 염류 등을 첨가시켜 처리하는 방법에 속하는 것은?

가. 안정화 처리     나. 용체화 처리     ㉰. 개량 처리     라. 인공시효 처리

○. 주철 마우러조직도(maurer's structural diagram)에 가장 큰 영향 미치는 원소는?

가. 텅스텐, 몰리브덴(W, Mo)  나. C, Cr   다. CO, Si   ㉱. 탄소, 규소(C, Si)

○. 두 금속 비중(specific gravity) 차가 가장 크게 나타나는 금속원소인 것은?

가. 니켈-텅스텐(W) 나. 티탄-철(Ti-Fe) ㉰.리튬-이리듐(Li-Ir) 라. 란타넘(La)-Mg

○. 초소성(super plasticity) 재료를 얻기 위한 조직조건의 설명 중 옳은 것은?

가. 모상입계는 저 경각일 것                나. 결정립의 모양은 비등방성일 것

다. 모상입계가 인장분리가 쉬울 것          ㉱. 결정립 크기는 수 ㎛ 이하일 것

○. FRM(fiber reinforced metal)용 강화섬유 중 인장강도 가장 큰 것은?

가. 알루미나(alumina)     나. C(PAN)      다. C(피치)     ㉱. 붕소(B, boron)

○. 활자합금(type metal) 주요성분은 Pb-Sb-Sn이다. 주요 성분 중 Sn의 주된 역할은?

가. 융점 높다 나. 유동성 나빠진다.  다. 인성 낮아진다. ㉱. 주조조직 미세화 된다.

○. 다이캐스팅(die casting) 용에 쓰이는 Zn합금의 원소에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. Al은 유동성을 개선            나. Cu는 입간 부식을 억제

다. Li은 길이변화에 큰 영향       ㉱. Mg 많이 첨가하면 복잡한 형상 주조용이

○. 금속결정(crystal)의 최소단위(smallest unit)를 무엇이라 하는가?

가. 연신율    나. 단결정    ㉰. 단위격자(unit cell)    라. 결정입계

○. 실리콘(Si), 게르마늄(Ge)과 같은 반도체(semiconductor) 재료 결합은?

가. 이온결합 ㉯. 공유결합(covalent bond) 다. 금속결합 라. 원자결합

○. 전자기 재료에 사용되고 있는 Ni-Fe계 실용합금이 아닌 것은?

가. 인바(invar) 나. 엘린바(elinvar) ㉰. 두랄루민(duralumin) 라. 플래티나이트

○. 고로(BF)에서 생산된 선철에 함유되는 철강 5대 불순 원소에 속히지 않는 것은?

가. 황(S)     나. 규소(Si)     다. 망간(Mn)     ㉱. 마그네슘(Mg)

○. 잔류 자속밀도 적으며 발전기, 전동기 등 철심재료에 가장 적합한 것은?

㉮. 규소강(silicon steel)              나. 자석강(magnetic steel)

다. 불변 강(invariable steel, invar)    라. 자경 강(self hardening steel)

○. 수소저장용 합금(metallic alloy for hydrogen storage)에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 수소를 흡장(occlusion)할 때 팽창하고 방출할 때는 수축

나. 수소 저장용 합금은 수소가스(hydrogen gas)와 반응하여 금속 수소화물화

다. 수소가 방출된 금속수소화물은 원래의 수소 저장용 합금으로 복귀.

㉱. 수소로 인하여 전기 저항이 완전히 0(zero)이 되는 합금

○. 스테인리스강(stainless steel)에 관한 설명 중 옳은 내용에 속하는 것은?

가. 탄소강(carbon steel)과 저합금강보다 녹이 잘 슬고 얼룩이 심하다.

나. 페라이트계(ferrite type) 스테인리스강은 열처리에  의해 재질 개선한다.

다. 철에 크롬(Cr)의 함량이 12% 이하 함유된 강을 스테인리스강이라 한다.

㉱. 스테인리스강은 크롬(Cr)에 의해 부동태화하기 때문에 표면을 보호한다.

○. 경금속에 속하는 티타늄(Ti, titanium)에 관한 설명 중에서 틀린 것은?

가. 열과 도전율(conductivity) 낮다.      ㉯. 불순물에 의한 영향 거의 없다.

다. 300(℃) 부근의 온도 구역에서 강도(strength) 저하가 명백하게 나타난다.

라. 활성이 커서 고온 산화와 환원 제조 시 취급이 곤란한 원인이 된다.

○. 황동의 상태도에서 아연(Zn, zinc)의 함량에 따라 α, β, 𝛄, δ, ε, η의 6개의 상이 존재한다. 이들 조합 중에서 공업용으로 사용되는 두 가지의 상(phase)은?

㉮. α, α+β           나. β, β+δ            다. 𝛄, 𝛄+ε           라. ε, ε+η

○. 비정질 합금(amorphous alloy)의 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 구조적으로 장거리 규칙성 없다. ㉯. 불 균질 재료이고 결정 이방성 존재한다.

다. 전기저항(electric resistance) 크고 그 온도의 의존성은 작다.

라. 강도가 높고 연성도 크나 가공경화(work hardening)는 일으키지 않는다.

○. 주철(cast iron)의 일반적인 특성을 설명한 것 중에서 부적합한 것은?

가. 진동 흡수하는 특성          ㉯. 인성(toughness)이 매우 우수

다. 주조성 우수                 라. 파면에 따라 회주철, 백주철, 반주철로 분류

○. 0.035% 황 첨가로 강도 희생시키고 쾌삭성을 개선한 모넬 메탈(monel metal)은?

㉮. R Monel    나. K Monel(Al)    다. H Monel(Si)    라. KR Monel

○. 3원계 상태도(ternary phase diagrams)에서 공정점(eutectic point)의 자유도는?

㉮. 0                 나. 1                  다. 2                 라. 3

○. 순철에서 생기는 변태(transformation)에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. A3, A4 변태점은 동소변태      나. 탄소함유량 증가하면 A3 변태점 저하

㉰. A2 변태점이 시멘타이트(cementite)의 변태선

라. A1 변태 선을 공석선이라고 하며 온도는 약 723(℃)

○. 냉간가공(cold working)으로 금속이 받는 성질의 변화는 풀림 처리에 의하여 가공 전의 상태로 돌아가려는 결함을 가지나 결정립 모양이나 결정의 방향에 변화를 일으키지 않고 물리적 성질(physical properties), 기계적 성질로만 변화하는 과정은?

가. 연화(softening)    ㉯. 회복(recovery)    다. 재결정    라. 결정립 성장

○. 조밀육방격자(HCP, close packed hexagonal lattice)에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 원자 충전율(atomic packing factor) 74%       나. 축비(c/a)는 약 1.64

다. 원자 배위수(coordination number)는 12개      ㉱. 은(Ag)은 조밀육방격자

○. 면심입방격자(face-centered cubic lattice) 쌍정면에 속하는 것은?

㉮. {111}      나. {112} : 체심입방격자       다. {110}      라. {123}

○. 마텐자이트(martensite)가 경도(hardness) 큰 이유에 해당되지 않는 것은?

가. 결정 미세화    ㉯. 시효경화 효과    다. 급냉으로 인한 내부 응력

라. 과포화(supersaturation) 탄소(carbon) 고용에 의한 격자 강화.

○. 석출 경화(precipitation hardening)의 기본원칙에 해당되지 않는 것은?

가. 석출물 부피 분율 커야 한다.  나. 석출물, 입자형상 구형에 가까워야 한다.

다. 석출 물(precipitate) 입자 크기가 미세하고 그 수가 많아야 한다.

㉱. 석출 물은 연속적으로 존재해야만 하는 반면, 기지상은 불연속적이어야 한다.

○. 소성가공을 할 경우에 생기는 전위(dislocation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 전위 상승 운동 온도에 무관  나. 전위결함은 원자 공공, 크라디온(Crowdion)

다. 칼날 전위선은 버거스 벡터(Bugers vector)와 평행(parallel)을 유지.

㉱. 전위 존재로 인하여 발생되는 에너지는 변형 에너지(strain energy)

○. 재결정(re․crystallization)을 좌우하는 인자에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 변형량 증가하면 재결정율 감소  .  나. 변형량 작을수록 재결정 온도 저하

㉰. 순도가 높은 금속일수록 재결정(re․crystallization) 온도 저하

라. 어닐링 온도(annealing temperature) 및 시간을 같이하면 초기 입자 지름이 클수록 재결정을 일으키는데 필요한 변형 량은 감소

○. 어떤 합금에서 규칙-불규칙 변태가 일어났는가를 조사할 때 가장 옳은 실험은?

가. 투자율(magnetic permeability) 검사       나. 시차열 분석 검사

다. 전자현미경(electron microscope) 조직검사        ㉱. X-선 회절검사

○. 면심입방격자(FCC, face centered cubic lattice) 결정구조를 갖는 구리 금속의 단위격자(unit cell)의 격자상수가 0.361mm일 경우 면간 거리 d210은 얼마인가?

㉮. 0.16nm         나. 0.18nm         다. 1.10nm         라. 1.20nm

○. 다른 종류의 원자 A, B가 접촉면에서 서로 반대방향으로 이루어지는 확산은?

가. 반응확산 나. 전위확산 다. 자기확산 ㉱. 상호확산(counter diffusion)

○. 액체 상태에서 온도가 떨어져 응고를 할 경우에 체적 팽창이 발생하는 금속은?

가. 주석(Sn)  ㉯. 안티몬(Sb) : 비스무트(Bi)도 팽창  다. 납(Pb)  라. 아연(Zn)

○. 펄라이트 변태(pearlite transformation)를 설명한 것 중에서 틀린 설명인 것은?

가. 금속간화합물(Fe3C, cementite)를 핵(nucleus)으로 발생하고 성장

㉯. 결정립(crystal grain)의 크기가 크면 펄라이트 변태가 촉진

다. 합금 원소에 따라 펄라이트(pearlite) 변태온도는 증가 도는 감소

라. 변태초기에는 반드시 금속간화합물(Fe3C, cementite)가 나타나나 후기에는 조성에 따라 특수 탄화물(carbide) 등으로 변화

○. 격자간 원자(atom)와 원자 공공(vacancy, hole)이 한 쌍으로 된 결함은?

가. 체적결함(volume defect)          나. 불순물(impurity) 원자

다. 쇼트키 결함(Schottky defect,)     ㉱. 프렌켈 결함(Frenkel defect)

○. 다음의 금속강화 방법 중 고온에서 효과 가장 좋은 것은?

가. 급냉(rapid cooling)하여 강화시켰다   나. 압연 가공하여 강화시켰다.

다. 고용체 석출시켜 강화시켰다.         ㉱. 고용원소를 고용시켜 강화하였다.

○. 용매(solvent) 중에 용질(solute)이 녹아들어 있는 상태에서 국부적으로 농도차이가 있을 경우 시간의 경과에 따라 농도의 균일화가 일어나는 현상은?

가. 반사  나. 대류(convection)   ㉰. 확산(diffusion)  라. 복사

○. 열 및 전기전도도(electrical conductivity) 좋은 순서대로 나열된 것은?

가. Au > Cu > Ag > Fe > Al                  나. Cu > Ag > Au > Al > Fe

㉰. Ag > Cu > Au > Al > Fe                  라. Ag > Au > Cu > Fe > Al

○. 다음 상태도(phase diagram) 상에서 액상선(liquidus curve)은?

가. DG선       ㉯. BF선 : AF선도 액상선      다. EC선       라. GF선

○. 철의 자기변태(magnetic transformation)에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 금속의 결정구조(crystal structure)가 변화하는 현상

㉯. 철의 자기변태(magnetic transformation) 온도는 약 768℃ 정도

다. 자기변태가 일어나는 점을 동소 변태(allotropic transformation) 점

라. 일정한 온도에서 급격하게 비연속적으로 변화가 발생

○. 50%의 A-B 합금은 면심 입방 규칙 격자로서 7.5개가 A 원자이고, 4,5개가 B 원자일 때 A 단 범위 규칙도(σ)는?  [eqn: {7.5} over {12} `=`0.625,``단범위규칙도=1- {0.625} over {0.5} =-0.25]

가. -0.125            나. 0.125            ㉰. -0.25            라. 0.25

○. 비틀림 시험(torsion test)을 통하여 얻을 수 있는 기계적 성질로 틀린 것은?

가. 강성 계수   나. 비틀림 강도   다. 비틀림 파단계수   ㉱. 비틀림 경도

○. 탄소강 불꽃시험에서 강재에서 C 량 증가할 때 나타나는 불꽃 특성이 아닌 것은?

가. 유선의 숫자가 증가                  ㉯. 파열의 숫자가 감소

다. 유선(stream line)의 길이 감소        라. 파열의 꽃잎 모양이 복잡

○. 압축시험에 관한 설명으로 적합하지 않는 것은?  [ 단, P 하중, A0 초기 단면적 ]

㉮. 압축 응력(compressive stress)은 [eqn: {Ａ _{０}} over {Ｐ}](N/mm2)로 나타낸다

나. 압축시험은 인장시험(tension test)과 반대방향으로 하중이 작용한다.

다. 압축 시험은 주로 내압(internal pressure)에 사용되는 재료에 적용된다.

라. 압축 강도(compressive strength)는 취성이 있는 재료 시험할 때 잘 나타난다.

○. 다음 중에서 크리프 시험(creep testing)에 관한 설명으로 부적합한 내용인 것은?

가. 용융점(melting point) 낮은 금속은 상온에서도 크리프 현상 발생

나. 크리프는 일반적으로 온도, 응력 및  시간 함수로 표시

다. 어떤 시간 후에 크리프 정지(halt)하는 최대응력을 크리프 한도

㉱. 재료에 주기적이고 반복적인 하중을 가하여 파괴되는 현상

○. 회전 굽힘형 피로시험(fatigue test)에서 주의해야 할 사항 중 틀린 것은?

㉮. 시험편이 회전(rotation)하기 전에 굽힘 하중(bending load)을 가(加)한다.

나. 회전수 적산 계(integrating meter)와 전동 모터의 이상 유․무를 점검한다.

다. 시험편(test piece)이 부식되거나 표면부에 흠(欠) 생기지 않도록 한다.

라. 시험편을 정확하게 고정시켜 편심(eccentricity)에 의한 진동을 방지한다.

○. 표점거리 50mm, 두께 2mm, 평행부 나비(폭) 25mm인 강판을 인장시험 하였을 때 최대하중은 2500kgf, 파단 후 늘어난 길이 60mm일 때의 재료 인장 강도(kgf/mm2)는?

가. 30(kgf/mm2)    나. 40(kgf/mm2)     ㉰. 50(kgf/mm2)    라. 60(kgf/mm2)

○. 금속재료 부식액 중 부식할 금속과 부식액(etchant)의 연결이 적합한 것은?

가. Al 합금-왕수(aqua regia)      ㉯. Zn 합금-염산(hydrochloric acid) 용액

다. 구리, 황동-질산 알코올(nit․al)  라. 철강-수산화나트륨(sodium hydroxide) 용액

○. 다음 시험 중 마모시험기(abrasion tester) 형식에 속하지 않는 것은?

㉮. 압축 마모   나. 회전 마모    다. 슬라이딩 마모   라. 왕복 슬라이딩 마모

○. 록웰 경도시험(HR, Rockwell hardness test)을 설명한 것 중에서 틀린 것은?

가. diamond cone 원추 꼭지각은 120°  ㉯. 연한재료는 다이아몬드 콘 사용

다. B스케일, C 스케일 등으로 표시      라. B, C스케일의 기준하중 10kgf

○. 쇼어 경도 시험(Shore hardness test)을 할 때의 유의 사항 중에서 부적합한 것은?

가. 시험은 안정된 위치에서 실시         나. 다이아몬드 선단의 마모여부 점검

다. 시험편(test piece)에 기름 등이 묻지 않도록 주의 할 것

㉱. 고무와 같은 탄성률(elastic modulus)의 차이가 큰 재료를 선택하여 시험

○. 피로시험으로부터 구한 S-N 곡선에서 S(stress)와 N(No)은 각각 무엇을 뜻하는가?

가. 강도와 경도                      나. 변형과 반복 횟수

다. 응력과 피로한계                  ㉱. 응력과 반복 횟수

○. 금속 현미경(metallo․graphical microscope) 조직 검사하는 주목적으로 옳은 것은?

가. 입계면의 강도 조사               ㉯. 금속 입자의 크기 조사

다. 원소의 배열 상태 조사            라. 조성, 성분 및 중량 조사

○. 무색, 무미, 무취 연료의 불완전연소로 생성되는 가스로 인체에 해로운 것은?

㉮. 일산화탄소(CO)   나. 이산화 황(SO2)   다. 암모늄 이온(NH4)   라. 염소(Cl2)

○. 전단시험(shear test)에서 단순한 인장만의 외력(external force, load)을 받고 있는 시험편에서 최대 전단력(maximum shear force)이 발생하는 각은?

가. 0°               ㉯. 45°                다. 90°               라. 180°

○. 강의 현미경(microscope) 조직사진 100배의 배율에서 1in2 내에 64개의 결정립(crystal grain)이 있으면 ASTM에 의한 입도번호(N, grain size number)는?

가. 5                 ㉯. 7                 다. 9                 라. 11

○. 금속재료(metallic material)의 미세조직을 금속현미경을 사용하여 광학적으로 관찰하고 분석하기 위한 시료준비 순서로 옳은 것은?

가. 마운팅→연마→부식→시험편채취    나. 부식→마운팅→연마→시험편채취

다. 연마→시험편채취→부식→마운팅    ㉱. 시험편채취→마운팅→연마→부식

○. 오스테나이트 상태에서 Ms점 바로 위 온도의 염욕 중에 담금질하여 강 내외 온도가 동일하게 되도록 항온 유지하고, 과냉의 오스테나이트가 항온변태 일으키기 전에 공기 중에서 Ar″(오스테나이트에서 마텐자이트) 변태가 천천히 진행되도록 하는 열처리는?

가. Ms 담금질   ㉯. 마퀜칭(marquenching)   다. 오스템퍼링   라. 인상 담금질

○. 진공로(vacuum furnace)에서 단열재가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

가. 열용량 적어야 한다.          나. 단열(insulation) 효과 커야 한다.

㉰. 흡습성 있어야 한다.  라. 열적충격(impact, shock)에 강해야 한다.

○. 공석강(eutectoid steel)의 연속냉각변태(continuous cooling transformation, CCT)에서 냉각속도가 빠른 순서에 따라 형성되는 최종 조직의 순서로 옳은 것은?

가. 트루스타이트 > 마텐자이트 > 소르바이트 > 조대 펄라이트(coarse pearlite)

㉯. 마텐자이트(martensite) > 트루스타이트 > 소르바이트 > 조대(粗大) 펄라이트

다. 트루스타이트(troostite) > 마텐자이트 > 조대 펄라이트 > 소르바이트(sorbite)

라. 마텐자이트(martensite) > 조대 펄라이트 > 소르바이트(sorbite) > 트루스타이트

○. 다음 보기 중에서 가스 질화법(gas nitriding process)의 특징에 해당되지 않는 것은?

가. 경화(hardening)에 의한 변형이 적다.  나. 질화 후의 수정이 불가능하다.

다. 고온으로 가열해도 경도 낮아지지 않는다.   ㉱. 처리강 종류에 제약받지 않는다.

○. 서냉(slow cooling)된 1.2% C 과공석강이 A₁변태 온도 직상에서 생성하는 초석 시멘타이트 중량 분율인 것은?   [ 단, 공석점 0.8%, C의 최대 고용량은 6.67% ]

㉮. 6.8%             나. 50%              다. 88%             라. 93.2%

가. 초석 시멘타이트 = [eqn: {1.2-0.80} over {6.67-0.80} TIMES 100=6.81]

○. 주철의 연화 풀림(softening annealing) 목적에 해당하지 않는 것은?

가. 연성 향상   나. 절삭성 향상     ㉰. 경도 향상   라. 백선부분의 제거

○. 흑연(graphite, black lead) 형상에 따라 주철 분류할 때 흑연형상이 없는 주철은?

㉮. 백주철(Fe3C)  나. 회주철(GC)   다. 가단주철(MC)  라. 구상흑연주철(GCD)

○. 가스 침탄 처리(gas carburizing treatment)를 할 경우에 강재 표면에서 그을음(soot)이 생성되는 원인을 설명한 것 중에서 가장 옳은 설명에 속하는 것은?

가. 케리어 가스(carrier gas) 탄소 포덴셜(carbon potential)이 낮을 경우 생성

나. 케리어 가스에 소량의 수소(H2)나 이산화탄소(CO2)가 잔존할 경우에 생성

㉰. 침탄성 분위기 가스로부터 유리된 탄소가 노내에 부착하였을 때 생성

라. 침탄성 가스에 불순물로 소량의 암모니아(NH3) 가스가 존재할 경우에 생성

○. 진공로(vacuum furnace)에 사용하는 냉각용 가스 중에서 냉각효과가 가장 큰 것은?  [ 단, 공기의 열전도율(thermal conductivity)은 1 ]

가. 아르곤(Ar, argon)   ㉯. 헬륨(He, helium)   다. 질소   라. 일산화탄소(CO)

○. 담금질(quenching)에 따른 조직의 팽창․수축에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

가. 오스테나이트(γ-Fe)가 마텐자이트로 변태하는 것은 수축이다.

㉯. 오스테나이트(austenite)가 페라이트(α-Fe)로 변한 것은 팽창이다.

다. 완전히 펄라이트로 되면 마텐자이트(martensite)보다 팽창 량이 크다.

라. 펄라이트(pearlite)의 양이 많아질수록 팽창 량이 많아진다.

○. 강을 가열하여 냉각제 속에 넣었을 때 냉각되는 단계를 바르게 나열한 것은?

㉮. 증기 막 단계→비등단계→대류단계    나. 증기 막 단계→대류단계→비등단계

다. 대류단계→비등단계→증기 막 단계    라. 대류단계→증기 막 단계→비등단계

○. 강선(steel wire), 피아노선(piano wire) 재료 등에 쓰이는 것으로 오스템퍼링 열처리 온도의 상한에서 미세한 소르바이트 조직을 얻는 열처리 방법인 것은?

가. 블루잉(bluing)   ㉯. 파텐팅(patenting)    다. 마템퍼링   라. 시간담금질

○. 심냉처리(sub-zero treatment)의 장점과 거리가 먼 것은?

가. 시효변형(season distortion) 방지      ㉯. 결정립 성장의 방지

다. 경도 증가 및 내마모성 향상           라. 담금질한 강의 조직 안정화

○. 다음 중 잔류 오스테나이트(retained austenite)가 증가하는 경우에 해당하는 것은?

가. 담금질 온도가 저온인 경우            나. 심냉(sub-zero)처리를 하는 경우

다. C%의 양을 감소시켰을 경우           ㉱. Ms~Mf 지점에서 서냉한 경우

○. 강의 담금질 경도(quenching hardening)는 강중의 탄소량에 의해 변화된다. 0.4% C 함유된 탄소강을 담금질 할 경우에 최고 담금질 경도(HRC)는?

가. HRC 60        ㉯. HRC 50          다. HRC 35        라. HRC 25

○. 가열로(heating furnace)에 사용되는 내화재 중에서 원자가가 3가인 금속산화물내화재이며, 알루미나(Al2O3)를 주성분으로 하는 내화재료에 속하는 것은?

가. 산성 내화재  나. 염기성 내화재   다. 알칼리성 내화재   ㉱. 중성 내화재

○. 일반적으로 가열 온도가 지나치게 높을 경우에 열처리 제품에 나타나는 현상은?

가. 경도(hardness)가 높아진다.     ㉯. 산화 및 탈탄이 일어난다.

다. 결정립이 미세화 된다.          라. 항온변태가 나타난다.

○. 강의 항온변태(isothermal transformation)에 대한 설명 중 틀린 것은?

㉮. 항온변태 곡선 코 (nose) 위에서 항온변태 시키면 마텐자이트가 형성된다.

나. 항온 변태 곡선 TTT (time temperature transformation) 곡선이라고도 한다.

다. 항온 변태 곡선 코(nose)아래 온도에서 항온변태 하면 베이나이트 형성된다.

라. 오스테나이트화한 후 A1 변태 온도 이하의 온도를 급랭시켜 시간이 지남에 따라 오스테나이트의 변태를 나타내는 곡선을 항온변태곡선이라 한다.

○. 담금 경화능(harden․ability)을 향상시킬 수 있는 방법으로 가장 옳은 것은?

가. 질량효과를 크게 한다.         나. 담금질 성 증가시키는 Co, V등 첨가한다.

㉰. austenite 결정입자 크게 한다.  라. 직경 작은 제품보다 큰 제품 열처리 한다.

○. 담금질 균열(quenching crack)이 발생하기 쉬운 경우가 아닌 것은?

가. 응력집중 부가 있으면 담금질 균열 발생이 용이하다.

나. 오버 히트(over-heat)가 되면 담금질 균열(quenching crack) 발생이 쉽다.

㉰. 냉각으로 인한 강 부품 내․외부 온도차 없을 때 발생하기 쉽다.

라. martensite의 팽창(expansion) 속도가 크면 담금질 균열의 발생이 쉽다.

○. 분말야금(powder metallurgy)의 특징으로 적합하지 않는 내용은?

가. 절삭가공 생략할 수 있다        나. 다공질 금속재료를 만들 수 있다.

㉰. 제조과정에서 융점(melting point)까지 온도를 올려서 제조한다.

라. 용해법(melting process)으로는 만들 수 없는 합금을 만들 수 있다.

○. Ni-Fe계 합금 엘린바(elinvar)는 고급시계, 지진계(seismograph), 압력계, 스프링 저울, 다이얼게이지(dial gauge)등에 사용된다. 재료의 어떤 특성 때문에 사용하는가?

가. 자성(magnetism)                      나. 비중(specific gravity)

㉰. 탄성률(elastic modulus)               라. 비열(specific heat)

◯ 엘린바(elinvar) : 탄성변형 거의 불변이어서 시계 재료에 주로 쓰이는 불변 강

○. 46% 니켈(Ni)-나머지 철(Fe)로 구성된 합금으로 열팽창계수(coefficient of expansion), 내식성 있고 Pt를 대용할 수 있어 전구 봉입선 등으로 쓰이는 것은?

가. 인바 나. 엘린바(elinvar)  ㉰. 플래티나이트(platinite) 라. 퍼멀로이(permalloy)

○. Fe-C 상태도상에 나타나는 다음 조직 중에서 탄소 함유량(%)이 제일 적은 것은?

가. 아공석강     나. 과공석강      다. 과 공정 주철     ㉱. 암코(Armco) 철

○. 비중(specific gravity)으로 중금속(heavy metal)을 옳게 구분한 것은?

가. 비중이 약 2.0 이하인 금속이다.       나. 비중이 약 2.0 이상인 금속이다.

다. 비중이 약 4.5 이하인 금속이다.       ㉱. 비중이 약 4.5 이상인 금속이다.

○. 전연 성(ductility, plasticity)이 매우 커서 약 10-6cm 두께의 박판 또는 1g을 2000m 정도의 선으로 가공할 수 있는 금속 재료에 속하는 것은?

㉮. 금(Au)     나. 주석(Sn)      다. 납(Pb)     라. 이리듐(Ir)

○. 베어링 합금(bearing alloy)이 갖추어야 할 구비 조간 중에서 부적합한 것은?

가. 열전도율(heat transfer rate)이 클 것  나. 마찰계수 적을 것

㉰. 소착에 대한 저항력이 작을 것   라. 충분한 점성과 인성을 가질 것

○. 소성가공에 속하는 방법인 열간가공(hot working)의 특징으로 부적합한 것은?

가. 재질이 균일하게 된다.             ㉯. 기공의 생성을 촉진시킨다.

다. 강괴 내부의 미세균열이 압착된다.  라. 방향성이 있어 주조조직 제거된다.

○. 황동(brass)에 10~20% 정도의 니켈(Ni)을 첨가한 합금으로 탄성(elasticity) 및 내식성이 우수하여 탄성 재료나 화학 기계용 재료에 사용되는 것은?

㉮. 양은(Nickel silver)    나. Y 합금    다. 텅갈로이    라. 길딩 메탈

○. 베어링에 사용되는 구리 계 합금인 켈멧(kelmet)의 합금 조성으로 올바른 것은?

가. Cu – Co        ㉯. Cu – Pb         다. Cu – Mg         라. Cu - Si

○. 다음 재료 중에서 연질 자성 재료(soft magnetic material)에 속하지 않는 것은?

가. 퍼멀로이       나. 센더스트       다. 규소 강판        ㉱. 알니코 자석

○. 전자석이나 자극 철심용은 순철이나, 자심은 교류가 자기장에만 사용되는 예가 많아 이력손실, 항자력 등이 적으며 맴돌이 전류손실이 적어야 한다. 이 때 사용되는 강은?

㉮. Si 강            나. Mn 강              다. Ni 강             라. Pb 강

○. 용융 액에서 두 개 고체(solid)가 동시에 나오는 반응(reaction)은?

가. 포석 반응      나. 포정 반응          다. 공석 반응      ㉱. 공정 반응

○. 고 망간 합금강의 일종인 해드필드 강(Hadfield steel)의 설명으로 부적합한 것은?

가. 수인법을 이용한 강   나. 주요 조성은 C 0.9~1.4%, Mn 10~15%

㉰. 열전도성이 우수하고 열팽창계수가 적아서 열 변형을 일으키지 않는다.

라. 광석이나 암석의 파쇄기나 심한 충격이나 마모를 받는 부품에 이용된다.

○. 황이 적은 선철을 용해하여 구상흑연주철 제조할 때 많이 사용되는 흑연구상화제는?

가. 아연(Zn, zinc) ㉯. 마그네슘(Mg, magnesium)  다. 납(lead) 라. 은(Ag, silver)

○. 금속 초미립자(ultra fine metal particle)의 특징을 설명한 것 중에서 옳은 것은?

㉮. 크롬(Cr) 계 초미립자는 빛을 잘 흡수(absorption)한다.

나. 크롬(Cr) 계 초미립자는 활성이 강하여 화학반응을 일으키지 않는다.

다. 크롬(Cr) 계 초미립자는 열 저항이 매우 크기 때문에 열의 부도체이다.

라. 표면 장력이 없으므로 내부에 기압이 없기 때문에 압력이 발생하지 않는다.

○. 비철금속재료인 마그네슘(magnesium) 원소에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 산이나 염수에는 잘 견딘다.    나. 알칼리(alkali)에는 침식한다.

㉰. 동보다 강도 낮으나 절삭성 좋다.  라. 열전도율, 전기전도율 동보다 높다.

○. 금속의 기지에 1~5μm 정도의 비금속 입자가 금속이나 합금 기지 중에 분산되어 있는 것으로 내열 재료(heat resistant material)로 사용되는 것은?

가. FRM             나. SAP              다. kelmet             ㉱. cermet

○. 금, 은과 같은 면심입방격자(FCC)는 단위 격자 내에 몇 개의 원자가 존재하는가?

가. 2개              ㉯. 4개              다. 8개               라. 12개

○. 탄소강에 함유되면 상온 메짐을 일으키게 되는 원소에 해당하는 것은?

㉮. 인(P)         나. 규소(Si)          다. 망간(Mn)          라. 아연(Zn)

◯. 고온에서 고온 메짐을 유발하는 원소 : 황(S, sulfur)

○. 림드강(rimmed steel)을 변형 시킨 것으로 용강을 주입 후 뚜껑을 씌워 용강 비등을 억제시켜 림(rim) 부분을 얇게 하여 내부 편석(internal segregation)을 적게 한 강괴는?

가. 킬드강(killed steel)  나. 림드강  다. 세미킬드강  ㉱. 캐프트 강(capped steel)

○. 55~60% 구리(Cu, copper) 함유한 Ni 합금으로 열전쌍용으로 쓰이는 선 재료는?

가. 모넬 메탈         ㉯. 콘스탄탄          다. 퍼민 바          라. 인코넬

○. 탄소강보다 탄소가 많이 함유된 주철 특성에 대한 설명으로 적합하지 않는 것은?

가. 강에 비하여 용융점이 낮고 유동성은 아주 좋다.

나. 탄소 함유량 약 2.0(%)를 기준으로 강과 주철을 구분할 수 있다.

㉰. 탄소당량(C.E, carbon equivalent)은 탄소, 망간 함량(%)에 의해 결정된다.

라. 주철 조직에 가장 큰 영향일 끼치는 인자는 냉각속도와 화학 성분이다.

◯. 탄소당량(C.E, carbon equivalent) : 회색주철 속의 전 탄소와 규소, 인의 각 원소의 영향을 탄소량으로 환산하여 주철의 성질을 평가할 때의 환산 량을 탄소 당량이라고 한다. 탄소 당량 = 전C%+0.3%(Si+P%) 또는 인이 많을 때는 탄소 당량 = 전 C%+0.3 Si+0.25 P%의 식으로 계산하는 경우도 있다.

○. 다음 중에서 킹크(kink) 변형(transformation)이 가장 쉽게 일어나는 것은?

가. 면심입방격자(FCC) 금속을 미끄럼(slip) 면에 수직으로 압축할 때

나. 체심입방격자(BCC) 금속을 미끄럼(slip) 면에 수직으로 압축할 때

㉰. 조밀육방격자(HCP) 금속을 미끄럼(slip) 면에 수직으로 압축할 때

라. 체심입방격자(BCC) 금속을 미끄럼(slip) 면 평행하게 압축할 경우에

○. 금속 소성 가공할 때 나타나는 쌍정(twin) 현상에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 기계적 쌍정(mechanical twin)은 체심입방격자(BCC)나 조밀육방격자(HCP) 금속에서 금속으로 하중(load)을 가하거나 낮은 온도에서 형성.

㉯. 쌍정변형(twin deformation)에서는 쌍정면 양쪽의 결정방위가 동일

다. HCP 금속 저면이 슬립하기 나쁜 방향으로 놓여 있을 때 쌍정 변형 발생용이

라. 인장시험 중에 쌍정이 생기면 응력-변형률 곡선에 톱니 모양으로 형성

○. 합금이 용융을 시작해서 용융이 다 끝나기까지의 온도범위를 무엇이라 하는가?

㉮. 용융온도 범위 나. 재결정온도 범위 다. 변태온도 범위 라. 피니싱 온도범위

○. 초 내열강(super heat resisting steel)의 합금원소로 적합한 것은?

㉮. 니켈(Ni), 코발트(Co), 크롬(Cr) 등   나. 납, 망간(Mn), 아연(Zn) 등

다. 세슘(Cs), 구리(Cu), 수은(Hg) 등    라. 알루미늄, 마그네슘(Mg), 주석 등

○. 특수강(special steel)에 첨가되는 니켈(Ni) 원소의 특성으로 옳은 것은?

㉮. 인성 증가  나. 뜨임 취성 방지  다. 결정입자 조절  라. 전자기 특성 증가

○. Fe-C 상태도 상에 나타나는 조직 중 탄소(C)의 함유량이 가장 많은 것은?

가. 순철(pure iron)              ㉯. 공정 주철(eutectic cast iron)

다. 공석강(eutectoid steel)      라. 암코철(Armco iron)

○. 일반적인 주철(cast iron)의 여러 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

㉮. 가단주철(malleable cast iron)은 회주철(GC)을 열처리하여 제조

나. 회주철을 응고할 때 유리된 흑연이 편상으로 존재하며 기계 가공성이 우수

다. 백주철은 냉각속도를 빨리하여 Fe3C와 같은 탄화물을 함유하며 취약

라. 구상흑연주철(GCD)은 소량의 Mg 등을 접종 처리하여 흑연을 구상화

○. 수소저장합금(metallic alloy for hydrogen storage)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 수소가스와 반응하여 금속수소화물(metal hydride)이 된다.

나. 수소의 흡장(occlusion), 방출을 되풀이하는 재료는 분화하게 된다.

다. 합금이 수소를 흡장할 때는 팽창하고, 방출(release)할 경우에 수축한다.

㉱. 수소 방출되면 금속수소화물은 원래 수소저장합금으로 되돌아가지 않는다.

○. 복합 재료(composite materials)의 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 성분․형태 다른 두 종류 이상의 소재 거시적으로 조합, 유효한 기능성 재료

㉯. 두 종류 이상의 재료 미시적으로 조합되어 거시적으로 균질한 합금

다. 보통 층상 복합재료, 입자강화 복합재료, 섬유강화 복합재료 등으로 구분

라. 탄소섬유(carbon fiber), 케블라(Kevlar) 섬유 등 고성능 보강 섬유를 활용한 복합재료를 고성능 복합재료로 구분하여 사용

○. 중요한 비철 금속 재료인 니켈(Ni, nickel) 합금에 속하지 않는 것은?

가. 콘스탄탄(constantan)  나. 모넬 합금   ㉰. 알드레이(aldrey)  라. 엘린바

○. 합금강(alloy steel, special steel)인 헤드필드 강(Headfield steel)인 것은?

가. 페라이트계 고 망간(Mn) 강             나. 펄라이트계 고 망간(Mn) 강

㉰. 오스테나이트계 고 망간(Mn) 강         라. 마텐자이트계 고 망간(Mn) 강

○. 금속분말을 성형․소결하여 절삭공구(cutter, cutting tools), 내 마모공구(wear resistance tool), 광산토목공구 등에 폭넓게 사용되는 초경합금은?

㉮. WC-Co계 합금  나. 구리(CU)계 합금  다. Al계 합금  라. 주석(Sn)계 합금

○. 탄소강에 함유된 원소 중에서 인(phosphorus)의 영향에 해당되지 않는 것은?

㉮. 적열취성 원인  나. 결정립 조대화  다. 강도와 경도 증가  라. 상온취성 원인

○. 베어링 합금(bearing alloy)이 구비해야 할 조건으로 부적합한 것은?

가. 주조성(cast․ability)이 좋아야 한다.           나. 피로강도가 높아야 한다.

다. 내 부식성(corrosion resistance) 높아야 한다. ㉱. 내 소착성이 낮아야 한다.

○. 재결정 온도(re․crystallization temperature)가 가장 낮은 금속은?

가. 알루미늄(Al)      나. 구리(Cu)       다. 니켈(Ni)      ㉱. 주석(Sn)

○. 오스테나이트계 스테인리스강과 같은 내식강의 입계부식 방지법이 아닌 것은?

가. 음극방식(cathodic protection)을 실시하여 입계부식을 방지할 수 있다.

나. 탄화물을 고용시킨 후 급랭하는 고용화 처리(solid solution treatment) 한다.

다. C와 친화력이 크롬보다 큰 티탄(Ti), 니오븀(Nb), 탄탈럼(Ta) 등을 첨가한다.

㉱. 탄소(C) 함량을 0.50% 이상으로 높여 크롬(Cr) 탄화물 생성시킨다.

○. 다음 재료 중 Fe-C 상태도상 탄소강(carbon steel) 조직이 아닌 것은?

가. 펄라이트 나. 페라이트(α) 다. 시멘타이트(Fe3C) ㉱. 퍼멀로이(permalloy)

○. 전율 고용체를 만들며 치과용, 장식용으로 쓰이는 white gold에 속하는 합금은?

㉮. Ag – Pd – Au – Cu – Zn              나. Ag – Hg – Sn – Cu - Zn

다. Pt – Cu – Pb – Sn – Co               라. Pt – Pb – Sn – Co - Au

○. 열간가공(hot working) 공구강인 금형재료에 사용되는 강종인 것은?

가. SNCM435         나. SKH51          다. SPS9         ㉱. STD61

○. 20(℃)에서 열전도도(thermal conductivity)가 가장 낮은 원소인 것은?

㉮. 납(Pb)     나. 철(Fe)     다. 아연(Zn)     라. 니켈(Ni, nickel)

○. 250(℃) 이하 융점(melting point)을 갖는 저용융점 합금에 속하는 것은?

㉮. 주석(Sn)의 용융점보다 낮은 합금  나. 구리(Cu) 용융점보다 낮은 합금

다. 아연(Zn)의 용융점보다 낮은 합금  라. 코발트(Co) 용융점보다 낮은 합금

○. 평균 탄성계수 E이고, 반지름 r인 어떤 환봉 강이 P의 하중 받았을 때 변형률은?

㉮. [eqn: {Ｐ} over {Ｅ pi ｒ ^{2}}]         나. [eqn: {Ｐ} over {Ｅ}]          다. [eqn: {Ｅ} over {Ｐ}]         라. [eqn: {Ｅ pi ｒ ^{2}} over {Ｐ}]

○. 냉간가공(cold working)을 받은 금속에 대한 설명 중에서 틀린 것은?

㉮. 공격자 점 감소    나. 밀도 감소     다. 전기저항 증가    라. 연신 감소

○. 용강의 탄소량이 정해진 양이 되었을 때 Fe-Mn, Fe-Si 또는 Al 분말과 같은 강탈산제(strong de․oxidizing agent)를 충분히 첨가해 완전 탈산시킨 강괴는?

가. capped 강괴 나. 림드(rimmed) 강괴  ㉰. 킬드 강괴 라. 세미킬드 강괴

○. 실용 황동 중 Zn 함량이 5~20% 함유되어 있는 구리합금에 속하지 않는 것은?

가. 길딩 메탈(gilding metal)             나. 로우 브라스(low brass)

다. 커머셜 브라스(commercial brass)    ㉱. 카트리지 브라스(cartridge brass)

○. 담금질에서 생기는 마텐자이트(martensite) 조직에 관한 설명 중에서 틀린 것은?

가. 침상조직(acicular structure)이다.      나. 경도가 대단히 높다.

다. 인장강도가 대단히 크다.              ㉱. 전성, 연성이 대단히 크다.

○. 금속 조직에서 나타나는 금속결합(metallic bond)의 특징인 것은?

가. 쿨롱(Coulomb) 력에 의한 결합        나. 가전자의 공유에 의한 결합

㉰. 자유전자 존재에 의한 결합            라. 분극 현상에 의한 결합

○. 소결함유 베어링(bearing) 제조의 소결공정(sintering process) 순서로 옳은 것은?

가. 혼합(mixing, blending) → 가압 성형 → 예비 소결 → 원료 → 본 소결

나. 본 소결 → 혼합 → 가압 성형(pressed molding) → 예비 소결 → 원료

㉰. 원료(raw material) → 혼합 → 가압 성형 → 예비 소결 → 본 소결

라. 가압 성형 → 원료 → 혼합 → 본 소결 → 예비 소결(pre․sintering)

○. 용융금속의 응고 과정에서 주형 벽으로부터 중심으로 나타난 조직의 순서는?

㉮. 칠드(chilled) 영역-주상 정-등축 정 나. 주상 정-등축 정-칠드 영역

다. 등축 정-칠드 영역-주상 정 라. 등축 정-주상 정-칠드 영역

○. 금속의 강화기구 중 결정립 크기와 강도와의 관계에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 결정립(crystal grain)의 크기가 작을수록 강도(hardness)는 증가

㉯. 결정립계(grain boundary)의 면적이 클수록 강도는 저하

다. 재료의 항복 강도와 결정립의 크기 관계를 Hall-Petch 식

라. 결정립이 미세할수록 항복강도 뿐만 아니라 피로 강도 및 인성이 증가

○. 한 끝을 뾰족하게 만든 도가니(crucible) 속에 금속을 용해(dissolution)하여 뾰족한 부분부터 냉각(cooling)하여 단결정(single crystal)을 만드는 방법은?

㉮. Tammann-Bridgman 법   나. Czochalski법    다. 용융대법   라. 재결정법

○. 재료변화 발생할 때 나타나는 확산(diffusion)에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 온도가 낮을 경우에는 입계 확산(grain boundary diffusion)과 입내의 확산의 차가 크게 되나 온도가 높아지면 그 차는 작게 된다.

㉯. 순금속 중에 동종의 원자가 확산하는 현상을 상호확산이라 한다.

다. 입계는 입내에 비하여 결정의 규칙이 산란(scattering)된 구조를 갖고 결함(defect, flaw)이 많으므로 확산이 일어나기 쉽다.

라. 용매 중에 용질을 용입하고 있는 상태에서 국부적으로 농도 차 있을 때 시간의 경과에 따라 농도의 균일화가 일어나는 현상을 확산이라 한다.

○. 순수한 에지(edge) 전위선(dislocation line) 근처의 원자에 작용하지 않은 변형은?

가. 인장 변형       나. 압축 변형        ㉰. 뒤틀림 변형       라. 전단 변형

○. 구리결정(Cu crystal)에서 미끄럼(slip)이 가장 잘 일어나는 결정면에 속하는 것은?

가. {100}            나. {110}             ㉰.{111}            라. {211}

○. 재료 변화가 발생할 때 나타나는 확산(diffusion)과 관련이 가장 적은 것은?

가. 침탄  나. 질화(nitriding)   ㉰. 담금질  라. 금속침투(metallic cementation)

○. 급냉(rapid cooling)에 의한 변태 조직으로 다음 중 경도가 가장 높은 것은?

㉮. 마텐자이트  나. 베이나이트(bainite)  다. 오스테나이트(γ)  라. 펄라이트

○. 다음 중 변형전과 변형후의 위치가 어떤 면을 경계로 하여 대칭이 되는 현상은?

㉮. 쌍정(twin)  나. 전위(dislocation)  다. 슬립(slip)  다. 회복(recovery)

○. 다음 중 육방정계(HCP, CPH)에서 기저 변에 속하는 면(面) 지수는?

가. (1100)            나. (1210)            ㉰. (0001)           라. (1011)

○. 2원계 합금상태도에서 일어나는 포정반응(peritectic reaction)에 속하는 식(式)은?

가. 액상(L1) ⇄ α 고용체 + γ 고용체     나. α 고용체 + β 고용체 ⇄ β 고용체

㉰. δ 고용체 + 액상(L) ⇄ γ 고용체      라. β 고용체 ⇄ 액상(L) + α 고용체

○. 다음 중 고용체(solid solution) 강화에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 고용체 강화 합금은 고온 크리프(creepo) 저항성이 순금속 보다 우수하다.

㉯. 황동(brass)은 고용체 강화에 의해 강도 및 연성이 감소한다.

다. 고용체 강화 합금은 순금속에 비하여 전기 전도도가 떨어진다.

라. 고용체 강화 합금의 항복 강도, 인장강도가 순금속보다 크다

○. 86% Ni 함유한 Cu-Ni 합금이 있다. 1400℃에서 융체의 Ni 함량 74%, 고체의 Ni 함량이 87%라면, 1400℃에서 Cu-86 Ni 합금 100g 중 고체상은 약 몇 g 존재하는가?

가. 7.7g            나. 8.7g             다. 71.3g            ㉱. 92.3g

○. 규칙격자(super lattice) 및 불규칙격자에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 호이슬러 합금(Heusler alloy)은 3원계 규칙격자(ordered structure)에 속한다.

나. 규칙, 불규칙 상태 냉각속도(cooling velocity,)에 영향을 받는다.

㉰. 같은 조성의 합금에서는 규칙합금의 전기저항은 불규칙 합금 보다 크다.

라. 규칙 변태에 의한 격자 변형으로 규칙화가 일어나면 경도와 강도 커진다.

○. 금속의 변태점(transformation point) 측정법에 해당되지 않는 것은?

가. 열 분석법     나. 전기 저항법      다. 자기 분석법     ㉱. 대상 용융 법

○. 재결정(re․crystallization)의 거동에 영향을 주는 요인이 아닌 것은?

가. 재결정 이전의 가공도      ㉯. 재결정 시작 후의 회복의 양

다. 초기 결정 입도 및 조성    라. 풀림(annealing) 온도 및 풀림 시간

○. 금속간 화합물(Fe3C, cementite)의 특성을 바르게 설명한 것은?

가. 일반화합물에 비해 결합력 강하다. ㉯. 어느 성분 금속보다 경도가 높다.

다. 보통 성분 금속보다 융점 낮다.    라. 구성 성분금속 특성 그대로 나타난다.

○. 비틀림 시험(torsion test)을 통하여 얻을 수 있는 기계적 성질로 틀린 것은?

가. 강성 계수  나. 비틀림 강도   다. 비틀림 파단계수  ㉱. 비틀림 경도

○. 재료의 표면을 육안(naked eye) 조직 검사로 판정할 수 있는 보기인 것은?

가. 상분 율  나. 내부결함   ㉰. 가공 방법의 불량  라. 조직 및 성분의 불 균일

○. 다음 중 비틀림 시험(torsion test)에서 측정(measurement)할 수 없는 것은?

가. 강성 계수   나. 비틀림 강도   다. 비틀림 파단 계수   ㉱. 단면 수축률

○. 구리 판(copper plate), 알루미늄 판(aluminium plate) 등의 연성(ductility, 延性)을 알기 위한 시험방법으로 커핑 시험(cupping test) 이라고도 불리는 시험 방법인 것은?

가. 경도 시험  나. 압축 시험   다. 비틀림 시험  ㉱. 에릭슨시험(cupping test)

○. 다음 중 조직 량 측정(measurement)하는 방법에 속하지 않는 것은?

가. 면적(area) 측정법                나. 직선(line) 측정법

다. 점(point) 측정법                   ㉱. 직각(right angle) 측정법

○. 재료의 영구변형(permanent strain) 일어나지 않는 한도(limit, bounds) 내에서 응력(stress)에 대한 변형률(strain) 비를 무엇이라 하는가?

㉮. 영율(Young’s modulus)  나. 응축 비   다. 항복 응력  라. 최대 인장 능력

○. 금속 조직검사를 하기 위한 작업 순서를 옳게 나타낸 것은?

가. 부식 → 시편 채취 → 연마 → 검경  나. 시편 채취 → 검경 → 부식 → 연마

㉰. 시편 채취 → 연마 → 부식 → 검경  라. 연마 → 시편 채취 → 검경 → 부식

○. 충격시험(impact test)에서 해머를 올렸을 때의 각도를 α, 시험편 파단 후의 각도 β라 할 때, 충격흡수에너지를 구하는 식은?  [ 단, W 중량, R 펜듈럼 길이. ]

㉮. WR(cosβ-cosα)  나. WR(cosα-cosβ)   다. WR(cosα-1)  라. WR(cosβ-1)

○. 록웰 경도시험(HR, Rockwell hardness test)에서 사용하는 시험하중이 아닌 것은?

가. 60kgf(A scale)  나. 100kgf(B scale)   다. 150kgf(C scale))  ㉱. 200kgf

○. 어떤 기계나 구조물 등을 제작하여 사용할 때 변동응력이나 반복응력이 무한히 반복되어도 파괴되지 않는 내구한도(endurance limits)를 찾고자 하는 시험은?

㉮. 피로시험(fatigue test)  나. 크리프 시험   다. 마모시험  라. 충격시험

○. 시험 전의 표점거리 50mm, 직경 14 mm 환봉을 최대하중 6,400kgf에서 인장시험 한 결과 표점거리 56.75mm 직경 10mm로 되었을 때 연신율(elongation)은?

가. 12.5%           ㉯. 13.5%              다. 14.5%           라. 15.5%

○. 비커스 경도시험(HV, Vickers hardness test)에 관한 내용이 아닌 것은? [ 단, P는 시험하중(kgf), d는 압흔 대각선(diagonal)의 평균 길이(mm)이다. ]

가. 비커스 경도값 구하는 식 [eqn: 1.854 TIMES {ｐ} over {ｄ ^{2}}]      나. 136° 다이아몬드 4각 추 사용

다. 질화강이나 얇은 시료 경도측정에 사용       ㉱. 스크래치를 이용한 시험방법

○. 금속의 탄성계수(modulus of elasticity)에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 탄성계수는 온도(temperature)가 증가할수록 증가

나. 탄성계수는 미세조직의 변화에 따라 크게 변화

다. 온도증가에 따라 원자의 거리가 증가하고 이에 따라 탄성계수가 증가

㉱. 일축변형 율에 대한 측면변형 율의 비를 프아송비(Poisson`s ratio)

○. 굽힘시험은 굽힘 저항시험과 굴곡시험으로 분류되는데 굴곡시험과 관계있는 것은?

가. 탄성 계수    나. 탄성 에너지    다. 재료의 저항력    ㉱. 전성 및 연성

○. 상황성 재해(injury for condition) 발생자의 유발 원인이 아닌 것은?

가. 작업이 어렵기 때문에          ㉯. 소심한 성격 때문에

다, 기계설비에 결함 있기 때문에   라. 환경 상 주의력 및 집중 혼란되기 때문에

○. 다음 중에서 자분탐상시험법(MT, magnetic particle test)을 적용할 수 없는 것은?

가. 철(Fe)        나. 코발트(Co)        다. 니켈(Ni)        ㉱. 알루미늄(Al)

○. 탄소강의 탄소량(carbon)을 간단하고 가장 빠르게 검사할 수 있는 방법은?

가. 점프 용해법    나. 화학 분석법    다. 마이크로 시험법    ㉱. 불꽃 시험법